ICS 01.040.59

CCS  Y 75/79

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXX—202X

城市管理执法制式服装 制服

Urban management law enforcement uniform clothing   uniform

（征求意见稿）

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目 次

前    言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	3

4	产品分类	3

5	要求	4

5.1	衬衣	4

5.2	单裤、裙子	18

5.3	常服	28

5.4	茄克式执勤服	48

5.5	防寒大衣	69

5.6	连帽雨衣	84

5.8	产品标签	95

5.9	成品外观质量	97

5.10	安全性能	97

6	检验规则	97

6.1	检验项目	97

6.2	抽样方法	97

6.3	抽样规则	98

6.4	判定规则	98

7	包装、运输及贮存	102

7.1	包装	102

7.2	运输	102

7.3	贮存	102

附　录　A （规范性） 实物样品要求	103

附　录　B （规范性） 精梳棉涤混纺织品技术要求	104

附　录　C （规范性） 防静电仿毛哔叽技术要求	106

附　录　D （规范性） 精梳毛涤混纺织品技术要求	108

附　录　E （规范性） 防风透湿涂层布技术要求	110

附　录　F （规范性） 涂层雨衣布技术要求	112

附　录　G （规范性） 防水透湿涂层布技术要求	114

附　录　H （规范性） 里子绸技术要求	116

附　录　I （规范性） 粘合衬技术要求	118

附　录　J （规范性） 标志扣技术要求	119

附　录　K （规范性） 拉链技术要求	127

附　录　L （规范性） 黑炭衬技术要求	132

附　录　M （规范性） 针刺绒、领里呢技术要求	133

附　录　N （规范性） 针刺棉芯垫肩技术要求	135

附　录　O （规范性） 平剪绒技术要求	136

附　录　P （规范性） 絮片技术要求	137

附　录　Q （规范性） 罗纹布技术要求	139

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本文件由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

城市管理执法制式服装 制服

- 范围

本文件规定了城市管理执法制式服装-制服的产品分类、要求、检验规则、包装、运输及贮存。

本文件适用于城市管理执法制式服装-制服的生产、检验、验收。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

GB/T 420  纺织品 色牢度试验  颜料印染纺织品耐刷洗色牢度

GB/T 1335.1　服装号型　男子

GB/T 1335.2  服装号型　女子

GB/T 2520  冷轧电镀锡钢板及钢带

GB/T 2910  （所有部分）纺织品　定量化学分析方法

GB/T 3819　纺织品　织物折痕回复性的测定  回复角法

GB/T 3917.2  纺织品  织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定

GB/T 3917.3  纺织品 织物撕破性能  第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1　纺织品　织物拉伸性能　第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

GB/T 4456　包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 4666　纺织品　织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668　机织物密度的测定

GB/T 4669　纺织品　机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744  纺织品  防水性能的检测和评价  静水压法

GB/T 4745  纺织品  防水性能的检测和评价  沾水法

GB/T 4802.1  纺织品  织物起毛起球性能的测定  第1部分：圆轨迹法

GB/T 4802.3  织物起毛起球性能的测定  第3部分：起球箱法

GB/T 6152  纺织品  色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 6529  纺织品  调湿和试验用标准大气

GB/T 6836　缝纫线

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427  纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628　纺织品　测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629　纺织品　试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630　纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定

GB/T 8631  纺织品  织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定

GB/T 8738  铸造用锌合金锭

GB/T 8878  棉针织内衣

GB/T 11048  纺织品  生理舒适性  稳态条件下热阻和湿阻的测定

GB/T 12490  纺织品  色牢度试验  耐家庭和商业洗涤色牢度

GB/T 12703.2  纺织品  静电性能的评定  第2部分：电荷面密度

GB/T 12704.2  纺织品织物透湿性试验方法  第2部分：蒸发法

GB/T 13934  硫化橡胶或热塑性橡胶 屈挠龟裂和裂口增长的测定(德墨西亚型)

GB/T 14576  纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 15557  服装术语

GB/T 17031  纺织品 织物在低压下的干热效应

GB/T 18318  纺织品  织物弯曲强度的测定

GB 18401　国家纺织产品基本安全技术规范

GB 20653　职业用高可视性警示服

GB/T 22701  职业服装检验规则

GB/T 26382  精梳毛织品

FZ/T 01004  涂层织物抗渗水性的测定

FZ/T 01007  涂层织物耐低温性的测定

FZ/T 01010  涂层织物  涂层粘附强度测定方法

FZ/T 01026  纺织品  定量化学分析  四组分纤维混合物

FZ/T 01032　织物及制品缝纫损伤的试验方法

FZ/T 01041  绒毛织物绒毛长度和高度的测定

FZ/T 01082　服装用热熔粘合衬干热尺寸变化的测定

FZ/T 01083　热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01084  热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01093　机织物结构分析方法　织物中拆下纱线线密度的测定

FZ/T 01101　纺织品  纤维含量的测定  物理法

FZ/T 20009  毛织物尺寸变化的测定  静态浸水法

FZ/T 20021  织物经汽蒸后尺寸变化试验方法

FZ/T 20022  织物褶裥持久性试验方法

FZ/T 60003　非织造布单位面积质量的测定

FZ/T 60004　非织造布厚度的测定

FZ/T 60005　非织造布断裂强力及断裂伸长的测定

FZ/T 60012  金属化纺织品镀层耐磨牢度的测定

FZ/T 63002　粘胶长丝绣花线

FZ/T 63006  松紧带

FZ/T 64006  复合保温材料 毛复合絮片

FZ/T 64008　机织热熔粘合衬

FZ/T 66315  特种工业用锦丝搭扣带

FZ/T 70002  针织物线圈密度测量法

FZ/T 70005  毛纺织品伸长和回复性试验方法

FZ/T 70006  针织物拉伸弹性回复率试验方法

FZ/T 70010  针织物平方米干燥重量检测

FZ/T 72002  毛条喂入式针织人造毛皮

FZ/T 75007  涂层织物湿热空气加速老化试验方法

FZ/T 81008  茄克衫

QB/T 2172  注塑拉链

QB/T 2173  尼龙拉链

QB/T 2250　单面白板纸

QB/T 3637  不饱和聚酯树脂纽扣

QB/T 3817　轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法　金相显微镜法

QB/T 3826　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（NSS）法

- 术语和定义

GB/T 15557界定的术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

城市管理执法制式服装-制服按样式及用途分为：

- 衬衣，包括：

- 男衬衣，

- 女衬衣，

- 男长袖制式衬衣，

- 男短袖制式衬衣，

- 女长袖制式衬衣，

- 女短袖制式衬衣。

- 单裤，包括：

- 男单裤，

- 女单裤。

- 裙子。

- 常服，包括：

- 男春秋、冬常服，

- 女春秋、冬常服。

- 茄克式执勤服，包括：

- 男春秋茄克式执勤服，

- 女春秋茄克式执勤服，

- 男冬茄克式执勤服，

- 女冬茄克式执勤服。

- 防寒大衣，包括：

- 男长款防寒大衣，

- 男短款防寒大衣，

- 女长款防寒大衣，

- 女短款防寒大衣。

- 连帽雨衣，包括：

- 男连帽雨衣，

- 女连帽雨衣。

- 反光背心。

- 要求

  - 衬衣

    - 样式

      - 男衬衣样式见图1，颜色及外观见附录A。

      - 女衬衣样式见图2，颜色及外观见附录A。

      - 男长袖制式衬衣样式见图3，颜色及外观见附录A。

      - 男短袖制式衬衣样式见图4，颜色及外观见附录A。

      - 女长袖制式衬衣样式见图5，颜色及外观见附录A。

      - 女短袖制式衬衣样式见图6，颜色及外观见附录A。

- 男衬衣样式

- 女衬衣样式

- 男长袖制式衬衣样式

- 男短袖制式衬衣样式

- 女长袖制式衬衣样式

- 女短袖制式衬衣样式

    - 号型与规格

      - 男衬衣号型按GB/T 1335.1规定执行，女衬衣号型按GB/T 1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表1。

      - 主要规格尺寸测量位置见图7。图中所注数字为表1中主要测量部位的编号。

| - 衬衣规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差（±） |
|  |  |  | 175/96B（男） | 165/84B（女） |  |  |
| 图7 | 1 | 前身长 | 78.0 | 65.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2 | 前胸宽 | 41.2 | 32.8 | 男1.2/女1.0 | 0.8 |
|  | 3 | 胸围 | 112.0 | 94.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 中腰围 | 106.5 | 80.4 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 下摆围 | 109.0 | 103.3 | 4.0 | 2.0 |
|  | 6 | 第二扣眼距领 | 6.0 | 5.5 | — | 0.2 |
|  | 7 | 第七扣眼距底边 | 16.0 | 14.5 | — | 0.8 |
|  | 8 | 门襟贴条宽 | 3.5 | 2.5 | — | 0.2 |
|  | 9 | 里襟折边宽 | 2.5 | 2.0 | — | 0.2 |
|  | 10 | 下摆折边宽 | 0.6 | 0.6 | — | 0.2 |
|  | 11 | 后身长 | 77.0 | 60.5 | 2.0 | 1.0 |
|  | 12 | 肩宽 | 48.0 | 39.0 | 男1.2/女1.0 | 0.8 |
|  | 13 | 后背宽 | 44.7 | 35.8 | 男1.2/女1.0 | 0.8 |
|  | 14 | 袖长 | 61 | 57.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 15 | 袖根肥 | 22.5 | 17.0 | 0.6 | 0.5 |
|  | 16 | 袖头长 | 25.0 | 22.0 | — | 0.5 |
|  | 17 | 袖头宽 | 6.5 | 5.0 | — | 0.3 |
|  | 18 | 袖衩长 | 16.0 | 14.0 | — | 0.4 |
|  | 19 | 过肩中宽 | 9.6 | — | — | 0.4 |
|  | 20 | 过肩侧宽 | 10.6 | — | — | 0.4 |
|  | 21 | 领长 | 42.0 | 36.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 22 | 底领前宽 | 2.7 | 2.3 | — | 0.2 |
|  | 23 | 领尖长 | 5.2 | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 24 | 翻领后宽 | 4.2 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 25 | 底领后宽 | 3.2 | 3.0 | — | 0.2 |

- a）男衬衣测量图

- b）女衬衣测量图

- c）衬衣其他部位测量图

- 衬衣规格测量图

      - 男长、短袖制式衬衣号型按GB/T 1335.1规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件的规格尺寸及允许偏差允许偏差见表2。

      - 男长、短袖制式衬衣主要规格尺寸测量位置见图8。图中所注数字为表2中主要测量部位编号。

| - 男制式衬衣规格尺寸与允许偏差 (续) 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差（±） |
|  |  |  | 175/96B（长袖） | 175/96B（短袖） |  |  |
| 图8 | 1 | 前身长 | 78.0 | 78.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2 | 前胸宽 | 41.2 | 41.2 | 1.2 | 0.8 |
|  | 3 | 胸围 | 112.0 | 112.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 中腰围 | 106.5 | 106.5 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 下摆围 | 109.0 | 109.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 6 | 第二扣眼距领 | 6.0 | 6.0 | — | 0.2 |
|  | 7 | 第七扣眼距底边 | 16.0 | 16.0 | — | 0.8 |
|  | 8 | 门襟贴条宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.2 |
|  | 9 | 里襟折边宽 | 2.5 | 2.5 | — | 0.2 |
|  | 10 | 下摆折边宽 | 0.6 | 0.6 | — | 0.2 |
|  | 11 | 后身长 | 77.0 | 77.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 12 | 肩宽 | 48.0 | 48.0 | 1.2 | 0.8 |
| 图8 | 13 | 后背宽 | 44.7 | 44.7 | 1.2 | 0.8 |
|  | 14 | 袖长 | 61.0 | 25.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 15 | 袖根肥 | 22.5 | 22.5 | 0.6 | 0.5 |
|  | 16 | 袖口大 | 25.0 | 20.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 17 | 袖头宽 | 6.5 | 2.5 | — | 0.2 |
|  | 18 | 袖衩长 | 16.0 | — | — | 0.2 |
|  | 19 | 过肩中宽 | 9.6 | 9.6 | — | 0.2 |
|  | 20 | 过肩侧宽 | 10.6 | 10.6 | — | 0.2 |
|  | 21 | 领长 | 42.0 | 42.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 22 | 底领前宽 | 2.7 | 2.7 | — | 0.2 |
|  | 23 | 领尖长 | 5.2 | 5.2 | — | 0.2 |
|  | 24 | 翻领后宽 | 4.2 | 4.2 | — | 0.2 |
|  | 25 | 底领后宽 | 3.2 | 3.2 | — | 0.2 |
|  | 26 | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  | 27 | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 28 | 肩袢长 | 13.0 | 13.0 | — | 0.5 |
|  | 29 | 胸袋盖长 | 11.6 | 11.6 | — | 0.2 |
|  | 30 | 胸袋盖宽 | 4.5 | 4.5 | — | 0.2 |
|  | 31 | 胸袋全长 | 13.5 | 13.5 | — | 0.5 |
|  | 32 | 胸袋布宽 | 11.5 | 11.5 | — | 0.2 |
|  | 33 | 胸袋布长 | 12.0 | 12.0 | — | 0.5 |

- a）男长袖制式衬衣测量图

- b）男短袖制式衬衣测量图

- c）男制式衬衣其他部位测量图

- 男制式衬衣测量图

      - 女长、短袖制式衬衣号型按GB/T 1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件的规格尺寸及允许偏差见表3。

      - 女长、短袖制式衬衣主要规格尺寸测量位置见图9。图中所注数字为表3中主要测量部位编号。

| - 女制式衬衣规格尺寸与允许偏差（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差（±） |
|  |  |  | 165/84B（长袖） | 165/84B（短袖） |  |  |
| 图9 | 1 | 前身长 | 65.0 | 65.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2 | 前胸宽 | 32.8 | 32.8 | 1.0 | 0.8 |
|  | 3 | 胸围 | 94.0 | 94.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 中腰围 | 80.4 | 80.4 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 下摆围 | 103.3 | 103.3 | 4.0 | 2.0 |
|  | 6 | 第二扣眼距领 | 5.5 | 5.5 | — | 0.2 |
|  | 7 | 第七扣眼距底边 | 14.5 | 14.5 | — | 0.8 |
|  | 8 | 门襟贴条宽 | 2.5 | 2.5 | — | 0.2 |
|  | 9 | 里襟折边宽 | 2.0 | 2.0 | — | 0.2 |
|  | 10 | 下摆折边宽 | 0.6 | 0.6 | — | 0.2 |
|  | 11 | 后身长 | 60.5 | 60.5 | 2.0 | 1.0 |
|  | 12 | 肩宽 | 39 | 39 | 1.0 | 0.8 |
| 图9 | 13 | 后背宽 | 35.8 | 35.8 | 1.0 | 0.8 |
|  | 14 | 袖长 | 57.0 | 19.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 15 | 袖根肥 | 17.0 | 17.0 | 0.6 | 0.2 |
|  | 16 | 袖口大 | 22.0 | 31.0 | 0.5 | 0.2 |
|  | 17 | 袖头宽 | 5.0 | 3.3 | — | 0.2 |
|  | 18 | 袖衩长 | 14.0 | — | — | 0.2 |
|  | 19 | 领长 | 36.0 | 36.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 20 | 底领前宽 | 2.3 | 2.3 | — | 0.2 |
|  | 21 | 领尖长 | 5.0 | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 22 | 翻领后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 23 | 底领后宽 | 3.0 | 3.0 | — | 0.2 |
|  | 24 | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  | 25 | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 26 | 肩袢长 | 11.0 | 11.0 | — | 0.5 |

- a）女长袖制式衬衣测量图

- b）女短袖制式衬衣测量图

- c）女制式衬衣其他部位测量图

- 女制式衬衣测量图

    - 颜色

      - 面料为天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX），具体要求见附录A。

      - 制式衬衣配色镶边为藏青色（PANTONE 19-4007 TPX），具体要求见附录A。

      - 粘合衬为本白色。

      - 缝纫线应与各部位颜色相匹配，宜深不宜浅。制式衬衣绣花线颜色为金黄色。

      - 聚酯四眼扣、锦丝搭扣带为天空蓝色，与面料颜色相匹配。

    - 材料

衬衣材料要求应符合表4规定。

| - 衬衣材料要求（续） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规 格 |  |  |  |  | 执行标准 | 用 途 |
| 精梳棉涤莱赛尔混纺染色斜纹布 | 棉49% 涤纶40% 莱赛尔11% 经纬5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2) 单位面积质量：120g/㎡ |  |  |  |  | 附录B | 衬衣面料 |
| 精梳涤棉混纺染色方平布 | 5.9tex×2/11.8tex(100s/2×50s/1) 涤60% 棉40% 单位面积质量：148g/㎡ |  |  |  |  |  | 制式衬衣面料 |
| 防静电仿毛哔叽 | 涤64.5% 粘35% 导电纤维0.5% 经34s×纬36 s，单位面积质量：180g/㎡ |  |  |  |  | 附录C | 制式衬衣镶边牙线 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×2 |  |  |  |  | GB/T 6836 | 缝纫、锁眼、环缝 |
|  | 11.8tex×3 |  |  |  |  |  | 钉扣 |
| 绣花线 | 13.2tex×2 |  |  |  |  | FZ/T 63002 | 制式衬衣绣花 |
| 粘合衬 | 28tex×28tex |  |  |  |  | FZ/T 64008 | 翻领一层衬、座领衬、袖头衬，制式衬衣肩袢衬 |
|  | 13tex×13tex |  |  |  |  |  | 翻领二层衬、门襟衬，制式衬衣袋盖衬、对讲机袢衬 |
| 聚酯四眼扣 | φ10mm |  |  |  |  | 附录J | 座领、袖衩，男、女衬衣门襟、袖头 |
| 金属扣 | 竖柄φ15mm |  |  |  |  |  | 男制式衬衣门襟、胸袋、肩袢 |
|  | 横柄φ15mm |  |  |  |  |  | 男制式衬衣袖头 |
|  | 竖柄φ13mm |  |  |  |  |  | 女制式衬衣门襟 |
|  | 横柄φ13mm |  |  |  |  |  | 女制式衬衣袖头 |
| 尼龙搭扣绒面 | 长73mm，宽26mm |  |  |  |  | 与胸徽样式相匹配 | 制式衬衣胸号底托 |
|  | 长70mm |  |  |  |  |  | 制式衬衣胸徽底托 |
| 产品标签 | — |  |  |  |  | 5.8 | 里襟、后过肩 |
| 聚氯乙烯蝴蝶卡 | t：0.28mm～0.35mm |  |  |  |  | — | 固定领口 |
| 单面白板纸 | A等450g/㎡横向使用 | 宽：22.5cm，长32.5cm |  |  |  | QB/T 2250 | 内包装 |
|  |  | 宽：3.0cm |  |  |  |  | 底领支撑 |
|  |  | 领长cm | 37以下 | 38～42 | 43以上 |  |  |
|  |  | 领条长cm | 29 | 34 | 39 |  |  |
| 聚碳卡子 | L：4.0cm，t：0.3cm |  |  |  |  | — | 整叠固定用 |
| 包装袋 | 薄膜厚度0.04mm～0.06mm |  |  |  |  | — | 内包装 |

    - 裁片纱向

衬衣裁片纱向应符合表5规定。

| - 衬衣裁片纱向（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱 向 | 允斜极限 | 要 求 |
| 面、里料 | 前身 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 前刀背（女） | 经 | — | 纱向顺前身 |
|  | 后身 | 经 | — | 背中线顺经纱 |
|  | 制式衬衣后刀背（女） | 经 | — | 纱向顺后身 |
|  | 过肩面（男） | 经 | — | 下口边顺经纱 |
|  | 过肩里（男） | 经 | 以下口为准2.0 | — |
|  | 袖子 | 经 | 经袖中线为准1.0 | — |
|  | 翻领面、里 | 经 | — | — |
|  | 底领面 | 经 | 以上口为准1.0 | — |
|  | 底领里 | 经 | 以上口为准1.5 | — |
| 面、里料 | 袖头面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袖头里 | 经 | 1.5 | — |
|  | 短袖袖头面里 | 纬 | — | — |
|  | 袖衩条 | 经 | — | — |
|  | 门襟贴条 | 经 | — | — |
|  | 制式衬衣胸袋盖面（男） | 纬 | 后端上翘1.2或与纬纱平 | — |
|  | 制式衬衣胸袋盖里（男） | 纬 | 3.0 | — |
|  | 制式衬衣胸袋布（男） | 经 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 肩袢面 | 经 | — | 一侧顺经纱 |
|  | 肩袢里 | 经 | 以中心线为准1.5 | — |
|  | 臂章袢 | 经 | 0.5 | — |
|  | 制式衬衣对讲机袢 | 经 | 0.5 | — |
| 粘合衬 | 翻领一层衬 | 斜 | 40°～45° | — |
|  | 翻领二层衬 | 经 | 1.0 | — |
|  | 底领衬 | 斜 | 40°～45° | — |
|  | 门襟衬 | 经 | — | — |
|  | 袖头衬 | 经 | 袖口顺经纱1.0 | — |
|  | 制式衬衣袋盖衬（男） | 纬 | 2.0 | — |
|  | 制式衬衣对讲机袢衬 | 经 | 1.0 | — |
|  | 肩袢衬 | 经 | — | 一侧顺经纱 |
| 其他 | 制式衬衣镶边牙线 | 斜 | 45° | — |

    - 敷衬

衬衣敷衬工艺应符合表6规定。

| - 敷衬图示 |  |
| --- | --- |
| 敷衬要求 | 图 示 |
| 按图示敷衬： 翻领敷两层衬、底领、门襟、长袖袖头敷衬一层；制式衬衣肩袢，袋盖衬（男）敷衬一层， 对讲机袢衬敷衬一层 |  |

    - 缝制

      - 针距

衬衣缝纫针距要求应符合表7规定。

| - 针距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 12针/3cm～14针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜 |
|  | 暗线 | 11针/3cm～13针/3cm |  |
| 链 式 |  | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 环 缝 |  | 9针/3cm～11针/3cm | 环缝宽度不小于0.4cm，切边宽不大于0.2cm |
| 锁眼 | 1.2cm直眼 | 不少于36针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应小于0.2cm |
|  | 1.7cm直眼 |  |  |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6根线/眼 | 留尾线0.5cm～1.0cm |
|  | 带柄扣 | 8根线/眼 | 扣柄顺扣眼，扣面图案端正，反面留尾线0.5cm～1.0cm |

      - 缝制要求

        - 男、女衬衣缝制要求应符合表8规定。

| - 男、女衬衣缝制要求 （续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝纫形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 领子 | 钩压翻领 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 子口不反吐 |
|  | 扎底领里下口线 | 1.0 | 明线一道 | 0.6 | — |
|  | 领结合 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 绱领子 | 0.7 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面上炕 |
| 结合 | 合压过肩（男） | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 不扎透里 |
|  | 合压肩缝（男） | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面下炕 |
|  | 合肩缝（女） | 0.8 | 暗线一道 三线环缝一道 | — | 倒缝 |
|  | 收后省（女） | — | 扎线一道 | — | 两端收尖 |
|  | 刀背线（女） | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
| 袖子 | 绱袖子（女） | 1.0 | 五线环缝一道 | — | — |
|  | 合袖、摆缝(女) | 1.0 | 五线环缝一道 | — | — |
|  | 绱袖子（男） | 身0.5 袖1.2 | 明线一道 扎线两道 | 0.6 | — |
|  |  |  | 明线一道 扎线一道 |  |  |
|  | 包压袖、摆缝 （男） | 前身、袖0.7 后身、袖1.3 | 明线两道 | 第一道0.1 第二道0.6 | 袖笼缝头错开 |
|  | 扎袖头面里口线 | 1.2 | 明线一道 | 1.0 | 不扎透袖头里 |
|  | 钩压袖头 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 子口不反吐 |
|  | 夹压小袖衩条 | 0.6 | 明线一道 | 0.1 | 宽1.0 |
|  | 夹压大袖衩条 | 1.1 | 明线一道 | 0.1 | 男宽2.5，女宽2.2，表面扣宝剑头，从袖口边转扎至宝剑头 |
|  | 夹上袖头 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 按标印袖口打褶，向后倒 |
| 前襟、底边 | 扎门襟贴条明线 | 1.0 | 明线各一道 | 0.4 | — |
|  | 扎里襟折边明线 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 扎底边折边明线 | 0.5 | — | 0.1 | — |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | — | — | 里襟里口明线夹上 |

        - 男长、短袖制式衬衣缝制要求应符合表9规定。

| - 男长、短袖制式衬衣缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝纫形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 领子 | 钩压翻领 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 子口不反吐 |
|  | 扎底领里下口线 | 1.0 | 明线一道 | 0.6 | — |
|  | 领结合 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 绱领子 | 0.7 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面上炕 |
| 肩袢 | 面里结合 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | — |
|  | 绱肩袢 | 0.8 | 扎线一道 | — | 肩袢前侧距肩1.6，前尖对准肩缝后移0.5 |
| 对讲机袢 | 扎对讲机袢 | — | 明、暗线各一道 | 0.15 | 长9.0，宽3.0，两端扣净 |
|  | 绱对讲机袢 | — | 明线一道 | 0.15 | 距肩缝6.0，按标印袢中扎线一道 |
| 胸袋 | 钩压袋盖 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 不反吐 |
|  | 绱袋盖 | 0.4 | 明、暗线各一道 | 0.4 | — |
|  | 扎袋布上口折边 | 0.8 | 明线一道 | 2.0 | — |
|  | 绱袋布 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 扎胸徽、胸号尼龙搭扣绒面 | — | 明线一周 | 0.2 | 胸袋盖长取中向上0.5 |
| 结合 | 合压过肩 | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 不扎透里 |
|  | 合压肩缝 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面下炕 |
| 袖子 | 扎、绱臂章袢 | — | 明线各一道 | 0.15 | 袢长3.3，宽1.0，左袖距袖山7.0绱臂章袢，两袢间距1.3 |
|  | 绱袖子 | 身0.5袖1.2 | 明线一道 扎线两道 | 0.6 | 夹上肩袢 |
|  | 合袖、摆缝 | 前身、袖0.7 后身、袖1.3 | 明线两道 | 第一道0.1 第二道0.6 | 袖笼缝头错开 |
|  | 扎袖头面里口线 | 1.2 | 明线一道 | 1.0 | 不扎透里 |
|  | 勾、压袖头 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 子口不反吐 |
|  | 夹压小袖衩条 | 0.6 | 明线一道 | 0.1 | 宽1.0 |
|  | 夹压大袖衩条 | 1.1 | 明线一道 | 0.1 | 宽2.5，表面扣宝剑头，从袖口边转扎至宝剑头 |
|  | 夹上袖头 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 按标印袖口打褶，向后倒 |
|  | 钩压袖口贴边 （短袖） | 1.0 | 暗线一道 明线二道 | 0.1/0.6 | 袖口向外翻折 |
| 前襟、底边 | 绱门襟贴条牙线 | 1.0 | 暗线一道 明线各一道 | 0.15 | 门襟贴条左右各扎牙线，牙宽0.3 |
|  | 扎里襟折边明线 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 扎底边折边明线 | 0.5 | — | 0.1 | — |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | — | — | 里襟里口明线夹上 |

        - 女长、短袖制式衬衣缝制要求应符合表10规定。

| - 女长、短袖制式衬衣缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝纫形式 及缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| 领子 | 钩压翻领 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 子口不反吐 |
|  | 扎底领里下口线 | 1.0 | 明线一道 | 0.6 | — |
|  | 领结合 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 绱领子 | 0.7 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面上炕 |
| 肩袢 | 面里结合 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | — |
|  | 绱肩袢 | 0.8 | 扎线一道 | — | 肩袢前侧距肩1.6，前尖对准肩缝后移0.5 |
| 对讲机袢 | 扎对讲机袢 | — | 明、暗线各一道 | 0.15 | 长9.0，宽3.0，两端扣净 |
|  | 绱对讲机袢 | — | 明线一道 | 0.15 | 距肩缝6.0，按标印袢中扎线一道 |
| 结合 | 扎胸徽、胸号尼龙搭扣绒面 | — | 明线一周 | 0.2 | 按标印 |
|  | 合压肩缝 | 1.0 | 暗线一道 环缝一道 | — | 倒缝 |
|  | 刀背线 | 1.0 | 暗线一道 环缝一道 | — | 倒缝 |
| 袖子 | 扎、绱臂章袢 | — | 明线各一道 | 0.15 | 袢长3.3，宽1.0，左袖距袖山7.0绱臂章袢，两袢间距1.3 |
|  | 绱袖子 | 1.0 | 五线环缝一道 | — | 夹上肩袢 |
|  | 合袖、摆缝 | 1.0 | 五线环缝一道 | — | 倒缝 |
|  | 扎袖头面里口线 | 1.2 | 明线一道 | 1.0 | 不扎透里 |
|  | 勾、压袖头 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | — |
|  | 夹压小袖衩条 | 0.6 | 明线一道 | 0.1 | 小袖衩条宽1.0 |
|  | 夹压大袖衩条 | 1.1 | 明线一道 | 0.1 | 宽2.2，表面扣宝剑头，从袖口边转扎至宝剑头 |
|  | 夹上袖头 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 按标印袖口打褶，向后倒；夹绱牙线，牙宽0.3 |
| 袖子 （短袖） | 勾、压袖头 | 0.6 | 暗线一道 | 0.15 | 夹绱牙线，牙宽0.3 |
|  | 绱袖头 | 1.2 | 明、暗线各一道 环缝一道 | 0.1 | — |
| 前襟、底边 | 绱门襟贴条牙线 | 1.0 | 明线各一道 | 0.15 | 门襟贴条左右各扎牙线，牙宽0.3 |
|  | 扎里襟折边明线 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 扎底边折边明线 | 0.5 | — | 0.1 | — |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | — | — | 里襟里口明线夹上 |

    - 锁钉

衬衣锁钉要求应符合表11规定。

| - 衬衣锁钉要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 |  | 扣眼尺寸 | 要 求 |  |
|  |  |  | 锁眼 | 钉扣 |
| 领头 |  | 1.2 | 领头宽取中（男左女右），男距边1.4，女距边0.9，横锁直眼一个 | 与眼对正，男距边1.7，女距边1.2，钉扣一粒 |
| 前襟 | 衬衣 | 1.2 | 门襟宽取中（男左女右），锁竖直眼六个，第二、第七扣眼按规格中间均锁 | 与眼对正，钉扣一粒 |
|  | 制式衬衣（男） | 1.7 |  |  |
|  | 制式衬衣（女） | 1.5 |  |  |
| 袖头 | 衬衣 | 1.2 | 后侧宽度取中，横锁直眼一个 | 与眼对正，钉扣一粒，向后2.3钉扣一粒（以扣中心点为准） |
|  | 制式衬衣（男） | 1.7 |  |  |
|  | 制式衬衣（女） | 1.5 |  |  |
| 袖衩 |  | 1.2 | 大袖衩条横结至袖头上口边取中，大袖衩条居中竖锁直眼一个 | 与眼对正，扣边与小袖衩条边齐钉扣一粒 |
| 制式衬衣胸袋（男） |  | 1.7 | 袋盖取中，距边1.0竖锁直眼一个 | 与眼对正，钉扣一粒 |
| 制式衬衣肩袢 |  | 1.7 | 宽取中，距尖1.3锁眼一个 | 与眼对正，钉扣一粒 |

    - 领角刺绣图案

制式衬衣领角刺绣领花图案，图案中线对正领角中分线，边缘距领明线0.1cm～0.2cm，左右对称。图案规格及式样应符合图10规定，公差±3mm。

- 领花刺绣图案

  - 单裤、裙子

    - 样式

      - 男单裤样式见图11，颜色及外观见附录A。

      - 女单裤样式见图12，颜色及外观见附录A。

- 男单裤样式

- 女单裤样式

      - 裙子样式见图13及附录A。

- 裙子样式

    - 号型与规格

      - 男单裤号型按GB/T 1335.1规定执行，女单裤号型按GB/T 1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·2系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表12。

      - 单裤主要规格尺寸测量位置见图14。图中所注数字为表12中主要测量部位的编号。

| - 单裤规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差(±) |
|  |  |  | 175/86B（男） | 165/72B（女） |  |  |
| 图14 |  | 裤长 | 105.0 | 102.0 | 3.0 | 1.5 |
|  |  | 裤腰围 | 86.0 | （紧后）72.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 下裆长 | 79.0 | 76.0 | 2.5 | 1.0 |
|  |  | 脚口肥 | 20.0 | 18.0 | 0.4 | 0.4 |
|  |  | 裤腰宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.2 |
|  |  | 裤门襟明线距边 | 3.5 | 3.0 | — | 0.2 |
|  |  | 裤掩襟宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  |  | 裤袋口长 | 16.0 | 16.5 | — | 0.2 |
|  |  | 裤袋上口距中缝 | 3.5 | 5.5 | — | 0.1 |
|  |  | 脚口折边宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.1 |
|  |  | 后袋口长 | 14.0 | — | — | 0.2 |
|  |  | 后袋牙宽 | 0.5 | — | — | 0.1 |
|  |  | 臀围 | 106.0 | 95.0 | 男1.6 女1.8 | 2.0 |

- 单裤测量图

      - 裙子号型按GB/T 1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·2系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表13。

      - 裙子主要规格尺寸测量位置见图15。图中所注数字为表13中主要测量部位的编号。

| - 裙子规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 档差 | 允许偏差（±） |
|  |  | 号型 | 165/72B |  |  |
|  |  | 净臀围 | 92 |  |  |
| 图15 | 1 | 裙长 | 56.0 | 2.0 | 1.5 |
|  | 2 | 腰围(紧后) | 72.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | 3 | 裙摆围 | 88.0 | 1.8 | 2.0 |
|  | 4 | 臀围 | 94.0 | 1.8 | 2.0 |
|  | 5 | 隐形拉链开口长 | 18.0 | — | — |
|  | 6 | 后腰头距后中缝 | 2.7 | — | 0.2 |
|  | 7 | 裙腰宽 | 3.5 | — | 0.2 |
|  | 8 | 裙腰松紧带长（紧后） | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 9 | 裙后省长 | 10.0 | — | 0.2 |
| 图15 | 10 | 裙后省长 | 9.0 | — | 0.2 |
|  | 11 | 裙后开衩长 | 16.0 | — | 0.2 |
|  | 12 | 裙后开衩宽 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 13 | 下摆折边宽 | 4.0 | — | 0.2 |

- 裙子测量图

    - 颜色

      - 面料为藏青色 （PANTONE 19-4007 TPX），具体要求见附录A。

      - 里料、袋布应与面料相匹配。

      - 缝纫线应与各部位材料颜色相匹配，宜深不宜浅。

      - 聚酯四眼扣、拉链应与面料颜色相匹配。

    - 材料

      - 单裤材料要求应符合表14规定。

| - 单裤材料要求（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| 防静电仿毛哔叽 | 涤64.5% 粘35% 导电纤维0.5% 经17.3tex×纬16.3tex 单位面积质量180 g/㎡ | 附录C | 面料、裤斜插袋垫布、裤门襟里、裤掩襟面、男后袋牙、男后袋口垫布、女斜插袋垫条、女裤腰里 |
| 290T涤塔夫绸 | 经55.6dtex 纬55.6dtex 单位面积质量60g/㎡ | 附录H | 女裤腰下口滚条 |
| 涤棉平布 | 涤80% 棉20%，13tex×13tex | — | 袋布 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、钉扣、打结 |
|  | 11.8tex×2 |  | 环缝、扦缝 |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  | 锁圆眼 |
| 松紧带 | 宽30mm | FZ/T 63006 | 女裤腰 |
| 防滑腰里 | — | — | 男裤腰里 |
| 四件裤钩 | 不锈钢 | — | 男裤腰头 |
| 粘合衬 | 27tex/27tex，PA粉点 | 附录I | 男裤腰 |
|  | 经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点 |  | 女裤腰 |
| 无纺衬 | 35g/㎡ | FZ/T 64008 | 袋牙、袋口垫衬、门襟衬、掩襟衬 |
| 聚酯四眼扣 | φ15mm | 附录J | 女裤腰头、后袋（男） |
| 尼龙反穿编织拉链 | 3号闭尾 | 附录K | 裤门襟 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 裤腰 |

      - 裙子材料要求应符合表15规定。

| - 裙子材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 |
| 防静电仿毛哔叽 | 涤64.5% 粘35% 导电纤维0.5% 经17.3tex×纬16.3tex 单位面积质量180 g/㎡ | 附录C | 面料 |
| 290T涤塔夫绸 | 经55.6dtex 纬55.6dtex 单位面积质量60g/㎡ | 附录H | 里料、滚条、裙吊带 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、钉扣、打结 |
|  | 11.8tex×2 |  | 环缝、扦缝 |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  | 锁圆眼 |
| 粘合衬 | 经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f PA+PES双点 | 附录I | 裙腰 |
| 无纺衬 | 35g/㎡ | FZ/T 64008 | 开衩 |
| 松紧带 | 宽30mm | FZ/T 63006 | 女腰 |
| 聚酯四眼扣 | φ15mm | 附录J | 后腰头 |
| 隐形尼龙拉链 | 3号闭尾隐形 | 附录K | 裙后中 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 裙腰 |

    - 裁片纱向

单裤、裙子裁片纱向应符合表16规定。

| - 单裤、裙子裁片纱向（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| 裤子面 | 前身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝1.0 | — |
|  | 后身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝2.0 | — |
| 裤子面 | 裤腰 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟面、门襟里 | 经 | 2.0 | — |
|  | 裤串带 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋口垫布 | 经 | 1.0 | 前袋垫布纱向同前身 |
|  | 后袋牙（男） | 经 | 1.0 | — |
|  | 女斜插袋垫条 | 经 | 1.0 | — |
| 裙子面 | 前身、后身 | 经 | — | — |
|  | 裙腰面、里 | 经 | 面1.0，里2.0 | — |
| 裙子里 | 前身、后身 | 经 | 1.0 | — |
| 粘合衬 | 裤腰面 | 经 | — | — |
|  | 裤门襟 | 经 | — | — |
|  | 裤掩襟里（男） | 斜 | — | — |
|  | 裤掩襟（女） | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤袋牙（男） | — | — | — |
|  | 裤袋口垫衬（男） | — | — | — |
|  | 裙腰面、里 | 经 | — | — |
|  | 裙后开衩 | 经 | — | — |
| 其他 | 裤掩襟里（男） | 斜 | — | — |
|  | 裤袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 滚条 | 斜 | — | 45° |

    - 敷衬

裙子腰面、里后开衩敷衬一层，单裤敷衬工艺应符合表17规定。

| - 单裤敷衬图示（续） |  |
| --- | --- |
| 敷衬、归拔要求 | 图 示 |
| 按图示在裤口袋处敷牵条 |  |
| 男女裤腰面、门襟里、掩襟里、袋牙 |  |

    - 缝制

      - 针距

单裤、裙子缝纫针距要求应符合表18规定。

| - 针距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 12针/3cm～14针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 | 11针/3cm～13针/3cm |  |
| 链 式 |  | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 环 缝 |  | 9针/3cm～11针/3cm | 环缝宽度不小于0.4cm，切边宽不大于0.2cm |
| 扦 缝 |  | 6针/3cm～8针/3cm | 表面透针不得超过0.1cm |
| 打 结 |  | 42针/结 | 结长按工艺，宽度0.10cm～0.15cm |
| 锁眼 | 1.5cm圆头眼 | 不少于36针/眼 | 扣眼美观，规整，牢固，不偏歪。圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽。也可用锁眼、打结一体化设备，正面尾线长度应小于0.2cm，反面毛纱清剪 |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6根线/眼 | 留尾线0.5cm～1.0cm |

      - 缝制要求

        - 单裤缝制要求应符合表19规定。

| - 单裤缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 环缝 | 环缝 | — | 三线环缝 | — | 前后片、掩襟面、垫布里口、袋牙里口 |
| 省缝 | 收后省缝 | — | 暗线一道 | — | 按标印，倒缝 |
|  | 收前褶（男） | — | 暗线一道 | — | 长3.0，褶量按标印，缝头向前倒 |
| 裤后袋（男） | 绱上、下袋牙 | — | 扎线各一道 | — | 袋牙宽0.5 |
|  | 绱袋口垫布 | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 开袋口 | — | — | — | 取中剪开，两端留三角剪口，袋牙折烫，三角向两侧倒 |
| 裤后袋（男） | 扎下袋牙里口线 | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 封口袋 | — | 扎线一道 | — | 扎住袋口两端三角 |
|  | 钩压袋布 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | — |
|  | 袋布面上口与身结合 | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 | — | 套结机套结 | — | 袋口两端打结 |
| 裤中缝袋口 | 绱袋口垫布 | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端拐扎 |
|  | 钩压袋布 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.6 | 面吐0.1 |
|  | 绱袋布（男） | — | 明线一道 | 0.7 | 裤前片按标印扣折袋口 |
|  | 绱袋布、斜插袋垫条（女） | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 面吐子口0.1 |
|  | 压袋口、垫条里口线 | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 合中缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，可用单针单链机 |
|  | 袋布面与后身缝头结合 | 1.0 | 明线一道 | 0.3 | — |
|  | 打袋口结（男） | — | 42针套结 | — | 上端距腰缝1.0，结长与明线齐 |
| 裤门襟、掩襟 | 钩压门襟里 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 绱门襟拉链 | — | 距带边扎线两道 | 第一道0.1 第二道0.5 | 距小裆结上端≤1.0 |
|  | 压门襟明线 | — | 明线一道 | — | — |
|  | 钩掩襟 | 0.6 | 暗线一道 | — | 面吐0.2 |
|  | 掩襟与拉链结合 | 0.6 | 扎线一道 | — | 链带缝头0.5 |
|  | 绱掩襟 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 掩襟里下端与裆缝缝头结合（男） | 0.8 | 明线一道 | 0.2～0.3 | 掩襟里缝头折净，上端齐门襟明线，下端超过裆缝2.0 |
|  | 门襟打结 | — | 42针套结 明、暗结各一个 | 1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向上打竖明结一个，与掩襟子口平行，距掩襟里口边0.5～0.7，齐小裆结上端向上打暗结一个 |
| 裤腰（男） | 绱裤腰 | 1.0 | 暗线一道 | — | 面褶向后倒，绱腰时夹绱串带下端 |
|  | 绱防滑腰里 | — | 明线各一道 | 0.1 | 面吐0.3 |
|  | 钩腰头 | 0.6 | 暗线一道 | — | 上端面吐0.1，腰头面回折 |
|  | 腰衬网与腰口结合 | — | 撩缝一道 | — | 扦住袋布 |
|  | 腰里下端打结 | — | 专用机 | — | — |
|  | 扦腰里 | — | 扦缝各一道 | — | 后档缝上端与腰里下端扦缝一道 |
|  | 钉裤钩环 | — | — | — | 左前腰头宽取中，距腰头1.0， |
| 裤腰（女） | 钩腰 | 1.0 | 暗线各一道 | — | 面吐0.15 |
|  | 腰里下口滚条 | — | 专用滚条机 | 0.1 | 滚条宽0.5 |
|  | 绱腰松紧带 | 1.0 | 明线各一道 | — | 裤腰两侧，松紧带净长4.5 |
|  | 压松紧带明线 | — | 重线三道 | — | 两端扎线，腰宽1/2扎线，扎透腰面里 |
| 裤腰（女） | 绱裤腰 | 1.0 | 暗线一道 | — | 绱腰时夹绱串带下端 |
|  | 压腰 | — | 扎线一道 | 0.1 | 反面下抗 |
| 裤串带 | 扎裤串带 | — | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机 |
|  | 绱裤串带下端 | 0.8 | 回针五道 | — | 齐前褶向前各一个，距后档缝男2.5，女1.0各一个，男裤居中各一个，女裤齐松紧带后端各一个，共六个。绱腰时扎住串带下端缝头，结距腰面下口边男1.7，女1.2，暗结 |
|  | 绱裤串带上端 | 0.5 | 明线回针五道 | 0.1 | 上端距腰边0.2扎住腰里回针3-5道，留余量0.2-0.3 |
| 合裆 | 合下档 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，可用单针单链机 |
|  | 合前、后裆 | 1.0 | 用双针双链机 | — | 劈缝，后裆缝份男2.5，女1.0 |
|  | 脚口折边 | — | 扦缝一道 | — | — |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | 扎线一道 | — | 左前片腰里下口扎绱 |

        - 裙子缝制要求应符合表20规定。

| - 裙子缝制要求 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝纫形式及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 环缝 | 侧缝、下摆 | — | 三线环缝 | — | — |
| 前后身 | 收后省缝 | 上端1.0 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
|  | 合面后中缝 | 1.5 | 暗线一道 | — | — |
|  | 后里中缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
|  | 后开衩 | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
|  | 拼合前身 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 倒缝 |
|  | 绱隐形拉链 | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
|  | 合侧缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 面劈缝，里倒缝 |
|  | 裙里折边 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 折边宽2.0，面里用小辫固定 |
|  | 下摆折边 | — | 扦缝一道 | — | — |
| 裙腰 | 绱腰松紧带 | — | 扎两道明线 | — | — |
|  | 钩压裙腰 | 0.8 | 暗线一道 | — | — |
|  | 绱裙腰 | 1.0 | 暗线一道 | — | 侧缝处夹绱裙吊带 |
|  | 压腰面下口线 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 腰里下口滚条宽0.5 |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | 扎线一道 | — | 左后腰里下口扎绱 |

    - 锁钉

单裤、裙子锁钉要求应符合表21规定。

| - 单裤、裙子锁钉要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 扣眼 尺寸 | 要 求 |  |
|  |  | 锁 眼 | 钉 扣 |
| 男裤后袋 | 1.5 | 后袋口长取中，距袋口1.5竖锁圆头眼一个 | 与眼对正，钉扣一粒 |
| 女裤腰 | 1.5 | 腰宽取中，距左腰头1.5横锁圆头眼一个 | 与眼对正，右腰头钉扣一粒 |
| 裙 腰 | 1.5 | 前裙腰距边1.7横锁圆头眼 | 拉链拉合，与眼对正，在后裙腰钉四眼扣一颗 |

  - 常服

    - 样式

      - 男春秋、冬常服样式见图16，颜色及外观见附录A。

- 男春秋、冬常服样式

      - 女春秋、冬常服样式见图17，颜色及外观见附录A。

- 女春秋、冬常服样式

    - 号型与规格

      - 男春秋、冬常服号型按GB/T 1335.1规定执行，体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表22。

      - 男春秋、冬常服主要规格尺寸测量位置见图18。图中所注数字为表22中各测量部位编号。

| - 男常服规格尺寸及允许偏差（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差 （±） |
|  |  | 上衣号型 | 175/96B（春秋） | 175/96B（冬） |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 175/86B（春秋） | 175/86B（冬） |  |  |
| 图18 | 1 | 前身长 | 77.0 | 77.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2 | 胸 围 | 111.0 | 113.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 3 | 中腰围 | 100.0 | 102.0 | 4.0 | +1.0/-2.0 |
|  | 4 | 下摆围 | 113.0 | 115.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 袖长 | 62.0 | 62.0 | 1.5 | 0.7 |
| 图18 | 6 | 袖根肥 | 20.8 | 21.2 | 0.7 | 0.5 |
|  | 7 | 袖口肥 | 14.3 | 14.5 | 0.3 | 0.3 |
|  | 8 | 驳头宽 | 7.5 | 7.5 | — | 0.2 |
|  | 9 | 后身长 | 74.5 | 74.5 | 2.0 | 1.0 |
|  | 10 | 肩宽 | 47.0 | 47.6 | 1.2 | 0.8 |
|  | 11 | 领台宽 | 4.7 | 4.7 | — | 0.2 |
|  | 12 | 翻领前宽 | 3.2 | 3.2 | — | 0.2 |
|  | 13 | 翻领后宽 | 4.8 | 4.8 | — | 0.2 |
|  | 14 | 座领后宽 | 1.7 | 1.7 | — | 0.2 |
|  | 15 | 肩袢长 | 12.0 | 12.0 | — | 0.4 |
|  | 16 | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  | 17 | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 18 | 手巾袋上口长 | 11.0 | 11.0 | — | 0.2 |
|  | 19 | 手巾袋下口长 | 10.5 | 10.5 | — | 0.2 |
|  | 20 | 手巾袋宽 | 2.7 | 2.7 | — | 0.2 |
|  | 21 | 大袋盖长 | 15.5 | 15.5 | — | 0.5 |
|  | 22 | 大袋盖宽（不含牙） | 5.0 | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 23 | 大袋牙宽 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 |
|  | 24 | 里袋口长 | 13.5 | 13.5 | — | 0.5 |
|  | 25 | 里袋牙宽 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 |
|  | 26 | 裤长 | 104.5 | 104.5 | 3.0 | 1.5 |
|  | 27 | 裤腰围 | 88.0 | 90.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 28 | 下档长 | 76.7 | 76.3 | — | 1.0 |
|  | 29 | 脚口肥 | 21.5 | 21.8 | 0.6 | 0.4 |
|  | 30 | 裤腰宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.3 |
|  | 31 | 裤门襟明线距边 | 3.5 | 3.5 | — | 0.2 |
|  | 32 | 裤袋口长 | 16.0 | 16.0 | — | 0.5 |
|  | 33 | 裤袋口明线距边 | 0.7 | 0.7 | — | 0.1 |
|  | 34 | 脚口折边宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.3 |
|  | 35 | 裤袋布长 | 31.0 | 31.0 | — | 0.8 |
|  | 36 | 后袋口长 | 14.0 | 14.0 | — | 0.5 |
|  | 37 | 后袋牙宽 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 |
|  | 38 | 后袋口距腰缝 | 6.5 | 6.5 | — | 0.5 |
|  | 39 | 臀围 | 108.8 | 110.8 | 3.2 | 2.0 |

- 男春秋、冬常服测量图

      - 女春秋常服、冬常服号型按GB/T1335.2规定执行, 体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差表23。

      - 女春秋常服、冬常服主要规格尺寸测量见图19。图中所注数字为表23中各测量部位编号。

| - 女常服规格尺寸及允许偏差 （续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差 （±） |
|  |  | 上衣号型 | 165/88B（春秋） | 165/88B（冬） |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 165/74B（春秋） | 165/74B（冬） |  |  |
| 图19 | 1 | 前身长 | 65.0 | 65.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2 | 胸 围 | 97.0 | 99.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 3 | 中腰围 | 84.0 | 86.0 | 4.0 | +1.0/-2.0 |
|  | 4 | 下摆围 | 104.0 | 106.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 袖长 | 58.0 | 58.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 6 | 袖根肥 | 17.5 | 17.8 | 0.7 | 0.5 |
|  | 7 | 袖口肥 | 11.8 | 12.0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 8 | 驳头宽 | 6.5 | 6.5 | — | 0.2 |
|  | 9 | 后身长 | 61.0 | 61.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 10 | 肩宽 | 40.9 | 41.4 | 1.0 | 0.8 |
|  | 11 | 领台宽 | 4.5 | 4.5 | — | 0.2 |
|  | 12 | 翻领前宽 | 3.2 | 3.2 | — | 0.2 |
|  | 13 | 翻领后宽 | 4.6 | 4.6 | — | 0.2 |
|  | 14 | 翻领座宽 | 1.6 | 1.6 | — | 0.2 |
|  | 15 | 肩袢长 | 11.0 | 11.0 | — | 0.4 |
|  | 16 | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  | 17 | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  | 18 | 大袋盖长 | 12.0 | 12.0 | — | 0.5 |
|  | 19 | 大袋盖宽（不含牙） | 4.5 | 4.5 | — | 0.2 |
|  | 20 | 大袋牙宽 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 |
|  | 21 | 里袋口长 | 13.5 | 13.5 | — | 0.5 |
|  | 22 | 裤长 | 103.0 | 103.0 | 3.0 | 1.5 |
|  | 23 | 裤腰围（紧前） | 80.0 | 82.0 | 4.0 | 2.0 |
|  |  | 裤腰围（紧后） | 72.0 | 74.0 |  |  |
|  | 24 | 下档长 | 76.7 | 76.3 | — | 1.0 |
|  | 25 | 脚口肥 | 20.4 | 20.7 | 0.6 | 0.4 |
|  | 26 | 裤腰宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.3 |
|  | 27 | 裤门襟明线距边 | 3.0 | 3.0 | — | 0.2 |
|  | 28 | 裤袋口长 | 15.5 | 15.5 | — | 0.5 |
|  | 29 | 脚口折边宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.3 |
|  | 30 | 裤袋布长 | 30.0 | 30.0 | — | 0.8 |
|  | 31 | 臀围 | 98.8 | 100.8 | 3.6 | 2.0 |

- 女常服测量图

    - 颜色

      - 面料为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX) ，具体要求见附录A。

      - 里料、袋布应与面料相匹配。

      - 缝纫线应与各部位材料颜色相匹配，宜深不宜浅。

      - 其它辅料应与面料相匹配。

    - 材料

常服材料要求应符合表24规定。

| - 常服材料要求（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| 毛涤哔叽 | 羊毛70%聚酯纤维19.5%弹性聚酯纤维10%导电纤维0.5%，经纬纱 12.5tex×2 单位面积质量197g/㎡ | 附录D | 春秋常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面 |
| 毛涤缎背哔叽 | 羊毛70%聚酯纤维19.5%弹性聚酯纤维10%导电纤维0.5%，经纬纱 12.5tex×2 单位面积质量233g/㎡ |  | 冬常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面 |
| 涤粘斜纹绸 | 经75dtex 纬111dtex， 单位面积质量 88g/㎡ | 附录H | 上衣里、肩袢里、袋盖里、袋口垫布、上衣护环垫布、裤膝绸、里袋牙、滚条 |
| 涤棉平布 | 涤80%棉20%，13tex×13tex | — | 袋布、掩襟里、前后袖笼牵条、前肩缝牵条 |
| 粘合衬 | 经纱44dtex/18f，纬纱167dtex/144f，PA+PES双点 | 附录I | 上衣前身衬、翻领面、座领面 |
|  | 经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点 |  | 挂面、袋盖面、袖口、下摆、腋下片上端、后领口衬、袋牙、袋口垫衬、裤门襟衬、裤掩襟里衬、翻领里（女）、座领里（女）、女裤腰衬 |
|  | 27tex/27tex，PA粉点 |  | 肩袢、男裤腰衬 |
|  | PA 13tex×13tex |  | 领里衬（男）、手巾袋牙衬（男）、前门止口牵条、驳口牵条、斜插袋口牵条 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、锁平眼、钉扣 |
|  | 11.8tex×2 |  | 打结、环缝、扦缝 |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  | 锁圆眼、眼结 |
| 端打条 | 宽：1.0cm | — | 固定袖笼 |
| 防滑腰里 | — | — | 裤腰里 |
| 四件裤钩 | 不锈钢 | — | 裤腰头 |
| 金属扣 | 横柄φ15mm | 附录J | 袖口 |
|  | 横柄φ22mm |  | 前门襟扣 |
| 金属肩扣 | φ15mm |  | 肩袢 |
| 聚酯四眼扣 | φ15mm |  | 裤后袋、女裤腰、里袋扣 |
| 尼龙拉链 | 3号单闭尾反穿编织 | 附录K | 裤门襟 |
| 松紧带 | 宽：30mm | FZ/T 63006 | 女裤腰两侧 |
| 黑炭衬 | 毛32%，粘30%，棉33%，涤5%，14tex×2/91tex | 附录L | 胸衬、肩省垫条（男） |
|  | 毛20%，粘52%，棉24%，涤4%，18tex/100tex |  | 肩衬（男） |
|  | 毛29%，粘33%，棉26%，涤12%，18tex/100tex |  | 固袖衬 |
| 针刺绒 | 涤纶100%，单位面积质量105g/㎡ | 附录M | 胸绒（男）、固袖棉 |
| 领底呢 | 165g/㎡ |  | 领里（男） |
| 针刺棉芯绗缝垫肩 | — | 附录N | 肩部 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 上衣、裤子 |

    - 裁片纱向

常服裁片纱向应符合表25规定。

| - 常服裁片纱向（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| 上衣面 | 前身片 | 经 | — | 驳头以下顺经纱 |
|  | 腋下片（男） | 经 | 前侧向前、后1.0 | — |
|  | 前刀背（女） | 经 | — | — |
|  | 后刀背（女） | 经 | 前侧向前、后1.0 | — |
|  | 后身 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | — | 驳头外口顺经纱 |
|  | 翻领面、翻领里（女） | 纬 | 2.0 | — |
|  | 座领面、座领里（女） | 纬 | — | — |
|  | 袋盖面 | 纬 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 手巾袋牙（男） | 纬 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 大袋牙 | 经 | — | — |
|  | 肩袢面 | 经 | — | 一侧顺经纱 |
|  | 臂章袢 | 经 | 1.0 | — |
| 裤子面 | 前身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝1.0 | — |
|  | 后身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝2.0 | — |
|  | 裤腰 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟、门襟 | 经 | 2.0 | — |
|  | 串带 | 经 | 1.0 | — |
|  | 斜插袋口垫布 | 经 | 1.0 | 斜插袋垫布纱向同前身 |
|  | 后袋口垫布、后袋牙（男） | 经 | 1.0 | — |
| 上衣里 | 前身片 | 经 | 前襟边下端2.0 | — |
|  | 腋下片（男） | 经 | 2.0 | — |
|  | 前刀背 | 经 | — | — |
| 上衣里 | 后刀背 | 经 | 2.0 | — |
|  | 后身 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
|  | 大、小袖里 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 肩袢里 | 经 | 2.0 | — |
|  | 里袋牙（男） | 经 | 2.0 | — |
|  | 袋盖里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 里袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 大袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 护环垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 里袋三角（男） | 经 | — | — |
| 裤里 | 裤膝绸 | 经、纬 | — | — |
|  | 滚条 | 斜 | — | 45°斜 |
| 上衣衬 | 前身、前刀背（女） | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 腋下片（男） | 经 | 1.0 | 宽8.0～10.0 |
|  | 翻领面 | 纬 | — | — |
|  | 座领面 | 纬 | — | — |
|  | 翻领里（女） | 纬 | — | — |
|  | 座领里（女） | 纬 | — | — |
|  | 领里衬（男） | 斜 | — | — |
|  | 袖口、下摆折边 | 纬 | — | — |
|  | 挂面 | 经 | 3.0 | — |
|  | 袋盖面 | 纬、斜 | — | — |
|  | 手巾袋衬（男） | 纬 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 肩袢面 | 经 | 一侧顺经纱 | — |
|  | 袋牙 | 经 | 2.0 | — |
|  | 袋口垫衬 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 后领口衬 | 纬、斜 | — | 宽2.5 |
| 裤子衬 | 裤腰 | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤门襟 | 经 | 2.0 | — |
|  | 掩襟面（女） | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤掩襟里（男） | 斜 | — | — |
|  | 后袋牙（男） | 经 | — | — |
|  | 后袋口垫衬（男） | 经、纬 | — | — |
| 其它 | 上衣袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤子袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤掩襟里（男） | 斜 | — | — |
|  | 领底呢（男） | 斜 | — | — |

    - 敷衬

常服敷衬工艺应符合表26规定。

| - 常服敷衬要求（续） 单位为厘米 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| 男春秋、冬常服 胸衬 | 组合胸衬 |  |
| 男春秋、冬常服 前身衬 | 按图示敷衬，前肩、袖笼上端处扎牵条，袖笼下端粘端打条 按图示敷胸衬，胸衬与大身的结合以不松不驰，无余量为标准，止口、驳头、袖笼牵条要松紧适宜。 |  |
| 男春秋、冬常服 后身衬 | 后身敷衬：领口处敷衬一层；袖笼处扎布牵条一根，宽1.5；底边敷衬一层 |  |
| 女春秋、冬常服 前身衬 | 按图示敷前身衬：前肩、袖笼上端处扎牵条，袖笼下端粘端打条 按图示服敷黑炭衬，距驳口折印1.0，驳口处牵条宽1.5，两侧扦缝，牵条拉紧，吃量0.6～0.9 |  |
| 女春秋、冬常服 后身 | 后身敷衬：领口处敷纺衬一层，宽2.5；袖笼处扎布牵条一根，宽1.5；距底边敷衬一层 |  |
| 大、小袖 | 大、小袖敷衬 |  |
| 上衣其他部位 | 翻领面、座领面、挂面、袋牙、肩袢、袋盖面、、领里呢（男）手巾袋（男）、三角袢（男）敷衬一层 |  |
| 裤前身袋口、（男）后袋反面垫衬 | 在袋口处敷牵条 |  |
| 裤子其他部位 | 裤腰面、门襟里、掩襟里、袋牙敷衬一层 |  |

    - 缝制

      - 针距

常服缝纫针距要求应符合表27规定。

| - 针距 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 |  | 明线 | 12针/3cm～14针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  |  | 暗线 | 11针/3cm～13针/3cm |  |
| 链 式 |  |  | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 环 缝 |  |  | 9针/3cm～11针/3cm | 环缝宽度不小于0.4cm，切边宽不大于0.2cm |
| 扦缝或撩缝 |  |  | 6针/3cm～8针/3cm | 表面透针不得超过0.1cm |
| 撬缝 |  |  | 9针/3cm～11针/3cm | 表面透针不得超过0.1cm |
| 曲折缝 |  | 纳胸衬 | 针脚、针距1.0cm/针～1.2cm/针 | — |
|  |  | 领底呢 | 针脚、针距不大于0.3cm/针 | — |
| 固定㩟线 |  |  | 每针：2.0cm～4.0cm | 双线固定 |
| 打 结 |  |  | 42针/结 | 结长按工艺，宽度0.10cm～0.15cm |
| 锁眼 | 0.5cm直眼 |  | 21针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应小于0.2cm |
|  | 2.2cm圆头眼 |  | 不少于50针/眼 | 扣眼美观，规整，牢固，不偏歪。圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽。也可用锁眼、打结一体化设备，正面尾线长度应小于0.2cm，反面毛纱清剪 |
|  | 1.5cm圆头眼 |  | 不少于36针/眼 |  |
| 钉扣 | 四眼扣 |  | 6根线/眼 | 留尾线0.5cm～1.0cm |
|  | 带柄扣 |  | 8根线/眼 | 扣柄顺扣眼，扣面图案端正，反面留尾线0.5cm～1.0cm |

      - 缝制要求

      - 男春秋、冬常服缝制要求应符合表28规定。

| - 男春秋、冬常服缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| 领子 | 翻领、座领结合 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 距缝 各0.1 | 劈缝，翻领、座领各扎明线一道，扎领座明线时扎住领里 |
|  | 扎领底呢折线 |  | — | 扎线一道 | — | 按要求吃进 |
|  | 钩压领子 |  | 0.6 | 明线一道 暗线一道 | 0.15 | 外口曲折缝，面吐0.2 |
|  | 绱领子 |  | 1.0 | 曲折缝一道 暗线一道 | — | 领面与身里结合，两端劈缝，其余缝头向大身倒烫，领里与身面结合，用曲折缝 |
| 袖子 | 扎臂章袢 |  | — | 明线各一道 | 0.2 | 用绷缝机，臂章袢宽1.0，长3.3 |
|  | 钉臂章袢 |  | 0.8 | 28针打结 | 0.15 | 左袖钉臂章袢，距袖山8.5，间距1.3 |
|  | 合面袖底、外缝 |  | 1.0 | 暗线各一道 | — | 劈缝 |
|  | 合里袖底、外缝 |  | 1.0 | 暗线各一道 | — | 缝头向大袖倒 |
|  | 钩大袖衩 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩小袖衩 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
|  | 袖口面、里结合 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 里留余量，用扦缝机表面不得透针，缝头扦在袖口衬上 |
|  | 㩟袖缝 |  | — | 㩟线一道 | — | — |
|  | 绱袖面 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 连肩袢扎住，袖山处扎袖条 |
|  | 绱垫肩 |  | — | 㩟线一道 | — | 垫肩前端与胸衬㩟住，按绱袖线探出1.0～1.2，距绱袖线0.1～0.2与袖笼结合 |
|  | 绱袖里 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 袖山面里缝头㩟住12.0～14.0 |
| 肩袢 | 面、里结合 |  | 面1.3里0.8 | 明线一道 暗线一道 | 0.4 | 可面里扣合扎线，眼皮0.2～0.3 |
|  | 绱肩袢 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | 后侧与肩缝齐，前宽后侧距肩缝0.5 |
| 手巾袋 | 绱袋牙、垫布 |  | — | 暗线两道 | — | 劈缝 |
|  | 垫布与袋布结合 |  | — | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋牙与袋布结合 |  | — | 暗线一道 | — | — |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一周 | — | — |
|  | 暗封袋口 |  | — | 曲折缝一道 | — | 袋口两端曲折缝，两端拐扎0.5.袋口暗扦固定 |
|  | 封袋口 |  | — | 扦缝一道 | — | 距袋口边1.0，暗封袋口，两端留口1.0～2.0 |
| 上衣前后身面 | 钩压袋盖 |  | 0.6 | 暗线一道 明线一道 | 0.15 | 面吐子口0.1 |
|  | 绱大袋口垫布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 绱大袋牙 |  | — | 扎线各一道 | — | 或专用开袋机开袋，两线相距1.0 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向两侧倒 |
|  | 绱袋盖 |  | — | 暗线一道 | — | 袋盖平服，左右对称 |
| 上衣前后身面 | 封袋口、合袋布 |  | — | 扎线各一道 | — | — |
|  | 收胸省 |  | 0.5 | 暗线一道 | — | 上端收尖，加垫条，劈烫 |
|  | 㩟前肩牵条 |  | 0.4 | 扎线一道 | — | 前身肩缝拉牵条一根，略吃身 |
|  | 合腋下缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩压门襟止口 |  | 0.8 | 暗线一道 明线一道 | 0.15 | 驳头处挂面吐0.1，驳头以下面吐0.1 |
|  | 合肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，后身余量吃进 |
|  | 合腰缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 合背中缝 |  | 1.5 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
| 里袋 | 三角形扣袢 |  | — | — | — | 右里袋正中 |
|  | 绱袋口垫布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 垫布上口与袋布上口齐 |
|  | 绱里袋牙 |  | 1.0 | 扎线各一道 | — | 两线相距1.0，牙宽0.5 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，袋牙倒缝 |
|  | 下牙与袋布结合 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 缝头向下倒 |
|  | 上牙与袋布结合 |  | — | 暗线一道 | — | — |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | 袋布前端㩟住挂面 |
|  | 打袋口结 |  | — | 42针套结 | — | 结长齐上、下袋牙 |
| 上衣里 | 挂面与里子结合 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向里子倒 |
|  | 合腋下缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 扦挂面 |  | — | 扦线一道 | — | 表面不得透针 |
|  | 合腰缝、肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 㩟腰缝 |  | — | 㩟线一道 | — | 距两端10.0～12.0，中间㩟线一道 |
|  | 合背中缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向左倒，留余量 |
|  | 钩底边面里 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 里留余量0.7～1.0（双量） |
|  | 扦底边 |  | — | 扦线一道 | — | 表面不得透针，于各接合缝对正 |
|  | 钩肩袢、胸章护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 宽4.0 |
|  | 绱肩袢护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 垫布上端与肩缝齐，前侧超过眼位，扦缝或扎线一道，距边0.15，后端绱袖时扎住 |
|  | 绱胸章护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 垫布前侧超过眼位，扦缝或扎线一道，距边0.15，后侧绱袖时扎住 |
| 裤子 环缝 | 环缝 |  | — | 三线环缝 | — | 裤前片、裤后片、门襟里里口、掩襟面里口、袋口垫布里口、后袋垫布下口、后袋牙下口，前片环住裤膝绸 |
| 裤膝绸 | 扎裤膝绸下口 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.4 | 可热熔光边 |
| 裤后袋 | 收后省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按标印，缝头向后倒 |
|  | 绱上、下袋牙 |  | 1.0 | 扎线各一道 | — | 袋牙净宽0.5 |
|  | 绱袋口垫布 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端扎线，垫布绱在袋布面上 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 两线取中剪开，两端开三角剪口，三角倒向两侧 |
| 裤后袋 | 扎下袋牙里口线 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 封袋口 |  | — | 扎线一道 | — | — |
|  | 钩压袋布 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 面吐0.1，两侧钩住袋牙及垫布 |
|  | 袋布面上口与身结合 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端各打套结一个，结长与明线齐 |
| 裤中缝、 袋口 | 绱袋口垫布 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端拐扎至袋布外口 |
|  | 钩压袋布 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 面吐0.1 |
|  | 绱袋布 |  | — | 明线一道 | 0.7 | 裤前片按标印扣折袋口，夹住袋布 |
|  | 压袋口里口线 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 合中缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机 |
|  | 袋布面与后身缝头结合 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.3 | — |
|  | 袋布开衩包条 |  | 0.5 | 明线一道 | 0.1 | 包条宽0.6cm |
|  | 打袋口结 |  | — | 42针套结机 | — | 上端距腰缝1.5，下端按袋口尺寸，结长与明线齐，下端结压过后片0.1 |
| 裤门襟、掩襟 | 钩压门襟里 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 面吐0.2，不压透面 |
|  | 绱门襟拉链 |  | — | 距带边 扎线两道 | 第一道0.1 第二道0.5 | 链牙距门襟边1.0,下止距小裆结上端≤1.0，上止距腰边1.0 |
|  | 压门襟明线 |  | — | 明线一道 | 3.5 | 明线压至腰上口 |
|  | 钩掩襟 |  | 0.6 | 暗线一道 | — | 掩襟里里口折净,面吐0.2 |
|  | 掩襟与拉链结合 |  | 0.6 | 扎线一道 | — | — |
|  | 绱掩襟 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 距边0.1 | 明线扎在身上 |
|  | 掩襟里下端与前后裆缝缝头结合 |  | 0.8 | 明线各一道 | 0.2～0.3 | 掩襟里缝头折净，上端齐门襟明线，下端超过裆缝2.0 |
|  | 门襟打结 |  | — | 42针套结 明、暗结各一个 | 结长1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向上打竖明结一个，与掩襟子口平行，距掩襟里口边0.5～0.7，齐小裆结上端向上打暗结一个 |
| 裤腰 | 前褶 |  | — | 暗线一道 | — | 长3.0，位置按标印，面褶向后倒 |
|  | 绱防滑腰里 |  | — | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 绱裤腰 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 面褶向后倒，绱腰时夹绱串带下端 |
|  | 钩腰头 |  | 0.6 | 暗线一道 | — | 上端面吐0.1。腰头面回折，回折部位与腰里手工扦缝或机扎0.15明线一道 |
|  | 腰衬网与腰口结合 |  | — | 撩缝一道 | — | 扦住袋布，裤身表面不透针 |
|  | 腰里下端打结 |  | — | 用专用机或 手工扦缝 | — | 前、后袋布与腰里各打结3个 |
|  | 扦腰里 |  | — | 扦缝各一道 | — | 后裆缝上端缝头与腰里下端扦缝一道 |
|  | 钉裤钩环 |  | — | — | — | 左前腰头宽取中，距腰头1.0，在腰里上钉钩，与钩对正，在右腰面上钉环 |
| 裤腰 | 扎裤串带 |  | — | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机，袢宽1.0 |
|  | 绱裤串带下端 |  | 0.8 | 打结一道或回针五道 | — | 齐前省向前各一个，距后裆,2.5各一个，前褶与后裆袢正中各一个。绱腰时扎住串带下端缝头，腰面下口打暗结，可用套结机或钉裤串带机 |
|  | 绱裤串带上端 |  | 0.8 | 打结一道或 回针五道 | — | 距腰上口0.2 |
| 合裆 | 合下裆 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线 |
|  | 合前、后裆 |  | 1.0 | 用双针双链机 | — | 劈缝，从小裆处起针。后裆缝上端按标印留备放 |
|  | 脚口折边 |  | — | 撬缝一道 | — | 由下裆缝起针 |
| 标签 | 上衣 | 产品标签 | 0.8 | 暗线一道 | — | 居中夹上在左里袋口垫布下口 |
|  | 裤子 | 产品标签 | 0.8 | 扎线一道 | — | 左前片腰里下口 |

      - 女春秋、冬常服缝制要求应符合表29规定。

| - 女春秋、冬常服缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线 距边 | 要求 |
| 领子 | 翻领、座领结合 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 距缝各0.1 | 劈缝，翻领、座领各扎明线一道 |
|  | 翻领里、座领里结合 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 距缝0.1 | 缝头向下倒，明线扎在座领里上 |
|  | 钩领子 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 子口不反吐 |
|  | 绱领子 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 领面与身里结合，领里与身面结合，两端劈缝，其余缝头向大身倒烫 |
| 袖子 | 扎臂章袢 |  | — | 明线各一道 | 0.2 | 用绷缝机，臂章袢宽1.0，长3.3 |
|  | 钉臂章袢 |  | 0.8 | 28针打结 | 0.15 | 左袖钉臂章袢，距袖山8.5，间距1.3 |
|  | 合面袖底、外缝 |  | 1.0 | 暗线各一道 | — | 劈缝 |
|  | 合里袖底、外缝 |  | 1.0 | 暗线各一道 | — | 缝头向大袖倒 |
|  | 钩大袖衩 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩小袖衩 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | — |
|  | 袖口面、里结合 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 里留余量，用扦缝机表面不得透针，缝头扦在袖口衬上 |
|  | 㩟袖缝 |  | — | 㩟线一道 | — | 袖外缝面、里距两端各10.0～12.0，中间㩟住 |
|  | 绱袖面 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 连肩袢扎住 |
|  | 绱固袖条 |  | 1.0 | 扎线一周 | — | 距上袖线0.1，袖笼扎线一周 |
|  | 绱垫肩 |  | — | 㩟线一道 | — | 沿上袖线连衬㩟住 |
|  | 绱袖里 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 袖山面里缝头㩟住12.0～14.0 |
| 肩袢 | 面、里结合 |  | 面1.3里0.8 | 明线一道 暗线一道 | 0.4 | 可面里扣合扎线，眼皮0.2～0.3 |
|  | 绱肩袢 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | 后侧与肩缝齐，前宽后侧距肩缝0.5 |
| 上衣 前后 身面 | 钩压袋盖 |  | 0.6 | 暗线一道 明线一道 | 0.15 | 面吐子口0.1 |
|  | 绱大袋口垫布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | — |
|  | 绱大袋牙 |  | — | 扎线各一道 | — | 或专用开袋机开袋，两线相距1.0 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向两侧倒 |
|  | 绱袋盖 |  | — | 暗线一道 | — | 袋盖平服，左右对称 |
|  | 封袋口、合袋布 |  | — | 扎线各一道 | — | — |
|  | 㩟前肩牵条 |  | 0.4 | 扎线一道 | — | 前身肩缝拉牵条一根，略吃身 |
|  | 合前刀背缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩压门襟止口 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 驳头处挂面吐0.1，驳头以下面吐0.1 |
|  | 合肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，后身余量吃进 |
|  | 合腰缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 合背中缝 |  | 1.5 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 合后刀背缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
| 里袋 | 绱袋口垫布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 垫布上口与袋布上口齐 |
|  | 绱袋布 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 右挂面处按标印扎缝，面吐0.1 |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | 袋布下端与里缝头㩟住 |
|  | 打袋口结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端各打横结一个，结长0.6 |
| 上衣里 | 挂面与里子结合 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向里子倒 |
|  | 合前刀背缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 扦挂面 |  | — | 扦线一道 | — | 表面不得透针 |
|  | 合腰缝、肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 㩟腰缝 |  | — | 㩟线一道 | — | 距两端10.0～12.0，中间㩟线一道 |
|  | 合背中缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向左倒，留余量中腰以上1.5，以下0.3 |
|  | 合后刀背缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 钩底边面里 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 里留余量0.7～1.0（双量） |
|  | 扦底边 |  | — | 扦线一道 | — | 表面不得透针，底边扦在衬上，于各接合缝对正 |
|  | 钩肩袢、胸章护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 宽4.0 |
|  | 绱肩袢护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 垫布上端与肩缝齐，前侧超过眼位2.0～3.0，扦缝或扎线一道，距边0.15，后端绱袖时扎住 |
|  | 绱胸章护环垫布 |  | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 垫布前侧超过眼位2.0～3.0，扦缝或扎线一道，距边0.15，后侧绱袖时扎住 |
| 裤子环缝 | 环缝 |  | — | 三线环缝 | — | 裤前片、裤后片、门襟里里口、袋口垫布里口、前片环住裤膝绸；裤掩襟对折，里口双片环缝 |
| 裤膝绸 | 扎裤膝绸下口 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.4 | 可热熔光边 |
| 裤中 缝、 袋口 | 绱袋口垫布 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 钩压袋布 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 面吐0.1 |
|  | 绱袋布 |  | — | 明线一道 | 0.7 | 裤前片按标印扣折袋口，夹住袋布 |
| 裤中 缝、 袋口 | 压袋口里口线 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 合中缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机 |
|  | 袋布面与后身缝头结合 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.3 | — |
|  | 打袋口结 |  | — | 42针套结机 | — | 上端距腰缝1.5，下端按袋口尺寸，结长与明线齐 |
| 裤门襟、掩襟 | 钩压门襟里 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 面吐0.1，不压透面 |
|  | 绱门襟拉链 |  | — | 距带边 扎线两道 | 第一道0.1 第二道0.5 | 链牙距门襟边1.0,下止距小裆结上端≤1.0，上止距腰边1.0 |
|  | 压门襟明线 |  | — | 明线一道 | 3.0 | 明线压至腰下口 |
|  | 掩襟与拉链结合 |  | 0.6 | 扎线一道 | — | 链带缝头0.5 |
|  | 绱掩襟 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 距边0.1 | 明线扎在身上 |
|  | 门襟打结 |  | — | 42针套结 明、暗结各一个 | 结长1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向上打竖明结一个，与掩襟子口平行，距掩襟里口边0.5～0.7，齐小裆结上端向上打暗结一个 |
| 裤腰 | 收后省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按标印，缝头向后倒 |
|  | 收前省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按板型弧度缉省，缝头向前倒 |
|  | 钩压腰上口 |  | — | 明、暗线各一道 | 0.15 | 面吐0.2，面里结合缝对正，腰里压明线，不透面 |
|  | 腰里下口滚条 |  | — | 专用滚条机 | 0.1 | 滚条宽0.5 |
|  | 绱松紧带 |  | 1.0 | 扎线三至五道 | — | 松紧带位置按标印，正中对准侧缝，面里扎住，回针重合 |
|  | 扎松紧带明线 |  | — | 扎线一道 | — | 腰宽均分 |
|  | 钩腰头 |  | 0.6 | 暗线一道 | — | 两端钩净，面吐0.1 |
|  | 绱裤腰 |  | 1.0 | 暗线一道 扎线一道 | 0.1 | 绱腰时夹绱串带下端，前、后腰面结合缝对齐裤侧缝，腰面灌缝，扎住腰里 |
|  | 扎裤串带 |  | — | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机，袢宽1.0 |
|  | 绱裤串带下端 |  | 0.8 | 打结一道或回针五道 | — | 齐前省向前各一个，距后中缝2.5各一个，齐松紧带后端扎线各一个，共六个。绱腰时扎住串带下端缝头，腰面下口打暗结，可用套结机或钉裤串带机 |
|  | 绱裤串带上端 |  | 0.8 | 打结一道或 回针五道 | — | 上端齐腰上口，串带留余量0.3～0.5 |
| 合裆 | 合下裆 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线 |
|  | 合前、后裆 |  | 1.0 | 用双针双链机 | — | 劈缝，从小裆处起针 |
|  | 脚口折边 |  | — | 撬缝一道 | — | 由下裆缝起针 |
| 标签 | 上衣 | 产品涤标签 | 0.8 | 暗线一道 | — | 夹在里袋垫布里口居中 |
|  | 裤子 | 产品标签 | 0.8 | 扎线一道 | — | 左前片腰里下口 |

    - 锁钉

常服锁钉要求应符合表30规定。

| - 常服锁钉要求 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 |  | 扣眼 尺寸 | 要 求 |  |
|  |  |  | 锁眼 | 钉扣 |
| 上衣门襟 |  | 2.2 | （男左女右）门襟距边1.7横锁圆头眼三个 | 与眼对正，里襟距边2.0钉扣三粒 |
| 袖口 | 男 | 2.0 | 距袖外缝1.5，距袖口4.0，横锁插花眼三个，扣眼间距1.5 | 与扣眼后端齐钉扣各一粒 |
|  | 女 | — | — | 距袖外缝1.5，距袖口4.0，扣间距2.0钉扣二粒 |
| 里袋（男） |  | 1.5 | 右里袋三角袢宽度取中，距尖1.3竖锁圆头眼一个 | 与袢眼对正，钉扣一粒 |
| 肩部 |  | 肩袢0.5 | 肩袢前宽取中，距尖1.3竖锁各直眼一个 | 扣柄顺扣眼，扣面团端正 |
|  |  | 身0.5 | 与肩袢眼对正，在身上锁直眼一个，方向与肩袢同 |  |
| 裤后袋（男） |  | 1.5 | 后袋口长取中，距袋口1.5竖锁圆头眼一个 | 与眼对正，在袋布上钉扣一粒 |
| 裤腰头（女） |  | 1.5 | 腰宽取中，距左腰头1.5横锁圆头眼一个 | 与眼对正，右腰头钉扣一粒 |
| 胸徽、胸号 | 男 | 身0.5 | 左身手巾袋取中向上2.0竖锁直眼两个，右身位置同左身，两眼相距4.5 | — |
|  | 女 | 身0.5 | 左右前身位置按标印竖锁直眼两个两眼相距4.5 | — |

    - 领花缀钉位置

常服领花缀钉位置应符合图20规定。采用热熔方法，熔孔直径为φ1.5mm。

- 领花缀钉位置

  - 茄克式执勤服

    - 样式

      - 男春秋茄克式执勤服样式见图21，颜色及外观见附录A。

      - 女春秋茄克式执勤服样式见图22，颜色及外观见附录A。

- 男春秋茄克式执勤服样式

- 女春秋茄克式执勤服样式

      - 男冬茄克式执勤服样式见图23，颜色及外观见附录A。

      - 男冬茄克式执勤服的内胆样式见图24，颜色及外观见附录A。

      - 女冬茄克式执勤服见样式图25，颜色及外观见附录A。

      - 女冬茄克式执勤服的内胆样式见图26，颜色及外观见附录A。

- 男冬茄克式执勤服样式

- 男冬茄克式执勤服的内胆样式

- 女春秋茄克式执勤服样式

- 女冬茄克式执勤服内胆样式

    - 号型与规格

      - 男春秋茄克式执勤服号型按GB/T 1335.1规定执行，女春秋茄克式执勤服号型按GB/T　1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表31。

      - 春秋茄克式执勤服主要规格尺寸测量位置见图27。图中所注数字为表31中各测量部位编号。

| - 春秋茄克式执勤服规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差(±) |
|  |  | 上衣号型 | 175/96B（男） | 165/88B（女） |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 175/86B（男） | 165/74B（女） |  |  |
| 图27 |  | 前身长 | 72.5 | 65.0 | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 胸围 | 118.0 | 105.0 | 4.0 | 2.0 |
|  |  | 卡夫围 | 106.5 | 103.5 | 3.5 | 2.0 |
|  |  | 袖长 | 62.0 | 58.5 | 1.5 | 0.7 |
|  |  | 袖头长 | 29.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 后身长 | 69.5 | 62.0 | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 大肩宽 | 48.6 | 43.9 | 男1.2/女1.0 | 0.7 |
|  |  | 后托肩中宽 | 16.0 | 14.0 | — | 0.5 |
|  |  | 领长 | 51.0 | 45.5 | — | 0.5 |
|  |  | 领宽 | 7.5 | 7.0 | — | 0.2 |
|  |  | 大袋口长 | 16.0 | 15.0 | — | 0.3 |
|  |  | 肩袢长 | 13.0 | 12.0 | — | 0.4 |
|  |  | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  |  | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  |  | 里袋口长 | 13.0 | 12.0 | — | 0.5 |
|  |  | 裤长 | 104.5 | 103.0 | 3.0 | 1.5 |
|  |  | 裤腰围 | 88.0 | （紧后）72.0 | 4.0 | 2.0 |
|  |  | 下裆长 | 76.7 | 76.7 | — | 1.0 |
|  |  | 脚口肥 | 21.5 | 20.4 | 0.6 | 0.4 |
|  |  | 裤腰宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.3 |
|  |  | 裤袋口长 | 16.0 | 15.5 | — | 0.5 |
|  |  | 裤门襟明线距边 | 3.5 | 3.0 | — | 0.2 |
|  |  | 后袋口长 | 14.0 | — | — | 0.5 |
|  |  | 后袋口距腰缝 | 6.5 | — | — | 0.5 |
|  |  | 臀围 | 108.8 | 98.8 | 男3.2/女3.6 | 2.0 |

- 春秋茄克式执勤服测量图

      - 男冬茄克式执勤服号型按GB/T 1335.1规定执行，女冬茄克式执勤服号型按GB/T 1335.2规定执行。体型采用标准中B体型，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差表32。

      - 冬茄克式执勤服主要规格尺寸测量位置见图28。图中所注数字为表32中各测量部位编号。

| - 冬茄克式执勤服规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差(±) |
|  |  | 上衣号型 | 175/96B（男） | 165/88B（女） |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 175/86B（男） | 165/74B（女） |  |  |
| 图28 |  | 前身长 | 75.0 | 67.5 | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 胸围 | 124.0 | 111.0 | 4.0 | 2.0 |
|  |  | 卡夫围（紧后） | 115.0 | 108.0 | 3.5 | 2.0 |
|  |  | 袖长 | 63.0 | 59.5 | 1.5 | 0.7 |
|  |  | 袖头长 | 30.5 | 26.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 后身长 | 72.0 | 64.5 | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 肩宽 | 52.7 | 46.9 | 男1.2/女1.0 | 0.7 |
|  |  | 后托肩中宽 | 16.0 | 14.0 | — | 0.5 |
|  |  | 领长 | 53.0 | 47.5 | — | 0.5 |
|  |  | 领宽 | 7.5 | 7.0 | — | 0.2 |
|  |  | 大袋口长 | 16.0 | 15.0 | — | 0.3 |
|  |  | 肩袢长 | 13.0 | 12.0 | — | 0.4 |
|  |  | 肩袢前宽 | 3.6 | 3.6 | — | 0.2 |
|  |  | 肩袢后宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.2 |
|  |  | 里袋口长 | 15.0 | 14.0 | — | 0.5 |
|  |  | 领口罗纹宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.5 |
|  |  | 袖口罗纹宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.1 |
|  |  | 内胆前门贴边上宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.3 |
|  |  | 内胆前门贴边下宽 | 11.0 | 11.0 | — | 0.3 |
|  |  | 内胆贴袋口长 | 13.0 | 12.0 | — | 0.5 |
|  |  | 内胆贴袋布深 | 15.0 | 14.0 | — | 0.5 |
|  |  | 内胆领台宽 | 2.0 | 2.0 | — | 0.2 |
|  |  | 裤长 | 104.5 | 103.0 | 3.0 | 1.5 |
|  |  | 裤腰围 | 90.0 | （紧后）74.0 | 4.0 | 2.0 |
|  |  | 下裆长 | 76.3 | 76.3 | — | 1.0 |
|  |  | 脚口肥 | 21.8 | 20.7 | 0.6 | 0.4 |
|  |  | 裤腰宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.3 |
|  |  | 裤袋口长 | 16.0 | 15.5 | — | 0.5 |
|  |  | 裤门襟明线距边 | 3.5 | 3.0 | — | 0.2 |
|  |  | 后袋口长 | 14.0 | — | — | 0.5 |
|  |  | 后袋口距腰缝 | 6.5 | — | — | 0.5 |
|  |  | 臀围 | 110.8 | 100.8 | 男3.2/女3.6 | 2.0 |

- 冬茄克式执勤服测量图

    - 颜色

      - 面料为藏青色 （PANTONE 19-4007 TPX），具体要求见附录A。

      - 里料、袋布应与面料相匹配。

      - 缝纫线应与各部位材料相匹配，宜深不宜浅。

      - 其它辅料应与面料相匹配。

    - 材料

茄克式执勤服材料要求应符合表33规定。

| - 茄克式执勤服材料要求（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| 毛涤哔叽 | 羊毛60%聚酯纤维24.5%弹性聚酯纤维15%导电纤维0.5% 经纱12.5tex×2纬纱12.5tex×2 单位面积质量197g/㎡ | 附录D | 春秋执勤服面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、袖衩挡布、领子、肩袢面、臂袋盖里、对讲机袢、卡夫、卡夫袢、裤门襟、裤掩襟、袋口垫布、女裤腰里 |
| 毛涤缎背哔叽 | 羊毛60% 聚酯纤维24.5% 弹性聚酯纤维15%导电纤维0.5% 经纱12.5tex×2纬纱12.5tex×2 单位面积质量233g/㎡ |  | 冬执勤服面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、袖衩挡布、领子、绒领里、肩袢面、臂袋盖里、对讲机袢、卡夫、袋口垫布、袋牙、内胆门襟贴边、裤门襟、裤掩襟、女裤腰里 |
| 涤粘斜纹绸 | 经纱75dtex 纬纱111dtex 单位面积质量88g/㎡ | 附录H | 上衣里、肩袢里、里袋牙、里袋口垫布、护环垫布、裤膝绸、滚条（女裤） |
| 防静电涤纶平纹防绒绸 | 经77.8+22dtex 纬纱77.8dtex 单位面积质量60g/㎡ |  | 冬执勤服内胆面里、内胆贴袋布 |
| 涤棉平布 | 涤80%棉20%，13tex/13tex | — | 袋布面里、掩襟里（男裤） |
| 粘合衬 | 经纱84dtex/48f，纬纱110dtex/48f，PA+PES双点 | 附录I | 上衣前身衬 |
|  | 经纱30dtex/24f 纬纱30dtex/24f PA+PES双点 |  | 挂面、领子、袋牙、臂袋盖面、对讲机袢、掩门面、卡夫、卡夫袢、袖头、裤门襟、裤掩襟、后袋牙（男）、女裤腰面 |
|  | 27tex/27tex，PA粉点 |  | 男裤腰面、肩袢 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、打结、锁平眼、钉扣 |
|  | 11.8tex×2 |  | 环缝、扦缝、绗缝（冬） |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  | 锁圆眼、眼结 |
| 防滑腰里 | — | — | 男裤腰里 |
| 四件裤钩 | Q195～Q235薄铁板 | — | 男裤腰头 |
| 金属肩扣 | φ15mm | 附录J | 肩袢扣 |
| 聚酯四眼扣 | φ15mm |  | 男裤后袋、女裤腰头 冬执勤服内胆与上衣结合、内胆门襟、内胆贴袋布、平剪绒领扣 |
| 金属四件扣 | φ15mm |  | 上衣门襟、袖头、卡夫袢（春秋） |
| 尼龙拉链 | 3号单闭尾反穿编织 | 附录K | 裤门襟 |
|  | 3号单闭尾 |  | 上衣大袋口 |
| 注塑拉链 | 5号单开尾 | 附录K | 上衣门襟 |
| 松紧带 | 宽：30mm | FZ/T 63006 | 女裤腰两侧 |
|  | 宽：50mm |  | 冬执勤服卡夫两侧 |
| 平剪绒 | 绒毛高10mm 单位面积质量：680g/㎡ | 附录O | 冬执勤服平剪绒领 |
| 超细纤维絮片 | 120g/㎡ | 附录P | 冬执勤服身胆、袖胆 |
| 罗纹布 | 毛30%固体晴纶70% 质量：480g/㎡，组织结构1+1 | 附录Q | 冬执勤服内胆领子 |
|  | 毛28%固体晴纶60%，涤/锦环抱氨纶12%，质量：650g/㎡，组织结构2+2 |  | 冬执勤服内胆袖头 |
| 锦丝搭扣带 | 宽：20mm | FZ/T 66315 | 上衣门襟、臂袋盖 |
|  | 长：70mm | 与胸徽样式相匹配 | 胸徽底托 |
|  | 宽：26mm，长：73mm |  | 胸号底托 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 上衣、裤子 |

    - 裁片纱向

茄克式执勤服裁片纱向应符合表34规定。

| - 茄克式执勤服裁片纱向 （续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| 上衣面 | 前过肩 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 前身 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 前侧片 | 经 | — | 纱向顺前身 |
|  | 后身 | 经 | 以背中线为准1.0 | — |
|  | 后托肩 | 经 | 托肩下口与纬纱平 | 与后片纱向同 |
|  | 后背褶垫布、贴条 | 经 | — | 纱向顺后身 |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 袖头 | 经 | 1.0 | 里面连裁 |
|  | 领子 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 挂面、内胆挂面（冬） | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 掩门 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 袋口垫布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 肩袢面 | 经 | — | 一侧顺经纱 |
|  | 臂袋盖 | 经 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 臂袋布 | 经 | — | 前侧顺经纱 |
|  | 对讲机袢 | 经 | — | — |
|  | 卡夫 | 经 | — | 面里连裁 |
|  | 袖口挡布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 臂章袢 | 经 | 1.0 | — |
| 上衣面 | 卡夫袢（春秋） | 经 | 1.0 | 面里连裁 |
|  | 后领口贴边（冬） | 纬 | 1.0 | — |
|  | 挂面里袋牙（冬） | 经 | — | — |
|  | 平剪绒领里 | 纬 | 3.0 | — |
| 上衣里 | 前身 | 经 | 前门襟下端2.0 | — |
|  | 后身 | 经 | 以背中线为准1.0 | — |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后3.0 | — |
|  | 肩袢里 | 经 | — | 一侧顺经纱 |
|  | 里袋牙（春秋） | 经 | — | — |
|  | 里袋口垫布（春秋） | 经 | 2.0 | — |
|  | 护环垫布（春秋） | 经 | 1.0 | — |
| 上衣衬 | 前身 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 领面、里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 肩袢面 | 经 | 一侧顺经纱 | — |
|  | 袖头面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 3.0 | — |
|  | 卡夫面 | 经 | 4.0 | — |
|  | 掩门面 | 经 | — | — |
|  | 臂袋盖面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 对讲机袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 里袋牙 | 经 | 2.0 | — |
|  | 卡夫袢（春秋） | 经 | 1.0 | — |
|  | 平剪绒领里（冬） | 纬 | 3.0 | — |
| 绒领 | 绒领（冬） | 纬 | 3.0 | 顺毛向下裁 |
| 冬执勤服 内胆 | 前身面、里 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 后身面、里 | 经 | 以背中线为准1.0 | — |
|  | 大、小袖面、里 | 经 | 底袖缝顺经纱，袖口与纬纱平 | — |
|  | 内胆前门贴边 | 经 | 前门襟边顺经纱 | — |
|  | 胆贴袋布 | 经 | 前侧顺经纱 | — |
|  | 罗纹领口 | 纬 | — | 顺罗纹布条纹为经向 |
|  | 罗纹袖口 | 经 | — |  |
| 袋布 | 上衣袋布 | 经 | — | — |
|  | 裤子袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟里（男） | 斜 | — | — |
| 裤子面 | 前身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝2.0 | — |
|  | 后身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝3.0 | — |
|  | 裤腰（男） | 经 | 半条1.0 | — |
|  | 裤腰（女） | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟面、门襟里 | 经 | 2.0 | — |
| 裤子面 | 斜插袋口垫布 | 经 | 2.0 | 纱向同前身 |
|  | 串带 | 经 | 1.0 | — |
|  | 后袋口垫布（男） | 经 | 1.0 | — |
|  | 后袋牙（男） | 经 | 1.0 | — |
| 裤里 | 裤膝绸 | 经、纬 | — | 左右一致 |
|  | 滚条 | 斜 | — | 45°斜 |
| 裤子衬 | 裤腰（男） | 经 | 半条1.0 | — |
|  | 裤腰（女） | 经 | — | — |
|  | 门襟面 | 经 | — | — |
|  | 掩襟（女） | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟里（男） | 斜 | — | — |
|  | 后袋牙（男） | 经 | — | — |
|  | 后袋口垫衬（男） | 经、纬 | — | — |

    - 敷衬

茄克式执勤服敷衬工艺应符合表35规定。

| - 茄克式执勤服敷衬要求（续） 单位为厘米 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 敷衬、归拔要求 | 图 示 |
| 上衣前、后身、掩门 | 前身、掩门按图示敷衬一层；后身领口、袖窿处敷牵条 |  |
| 卡夫 | 卡夫按图示敷衬一层 | （春秋） （冬） |
| 挂面、肩袢、领子、袖头、卡夫袢、里袋牙 | 挂面、肩袢、对讲机袢、领子、袖头按图示敷衬一层；卡夫袢（春秋）、臂袋盖、里袋牙敷满衬一层 |  |
| 冬茄克式执勤服 绒领里、内胆贴边 | 绒领里、内胆贴边按图示敷衬一层 |  |
| 裤前身、男裤后身 | 按图示 在袋口处敷牵条 |  |
| 裤腰、门襟、掩襟、后枪袋牙 | 按图示敷衬一层 |  |

    - 缝制

      - 针距

茄克式执勤服缝纫针距要求应符合表36规定。

| - 针距（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 12针/3cm～14针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 | 11针/3cm～13针/3cm |  |
| 链 式 |  | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 环 缝 |  | 9针/3cm～11针/3cm | 环缝宽度不小于0.4cm，切边宽不大于0.2cm |
| 扦缝或撩缝 |  | 6针/3cm～8针/3cm | 表面透针不得超过0.1cm |
| 撬缝 |  | 9针/3cm～11针/3cm | 表面透针不得超过0.1cm |
| 绗 缝 |  | 7针/3cm～9针/3cm | 冬茄克式执勤服经向绗缝，行距12.0cm～15.0cm |
| 打 结 |  | 42针/结 | 结长按工艺，宽度0.10cm～0.15cm |
| 锁眼 | 0.5cm直眼 | 21针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应小于0.2cm |
|  | 1.7cm直眼 | 不少于36针/眼 |  |
|  | 1.5cm圆头眼 | 不少于36针/眼 | 扣眼美观，规整，牢固，不偏歪。圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽。也可用锁眼、打结一体化设备，正面尾线长度应小于0.2cm，反面毛纱清剪 |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6根线/眼 | 留尾线0.5cm～1.0cm |

      - 缝制要求

茄克式执勤服缝制要求应符合表37规定。

| - 茄克式执勤服缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 领子 | 钩压领子 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 齐子口 |
|  | 绱领面 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 领面与身面结合 |
|  | 绱领里 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，面里结合缝头寨住 |
| 臂袋(男) | 绱臂袋盖里搭扣绒面 |  | — | 明线两周 | 0.2 | 按标印绱搭扣，搭扣长4.0，明线不压透面 |
|  | 钩压臂袋盖 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 齐子口 |
|  | 绱臂袋盖 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 右袖按标印，两端回针3～5道 |
|  | 折袋布上口折边 |  | 2.5 | 扎线一道 | 2.0 | 袋布上口环缝 |
|  | 绱臂袋布搭扣钩面 |  | — | 明线两周 | 0.2 | 与袋盖绒面对正，搭扣长4.0 |
|  | 捏扎袋墙 |  | — | 明线一道 | 0.15 | 墙宽2.0 |
|  | 绱臂袋布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.15 | 位置按标印 |
| 袖子 | 钉臂章袢 |  | 0.8 | 28针打结 | 0.15 | 左袖位置按标印，距袖山8.5，袢宽1.0，两袢相距1.3±0.3；臂章袢长3.3×1.0 |
|  | 合压袖外缝 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 大袖压小袖 |
|  | 绱袖口挡布 |  | 1.0 | 暗线一道 大袖明线两道 小袖明线一道 | 大袖0.15/0.8 小袖0.15 | 明线不扎透袖里，挡布双折压0.15明线一道 |
|  | 绱袖子 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 前后过肩明线两道,袖窿底部明线一道0.15 |
|  | 合袖底缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
| 袖子 | 钩压袖头 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 袖头宽5.0 |
|  | 夹绱袖头 |  | 1.0 | 明线两道 | 0.15/0.8 | 第一道明线反面上炕，袖头下片探出1.0,大袖按标印捏活褶二个，面褶向后倒。冬执勤服袖底缝夹绱扣袢一个 |
| 大袋 | 袋口垫布里口 与袋布面结合 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | 袋口垫布里口环缝 |
|  | 袋口折边与 袋布里结合 |  | — | 扎线一道 | 0.15 | 袋口折边与袋布里夹上拉链，拉链拉合后拉头在上端 |
|  | 绱袋布面 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.15 | 袋布面与前侧片夹上拉链，明线压在前侧片 |
|  | 前身与前侧片结合 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 明线扎至两端袋口处，明线压在前身上 |
|  | 压袋口明线 |  | — | 明线一道 | 2.0 | 袋口两端拐扎，里口不扎透袋布，上下两端回针三道，扎透袋布 |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端顺袋口明线各一个，结长1.0 |
| 肩袢 | 钩压肩袢 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 里不反吐 |
|  | 绱肩袢 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 肩袢后宽后侧齐肩缝，前宽后侧距肩缝0.5 |
|  | 春秋执勤服 | 钩肩袢护环垫布 | 1.0 | 暗线一道 | — | 宽4.0 |
|  |  | 绱肩袢护环垫布 | 1.0 | 扎线一道或 扦缝一道 | — | 绱在前身，与肩缝齐，前端超过扣眼位不少于2.0，根部绱袖时扎住 |
| 绱前门襟拉链 | 绱掩门里搭扣绒面 |  | — | 明线两周 | 0.2 | 按标印绱搭扣,搭扣长4.0 |
|  | 钩压掩门 |  | 0.7 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 里不反吐，掩门宽6.0 |
|  | 绱前门襟拉链 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 夹绱，拉链上止与领外口齐，下止处须回针，下止距卡夫上口不大于3.0 |
|  | 绱压掩门 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.8 | 上端距领下口1.0，下端与卡夫围下边齐，男左女右 |
|  | 绱门襟搭扣钩面 |  | — | 扎线两周 | 0.2 | 与掩门搭扣对正，搭扣长4.0 |
| 前后身 | 扎对讲机袢 |  | 1.0 | 暗线一道 明线各一道 | 0.15 | 两端扣净、劈缝居中，袢长9.0±0.2宽3.0±0.2 |
|  | 绱对讲机袢 |  | — | 明线三道 42针套结 | 0.15 | 按标印，袢两端、中间各扎线一道，首尾回针三道，齐上端顺明线打结三个，结长1.0 |
|  | 前后过肩与身结合 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 缝头向上倒 |
|  | 绱胸徽、胸号搭扣绒面 |  | — | 扎线两周 | 0.2 | 前过肩缝向上1.0，首位回针；左胸为胸号底托、右胸为胸徽底托 |
| 前后身 | 钩压后背褶贴条 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 齐子口，贴条宽3.0 |
|  | 后背活褶打结 |  | — | 42针套结 | — | 距两端5.0 |
|  | 合压肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 缝头向后倒 |
|  | 合腰缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
| 春秋执勤服 卡夫 | 绱卡夫 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 反面下炕0.1～0.2，连袋布下端扎住，卡夫宽5.5 |
|  | 压卡夫明线 |  | — | 明线两道 | 0.15/0.8 | — |
|  | 钩压卡夫袢 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 劈缝，袢长10.5，宽3.0 |
|  | 绱卡夫袢 |  | 0.5 | 暗线一道 明线一道 | 0.6 | 侧缝向前：男5.5、女5.0，卡夫宽居中 |
| 冬执勤服卡夫 | 绱卡夫松紧带 |  | — | 扎线各一道 | — | 位置按标印，松紧带对准卡夫下口折印，两端扎线，通长回针三道，扎透面里 |
|  | 扎松紧带明线 |  | — | 明线两道 | — | 卡夫宽三等分扎线，前端齐明线，扎透面里，首尾回针 |
|  | 扎卡夫两端 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 齐子口 |
|  | 绱卡夫 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 0.15/0.8 | 反面下炕0.1～0.2，腰缝处夹扣袢，卡夫宽5.5，明线扎至松紧带两端 |
| 春秋执勤服 里袋 | 袋口垫布与袋布面结合 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.15 | 垫布里口扣净 |
|  | 绱袋牙、袋布 |  | 1.0 | 扎线各一道 | — | 两线相距1.0，压挂面2.0 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 两线取中剪开,两端开三角向两侧倒 |
|  | 扎袋口明线 |  | — | 明线一周 | 0.15 | 明线扎在衣片上 |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端各一个，结长齐袋口 |
| 冬执勤服里袋 | 袋口垫布与 袋布面结合 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.15 | 垫布里口扣净 |
|  | 绱袋牙、袋布 |  | 1.0 | 扎线各一道 | — | 两线相距1.2 |
|  | 开袋口（男左女右） |  | — | — | — | 两线取中剪开,两端开三角向两侧倒 |
|  | 扎袋口明线 |  | — | 明线一周 | 0.15 | 明线扎在衣片上 |
|  | 合袋布 |  | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端各一个,结长齐袋口 |
| 身里 | 身里与挂面结合 （冬）后领口贴边结合 |  | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 明线压在里上；冬执勤服按标印夹上扣袢4个，扣袢等距，中间错开里袋 |
|  | 合里腰、肩、袖缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 倒缝，余量0.3～0.5 |
|  | 绱里袖 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩缝处夹牵条 |
| 冬执勤服内胆 | 内胆里绗缝 |  | — | — | — | 绗线居中，左右对称 |
|  | 扎袋布上口线 |  | 1.0 | 明线一道 | — | 缝头折净，折边宽2.5 |
| 冬执勤服内胆 | 绱袋布 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 袋布绱在胆里上（男左女右），袋口两端打三角结 |
|  | 贴边与面结合 |  | 1.0 | 明、暗线一道 | 0.1 | 明线扎在面上 |
|  | 合面肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 前片面加经纱拉条，长出肩缝5.0，缝头向后倒 |
|  | 绱袖面 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 袖山拉扦条 |
|  | 合里肩缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝扎住絮片 |
|  | 绱袖里 |  | 1.0 | 明、暗线一各道 | 0.7 | 明线压在身上，扎住牵条 |
|  | 合面里腰袖缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 里扎住絮片 |
|  | 钩压内胆前门止口 |  | 1.0 | 明、暗线一各道 | 0.7 | 面0.1 |
|  | 绱罗纹领子 |  | 1.0 | 明、暗线一各道 | 0.7 | 罗纹长按领口尺寸的2/3，明线扎在身上，后领窝面正中夹绱扣袢一个，长2.5，宽0.5，向下折，压领明线扎住，回针三道 |
|  | 绱罗纹袖头 |  | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 明线压在袖身上，罗纹拼缝底袖缝向后1.0，左右对称 |
|  | 扎下摆贴边 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 折边宽3.0 |
|  | 钩平剪绒领 |  | 1.0 | — | — | 按标印夹绱扣袢5个，夹袢处回针，袢长2.5，宽0.5，距尖1.7回针3道打结 |
| 裤子 环缝 | 环缝 |  | — | 三线环缝 | — | 裤前片、裤后片、门襟、掩襟、袋口垫布、男裤后袋牙，前片环住裤膝绸，女款掩襟双片环缝 |
| 裤后袋(男) | 收后省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按标印，缝头向后中倒 |
|  | 绱上、下袋牙 |  | — | 扎线各一道 | — | 袋牙净宽0.5 |
|  | 绱袋口垫布 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端扎线，垫布绱在袋布面上 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 取中剪开，两端留三角剪口，袋牙折烫，三角向两侧倒 |
|  | 扎下袋牙里口线 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 封袋口 |  | — | 扎线一道 | — | 看袋布里扎线，两端向下拐扎5.0，扎住袋口两端三角 |
|  | 钩压袋布 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 面吐0.1，两侧钩住袋牙及垫布 |
|  | 袋口打结 |  | — | 42针套结 | — | 袋口两端各打套结一个，结长与明线齐 |
| 裤中缝、 袋口 | 扎护膝绸下口 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.4 | 可热熔光边 |
|  | 绱袋口垫布 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端拐扎至袋布外口 |
|  | 钩压袋布 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 面吐0.1 |
|  | 绱袋布 |  | — | 明线一道 | 0.7 | 裤前片按标印折袋口，夹住袋布 |
|  | 压袋口里口线 |  | — | 扎线一道 | 0.5 | — |
|  | 合中缝 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机 |
|  | 袋布面与后身缝头结合 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.3 | — |
|  | 打袋口结 |  | — | 42针套结机 | — | 上端距腰缝1.5，下端按袋口尺寸，结长与明线齐，下端结压过后片0.1 |
| 裤门襟、掩襟 | 钩压门襟里 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 面吐0.2，不压透面 |
|  | 绱门襟拉链 |  | — | 距带边 扎线两道 | 第一道0.1 第二道0.5 | 链牙距门襟边1.0，下止距小裆结上端≤1.0 |
|  | 压门襟明线 |  | — | 明线一道 | 男3.5 女3.0 | 男裤明线压至腰上口，女裤明线压至腰下口 |
|  | 钩掩襟（男） |  | 0.6 | 暗线一道 | — | 掩襟里里口折净，面吐0.2 |
|  | 掩襟与拉链结合 |  | 0.6 | 扎线一道 | — | 链带缝头0.5 |
|  | 绱掩襟 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 距边0.1 | 明线扎在身上 |
|  | 掩襟里下端与前后裆缝缝头结合（男） |  | 0.8 | 明线各一道 | 0.2～0.3 | 掩襟里缝头折净，上端齐门襟明线，下端超过裆缝2.0 |
|  | 门襟打结 |  | — | 42针套结 明、暗结各一个 | 结长1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向上打竖明结一个，与掩襟子口平行，距掩襟里口边0.5～0.7，齐小裆结上端向上打暗结一个 |
| 裤腰(男) | 前省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 长3.0，褶量、位置按标印，面褶向后倒 |
|  | 绱防滑腰里 |  | — | 明线一道 | 0.1 | 面吐0.3，腰里净宽5.5 |
|  | 绱裤腰 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 面褶向后倒，绱腰时夹绱串带下端 |
|  | 钩腰头 |  | 0.6 | 暗线一道 | 0.15 | 上端面吐0.1，腰头面回折，回折部位与腰里扦缝或机扎 |
|  | 腰衬网与腰口结合 |  | — | 撩缝一道 | — | 扦住袋布，裤身表面不透针 |
|  | 腰里下端打结 |  | — | 用专用机或 手工扦缝 | — | 前、后袋布与腰里各打结3个，两端结距袋布1.0，共12个 |
|  | 扦腰里 |  | — | 扦缝各一道 | — | 后裆缝上端缝头与腰里下端扦缝一道 |
|  | 钉裤钩环 |  | — | — | — | 左前腰头宽取中，距腰头1.0，在腰里上钉钩，与钩对正，在右腰面上钉环 |
| 裤腰(女) | 收前省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按板型弧度缉省，缝头向前倒 |
|  | 收后省缝 |  | — | 暗线一道 | — | 按标印，缝头向后倒 |
|  | 钩压腰上口 |  | — | 明、暗线各一道 | 0.15 | 面吐0.2，面里结合缝对正，腰里压明线，不透面 |
|  | 腰里下口滚条 |  | — | 专用滚条机 | 0.1 | 滚条宽0.5 |
|  | 绱松紧带 |  | 1.0 | 扎线三至五道 | — | 松紧带位置按标印，正中对准侧缝，面里扎住，回针重合 |
|  | 扎松紧带明线 |  | — | 扎线一道 | — | 腰宽均分 |
|  | 钩腰头 |  | 0.6 | 暗线一道 | — | 两端钩净，面吐0.1 |
|  | 绱裤腰 |  | 1.0 | 暗线一道 扎线一道 | 0.1 | 绱腰时夹绱串带下端，前、后腰面结合缝对齐裤侧缝，腰面灌缝，扎住腰里 |
| 裤串带 | 扎裤串带 |  | — | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机，袢宽1.0，长5.0 |
|  | 钉裤串带 |  | 0.8 | 打结一道或回针五道 | — | 齐前省向前各一个，距后裆缝2.5各一个，男裤前褶与后裆袢取中各一个，女裤齐松紧带后端各一个，共六个。男裤串带距腰上口0.2，女裤齐腰上口 |
| 合裆 | 合下裆 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线 |
|  | 合前、后裆 |  | 1.0 | 用双针双链机 | — | 劈缝，后裆缝上端缝头：男2.5，女1.0 |
|  | 脚口折边 |  | — | 撬缝一道 | — | 折边宽4.0 |
| 标签 | 上衣 | 产品标签 | 0.8 | 暗线一道 | — | 上衣外装夹在里袋垫布里口居中，冬执勤服胆里身缝距下摆10.0～12.0夹绱 |
|  | 裤子 | 产品标签 |  | 扎线一道 |  | 左前片腰里下口 |

    - 锁钉

茄克式执勤服锁钉要求应符合表38规定。

| - 茄克式执勤服锁钉要求 单位为厘米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 扣眼 尺寸 | 要 求 |  |
|  |  | 锁 眼（四件扣上件） | 钉 扣（四件扣下件） |
| 上衣掩门 （男左女右） | — | 距掩门边1.5，距掩门上、下端1.5,钉上件各一粒，扣面图案端正 | 与掩门四件扣上件对正，距门襟边1.0、钉扣下件各一粒 |
| 袖头 | — | 袖头宽取中,距尖1.5钉上件一粒 扣面图案端正 | 与上件对正，钉下件一粒，往后3.0钉下件一粒 |
| 卡夫袢（春秋） | — | 距尖1.5钉上件一粒，扣面图案端正 | 与上件对正,在卡夫上铆合下件一粒，往后4.0钉下件一粒 |
| 肩部 | 肩袢0.5 | 肩袢前宽取中，距尖1.3竖锁平眼一个 | 扣柄顺扣眼，扣面图案端正 |
|  | 身0.5 | 与肩袢眼对正，在身上锁直眼一个，方向与肩袢同 |  |
| 领口（冬） | — | — | 距领口4.0，距左右前直口边4.0，后领口贴边距两端肩逢1.5，钉四眼扣各一粒，后领口居中再钉一粒 |
| 内胆门襟（冬） | 1.7 | 距边（男左女右）1.7横锁平头眼5个，第一扣眼距领台2.0，下摆折边宽居中横锁平头眼一个,中间均锁平头眼3个 | 与眼对正，距边2.0在身上钉扣5粒 |
| 内胆贴袋（冬） | 1.7 | 袋口明线宽居中，横锁平头眼一个 | 与眼对正，在身上钉扣一粒 |
| 面、胆结合（冬） | — | — | 与外装扣袢対正，在内胆处钉扣各一粒 |
| 男裤后袋 | 1.5 | 后袋口宽取中，距袋口1.5竖锁圆头眼一个 | 与眼对正，在袋布上钉扣一粒 |
| 女裤腰头 | 1.5 | 腰宽取中，距左腰头1.5横锁圆头眼一个 | 与眼对正，右腰头钉扣一粒 |

  - 防寒大衣

    - 样式

      - 男长、短款防寒大衣样式见图29，颜色及外观见附录A。

      - 男防寒大衣内胆、帽子、绒领样式见图30，颜色及外观见附录A。

      - 女长、短款防寒大衣样式见图31，颜色及外观见附录A。

      - 女防寒大衣内胆、帽子、绒领样式见图32，颜色及外观见附录A。

- 男长、短款防寒大衣样式

- 男防寒大衣内胆、帽子、绒领样式

- 女长、短款防寒大衣样式

- 女防寒大衣内胆、帽子、绒领样式

    - 号型与规格

      - 男防寒大衣号型按GB/T 1335.1规定执行，女防寒大衣号型按GB/T 1335.2规定执行，号型采用5·4系列。主要部位和通用部件的规格尺寸及允许偏差：男长、短款防寒大衣见表39，女长、短款防寒大衣见表40。

      - 防寒大衣主要规格尺寸测量位置见图33。图中所注数字为表39、表40中成品主要测量部位编号。

| - 男防寒大衣规格尺寸与允许偏差（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差 （±） |
|  |  |  | 175/96（长款） | 175/96（短款） |  |  |
| 图33 | 1 | 前身长 | 103.0 | 89.0 | 2.5 | 1.5 |
|  | 2 | 胸 围 | 126.0 | 122.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 3 | 中腰围 | 122.0 | 118.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 下摆围 | 131.0 | 125.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 袖长 | 64.0 | 63.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 6 | 袖口肥 | 17.6 | 17.0 | 0.4 | 0.5 |
|  | 7 | 后身长 | 100.0 | 86.0 | 2.5 | 1.5 |
|  | 8 | 肩宽 | 53.0 | 52.0 | 1.2 | 0.5 |
|  | 9 | 掩门宽 | 6.0 | 6.0 | — | 0.3 |
|  | 10 | 掩襟宽 | 4.5 | 4.5 | — | 0.3 |
|  | 11 | 翻领前宽 | 9.0 | 9.0 | — | 0.3 |
|  | 12 | 翻领后宽 | 6.3 | 6.3 | — | 0.2 |
|  | 13 | 座领宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.1 |
|  | 14 | 领长 | 50.0 | 49.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 15 | 袋盖长 | 15.5 | 15.5 | — | 0.3 |
|  | 16 | 袋盖前宽/后宽 | 6.0/5.5 | 6.0/5.5 | — | 0.1 |
|  | 17 | 里袋长/宽 | 13.5/1.2 | 13.5/1.2 | — | 0.2 |
|  | 18 | 挂面宽 | 6.5 | 6.5 | — | 0.2 |
|  | 19 | 挂面第五扣眼距下摆 | 27.0 | 23.0 | 0.7 | 0.5 |
|  | 20 | 内胆第五扣眼距底边 | 24.0 | 20.0 | 0.7 | 0.5 |
|  | 21 | 后过肩中宽 | 17.2 | 17.2 | — | 0.4 |
|  | 22 | 袖袢长/宽 | 17.0/4.0 | 17.0/4.0 | — | 0.2 |
|  | 23 | 后领贴边宽 | 3.0 | 3.0 | — | 0.1 |
|  | 24 | 臂章袢距袖山 | 10.5 | 10.5 | — | 0.3 |
|  | 25 | 肩袢前宽/后宽 | 3.6/4.0 | 3.6/4.0 | — | 0.1 |
|  | 26 | 肩袢长 | 14.0 | 14.0 | — | 0.3 |
|  | 27 | 袖口、下摆折边 | 5.0 | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 28 | 罗纹领宽 | 3.2 | 3.2 | — | 0.2 |
|  | 29 | 袖口罗纹长 | 7.0 | 7.0 | — | 0.3 |
|  | 30 | 胆贴边下宽 | 11.0 | 11.0 | — | 0.2 |
|  | 31 | 胆里袋长/宽 | 15.0/13.0 | 15.0/13.0 | — | 0.2 |
|  | 32 | 胆开叉长 | 19.0 | 15.0 | — | 0.3 |
| 图33 | 33 | 帽墙高 | 29.0 | 29.0 | — | 0.5 |
|  | 34 | 帽墙宽 | 21.3 | 21.3 | — | 0.4 |
|  | 35 | 帽顶前宽 | 11.0 | 11.0 | — | 0.2 |
|  | 36 | 帽顶后宽 | 9.5 | 9.5 | — | 0.2 |
|  | 37 | 帽裆布宽 | 2.0 | 2.0 | — | 0.1 |
|  | 38 | 帽口搭门宽 | 7.0 | 7.0 | — | 0.2 |

| - 女防寒大衣规格尺寸与允许偏差（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差 （±） |
|  |  |  | 165/84（长款） | 165/84（短款） |  |  |
| 图33 | 1 | 前身长 | 94.0 | 80.5 | 2.5 | 1.5 |
|  | 2 | 胸 围 | 108.0 | 104.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 3 | 中腰围 | 103.0 | 99.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 下摆围 | 118.0 | 112.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 袖长 | 61.0 | 60.0 | 1.5 | 0.7 |
|  | 6 | 袖口肥 | 15.6 | 15.0 | 0.4 | 0.5 |
|  | 7 | 后身长 | 90.0 | 76.5 | 2.5 | 1.5 |
|  | 8 | 肩宽 | 44.0 | 43.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 9 | 掩门宽 | 6.0 | 6.0 | — | 0.3 |
|  | 10 | 掩襟宽 | 4.5 | 4.5 | — | 0.3 |
|  | 11 | 翻领前宽 | 9.0 | 9.0 | — | 0.3 |
|  | 12 | 翻领后宽 | 6.3 | 6.3 | — | 0.2 |
|  | 13 | 座领宽 | 3.5 | 3.5 | — | 0.1 |
|  | 14 | 领长 | 44.0 | 43.0 | 1.0 | 0.5 |
|  | 15 | 袋盖长 | 14.5 | 14.5 | — | 0.3 |
|  | 16 | 袋盖前宽/后宽 | 5.5/5.0 | 5.5/5.0 | — | 0.1 |
|  | 17 | 里袋长/宽 | 12.5/1.2 | 12.5/1.2 | — | 0.2 |
|  | 18 | 挂面宽 | 6.5 | 6.5 | — | 0.2 |
|  | 19 | 挂面第五扣眼距下摆 | 22.5 | 19.5 | 0.7 | 0.5 |
|  | 20 | 内胆第五扣眼距底边 | 19.5 | 16.5 | 0.7 | 0.5 |
|  | 21 | 后过肩中宽 | 16.5 | 16.5 | — | 0.4 |
|  | 22 | 袖袢长/宽 | 16.0/4.0 | 16.0/4.0 | — | 0.2 |
|  | 23 | 后领贴边宽 | 3.0 | 3.0 | — | 0.1 |
|  | 24 | 臂章袢距袖山 | 10.5 | 10.5 | — | 0.3 |
|  | 25 | 肩袢前宽/后宽 | 3.6/4.0 | 3.6/4.0 | — | 0.1 |
|  | 26 | 肩袢长 | 11.5 | 11.5 | — | 0.3 |
|  | 27 | 袖口、下摆折边 | 5.0 | 5.0 | — | 0.2 |
|  | 28 | 罗纹领宽 | 3.2 | 3.2 | — | 0.2 |
| 图34 | 29 | 袖口罗纹长 | 7.0 | 7.0 | — | 0.3 |
|  | 30 | 胆贴边下宽 | 9.8 | 9.8 | — | 0.2 |
|  | 31 | 胆里袋长/宽 | 14.0/12.0 | 14.0/12.0 | — | 0.2 |
|  | 32 | 胆开叉长 | 15.0 | 12.0 | — | 0.3 |
|  | 33 | 帽墙高 | 28.0 | 28.0 | — | 0.5 |
|  | 34 | 帽墙宽 | 20.3 | 20.3 | — | 0.4 |
|  | 35 | 帽顶前宽 | 11.0 | 11.0 | — | 0.2 |
|  | 36 | 帽顶后宽 | 9.5 | 9.5 | — | 0.2 |
|  | 37 | 帽裆布宽 | 2.0 | 2.0 | — | 0.1 |
|  | 38 | 帽口搭门宽 | 7.0 | 7.0 | — | 0.2 |

- 防寒大衣测量图

    - 颜色

      - 面料为藏青色（PANTONE 19-4007 TPX），具体要求见附录A。

      - 里料、袋布应与面料相匹配。

      - 缝纫线颜色应与各部位材料颜色相匹配，宜深不宜浅。

      - 拉链、锦纶绳、调节扣、聚酯扣、罗纹及其它辅料应与面料相匹配。

    - 材料

防寒大衣材料要求应符合表41规定。

| - 防寒大衣材料要求（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材 料 名 称 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| 防风透湿涂层布 | 涤纶半消光低弹丝经纱83dtex/72f×纬纱177 dtex/144f 单位面积质量135g/㎡ | 附录E | 外装面：前托肩、前身、后托肩、后身、大小袖、掩门、掩襟、领面里、肩袢、袖袢、袋口垫布、袋盖、袋牙、挂面、胆贴边、绒领里、臂章袢、对讲机袢、拉链挡布、帽墙、帽顶、帽口贴条，前后领口贴边、领吊袢、中腰贴条、前后托肩贴条、领套角、垫布 |
| 涤粘斜纹绸 | 经75dtex 纬111dtex， 单位面积质量88g/㎡ | 附录H | 外装里：前身、后背、大小袖、帽墙、帽顶、里袋牙、里袋垫布、前后领口贴边、牵条 |
| 防静电涤纶平纹防绒绸 | 经77.8+22dtex 纬77.8dtex 单位面积质量 60±2g/㎡ |  | 内胆：前后身胆面、前后身胆里、大小袖胆面、大小袖胆里、贴袋、胆牵条 |
| 涤棉平布 | 涤80%棉20%，13tex/13tex | — | 里袋布、大袋布 |
| 粘合衬 | 经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点 | 附录I | 翻领面、坐领面、绒领里、掩门、掩襟、挂面、胆贴边、袖袢、肩袢、袋盖、大袋牙、对讲机袢 |
| 无纺衬 | 35g/㎡ | FZ/T 64008 | 袋口垫衬、里袋牙 |
| 金属四件扣 | φ15.0mm | 附录J | 前掩门（四件扣） |
|  |  |  | 前掩门、袖袢（明四件扣） |
|  |  |  | 肩袢 |
| 聚酯四眼扣 | φ15.0mm |  | 面胆结合、胆掩门、内胆贴袋、胆袖口、翻领里 |
| 不饱和聚酯两眼槽扣 | φ11.0mm | QB/T 3637 | 绒领 |
| 尼龙拉链 | 3号单开尾 | 附录K | 风帽与身结合 |
| 注塑拉链 | 5号双开尾 |  | 前掩门 |
| 平剪绒 | 毛高10mm，单位面积质量 ≥680g/㎡ | 附录O | 绒领 |
| 超细熔喷丙纶纤维絮片 | 100g/㎡ | 附录P | 风帽保暖层 |
| 超细纤维絮片 | 120g/㎡ |  | 短款袖子保暖层 |
|  | 150g/㎡ |  | 短款前身、后身保暖层，长款袖子保暖层 |
|  | 200g/㎡ |  | 长款前身、后身保暖层 |
| 罗纹布 | 毛30%，腈纶70%，单位面积质量≥480g/㎡，组织结构：1+1罗纹 | 附录Q | 领子 |
|  | 毛28%，腈纶60%，氨纶12%，单位面积质量≥650g/㎡，组织结构：2+2罗纹 |  | 袖口 |
| 反光牙条 | 净宽：0.3cm | GB 20653 | 前后身托肩 |
| 涤纶线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、锁平眼、钉扣 |
|  | 11.8tex×2 |  | 绗缝 |
| 锦丝搭扣带 | 宽：25mm | FZ/T 66315 | 帽子 |
| 锦纶包芯绳 | φ5mm | — | 中腰抽绳 |
| 松紧带 | 宽：30mm | FZ/T 63006 | 绒领 |
| 涤纶松紧绳 | φ3.0mm | — | 帽口松紧 |
| 双孔调节扣 | 塑料材质 | — | 风帽抽绳调节 |
| 塑料吊钟 | — | — | 中腰抽绳吊钟 |
| 黑色组合气眼 | φ5.0mm | — | 风帽抽绳穿孔 |
| 胸号（绒面） | 长73mm×宽26mm | 与胸徽样式相匹配 | 左前胸 |
| 胸徽（绒面） | 长70mm |  | 右前胸 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 里袋、胆贴袋 |

    - 裁片纱向

防寒大衣裁片纱向应符合表42规定。

| - 防寒大衣裁片纱向（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允 斜 极 限 | 要 求 |
| 外装面 | 前托肩 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 后托肩 | 经 | — | 背中线顺经纱 |
|  | 前身 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 后身 | 经 | — | 背中线顺经纱 |
|  | 大小袖 | 经 | 袖口与纬纱平 | — |
|  | 掩门 | 经 | 1.0 | 整条 |
|  | 掩襟 | 经 | 1.0 | 整条 |
|  | 翻领面里 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 肩袢 | 经 | 前侧顺经纱 | 左右对称 |
|  | 坐领面里 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 袖袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋口垫布 | 经 | 2.0 | — |
|  | 袋盖 | 纬 | 上口与纬纱平 | — |
|  | 袋牙 | 经 | 1.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 1.0 | — |
| 外装面 | 胆贴边 | 经 | 1.0 | — |
|  | 绒领里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 臂章袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 对讲机袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 拉链挡布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 帽墙 | 经 | — | — |
|  | 帽顶 | 经 | — | — |
|  | 帽口贴条 | 经 | 1.0 | — |
|  | 前领口贴边 | 经 | 1.0 | — |
|  | 后领口贴边 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 中腰贴条 | 经 | 2.0 | 整条 |
|  | 前后托肩贴条 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 领套脚 | 经、纬 | 不限 | 左右对称 |
|  | 垫布 | 经、纬 | 不限 | — |
|  | 领吊袢 | 经 | 2.0 | — |
| 外装里 | 前 身 | 经 | 前襟边顺经纱2.0 | — |
|  | 后 身 | 经 | 背中线顺经纱1.0 | — |
|  | 大小袖 | 经 | 袖口与纬纱平 | — |
|  | 里袋牙 | 经 | 1.0 | — |
|  | 里袋垫布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 帽墙 | 经 | 1.0 | — |
|  | 帽顶 | 经 | 1.0 | — |
|  | 前后领口贴边 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 牵条 | 经、纬 | 不限 | — |
| 粘合衬 | 翻领面 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 坐领面 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 绒领里 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 掩门 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟 | 经 | 1.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 胆贴边 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袖袢 | 经 | — | — |
|  | 肩袢 | 经 | 前侧顺经纱 | — |
|  | 袋盖 | 纬 | 1.0 | — |
|  | 对讲机袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋牙 | 经 | 1.0 | — |
| 无纺衬 | 里袋牙 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋口垫衬 | 经 | 2.0 | — |
| 絮片 | 前身 | 经、纬 | 不限 | — |
| 絮片 | 后背 | 经、纬 | 不限 | — |
|  | 大小袖 | 经、纬 | 不限 | — |
|  | 帽顶 | 经、纬 | 不限 | — |
|  | 帽墙 | 经、纬 | 不限 | — |
| 内胆面里 | 前片面、里 | 经 | — | 前襟边顺向经纱 |
|  | 后片面、里 | 经 | — | 背中线顺向经纱 |
|  | 大小袖面、里 | 经 | — | — |
|  | 贴袋 | 经 | 1.0 | — |
|  | 牵条 | 经、纬 | 不限 | — |
| 其它 | 里袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 大袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 领绒 | 纬 | — | 顺毛下裁 |
|  | 领罗纹 | 纬 | — | — |
|  | 袖罗纹 | 经 | — | — |

    - 敷衬

防寒大衣敷衬工艺应符合表43规定。

| - 防寒大衣敷衬要求（续） 单位为厘米 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 敷衬要求 | 图示 |
| 领子 | 领面、领座面、绒领里按图示敷衬一层 |  |
| 掩门、掩襟、挂面、胆贴边、袖袢、袋盖、肩袢、袋牙、对讲机袢 | 掩门、掩襟、挂面、胆贴边、袖袢、袋盖、肩袢、袋牙、对讲机袢按图示敷衬一层 里袋反面敷垫衬一层 |  |

    - 缝制

      - 针距

防寒大衣缝纫针距要求应符合表44规定。

| - 针距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 11针/3cm～13针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 绗 缝 |  | 7针/3cm～9针/3cm | 经向对角线长14.5±1.0cm，纬向对角线长9.5±0.5cm |
| 打 结 |  | 42针/结 | 结长按工艺，宽度0.10cm～0.15cm |
| 锁眼 | 1.7cm直眼 | 不少于36针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应小于0.2cm |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6根线/眼 | 留尾线0.5cm～1.0cm |

      - 缝制要求

防寒大衣缝制要求应符合表45规定。

| - 防寒大衣缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 外装 领子 | 底领里与翻领里结合 | 0.8 | 暗线一道 明线两道 | 距缝0.1 | 劈缝 |
|  | 底领面与翻领面结合 | 0.8 | 暗线一道 明线两道 | 距缝0.1 | 劈缝，按版位留口5个，眼大1.0，首尾回针 |
|  | 钩压领子 | 0.6 | 暗线一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 齐子口 |
|  | 钩压风帽拉链挡布 | 0.6 | 暗线各一道 明线一道 | 0.1 | 钩缝两端，宽：2.0，挡布两端长出拉链1.0～1.5 |
|  | 前后领口贴边面里结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩压领口贴边 | 0.6 | 暗线一道 明线一道 | 0.1 | 齐子口，按版位锁眼3个，与里领口肩缝对齐扎线一道 |
|  | 绱领面里 | 0.8 | 暗线各一道 | — | 领里劈缝，取中夹绱拉链挡布及拉链，拉头在左边，挡布和拉链两端暗线回针3～5道，领面劈缝，正中夹领吊袢，袢内径长4.0，宽：0.8，领前端按版位留口2个，眼大1.0，领下口面里缝头手针固定 |
| 外装 大袋 | 钩压袋盖 | 0.6 | 暗线各一道 明线两道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 齐子口，钩缝两端 |
|  | 绱大袋垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 下口折净 |
|  | 垫袋牙、袋盖 | — | 扎线各一道 | — | 两线间距1.2 |
|  | 开袋口 | — | — | — | 按宽度取中剪开，两端开三角剪口，三角向两侧倒扣烫缝头 |
|  | 扎袋牙明线 | — | 明线一道 | 0.1 | 袋牙宽1.2，明线压在身上 |
|  | 袋牙与袋布结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向下倒 |
|  | 封袋口 | 1.0 | 暗线一道 | — | 袋牙两端打结3-5道 |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口明线 | — | 明线一道 | 0.7 | 明线扎在身上，两端拐扎至袋口，袋牙两端回针3～5道 |
| 外装里袋 | 绱袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 下口折净，取中夹扎标签，男左女右 |
|  | 垫袋牙、袋布 | — | 扎线各一道 | — | 两线间距1.2 |
|  | 开袋口 | — | — | — | 取中剪开，两端打三角剪口，三角向两侧倒 |
|  | 扎袋口下口线 | — | 明线一道 | 0.1 | 明线压在身上，牙宽1.2 |
|  | 扎袋口上口线 | — | 明线一道 | 0.1 | 两端拐扎，上下齐袋口明线，扎住袋布面 |
|  | 袋口结 | — | 42针套结 | — | 结长齐袋口上下明线 |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | 袋口处打结3～5道 |
| 外装袖子 | 钩压袖口袢 | 0.6 | 暗线一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 齐子口，口朝向袖口 |
|  | 合袖外缝面 | 1.0 | 暗线一道 明线一道 | 0.7 | 明线压在大袖上 |
|  | 合袖外缝里 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头倒向大袖，余量0.2 |
|  | 绱袖面 | 1.0 | 暗线一道 明线一道 | 0.7 | 明线压在身上 |
|  | 订臂章袢 | 1.0 | 明线各一道 | 0.1 | 按版位在左袖订臂章袢，间距1.0，袢长：3.2×1.0 |
|  | 合面腰袖缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 距袖口6.0夹绱袖袢，回针3道，劈缝 |
|  | 绱袖里 | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩缝处夹肩牵条，与面寨住 |
|  | 合里腰袖缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头倒向后身，余量0.2，底袖袖口里按版位夹扣袢各一个，袢长2.5，距尖1.7打结，回针3～5道 |
|  | 袖口面、里结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 余量1.0 |
|  | 扎袖口明线 | — | 明线一道 | 2.5 | — |
| 外装前后身 | 前、后托肩与贴条结合 | 1.0 | 暗线一道 明线一道 | 0.1 | 夹扎反光条，牙宽：0.3，反面上炕 |
|  | 前托肩与前身结合 | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | — | 按版位订左右胸徽，扎线两周，过肩压前身，男第一道距牙边2.5，女第一道距牙边2.0，第二道间距0.7 |
|  | 后托肩与后身结合 | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | — | 后过肩压后身，男第一道距牙边2.5，女第一道距牙边2.0，第二道间距0.7 |
|  | 钩压掩门、掩襟 | 0.6 | 暗线各一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 齐子口，钩缝两端，按版位订掩门四件扣，不订透面 |
|  | 绱拉链 | 0.8 | 暗线一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 拉链上止距领下口边1.0 |
|  | 绱掩门、掩襟 | 0.6 | 暗线一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 男服左掩门，右掩襟，女服右掩门，左掩襟，距领口0.8绱掩门，左右居中，不扎透里 |
| 外装前后身 | 钩压肩袢 | 0.6 | 暗线一道 明线二道 | 第一道0.1 第二道0.7 | 齐子口，口朝向肩缝 |
|  | 绱肩袢 | 1.0 | 暗线一道 | — | 后宽后侧齐肩缝，前宽后侧距肩缝0.3 |
|  | 合压面肩缝 | 1.0 | 暗线一道 明线一道 | 0.7 | 明线压在后身 |
|  | 绱中腰抽条 | — | 暗线两道 | — | 按标印扎线间距2.0 |
|  | 合里肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向倒缝 |
|  | 装抽绳 | — | — | — | 按标印，挂面处抽绳两端各长出15.0，各装调节扣一个，带端系结 |
|  | 挂面与前身里结合 | 1.0 | 明暗线一道 | 3.0 | 面回折0.1明线扎透，挂面明线距边3.0，挂面按版位锁中腰眼2个 |
|  | 身里与下摆边结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 里留余量1.0，挂面处缝头向下倒 |
|  | 扎下摆明线 | — | 明线一道 | 2.5 | 明线齐掩门 |
| 对讲机袢 | 扎对讲机袢 | — | 暗线一道 明线一周 | 0.15 | 两端扣净、劈缝居中 |
|  | 绱对讲机袢 | — | 明线一道 套结机套结 | 0.15 | 左按标印、袢中扎线一道，上端顺明线打结三个，结长1.0，反面加垫布 |
| 内胆 面里 | 扎袋布上口 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 折边宽2.5，下口折净，取中夹扎产品标签 |
|  | 绱袋布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 按标印绱在胆里上，袋口两端拐扎0.3，封三角形结，长齐袋口折边明线，齐袋口明线向下订，男左女右 |
|  | 绱胆贴边 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 明线压在里上 |
|  | 合里肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，扎住絮片 |
|  | 合面肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 合面袖外缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头倒向大袖 |
|  | 合里袖外缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，扎住絮片 |
|  | 绱袖面 | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩缝夹扎牵条，与袖里肩缝固定 |
|  | 绱袖里 | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 明线压在身上 |
|  | 合面腰袖缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 合里腰袖缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，里扎住絮片，按版位留开叉位置，首尾回针 |
|  | 面、里结合 | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 面吐子口0.1 |
|  | 绱罗纹领 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 夹绱罗纹领，领台宽：2.0 |
|  | 绱罗纹袖头 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 罗纹袖口距内胆里袖口1.0，袖头长7.0 |
|  | 内胆绗缝 | — | 菱形 | — | 胆里多针菱形或电脑绗缝 |
| 绒领 | 钩领绒 | 0.6 | 暗线一道 | — | 领绒丰满，钩缝不得夹绒毛，领底口按版位夹扣袢带扣7个，回针3～5道，领头加上套角 |
|  | 封压领底开口 | — | 明线一道 | 0.2 | 领绒与领里比齐扎线，首尾回针 |
| 帽子 | 帽墙面与帽顶结合 | 1.0 | 明、暗线各一道 | 0.7 | 明线压在帽顶上 |
|  | 合帽口贴条中缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 帽墙里与帽顶结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，扎住絮片，按版位夹扎牵条，牵条帽面与帽里固定 |
|  | 帽里与帽口贴条结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 倒缝，扎住絮片 |
|  | 钉气眼 | — | — | — | 按版位钉在帽面上，间距4.0，气眼反面钉住垫布，两端抽绳穿入调节扣，穿过气眼，两端里布包住 |
|  | 帽面与帽里结合 | 1.0 | 暗线一道 | — | 下口按版位夹上拉链，与后领窝拉链相对应 |
|  | 压帽口明线 | — | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.1 第二道2.5 | 压第一道明线扎住帽下开口，第二道明线过气眼1.5拐扎，抽绳夹在中间，两端里布与明线固定 |
|  | 绱尼龙搭扣 | — | 明线一周 | 0.2 | 按标印，风帽男左搭扣为绒面，右端搭扣为钩面，女右搭扣为绒面，左搭扣为钩面，搭扣距前端0.7，搭扣长：6.5×2.5，首尾回针 |

    - 锁钉

防寒大衣锁钉要求应符合表46规定。

| - 防寒大衣锁钉要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 扣眼 尺寸 | 要 求 |  |
|  |  | 锁 眼（四件扣上件） | 钉 扣（四件扣下件） |
| 门襟 | — | 距掩门上、下直口各2.0，铆合第一、第五粒扣，前门共五个扣，其余三个均分（不订透面）反面加垫布 | 与掩门扣对证，在掩襟上铆合四件扣 |
| 袖口袢 | — | 前宽取中，距尖1.8铆合四件扣一粒 | 与上件对正，在袖口边上铆合四件扣一粒，反面加垫布，不得打透里子 |
| 肩袢 | — | 前宽取中，距尖1.5铆合四件扣一粒 | 与上件对正，在身上钉上金属扣，反面加垫布，不得打透里子 |
| 后领口贴边 | 1.7 | 领口贴边宽取中，两端距肩缝1.5各一个，后中一个 | 与眼对正，在上衣胆上钉扣三粒 |
| 胆袖口 | — | — | 与扣袢对正，钉扣一粒 |
| 胆里袋 | 1.7 | 在袋口折边宽取中横锁直眼一个 | 与眼对正钉扣一粒 |
| 内胆门襟 | 1.7 | 第一扣眼距领口2.0，距边1.7；第五扣眼距下摆按规格尺寸，距边1.7各锁横眼一个，中间均锁横眼三个 | 与掩门对正，钉扣五粒 |
| 外装挂面 | 1.7 | 第一扣眼中心距领口2.0，距边1.0；第五扣眼距下摆按规格尺寸，各锁竖眼一个，中间均锁竖眼三个,按版位距明线1.0，竖锁直眼各一个 | 与挂面眼对正，在胆上钉扣五粒 |
| 毛绒领套角 | 1.7 | 套角斜边取中，距边1.0，顺领尖锁直眼各一个 | 与眼对正，在外装领里钉扣两粒，不钉透面 |

  - 连帽雨衣

    - 样式

      - 男连帽雨衣样式见图34，颜色及外观见附录A。

      - 女连帽雨衣样式见图35，颜色及外观见附录A。

      - 连帽雨衣包装袋样式见图36，颜色及外观见附录A。

- 男连帽雨衣样式

- 女连帽雨衣样式

- 连帽雨衣包装袋样式

    - 号型与规格

      - 男连帽雨衣号型按GB/T 1335.1规定执行，女连帽雨衣号型按GB/T 1335.2规定执行，以中间标准体为基准，相同身高时胸围以6cm、腰围以6cm分档，不同身高按5.0cm分档组成。主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表47。

      - 连帽雨衣主要规格尺寸测量位置见图37。图中所注数字为表47中成品主要测量部位编号。

| - 连帽雨衣规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 档差 | 允许偏差 （±） |
|  |  | 上衣号型 | 175/96（男） | 165/86（女） |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 175/85（男） | 165/70（女） |  |  |
| 图37 |  | 前身长 | 85.0 | 80.0 | 2.5 | 1.0 |
|  |  | 前过肩长 | 25.0 | 24.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 胸围 | 122.0 | 108.0 | 6.0 | 2.0 |
|  |  | 下摆围 | 120.0 | 106.0 | 6.0 | 2.0 |
|  |  | 肩袖长 | 83.0 | 76.5 | 2.5 | 0.7 |
|  |  | 袖上肥 | 29.0 | 26.4 | 1.2 | 0.7 |
|  |  | 袖口肥 | 16.8 | 15.0 | 0.8 | 0.5 |
|  |  | 袖口袢长 | 8.0 | 8.0 | — | 0.3 |
|  |  | 袖口袢宽 | 2.6 | 2.6 | — | 0.2 |
|  |  | 袋爿长 | 20.5 | 20.5 | — | 0.5 |
|  |  | 袋爿宽 | 4.5 | 4.5 | — | 0.3 |
|  |  | 后身长 | 83.0 | 78.0 | 2.5 | 1.0 |
|  |  | 领上口围 | 51.0 | 47.5 | 2.0 | 0.8 |
|  |  | 领前宽 | 7.0 | 7.0 | — | 0.2 |
|  |  | 领后宽 | 7.0 | 6.5 | — | 0.2 |
|  |  | 掩门宽 | 7.0 | 7.0 | — | 0.2 |
|  |  | 掩襟宽 | 5.5 | 5.5 | — | 0.3 |
|  |  | 帽墙高 | 37.0 | 19.0 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 帽墙宽 | 18.0 | 30.5 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 裤长 | 107.0 | 106.0 | 3.0 | 1.5 |
|  |  | 下裆长 | 74.2 | 74.8 | — | 1.0 |
|  |  | 腰围 | 74.0 | 64.0 | 6.0 | 2.0 |
|  |  | 臀围 | 118.0 | 109.0 | 4.8 | 2.0 |
|  |  | 脚口肥 | 25.5 | 24.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 裤腰宽 | 4.0 | 4.0 | — | 0.3 |
|  |  | 脚口折边宽 | 3.0 | 3.0 | — | 0.2 |

- 连帽雨衣测量图

    - 颜色

      - 面料为藏青色（PANTONE 19-4013TPX），具体要求见附录A。

      - 里料应与面料相匹配。

      - 缝纫线颜色应与各部位材料颜色相匹配，宜深不宜浅。

      - 气眼为黑色。

      - 反光条、反光字为银灰色（PANTONE 14-4002 TPX）。

      - 其它辅料应与面料相匹配。

    - 材料

连帽雨衣材料要求应符合表48规定。

| - 连帽雨衣材料要求（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| 涂层雨衣布 | 86dtex/72f×14.8tex | 附录F | 面料、挂面、领里、袖袢、松紧袖口、袖头里、袋牙、领口贴边、中腰贴条 |
| 涤纶网眼 | 56dtex/24f 涤纶长丝 网眼结构：三空一 单位面积质量；45g/㎡ | — | 里料、裤腰 |
| 涤棉平布 | 涤80%棉20%，13tex/13tex | — | 前后袖缝里、前后裆里拉条 |
| 金属四件扣 | Φ15mm | 附录J | 上衣门襟、袖袢 |
| 塑料调节扣 | — | — | 帽口抽带、中腰 |
| 塑料吊坠 | — |  | 帽口抽带 |
| 涤纶空心绳 | Φ0.3cm | — | 帽口抽带 |
| 涤纶包芯绳 | Φ0.5cm |  | 中腰抽带 |
| 塑料气眼 | 1号 | — | 帽子、裤子前后身、中腰 |
| 尼龙拉链 | 3号单开尾 | 附录K | 男帽、包装袋 |
| 注塑拉链 | 5号单开尾 |  | 上衣门襟 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫、打结、锁平眼 |
| 松紧带 | 宽3.8cm | FZ/T 63006 | 裤腰 |
|  | 宽0.7cm |  | 松紧袖头 |
| 锦丝搭扣带 | 宽5.0cm | FZ/T 66315 | 帽口 |
|  | 宽2.5cm |  | 脚口、前襟 |
| PU热封胶条 | 宽2.0cm | — | 结合缝热封 |
| 玻璃微珠反光字 | “城市管理执法”字样 | GB 20653及5.6.8 | 后背反光字 |
| 玻璃微珠反光条 | 宽5.0cm | GB 20653 | 前胸、后背 |
| 反光牙线 | — |  | 袖口 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 上衣、裤子 |
| 号型标签 | — |  | 包装袋 |

    - 裁片纱向

连帽雨衣裁片纱向应符合表49规定。

| - 连帽雨衣裁片纱向（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| 上衣面 | 前过肩 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 前身上、下片 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 后过肩 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
|  | 后身 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
|  | 掩门 | 经 | 整条1.0 | — |
|  | 掩襟 | 经 | 1.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袖子 | 经 | 袖中线顺经纱2.0 | — |
|  | 领面 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 领里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 中腰贴条 | 经 | 整条1.0 | — |
|  | 领口贴条 | 经 | 2.0 | — |
|  | 袖口袢 | 经 | — | — |
|  | 袋牙 | 经 | — | — |
|  | 松紧袖头 | 经、纬 | 2.0 | 左右一致 |
|  | 袖头里 | 经、纬 | 3.0 | 左右一致 |
| 上衣里 | 前身 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 后身 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
| 上衣里 | 袖子 | 经 | 袖中线顺经纱3.0 | — |
| 帽子面里 | 帽墙 | 经 | — | 后缝顺经纱 |
|  | 帽顶 | 经 | — | 前中缝顺经纱 |
|  | 帽口贴边 | 经 | — | 里口直线顺经纱 |
| 包装袋 | 袋面 | 经、纬 | — | 两片纱向一致 |
|  | 袋墙 | 经、纬 | — | — |
|  | 提带 | 经 | — | — |
| 裤子面里 | 裤子面 | 经 | 裤下裆顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 裤腰 | 经 | — | — |
|  | 裤子里 | 经 | 裤下裆顺经纱 | 下裆可通拼一道，左右对称 |

    - 缝制

      - 针距

缝纫针距要求应符合表50规定。

| - 针距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 11针/3cm～13针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 | 10针/3cm～12针/3cm |  |
| 打 结 |  | 42针/结 | 结长按工艺，宽度0.10cm～0.15cm |

      - 缝制要求

连帽雨衣缝制要求应符合表51规定。

| - 连帽雨衣缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| 领子 | 钩压领子 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 齐子口 |
|  | 绱领子 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 面里分绱，帽子与面一起绱，面缝头向上倒，里缝头向下倒，明线压在帽底口上 |
| 过肩、后身上节 | 扎前过肩、后身上节下口线 |  | 1.5 | 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 折进扎线 |
|  | 粘反光条、反光字 |  | — | — | — | 按位置绱反光条、反光字 |
|  | 前过肩与前身结合 |  | 前身5.0 | 明线一道 打结四道 | 0.15 | 过肩压住前身，留两个通气口，通气口两侧拐扎并各打竖结一个，结长齐明线 |
|  | 后身上节与下节结合 |  | 后身5.0 | 明线一道 打结四道 | 0.15 | 上节压住下节，留两个通气口，通气口两侧拐扎并各打竖结一个，结长齐明线，四结均分。 |
| 斜插袋 | 钩袋爿 |  | 0.8 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 齐子口 |
| 斜插袋 | 垫袋牙 |  | — | 暗线一道 | — | 按标印垫袋牙，袋牙宽1.2，距袋爿两端各2.0 |
|  | 开袋口 |  | — | — | — | 按位置面里取中开三角剪口 |
|  | 压袋口明线 |  | — | 明线一周 | 0.1 | 齐子口明线压在身上，压透里 |
|  | 绱袋爿 |  | 1.0 | 明线一道 | 0.7 | 袋爿两端齐明线打套结长度齐两端明线 |
|  | 压袋爿两端明线 |  | — | 明线各两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 袋爿齐前端斜打套结各一个结长0.7 |
| 贴边 | 贴边与里结合 |  | 0.8 | 明暗线各一道 | 0.1 | 缝头向后倒，明线压在里上 |
|  | 后领口贴边与后里结合 |  | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 明线压在贴边上 |
| 门襟 | 钩压掩门、掩襟 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 齐子口、掩襟外口向外回折1.5，压0.2明线，按位置绱搭扣 |
|  | 绱掩门、掩襟 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 男服左掩门，右掩襟；女服右掩门，左掩襟。上至领外口，下止下摆边 |
|  | 夹绱左、右拉链 |  | 1.3 | 明线一道 | 前身0.6 贴边0.6 | 前身与贴边缝头折净，夹绱拉链。拉链上止于领边齐，下止回针1.0，明线扎至下摆边 |
| 袖子 | 袖面结合 |  | 1.0 | 暗线一道 明线一道 | 0.1 | 袖面结合时夹上反光牙线 |
|  | 绱松紧袖头 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 袖头里、松紧袖头和袖里一起扎 |
|  | 绱松紧袖口松紧 |  | 0.8 | 明线一周 | 0.1 | 袖口缝头折净，松紧带搭接牢固，扎线首尾重合3.0 |
|  | 压袖口袢 |  | 0.6 | 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 齐子口 |
|  | 合松紧袖头底缝 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 倒缝，缝合处粘热封胶条 |
|  | 绱面袖子 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 明线压在袖上 |
|  | 绱里袖子 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 绱袖时带上拉条宽1.5，前后过肩对应处扎住拉带净长3.0 |
|  | 打袖口结 |  | — | 套结机套结 | — | 距袖头里与松紧袖头结合缝向下1.0，打横结一个，结长齐袖底缝双明线，结线不扎透松紧袖头里 |
| 上衣前后身结合 | 绱中腰贴条 |  | 1.0 | 明线两道 | 2.0 | 两线间距2.0扎至腰袖缝处 |
|  | 绱前里中腰贴布 |  | 1.0 | 明线一周 | 0.1 | 按位置在前里上绱贴布 |
|  | 钉气眼 |  | — | — | — | 气眼位为贴布取中，在前里上钉气眼，、左右对称，内串涤纶包芯绳一根，两端长出气眼10.0-15.0，装调节扣各一个 |
|  | 合面腰袖缝绱袖口袢 |  | 1.0 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 明线压在后身，夹住袖口袢一起合，袢边与袖口齐 |
| 上衣前后身结合 | 合里腰袖缝 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 倒缝，袖头里与袖片一起合 |
|  | 扎袖口、下摆边 |  | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 折边宽3.0，下摆明线扎至掩门、掩襟处，面缝头扣净向下倒 |
| 男帽 | 帽顶与帽墙面结合 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 缝头向上倒，明线压在帽顶上 |
|  | 绱帽顶暗褶夹绱拉链 |  | 0.6 | 明线一道 | 0.15 | 帽顶暗褶与帽顶左、右片缝头比齐中间夹绱拉链，扎明线一周 |
|  | 合帽里 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
|  | 贴边与面结合 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 齐子口 |
|  | 钉气眼 |  | — | — | — | 气眼位距帽下口边向上10.0，在帽墙面上钉气眼，反面加垫布、左右对称，内串涤纶空芯绳一根，两端长出气眼8.0，装调节扣、坠各一个 |
|  | 帽里与贴边结合 |  | 0.8 | 明、暗线一道 | 0.1 | 明线压在帽里上 |
|  | 压帽口明线 |  | — | 明线一道 | — | 上端3.0帽前挡14.0 |
|  | 绱锦丝搭扣带 |  | — | 明线两周 | 0.2 | 搭扣长7.0，前挡高取中，距前端子口1.0，左前挡里绱绒面，右前挡面绱钩面 |
| 女帽 | 帽顶与帽墙面结合 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 缝头向上倒，明线压在帽顶上 |
|  | 帽顶里与帽墙里结合 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
|  | 贴边与面结合 |  | 0.8 | 明、暗线一道 | 0.1 | 齐子口 |
|  | 钉气眼 |  | — | — | — | 气眼位距帽下口边向上9.0，在帽墙面上钉气眼，反面加垫布、左右对称，内串锦纶空芯绳一根，两端长出气眼8.0，装调节扣、坠各一个 |
|  | 帽里与贴边结合 |  | 0.8 | 明、暗线一道 | 0.1 | 明线压在帽里上 |
|  | 绱锦丝搭扣带 |  | — | 明线两周 | 0.2 | 搭扣长6.0，前挡高取中，距前端子口1.0，右前挡里绱绒面，左前挡面绱钩面 |
| 裤子 | 钉气眼 |  | — | — | — | 在前后身上各钉气眼一个，距腰下口6.0，距裆缝12.0，反面加垫布 |
|  | 合面侧缝 |  | 1.0 | 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 明线压在前身，脚口处夹绱脚口袢 |
|  | 合面前后裆 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 明线压在左片 |
|  | 合里侧缝 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 倒缝 |
|  | 合里前后裆 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 带上拉条，拉条宽1.5，倒缝 |
|  | 合裤腰 |  | 0.9 | 明线一道 | — | 腰面夹松紧带，居中扎线一道 |
|  | 绱裤腰 |  | 1.0 | 暗线一道 | — | 接缝与前裆缝比齐，裤身面里夹绱裤腰 |
|  | 扎脚口明线 |  | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 面缝头扣净扎线，夹住裤里 |
|  | 扎脚口袢 |  | 0.6 | 暗线一道 明线两道 | 第一道0.15 第二道0.8 | 脚口袢长8.0，宽2.5，缝头居中，反面绱尼龙搭扣勾面，扎明线时一起扎住（可扣压） |
| 裤子 | 钉脚口袢 |  | 0.8 | 暗线一道 | — | 脚口明线居中，合侧缝时一起扎住 |
|  | 绱锦丝,搭扣带 |  | — | 明线两周 | 0.15 | 脚口明线居中，与袢对正钉长6.0尼龙搭扣绒面一块，向后6.0，再钉长6.0尼龙搭扣绒面一块 |
| 小包装袋 | 袋面与袋墙结合 |  | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | — |
|  | 扎提带 |  | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 缝头扣净 |
|  | 绱提带 |  | 提带0.8 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 拉链尾部一侧取中，夹绱提带，回针5道 |
|  | 绱拉链 |  | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.15 | — |
| 标签 | 上衣 | 产品标签 | — | — | — | 左里子腰缝向上距下摆15.0～20.0夹绱 |
|  | 裤子 | 产品标签 | — | — | 0.15 | 左腰里距前缝5.0夹绱 |
|  | 包装袋 | 号型标签 | — | — | — | 居中夹绱在包提带根部 |
| 注：衣面各结合缝应粘烫热封胶条（下摆、袖口、脚口、帽口除外）。 |  |  |  |  |  |  |

    - 锁钉

连帽雨衣锁钉要求应符合表52规定。

| - 连帽雨衣锁钉要求 单位为厘米 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位名称 | 要 求 |  |
|  | 钉四件扣上件 | 钉四件扣下件 |
| 前门襟 | 在掩门上（男左女右）距子口2.0铆合2粒四件扣，上距边2.0铆合一粒，距下摆2.0一粒 | 与掩门扣对正，在掩襟上铆合两粒扣 |
| 袖口 | 袖口袢宽度取中，距前边1.8铆合四件按扣一粒 | 与上扣对正，在袖口上铆合一粒，向前6.0再铆合一粒 |

    - 后背反光字

连帽雨衣后背“城市管理执法”反光字字体为黑体52号均匀分布，规格及式样应符合图38规定。

- 连帽雨衣后背反光字

    - 成品缝合部位耐静水压

按GB/T 4744要求执行，5次水洗后，成品缝合部位耐静水压大于等于18kPa。

  - 反光背心

    - 样式

反光背心样式见图39，颜色及外观见附录A。

- 反光背心样式

    - 号型与规格

      - 反光背心主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差见表53。

      - 反光背心主要规格尺寸测量位置见图40。图中所注数字为表53中各测量部位的编号。

| - 反光背心规格尺寸与允许偏差 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 允许偏差（±） |
| 图40 |  | 前身长 | 62.5 | 1.0 |
|  |  | 下摆宽 | 47.5 | 1.0 |
|  |  | 后身长 | 65.0 | 1.0 |
|  |  | 横领宽 | 21.0 | 0.5 |
|  |  | 小肩宽 | 11.0 | 0.3 |
|  |  | 前腰袢长 | 10.0 | 0.5 |
|  |  | 前腰袢宽 | 7.0 | 0.3 |
|  |  | 后腰袢长 | 20.0 | 0.5 |
|  |  | 后腰袢宽 | 7.0 | 0.3 |

- 反光背心测量

    - 颜色

      - 面料为橙黄色(PANTONE 13-0947 TPX) ，具体要求见附录A。

      - 配色面料为藏青色(PANTONE 19-4013 TPX) ，具体要求见附录A。

      - 滚条应与面料颜色相匹配。

      - 锦丝搭扣带应与面料颜色相匹配。

      - 拉链、反光带、反光字为银灰色(PANTONE 14-4002 TPX) ，具体要求见附录A。

    - 材料

反光背心材料要求应符合表54规定。

| - 反光背心材料要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 要求 | 用途 |
| 防水透湿涂层布 | 经纱150D/48f 纬纱150D/48f | 附录G | 面料、腰带里 |
| 涂层雨衣布 | 86dtex/72f×14.8tex | 附录F | 肩部配色 |
| 针织布 | 130g/㎡±10g/㎡ | — | 滚条 |
| 玻璃微珠反光条 | 宽5.0cm | GB 20653 | 前身 |
| 玻璃微珠后背反光布 | V型 |  | 后身 |
| 玻璃微珠后背反光字 | “城市管理执法”字样 | GB 20653及5.7.7 | 后身 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836 | 缝纫 |
|  | 11.8tex×2 |  | 环缝 |
| 注塑拉链 | 5号单开尾 | 附录K | 门襟 |
| 锦丝搭扣带 | 宽：50mm | FZ/T 66315 | 前后腰袢 |
| 产品标签 | — | 5.8 | 后领窝 |

    - 裁片纱向

反光背心裁片纱向应符合表55规定。

| - 反光背心裁片纱向 单位为厘米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| 上衣 | 前身 | 经 | — | 前门襟边顺经纱 |
|  | 后身 | 经 | 以背中线为准1.0 | — |
|  | 肩部配色 | 经 | — | — |
|  | 腰带 | 经 | — | — |

    - 缝制

      - 针距

缝纫针距要求应符合表56规定。

| - 针距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 针 距 | 要 求 |
| 平缝 | 明线 | 10针/3cm～12针/3cm | 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 |  |  |

      - 缝制要求

缝制要求应符合表57规定。

| - 反光背心缝制要求（续） 单位为厘米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| 前后身 | 绱配色 | — | 㩟线一道 | — | — |
|  | 合肩缝 | 1.0 | 暗线一道 环缝一道 | — | — |
|  | 扎前身肩缝反光条 | — | 明线各一道 | 0.2 | 反光条压住配色布 |
|  | 扎前身反光条 | — | 明线各一道 | 0.2 | 按样板标印 |
|  | 扎后身反光条 | — | 明线各一道 | 0.2 | 按样板标印 |
|  | 粘后身反光字 | — | — | — | 按样板标印 |
|  | 扎后腰带搭扣绒面 | — | 明线各一道 | 0.2 | 按样板标印绱搭扣绒长16.0 |
|  | 扎前腰带搭扣 | — | 明线一周 | 0.2 | 按样板标印绱搭扣勾长6.0 |
|  | 包腰带滚条 | — | 明线一道 | 0.1 | 滚条宽0.8±0.1 |
|  | 包滚条 | — | 明线一道 | 0.1 | 滚条宽0.8±0.1，包身缝时按样板标印包扎住腰袢 |
|  | 包前后领口滚条 | — | 明线一道 | 0.1 | 滚条宽0.8±0.1，可拼接一处，尾部折净 |
|  | 扎腰袢明线 | — | 明线一道 | 0.4 | 腰带回折距包条里口边0.4 |
|  | 绱前襟拉链 | — | 明线两道 | 0.1/0.7 | 上端拉链布基折净，下端距底边不大于0.5 |
| 标签 | 产品标签 | 0.8 | — | — | 产品标签绱在后领取中位置，包边时包住 |

    - 后背反光字

反光背心后背“城市管理执法”反光字字体为黑体48号均匀分布，规格及式样应符合图41规定。

- 反光背心后背“城市管理执法”反光字

  - 产品标签

    - 号型标签

165/84B

女 36

175/96B

男 42

衬衣、制式衬衣号型标签采用丝网印刷形式，标签印刷字体为小二号黑体，颜色为白色，内容符合图42规定。位置位于后领口取中，距领下口3.0cm～4.0cm。

- 衬衣号型丝网印

      - 连帽雨衣包装袋号型标签采用胶条印刷形式，标签规格和标注内容见图43。缀钉位置应符合表51规定。

- 连帽雨衣包装袋号型标签

    - 洗涤标签

洗涤标签采用胶条印刷形式，反光背心标签长5.5cm×宽3.0cm，其他产品标签长8.5cm×宽5.0cm，成品标签规格和标注内容应符合图44规定。缀钉位置应符合各产品相应规定。

a）单裤、裙子、衬衣产品标签                  b） 反光背心产品标签

c）常服产品标签                 d）茄克式执勤服、防寒大衣、连帽雨衣产品标签

- 产品标签

    - 检验章

产品经检验合格后应加盖检验章，检验章大小不超过1.2c㎡，字体为宋体，大小适宜，雨衣包装袋需加盖在号型标签背面，其他产品须加盖在产品标签的背面，印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。

  - 成品外观质量

      - 成品内外整烫后应平服，线路顺直，缝合平展、无抽皱；敷衬部位应无脱胶、渗胶及起皱；雨衣热封胶条部位应平展、无抽皱。产品应整洁美观，挺阔，无烫光、水渍、变色、粘连，左右对称，无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。

      - 衬衣领子、袖头应定型整烫。

      - 上衣胸部、领子、卡夫、腰身缝、袖窿等处应熨烫平服。

      - 裤子臀部、腿部、脚口等处应熨烫平服，烫迹线顺直，臀部圆顺，裤腰宽窄一致。

      - 面、里、胆应吻合平整，胆里无胀满或空边。

      - 绒领应无折印或倒绒，左右光泽一致。

      - 反光字洗涤后，表面应无起泡、脱层、翘边或脱落。

  - 安全性能

裤子、裙子、衬衣安全性能要求应符合GB 18401 B类规定。常服、茄克式执勤服、防寒大衣、连帽雨衣、反光背心安全性能要求应符合GB 18401 C类规定。

- 检验规则

  - 检验项目

检验项目应符合表58规定。

  - 抽样方法

受检样品在受检产品中随机抽取。

  - 抽样规则

抽样数量按产品批量：

500套（件/条）及以下抽10套（件/条）。

500套（件/条）以上至1000套（件/条）抽20套（件/条）。

1000套（件/条）以上抽30套（件/条）。

理化性能检验不少于4套（件/条）。

  - 判定规则

    - 质量缺陷的划分

单件产品不符合本文件所规定的技术要求即构成缺陷。

按照产品不符合文件合对产品的使用性能、外观的影响程度，缺陷分成三类：

- 严重缺陷

严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷，称为严重缺陷。

- 重缺陷

不严重降低产品使用性能，不严重影响产品外观，但较严重不符合标准规定的缺陷，称为重缺陷。

- 轻缺陷

不符合标准的规定，但对产品的使用性能合外观影响较小的缺陷，称为轻缺陷。

    - 质量缺陷判定的依据

质量缺陷判定依据按表58的判定执行。

| - 产品的检验项目、检验方法及缺陷分类表（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 严重缺陷 |
|  | 样式 |  | 观察对比 | — | 非表面部位与样式不符 | 表面样式与标准不符 |
|  | 号型与规格 | 规格 | 按各产品规定测量 | 主要部位超出规定小于50% | 主要部位超出规定大于等于50%小于100% | 主要部位超出规定大于等于100% |
|  |  | 对称部位互差 | 对比、测量 | 1)领子、驳头、袋布、袋盖≥0.3cm； 2)大袋盖两侧距省缝≥0.4cm； 3)前门襟、上领偏≥0.5cm； 4)裤门襟≥0.6cm； 5)袖长、上袖、裤长、左右裤脚肥≥0.7cm； 6)裤腰、脚口上吊≥0.8cm | 1)领子、驳头、袋布、袋盖≥0.5cm； 2)大袋盖两侧距省缝≥0.6cm； 3)前门襟、上领偏≥0.7cm； 4)裤门襟≥0.8cm； 5)袖长、上袖、裤长、左右裤脚肥≥0.9cm； 6)裤腰、脚口上吊≥1.0cm | 1)领子、驳头、袋布、袋盖≥0.7cm； 2)大袋盖两侧距省缝≥0.8cm； 3)前门襟、上领偏≥0.9cm以上； 4)裤门襟≥1.0cm； 5)袖长、上袖、裤长、左右裤脚肥≥1.2cm； |
|  | 颜色及色泽偏差范围 |  | GB/T 250 | 面料同套（件/条）色差低于4级，明显部位线与面料部位低3～4级；同规格金属扣低于4级；不同规格金属扣低于3～4级；里料低于3级 | 面料同套（件/条）线与面料色差≤3～4级；同规格金属扣≤3～4级 | 面料同套（件/条）线与面料色差≤3级 |
|  | 材质及加工致残 |  | 观察、对比 | 面料表面明显部位残疵不易看出；表面非明显部位残疵＜1cm明显看出；针眼1cm内；里面部位扎断纱4根；表面部位扎断纱2根；金属扣和金属件有轻度擦痕，纹路不清 | 面料表面明显部位残疵≥1cm，明显看出；表面非明显部位残疵＞1cm或1cm内两处以上明显看出；针眼1cm内；表面部位扎断纱3～4根；里面部位破洞，对坚固有严重影响；金属扣和金属件锈蚀限3mm | 面料表面明显部位残疵≥2cm以上，明显看出，扎断线5根以上表面部位破洞。拉链、钩环、无法拉合、扣合 |
|  | 裁片纱向 |  | 观察、对比 | 纱向错，对使用、制式无影响 | 纱向错，对使用、制式有影响；用错辅料，对使用、制式、美观、坚固影响不大 | 纱向错，对使用、制式有严重影响；用错辅料，严重影响使用、制式、美观、坚固 |
|  | 敷衬 |  | 处理观察、理化检测、剥离后观察胶粒转移情况 | 胶粒转移不均匀，剥离强度较差，非表面部位轻度渗胶、敷衬稍有不平 | 敷衬严重不平，渗胶明县，剥离强度未达标，胶粒多数未转移，有小气泡 | 起泡≥0.2cm；胶粒全部未转移 |
|  | 缝制质量 |  | 观察、对比 测量 | 针距低于本文件规定2针以内（含2针） | 针距低于本文件规定3针以上 | — |
|  |  |  |  | 明线不顺直，宽窄稍有不均匀；稍不平服；接线处明显双扎≥1cm，起落针处无回针；30cm有两处单跳和连续跳针；上下线稍有不合；明线不到头；双道线、不承受拉部位开断线2针以上；打结错位；面里部位未按规定上下炕线超过1cm，表面部位明线下炕不影响牢固，未按规定使用专用设备不影响牢固 | 表面明显、单道线路、承受拉力部位开断线1针，双道线路扦缝超过3处开断线；里面部位毛漏开断线1cm以上不影响使用；打结不牢固；明线严重不规整，上下线不会影响牢固；未按规定使用专用设备影响牢固 | 表面明显、单道线路、承受拉力部位开断线2针以上，链式机开断线1针；表面部位毛漏；里面部位开断线、毛漏影响使用 |
|  |  |  |  | 领子面、里松紧轻微不适宜，表面不平服；绱领子以肩缝对比互差＞0.5cm；底领外露；领窝、驳头不平服，领外口、串口不顺直；领型部位左右不一致，领前宽、驳头宽窄互差＞0.3cm | 领窝明线不平服，起皱 | — |
|  | 缝制质量 |  | 观察、对比 测量 | 绱袖不圆顺，吃势不均，袖笼不平服；两袖前后不一致，互差大于0.8cm，常服互差＞1.5；袖缝不顺直，长袖长互差＞0.8cm，短袖长互差＞0.5cm；袖口左右互差＞0.4cm（双层） | 绱袖明显不圆顺；两袖前后明显不一致，互差＞1.6cm，常服两袖前后互差＞2.5；袖子明显起吊、不顺 | — |
|  |  |  |  | 口袋歪斜，袋盖不方正、不圆顺；线明线宽窄不一致，开袋豁口及袋牙、袋盖宽窄互差＞0.3cm；袋位高低互差＞0.3cm，前后互差＞0.5cm | 袋位高低互差大于0.8cm，前后互差大于1.0cm | — |
|  |  |  |  | 钉臂章袢歪斜超过0.6cm | 钉臂章袢严重错位 | — |
|  |  |  |  | 绱肩袢错位向前、向后0.4cm，扣合后稍不平服 | 绱肩袢严重错位，扣合后严重不平服 | — |
|  |  |  |  | 门襟短于里襟0.3cm或长于里襟0.4cm以上；门襟不顺直、不平服、门襟搅豁大于3.0cm；门里襟止口反吐、不顺直 | 门、里襟长短互差大于0.8cm以上 | — |
|  |  |  |  | 肩缝不顺直、不平服；两肩宽窄不一致，互差大于0.5cm | — | — |
|  |  |  |  | 肩缝、侧缝、袖缝、裤下档、中缝、后裆合缝不均匀 | — | — |
|  |  |  |  | 省道不顺直、不平服；长短、位置互差＞0.5cm；褶裥不均匀，左右不对称，互差＞0.5cm | — | — |
|  |  |  |  | 拉链不平服、不顺直，不影响使用 | 拉链宽窄互差＞0.5cm | 拉链缺齿，拉链锁头脱落 |
|  |  |  |  | 里子无余量或超长 | 里子紧、面不平 | — |
|  |  |  |  | 底边：宽窄不一致；不顺直；轻度倒翘 | 严重倒翘 | — |
|  |  |  |  | 裤门襟反吐、松，未压住里襟 | 门襟严重松，露牌 | — |
|  |  |  |  | 裤小裆、后裆明显不圆顺、不平服，裤线不平 | — | — |
|  | 缝制质量 |  | 观察、对比 测量 | 两裤腿长短互差＞0.5cm；两裤口大小互差大于0.3cm（双层），裤子侧缝扭曲率＞2% | 两裤腿长短互差＞1.2cm；裤子侧缝扭曲率＞3% | 裤口大小互差大于0.8cm（双层） |
|  |  |  |  | 串带歪，互差＞0.7cm；串带无余量 | — | — |
|  | 胶条粘合 |  | 观察 | 粘贴不顺直 | 翘边、褶皱、死褶、起泡； | 粘贴不牢，开胶 |
|  | 絮片 |  | 称重条件：温度20℃±2℃ 相对湿度65%±3% | 重量≤-5% | 重量≤-10% | — |
|  | 锁眼 |  | 观察、测量 | 间距互差≥0.5cm；偏斜≥0.5cm，纱线绽出 | 跳线、开线、毛漏，偏斜≥0.6cm | — |
|  | 钉扣 |  | 观察、测量 | 图案不正，少线1～4根；扣与眼位互差≥0.3cm；钉扣不牢 四件按扣未按要求加垫布或垫片，扣合不牢或不易扣合；上下错位＞0.3cm | 钉扣少线5根以上；扣与眼位互差≥0.6cm 四件按扣严重扣合不牢或不能扣合；上下错位＞0.5cm | 钮扣脱落或未钉扣 |
|  | 刺绣图案 |  | 观察、测量 | 图案、色相与要求不符，图案边缘稍有不齐、开线≥2针，绣线露底，绣面不平，错位≥0.4cm | 错位≥1cm，图案、色相与标准严重不符，开线≥4针 | 没有刺绣图案 |
|  | 线头 |  | 观察、测量 | 表面部位有线头、里面部位线头多于4根 | 表面部位有线头多于5根 | — |
|  | 污迹 |  | 观察、测量 | 表面明显部位≥0.5cm，不易看出；表面非明显部位≥1cm，不易看出；面里≥2cm | 表面明显部位≥1cm，较明显；表面非明显部位≥2cm，较明显 | 表面明显部位≥2cm，且醒目 |
|  | 标签 |  | 观察 | 标签不清尚可辨认号型；标识歪斜，位置偏 | 标签不清，无法辨认号型；标识定错位置；标示规格、标志与标准不符，无检验章 | 无标签 |
|  | 整叠熨烫 |  | 观察、测量 | 未按规定整叠，面料熨烫有极光；不平展；裤中缝错位≥0.5cm，缝头倒向错 | 熨烫极光严重造成线熔，影响牢固；裤中缝错位≥1.5cm | 面料烫糊≥1cm |
| 本表中未涉及的检验项目可根据产品标准规定，参照本表相似的项目进行检验。 |  |  |  |  |  |  |

    - 单件（样本）判定

      - 常服、茄克式执勤服、单裤

合格品：严重缺陷数=0   重缺陷数=0  轻缺陷数≤6或

严重缺陷数=0   重缺陷数≤1  轻缺陷数≤3或

严重缺陷数=0   重缺陷数≤2  轻缺陷数≤0。

      - 衬衣、裙子单件单件（样本）判定

合格品：严重缺陷数=0   重缺陷数=0  轻缺陷数≤4或

严重缺陷数=0   重缺陷数≤1  轻缺陷数≤1

      - 防寒大衣、连帽雨衣、反光背心裙子单件单件（样本）判定

合格品：严重缺陷数=0   重缺陷数=0  轻缺陷数≤10或

严重缺陷数=0   重缺陷数≤1  轻缺陷数≤7或

严重缺陷数=0   重缺陷数≤2  轻缺陷数≤4。

    - 批量判定

外观样本中的合格品以上的产品数大于等于90%，不合格品数≤10%（不含严重缺陷不合格品）。各项理化性能测试达到合格品指标要求。

- 包装、运输及贮存

  - 包装

每套（件/条）整叠后装入一个包装袋，袋口密封牢固，包装袋大小与产品相适应，产品装入包装袋后要平整，具体要求按订购合同约定执行。

  - 运输

包装件的运输工具应防潮、干燥、洁净、平整，无突出锐利物，严禁违章装卸。

  - 贮存

包装件应存储于阴凉通风、干燥的库房内，不得长期日晒或露天堆放；堆码应整齐，要便于计数和搬运，堆码高度不大于5.0m。

- （规范性）
实物样品要求

实物样品

经检测机构检验认可的实物样品为该产品的实物样品。

服装实物样品的组成

服装实物样品包括衬衣、制式衬衣、单裤、裙子、春秋常服、冬常服、春秋茄克式执勤服、冬茄克式执勤服、防寒大衣、连帽雨衣、反光背心的实物样品和材料标样。

产品要求

本文件中各产品外观样式、材料质感、工艺要求应符合实物样品。

色泽偏差范围

面料及表面服饰、配件颜色与实物样品对比，应不小于GB/T 250规定的4级；非表面部位颜色与实物样品对比，应大于等于GB/T 250规定的3-4级，每套（件）颜色应一致。

面、里料非表面部位与表面部位颜色色差对比应符合表A.1规定。色差评定级别应符合GB/T 250规定。

| 非表面部位与表面部位色差要求 |  |
| --- | --- |
| 色差 | 对比部位 |
| ≥4 | 挂面、掩门里、袖头里、裤串带、裤掩襟面与表面部位 前身里与后身里；对称部位 内胆贴袋与内胆前身里；袋牙与面料 缝纫、锁钉线不允许浅 |
| ≥3-4 | 裤后袋垫布与表面部位；其它部位里与前、后身里 内胆前后身里；外装翻领里、座领里、袋盖、挂面、绒领里、胆掩门、领口贴边与表面部位 |

- （规范性）
精梳棉涤混纺织品技术要求

  - 规格

精梳棉涤混纺织品具体规格应符合表B.1。

规格

| 产品名称 | 混纺比例/% | 线密度 | 单位面积质量/g/㎡ | 织物组织 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精梳棉涤莱赛尔混纺染色斜纹布 | 棉49% 涤纶40% 莱赛尔11% | 5.9tex×2/5.9tex×2（100S/2×100S/2） | 120 | 2/1右斜纹 | 衬衣 |
| 精梳涤棉混纺染色方平布 | 涤60% 棉40% | 5.9tex×2/11.8tex（100S/2×50S/1） | 148 | 3/3 | 制式衬衣 |

  - 物理性能

物理性能应符合表B.2。

物理性能

| 项 目 |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精梳棉涤莱赛尔混纺染色斜纹布 | 精梳涤棉混纺染色方平布 |  |
| 幅宽/cm |  | ≥144 |  | GB/T 4666 |
| 密度/ 根/10cm | 经向 | 638±15 | 670±20 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 375±10 | 563±15 |  |
| 纤维含量/% |  | 棉49±5，涤40±5，莱赛尔11±5 | 涤60±5，棉40±5 | GB/T 2910 FZ/T 01101 |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥700 |  | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.0 |  | GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -1.5～+1.0 |  |  |
| 缝纫损伤率/% |  | ≤5 |  | FZ/T 01032 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  | 120±10 | 148±10 | GB/T 4669 |
| 缓折痕回复角/度（经+纬） |  | ≥180 | ≥210 | GB/T 3819 |

  - 染色牢度

染色牢度应符合表B.3规定，除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |

- （规范性）
防静电仿毛哔叽技术要求

  - 规格

防静电仿毛哔叽具体规格应符合表C.1。

  - 规格

| 产品名称 | 幅宽 cm | 线密度/tex |  | 混纺比例/% |  |  | 密度 根/10cm |  | 单位面积质量 g/㎡ | 织物组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纱 | 纬纱 | 涤 | 粘 | 导电纤维 | 经向 | 纬向 |  |  |
| 防静电仿毛哔叽 | 150 | 17.3（34S） | 16.3（36S） | 64.5 | 35 | 0.5 | 433 | 386 | 180 | 2/2 |

  - 物理性能

防静电仿毛哔叽物理性能应符合表C.2。

  - 物理性能

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  | 150±2 | GB/T 4666 |
| 密度 根/10cm | 经向 | ≥433 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | ≥386 |  |
| 纤维含量/% | 涤纶 | 64.5±5 | GB/T 2910 |
|  | 粘胶 | 35±5 |  |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥700 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥500 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 干热尺寸变化率/% | 经向 | ≥-1.5 | GB/T 17031 |
|  | 纬向 | ≥-1.0 |  |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  | ≥180 -5 | GB/T 4669 |
| 纬斜 / % |  | ≤3 | GB/T 14801 |
| 起毛起球/级 |  | ≥4 | GB/T 4802.1 |

  - 染色牢度

防静电仿毛哔叽染色牢度应符合表C.3规定， 除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

  - 染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4-5 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥2-3 |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4-5 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐光、汗复合色牢度/级 |  | ≥4-5 | GB/T 14576 |

- （规范性）
精梳毛涤混纺织品技术要求

规格

精梳毛涤混纺织品具体规格应符合表D.1。

规格

| 产品名称 | 混纺比例/% | 线密度/tex | 织物组织 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛涤哔叽 | 羊毛70聚酯纤维19.5 弹性聚酯纤维10导电纤维0.5 | 经纱12.5×2（Nm80/2） 纬纱12.5×2（Nm80/2） | 2/2 | 春秋常服 |
| 毛涤缎背哔叽 | 羊毛70聚酯纤维19.5 弹性聚酯纤维10导电纤维0.5 | 经纱12.5×2（Nm80/2） 纬纱12.5×2（Nm80/2） | 2 2. 2 5. | 冬常服 |
| 毛涤哔叽 | 羊毛60聚酯纤维24.5 弹性聚酯纤维15导电纤维0.5 | 经纱12.5×2（Nm80/2） 纬纱12.5×2（Nm80/2） | 2/2 | 春秋茄克式执勤服 |
| 毛涤缎背哔叽 | 羊毛60聚酯纤维24.5 弹性聚酯纤维15导电纤维0.5 | 经纱12.5×2（Nm80/2） 纬纱12.5×2（Nm80/2） | 2 2. 2 5. | 冬茄克式执勤服 |

物理性能

春秋、冬常服面料物理性能应符合表D.2。

| 物理性能（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 标准值 |  | 试验方法 |
|  |  | 毛涤哔叽（春秋常服） | 毛涤缎背哔叽（冬常服） |  |
| 幅宽/cm |  | ≥152 -2 |  | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  | ≥197 -9 | ≥233 -11 | GB/T 4669 |
| 密度/ 根/10cm | 经向 | 390 ±12 | 525 ±15 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 348 ±12 | 350 ±12 |  |
| 毛纤维含量/% |  | ≥70 -3 |  | GB/T 2910 |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥450 | ≥600 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥300 | ≥350 |  |
| 撕破强力/N | 经向 | ≥20 | ≥25 | GB/T 3917.2 |
|  | 纬向 | ≥15 | ≥18 |  |
| 弹性伸长率/% | 纬向 | ≥7.0 | ≥5.0 | FZ/T 70005 |
| 静态尺寸变化率/% |  | ≥-3.0 |  | FZ/T 20009 |
| 起毛起球/级 |  | ≥4 |  | GB/T 4802.1 |
| 干热尺寸变化率/% |  | -1.5～+1.5 |  | GB/T 17031 |
| 电荷面密度/ μC/㎡ | 初始 | ≤5.0 |  | GB/T 12703.2 |
|  | 洗50次 | ≤7.0 |  |  |
| 汽蒸尺寸变化率/% |  | -1.5～+1.5 |  | FZ/T 20021 |
| 落水变形/级 |  | ≥4 |  | GB/T 26382附录B |
| 褶裥持久性/级 |  | ≥3 |  | FZ/T 20022 |

春秋、冬茄克式执勤服面料物理性能应符合表D.3。

| 物理性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 标准值 |  | 试验方法 |
|  |  |  | 毛涤哔叽（春秋） | 毛涤锻背哔叽（冬） |  |
| 幅宽/cm |  |  | ≥152 -2 |  | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  |  | ≥197 -9 | ≥233 -11 | GB/T 4669 |
| 密度/ 根/10cm | 经向 |  | 390 ±12 | 525 ±15 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 |  | 348 ±12 | 350 ±12 |  |
| 毛纤维含量/% |  |  | ≥60 -3 |  | GB/T 2910 |
| 断裂强力/N |  | 经向 | ≥500 | ≥650 | GB/T 3923.1 |
|  |  | 纬向 | ≥350 | ≥400 |  |
| 撕破强力/N |  | 经向 | ≥22 | ≥28 | GB/T 3917.2 |
|  |  | 纬向 | ≥18 | ≥25 |  |
| 弹性伸长率/% |  | 纬向 | ≥7.0 | ≥5.0 | FZ/T 70005 |
| 静态尺寸变化率/% |  |  | ≥-3.0 |  | FZ/T 20009 |
| 起毛起球/级 |  |  | ≥4 |  | GB/T 4802.1 |
| 干热尺寸变化率/% |  |  | -1.5～+1.5 |  | GB/T 17031 |
| 电荷面密度/μC/㎡ | 初始 |  | ≤5.0 |  | GB/T 12703.2 |
|  | 洗50次 |  | ≤7.0 |  |  |
| 汽蒸尺寸变化率/% |  |  | -1.5～+1.5 |  | FZ/T 20021 |
| 落水变形/级 |  |  | ≥4 |  | GB/T 26382附录B |
| 褶裥持久性/级 |  |  | ≥3 |  | FZ/T 20022 |

染色牢度

染色牢度应符合表D.4规定, 除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 12490 |
|  | 毛布沾色 |  |  |
|  | 涤布沾色 |  |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 毛布沾色 |  |  |
|  | 涤布沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3-4 |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 |  |  |

- （规范性）
防风透湿涂层布技术要求

规格

产品基布规格为涤纶半消光低弹丝经纱83dtex/72f×纬纱177dtex/144f, 织物组织结构为0.2×0.25格子。

  - 物理性能

物理性能应符合表E.1。

物理性能

| 项 目 |  |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  |  | ≥148 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  |  | ≥135 -10 | GB/T 4669 |
| 密度/ 根/10cm |  | 经向 | 480±12 | GB/T 4668 |
|  |  | 纬向 | 298±10 |  |
| 断裂强力/ N |  | 经向 | ≥500 | GB/T 3923.1 |
|  |  | 纬向 | ≥550 |  |
| 撕破强力/N |  | 经向 | ≥20 | GB/T 3917.3 |
|  |  | 纬向 | ≥38 |  |
| 水洗尺寸变化率/% |  | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 8628 GB/T 8629（5N，C） GB/T 8630 |
|  |  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 干热尺寸变化率/% |  | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 17031 |
|  |  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 表面抗湿性/级 |  |  | ≥4 | GB/T 4745 |
| 透湿率/ g/㎡·d |  |  | ≥5000 | GB/T 12704.2 |
| 静水压/kPa |  |  | ≥50 | GB/T 4744 |
| 耐低温性 ，－40℃ |  |  | 涂层无裂纹 | FZ/T 01007 |
| 耐湿热老化，72hr |  |  | 涂层外观无变化、无粘连 | FZ/T 75007 |
| 起毛起球/级 |  |  | ≥4 | GB/T 4802.1 |
| 弯曲长度 cm | 初始 | 经向 | ≤2.5 | GB/T 18318 |
|  |  | 纬向 | ≤2.2 |  |
|  | －20℃，3h | 经向 | ≤2.5 |  |
|  |  | 纬向 | ≤2.2 |  |

  - 染色牢度

染色牢度应符合表E.2规定，除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3-4 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |

- （规范性）
涂层雨衣布技术要求

规格

产品基布规格经纱为86dtex/72f涤纶牵伸丝，纬纱为14.8tex涤纶纱（单纤为0.8D×38mm），其中网格的经纱为77dtex/24f锦纶长丝，纬纱为110dtex/48f涤纶长丝，织物组织结构为二上一下右斜纹织物。

物理性能

物理性能应符合表F.1。

物理性能

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  | 150 -1.0～+2.0 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  | ≥160 -10 | GB/T 4669 |
| 密度/ 根/10cm | 经向 | 590±12 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 380±10 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 8628 GB/T 8629 （5N，C） GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥800 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥800 |  |
| 断裂伸长率/% | 经向 | ≥20 |  |
|  | 纬向 | ≥20 |  |
| 撕破强力/N | 经向 | ≥40 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥38 |  |
| 透湿率/ g/㎡·d |  | ≥5000 | GB/T 12704.2 |
| 耐静水压/kPa | 初始 | ≥100 | GB/T 4744 GB/T 8629（5N，洗涤5次，自然晾干。） |
|  | 洗5次 | ≥50 |  |
| 表面抗湿性/级 | 初始 | ≥4 | GB/T 4745 GB/T 8629（5N，洗涤5次，自然晾干。） |
|  | 洗5次 | ≥3 |  |
| 粘附强度 |  | 剥不开 | FZ/T 01010 |
| 耐湿热老化，72h | 外观 | 涂层外观无变化、无粘连 | FZ/T 75007 |
|  | 耐静水压/ kPa | ≥60 | GB/T 4744 |

染色牢度

染色牢度应符合表F.2规定, 除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 |  |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 |  |  |

- （规范性）
防水透湿涂层布技术要求

规格

产品基布规格为涤纶低弹丝，经纱167tex/48f×纬纱167tex/48f，织物组织结构为平纹。

物理性能

物理性能应符合表G.1。

物理性能

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  | 148±2 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/ g/㎡ |  | ≥130 -10 | GB/T 4669 |
| 密度/ 根/10cm | 经向 | 306±10 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 242±10 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 8628 GB/T 8629（5N，C） GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 干热尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.0 | GB/T 17031 |
|  | 纬向 | -1.0～+1.0 |  |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥850 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥520 |  |
| 撕破强力/N | 经向 | ≥45 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥30 |  |
| 表面抗湿性/级 |  | ≥4 | GB/T 4745 |
| 透湿率/ g/㎡·d |  | ≥3000 | GB/T 12704.2 |
| 耐静水压/kPa |  | ≥30 | GB/T 4744 |
| 耐湿热老化，72hr |  | 涂层外观无变化、无粘连 | FZ/T 75007 |

染色牢度

染色牢度应符合表G.2规定, 除耐光色牢度外，其它允许一项色牢度低半级。

染色牢度

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥4 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 |  |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 |  |  |

- （规范性）
里子绸技术要求

规格

规格应符合表H.1规定。

规格

| 项 目 | 标准值 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 290T涤塔夫绸 | 涤粘斜纹稠 | 防静电涤纶平纹防绒绸 |  |
| 织物组织 | 平纹 | 2/1斜纹 | 平纹 | 观察 |
| 线密度/dtex | 经纱55.6（50D） 纬纱55.6（50D） | 75×111 | 经纱77.8+22（70D+20D）纬纱77.8（70D） | FZ/T 01093 |
| 单位面积质量/ g/㎡ | 60±2 | 84～96 | 60 ±2 | GB/T 4669 |

物理性能

物理性能应符合表H.2规定。

物理性能

| 项 目 |  | 标准值 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 290T涤塔夫绸 | 涤粘斜纹稠 | 防静电涤纶平纹防绒绸 |  |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥90 | ≥850 | ≥490 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥90 | ≥220 | ≥390 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.5～+1.5 | -1.0～+1.0 | ≥-1.0 | GB/T 8628 GB/T 8629GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -1.5～+1.5 | -3.0～+3.0 | ≥-1.0 |  |
| 电荷面密度/μC/㎡ | 洗15次 | — | ≤7 | ≤7 | GB/T 12703.2 |
| 防钻绒/级 |  | — | — | ≥5 | FZ/T 64006 |
| 缝口脱开/mm |  | ≤3 |  |  | FZ/T 81008附录A |

色牢度

色牢度应符合表H.3规定。

| 染色牢度（续） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 （潮压，180℃±2℃） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 毛布沾色 |  |  |
|  | 涤布沾色 |  |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 毛布沾色 |  |  |
|  | 涤布沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |

布面图案

布面的图案样式和排列应符合图H.1及附录A。

  - 里子绸布面图案

排列方式：间距65mm ，行距60mm，与布面纬纱方向呈60°角。图案排列按一正一反间隔排列。

- （规范性）
粘合衬技术要求

规格

粘合衬布的规格按表I.1规定。

规格

| 用途 | 基布纱织 | 基布材质 | 胶质 | 涂胶方式 | 涂布量 g/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常服大身衬 | 经44dtex/18F 纬167dtex/144F | 涤纶 | 共聚酰胺+共聚酯 (PA+PES) | 双点 | 13 |
| 茄克式执勤服 大身衬 | 经84dtex/48F 纬110dtex/48F | 涤纶 | 共聚酰胺+共聚酯 (PA+PES) | 双点 | 15 |
| 挂面衬等 | 经30dtex/24F 纬30dtex/24F | 涤纶 | 共聚酰胺+共聚酯 (PA+PES) | 双点 | 11 |
| 肩袢、裤腰衬 | 27tex×27tex | 涤棉 | 共聚酰胺（PA） | 粉点 | 22 |
| 领里衬 | 13tex×13tex | 涤棉 | 共聚酰胺（PA） | — | 16 |

- （规范性）
标志扣技术要求

分类

标志扣按用途分为：聚酯四眼扣、金属扣、四件扣、肩扣四类。

聚酯四眼扣按外观样式分为两类，Ⅰ类直径为15mm，Ⅱ类直径为10mm。

金属扣按样式、尺寸分为φ22mm横柄、φ15mm横柄、φ15mm竖柄、和φ13mm横柄、φ13mm竖柄五类。

结构

聚酯四眼扣为不饱和聚酯扣。

金属扣为锌合金压铸一体成型；

四件扣为扣面、簧面、底板和高脚的组合装配扣。

肩扣为锌合金压铸主体装配免缝环。

样式

聚酯四眼扣Ⅰ类纽扣正面图案由网格和字母UMLE组成，见图J.1；Ⅱ类纽扣正面由字母UMLE组成，见图J.2。

金属扣、四件扣、肩扣正面图案均为牡丹花；金属扣、肩扣背面所标示部位标注承制方标记，标记内容应为承制方代号或简称，布局合理、美观。金属扣样式见图J.3，四件扣样式见图J.4，肩扣样式见图J.5。

规格尺寸

聚酯四眼扣

聚酯四眼扣的主要规格尺寸应符合表J.1规定，主要部位测量位置见图J.1、图J.2，图中所标注数字为表J.1中测量部位编号。

主要规格及允许偏差                      单位为亳米

| 类别 | 规格 | 直径 |  |  |  |  |  | 孔径d |  | 孔距e |  | 厚度H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(外径) |  | D1 |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 |
| I类 | 15 | 15.0 | ±0.3 | 6.0 | ±0.2 | 12.8 | ±0.2 | 2.1 | ±0.2 | 2.7 | ±0.2 | 3.0 | ±0.2 |
| Ⅱ类 | 10 | 10.0 |  | 5.2 |  | — |  | 1.6 |  | 2.4 |  | 2.0 |  |

  - Ⅰ类聚酯四眼扣样式及规格尺寸

  - Ⅱ类聚酯四眼扣样式及规格尺寸

金属扣

金属扣的主要规格尺寸应符合表J.2规定，主要部位测量位置见图J.3，图中所标注数字为表J.2中测量部位编号, 图中未注尺寸允许偏差：10mm以下为±0.2mm；10～25mm为±0.4mm。

基本尺寸                           单位为亳米

| 规 格 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | SR1 | SR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ22横柄 | 22 | 19 | 19.3 | 2 | 9.2 | 5 | 39 | 85 |
| φ15横/竖柄 | 15 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 8 | 5 | 27 | 58 |
| φ13横/竖柄 | 13 | 11 | 11 | 1.3 | 7.6 | 5 | 25 | 48 |

单位为毫米

  - 金属扣样式及规格尺寸

四件扣

四件扣的主要规格尺寸见图J.4，图中未注尺寸公差：10mm以下为±0.2mm；10～25mm为±0.4mm。

单位为毫米

  - 四件扣样式及规格尺寸

肩扣

肩扣的主要规格尺寸见图J.5，图中未注尺寸公差：10mm以下为±0.2mm；10～25mm为±0.4mm。

a）肩扣主体

b）免缝环

  - 肩扣样式及规格尺寸

颜色

I类聚酯四眼扣为藏蓝色，Ⅱ类聚酯四眼扣为珠光浅蓝色。颜色应符合附录A要求。

金属扣、四件扣、肩扣为仿亚光24K金黄色，颜色应符合附录A要求。

标志扣颜色与附录A对比，色差应大于等于GB/T 250规定的4-5级。

材料

标志扣的主要材料规格及要求应符合表J.3的规定。

| 材料规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规 格 | 检验方法 | 用 途 |
| 不饱和聚酯树脂 | — | QB/T 3637 | 聚酯四眼扣 |
| 压铸锌合金 | YZZnAl4A | GB/T 13818 | 金属扣、肩扣 |
| 黄铜带 | H62 t: 0.3 M | GB/T 2059 | 四件扣扣面、簧面、底板、高脚 |
| 硅青铜线 | QSi3-1 φ0.8 | GB/T 14955 | 四件扣弹簧 |
| 马口铁 | — | GB/T 2520 | 肩扣免缝环 |
| 丙烯酸聚氨酯半光清漆 | — | HG/T 2660 | 保护表面 |

成品外观质量

    - 标志扣的结构、色相、图案等外观特性及质量应符合附录A要求。

    - 标志扣图案正面花纹应完整、清晰饱满，外边缘规整、无毛刺。产品外观不应有明显的凹痕、划痕、变形、污迹等缺陷；边缘手感光滑，承制方标记应布局合理、清晰规整。

    - 聚酯四眼扣图案字母、网格应完整、清晰，钮扣眼孔光洁畅通。

    - 聚酯四眼扣表面无裂纹、缺口、凹凸不平及明显伤痕。

    - 金属扣穿线孔两边缘应圆润，不应有毛刺。

    - 金属扣、肩扣及四件扣的镀层应细致完整，外观色相均匀一致，柔润光洁，不应有明显的烧焦、爆镀、漏镀、花斑等电镀缺陷。

    - 金属扣、肩扣、四件扣的表面漆膜应饱满，色泽应鲜艳、光亮，不应有堆漆、缺漆、气泡、杂质等缺陷。

四件扣各部件装配要牢固，扣合松紧度实现良好。

理化性能

聚酯四眼扣理化性能应符合表J.4的规定，金属扣、肩扣、四件扣理化性能应符合表J.5的规定。

聚酯四眼扣的理化性能

| 项 目 |  |  |  | 标准值 |  | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼孔拉力/N |  |  |  | ≥60 |  | QB/T 3637 |  |
| 耐水洗色牢度/级 | 变色 |  |  | ≥4 |  |  |  |
|  | 沾色 |  |  | ≥4 |  |  |  |
| 耐干洗色牢度/级 | 变色 |  |  | ≥4 |  |  |  |
|  | 沾色 |  |  | ≥4 |  |  |  |
| 耐热压色牢度/级 | 沾色 |  |  | ≥4 |  |  |  |
| 金属扣、肩扣、四件扣的理化性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 标准值 |  |  |  |  | 试验方法 |
|  |  | 金属扣、肩扣 |  |  | 四件扣 |  |  |
| 铜镀层厚度/μm |  | ≥12 |  |  | ≥12 |  | QB/T 3817 |
| 镍镀层厚度/μm |  | ≥8 |  |  | ≥8 |  |  |
| 耐盐雾（48h） |  | 无腐蚀物、不变色、不掉色、无脱落 |  |  |  |  | QB/T 3826 |
| 扣柄抗拉强力/N |  | φ22 | ≥250 |  | — |  | J.9.1 |
|  |  | φ15 | ≥200 |  |  |  |  |
|  |  | φ13 | ≥200 |  |  |  |  |
| 保护膜耐摩擦（500次） |  | 无明显磨损 |  |  |  |  | J.9.2 |
| 耐人工汗液（8h） |  | 主要部位无腐蚀物 |  |  | — |  | J.9.3 |
| 扣合松紧度/N |  | — |  |  | 13～25 |  | J.9.4 |
| 耐疲劳松紧度（1000次）/N |  | — |  |  | ≥10 |  | J.9.5 |

试验方法

抗拉强度试验方法

试样

        - 取样数量：10粒/枚；

        - 供检测的试样外观检验应合格。

试验条件

        - 试验设备为强力试验机，强力试验机应具有调速或无级变速装置，并符合相关规范；

        - 强力试验机精度为1%，同时保证使用时负荷在满载15%～85%的范围以内。

试验步骤

        - 用上夹持器平稳夹住扣柄，下夹持器为固定试样主体，保证与夹具在同心的位置上均衡地夹紧，使试样的轴向与延伸方向平行；

        - 启动拉力机，使其以（100±10）mm/min的速度均匀运行，至试样拉脱为止；

        - 记录拉脱时的拉力（单位：N），取最小拉力值的整数为试验结果。

保护膜耐摩擦试验方法

试样

        - 取样数量10粒/枚/副；

        - 供检测的试样必须经外观检验合格。

试验条件

        - 试验设备为摩擦牢度试验仪；

        - 试验仪负荷为9N,摩擦行程为100mm,运行速度为往返98次/min；

        - 摩擦材料：用20×2/20×2（50S/2×50S/2）70/30毛涤加厚哔叽敷厚度为20mm、表观密度为（0.03±0.003）g/c㎡　的海绵垫层与1.0mm～1.5mm细毛毡粘合而成。

试验步骤

        - 检查调整摩擦试验仪，合格后接通电源；

        - 将摩擦材料固定在摩擦试验仪上，将试样固定在夹具上并放下往复扁铁，按电源开关，校正计数器，开始试验，使扣面在摩擦材料上往复运动，以一个单程为一次，达到500次为止；

        - 记录试验结果。

耐人工汗液试验方法

试样

        - 取样数量：10粒/枚；

        - 供检测的试样必须经外观检验合格。

试验条件

        - 试验仪器为电热恒温水浴锅、玻璃烧杯、玻璃棒；

        - 电热恒温水浴锅应保持在40℃±2℃；

        - 人工汗液配制：氯化钠（化学纯）9.08g、尿酸（化学纯）1.67g、乳酸钠（化学纯） 60%溶液86.00g、磷酸氢二钠（分析纯）0.165g加蒸馏水配制成1000ml溶液，再用乳酸或碳酸铵调整溶液的PH值至8.5。

试验步骤

        - 取适量人工汗液溶液置于烧杯中，在恒温水浴锅中加热至40℃±2℃；

        - 将试验样品浸挂在液面30mm下，试样不得相互接触，并保持温度至规定时间为止；

        - 取出试样，用流动水清洗试样表面，再用蒸馏水漂洗（洗涤温度不得超过40℃），然后在标准大气条件下自然干燥后，观察试样是否产生腐蚀物；

        - 记录试验结果。

扣合松紧度试验方法

试样

        - 取样数量：10副；将每副四件扣的扣面与簧面、底板与高脚分别铆合在两块200mm×200mm的布条的中部并扣合3次。

        - 供检测的试样必须经外观检验合格。

试验设备

        - 试验设备为强力试验机，强力试验机应具有调速或无级变速装置，并符合相关规范。

        - 强力试验机精度为1%，同时保证使用时负荷在满载15%～85%的范围以内。

        - 将两块布条对折，分别用上下夹持器夹住，使四件扣呈水平状态。

试验步骤

        - 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

        - 启动拉力机，使其以（200±10）mm/min的速度均匀运行，至试样拉脱为止；

        - 记录拉脱时的最大拉力。

试验结果

试验结果应填写10次测量值及算术平均值。计算结果取整数，计量单位：N。

耐疲劳松紧度试验方法

试样

        - 取样数量：3副；将每副四件扣的扣面与簧面、底板与高脚分别铆合在两块200mm×200mm的布条的中部并扣合。

        - 供检测的试样必须经外观检验合格。

试验设备

        - 试验设备为强力试验机，强力试验机应具有调速或无级变速装置，并符合相关规范。

        - 强力试验机精度为1%，同时保证使用时负荷在满载15%～85%的范围以内。

        - 将两块布条对折，分别用上下夹持器夹住，使四件扣呈水平状态。

试验步骤

        - 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

        - 启动拉力机，使其以（200±10）mm/min的速度均匀运行，至试样拉脱为止，重复1000次；

        - 记录最后一次拉脱时的最大拉力。

试验结果

试验结果应填写3次测量值及算术平均值。计算结果取整数，计量单位：N。

- （规范性）
拉链技术要求

分类

拉链按链牙材料不同分为：尼龙拉链、注塑拉链。

尼龙拉链分为：3号闭尾反穿尼龙编织拉链、3号闭尾普通尼龙螺旋拉链、3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链，见图K.1。

单位为毫米

注塑拉链分为：5号单开尾注塑拉链、5号双开尾注塑拉链，见图K.2。

  - 尼龙拉链

单位为毫米

  - 注塑拉链

规格尺寸

尼龙拉链应符合QB/T 2173中3号尼龙拉链的要求，其牙链啮合后的规格范围b1为3.9mm～4.5mm。

注塑拉链应符合QB/T 2172中5号注塑拉链的要求，其牙链啮合后的规格范围b1为5.5mm～6.2mm。

条装拉链长度应符合相关产品标准的要求。

拉链尺寸应符合表K.1的规定。

拉链尺寸　　　　　　　　　　　　　　　单位为毫米

| 类 别 | 拉链长度L |  | 链带宽度b2 | 前带头L1 | 后带头L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 |  |  |  |
| 3号尼龙拉链 | ≤315 | ±3 | ≥12±1 | ≥20±1.5 | ≥18±1.5 |
|  | ＞315～630 | ±5 |  |  |  |
|  | ＞630～1000 | ±6 |  |  |  |
| 5号注塑拉链 | ≤315 | ±4 | ≥14±1 | ≥22±1.5 | — |
|  | ＞315～630 | ±6 |  |  |  |
|  | ＞630～1000 | ±7 |  |  |  |

拉片样式

3号闭尾反穿尼龙编织拉链的拉片样式应符合图K.3的规定。

3号闭尾普通尼龙螺旋拉链的拉片样式应符合图K.4的规定。

3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链的拉片样式应符合图K.5的规定。

5号注塑拉链的拉片样式应符合图K.6的规定。

单位为毫米

  - 3号闭尾反穿尼龙编织拉链的拉片样式

单位为毫米

  - 3号闭尾普通尼龙螺旋拉链的拉片样式

单位为毫米

  - 3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链的拉片样式

单位为毫米

  - 5号注塑拉链的拉片样式

颜色

拉链的颜色应符合附录A的要求，同一条拉链的颜色应一致，与附录A对比色差应大于等于GB/T 250规定的4级。同一批号拉链的色差应大于等于4级。

材料

    - 尼龙拉链的材料规格和质量要求应符合表K.2的规定。

尼龙拉链材料规格和质量要求

| 部位部件 | 材料名称及规格 |  |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3号闭尾反穿尼龙编织拉链 | 3号闭尾普通尼龙螺旋拉链 | 3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链 |  |
| 链带 | 尼伦低弹丝150D | 尼伦低弹丝150D | 尼伦低弹丝150D | 组织结构 按附录A |
| 链牙 | 尼龙6 | 尼龙6 | 尼龙6 | 按附录A |
| 上止 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | 热熔胶片 | 按附录A |
| 下止 | 热熔胶片 | 铜质，电泳 | 热熔胶片 | 按附录A |
| 拉头体、拉片 | 锌合金，电泳 | 锌合金，电泳 | 锌合金，电泳 | GB/T 8738 |

    - 注塑拉链材料规格和质量要求应符合表K.3的规定。

注塑拉链材料规格和质量要求

| 部位部件 | 材料名称及规格 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 链带 | 涤纶低弹丝300D | 组织结构按附录A |
| 链牙 | 聚甲醛 | 按附录A |
| 上止 | 聚甲醛 | 按附录A |
| 插头、插座 | 聚甲醛 | 按附录A |
| 插头、插座压片 | 布胶，压铜网 | 按附录A |
| 拉头体，拉片 | 锌合金，电泳 | GB/T 8738 |

物理性能

    - 尼龙拉链物理性能应符合表K.4的规定。

尼龙拉链物理性能

| 项 目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3号闭尾反穿尼龙编织拉链 | 3号闭尾普通尼龙旋转拉链 | 3号闭尾隐形尼龙螺旋拉链 |
| 平拉强力/N ≥ | 300 | 340 | 250 |
| 拉合轻滑度/N ≤ | 5 | 5 | 5 |
| 上止强力/N ≥ | 45 | 45 | 40 |
| 下止强力/N ≥ | 35 | 35 | 30 |
| 拉链自锁力/N ≥ | 15 | 15 | — |
| 拉片结合力/N ≥ | 15 | 80 | 80 |
| 负荷拉数(双次)≥ | 500，不破损 | 500，不破损 | 500，不破损 |

    - 注塑拉链物理性能应符合表K.5的规定。

注塑拉链物理性

| 项 目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3号闭尾反穿尼龙编织拉链 | 3号闭尾普通尼龙旋转拉链 |
| 平拉强力/N ≥ | 350 | 350 |
| 拉合轻滑度/N ≤ | 7 | 7 |
| 上止强力/N ≥ | 70 | 70 |
| 单牙移位强力/N ≥ | 60 | 60 |
| 开尾平拉强力/N ≥ | 100 | 100 |
| 插座移位强力/N ≥ | 100 | 100 |
| 拉片结合力/N ≥ | 180 | 180 |
| 负荷拉数(双次) ≥ | 500，不破损 | 500，不破损 |

    - 拉链耐温性：在70℃及-40℃条件下保持1h后，平拉强力不低于指标的80%。

    - 插片贴胶处耐温性：在-40℃条件下贴胶处折转180°反复10次，无脆裂折断现象；在70℃条件下无粘连现象。

    - 链带耐洗色牢度应大于等于GB/T 250规定的3-4级。

外观

    - 拉链的平直度应符合表K.6的规定。

拉链的平直度　  　　　　　　　　　　　单位为毫米

| 拉链长度L | ≤180 | ＞180～315 | ＞315～630 | ＞630～1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平直度 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤9 |

    - 注塑拉链的平整度应符合表K.7的规定。

注塑拉链的平整度

| 拉链长度L/mm | ≤180 | ＞180～315 | ＞315～630 | ＞630～1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度/mm | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤9 |
| 允许个数/个 | 1 | 3 | 5 | 7 |

    - 拉链手感应柔软、光滑。

    - 整条拉链零部件齐全，链牙排列整齐，啮合良好，不得有缺牙、坏牙。链带平整，边沿平直。

    - 拉链的上、下止无明显歪斜，拉开拉合时不得有卡住现象。

    - 热熔胶片与链带黏合牢固、平整。

    - 拉头体和拉片电泳漆均匀一致，漆膜饱满，光亮牢固，色泽鲜艳，无气泡、掉皮等缺陷，型腔平滑，拉片翻动灵活，标识图案端正清晰。

试验方法

    - 结构、图案、颜色、拉片样式和外观质量的检验，以目视观感和手感检验，并与附录A比照检验。

    - 拉链的平整度、平直度的检验按QB/T 2172和QB/T 2173的规定执行。

    - 拉链的色差检验按GB/T 250的规定进行评定。

    - 型号、尺寸的检验用精度为0.02mm的游标卡尺检验，按QB/T 2172和QB/T 2173的规定执行。

    - 物理性能的检验按QB/T 2172和QB/T 2173的规定执行。

    - 拉链耐温性能和插片贴胶处耐温性能的检验。将拉合的两条拉链分别在70℃士2℃和-40℃±2℃的条件下放置1h后，立即测定其物理性能。

    - 链带耐洗色牢度的检验按QB/T 2172和QB/T 2173的规定执行。

- （规范性）
黑炭衬技术要求

胸衬、肩衬、袖条衬的规格应符合表L.1规定。

产品规格

| 项目 |  | 标准值 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸衬 | 肩衬 | 袖条衬 |  |
| 线密度/tex | 经向 | 14×2 | 18 | 18 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 91 | 粘胶100、毛91交织 | 10 |  |
| 纤维含量/% | 毛 | 32 | 20 | 29 | FZ/T 01026 |
|  | 粘胶 | 30 | 52 | 33 |  |
|  | 棉 | 33 | 24 | 26 |  |
|  | 涤 | 5 | 4 | 12 |  |

胸衬、肩衬、袖条衬的物理性能应符合表L.2规定。

物理性能

| 项目 |  | 标准值 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸衬 | 肩衬 | 袖条衬 |  |
| 密度/ 根/10cm | 经向 | 208±10 | 185±10 | 244±10 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 150±10 | 130±10 | 144±10 |  |
| 单位面积质量/g/m |  | ≥200 | ≥160 | ≥180 | GB/T 4669 |
| 缓折痕回复角（经+纬）/度 |  | ≥250 | ≥230 | ≥270 | GB/T 3819 |
| 幅宽/cm |  | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB/T 4666 |
| 弯曲长度/cm | 经向 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥2.0 | GB/T 18318 |
|  | 纬向 | ≥4.0 | ≥5.5 | ≥3.5 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.0～+1.0 |  |  | GB/T 8631 |
|  | 纬向 |  |  |  |  |
| 干洗尺寸变化率/% | 经向 | -1.0～+1.0 |  |  | FZ/T 01083 |
|  | 纬向 |  |  |  |  |

- （规范性）
针刺绒、领里呢技术要求

针刺绒技术要求

针刺绒材料采用3D×51mm或1.5D×51mm涤纶纤维。外观质量应符合表M.1规定。

外观质量

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 破边 | 深入2cm以内，长3cm及以下，每20m内允许2处 |
| 破洞 | 不允许 |
| 纤维分层 | 不允许 |
| 拉毛 | 5m内允许面积不大于0.01㎡轻微拉毛一处，每卷不超过5处 |
| 表面油污 | 不应有深色油污，浅色 每平方米不超过3c㎡ |
| 烘焦、板结 | 不允许 |
| 平整度 | 最后最薄处质量偏差率极限为10% |

物理性能应符合表M.2规定。

物理性能

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  | ≥100 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/g/㎡ |  | 105±7 | FZ/T 60003 |
| 厚度/mm |  | 0.8±0.2 | FZ/T 60004 |
| 断裂强力/N | 纵向 | ≥80 | FZ/T 60005 |
|  | 横向 | ≥125 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 纵向 | -1.5～+1.5 | FZ/T 01084 |
|  | 横向 | -1.0～+1.0 |  |
| 干洗尺寸变化率/% | 纵向 | -1.0～+1.0 | FZ/T 01083 |
|  | 横向 | -1.0～+1.0 |  |
| 干热尺寸变化率/% | 纵向 | -1.5～+1.5 | FZ/T 01082 |
|  | 横向 | -1.5～+1.5 |  |
| 2次水洗后外观变化 |  | 无明显变化 | — |
| 5次水洗后外观变化 |  | 无明显变化 | — |

领底呢技术要求

    - 领里呢物理性能应符合表M.3规定。

物理性能

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽/cm |  | ≥91 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/g/㎡ |  | 165±10 | FZ/T 60003 |
| 厚度/mm |  | 1±0.1 | FZ/T 60004 |
| 缓折痕回复角（纵+横）/度 |  | ≥230 | GB/T 3819 |
| 断裂强力/（N/5cm×10cm） | 纵向 | ≥150 | FZ/T 60005 |
|  | 横向 | ≥180 |  |
| 弯曲长度/cm | 纵向 | 3.7～6.0 | GB/T 18318 |
|  | 横向 | 3.7～5.0 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 纵向 | ≥-1.5 | FZ/T 01084 |
|  | 横向 | ≥-1.0 |  |
| 干热尺寸变化率/% | 纵向 | ≥-1.5 | FZ/T 01082 |
|  | 横向 | ≥-1.0 |  |
| 2次水洗后外观变化 |  | 无明显变化 | — |
| 5次水洗后外观变化 |  | 无明显变化 | — |

- （规范性）
针刺棉芯垫肩技术要求

结构

针刺棉芯垫肩按上下顺序分表层、中层和底层，中层棉芯内夹一层黑炭衬。采用针刺、绷缝、蒸汽定型工艺制成。垫肩朝底层方向呈自然弧度。垫肩前后不对称，有方头的一端为后面。在表层上应有肩缝定位孔，结构和手感应符合附录A。

规格尺寸

针刺棉芯垫肩分为四个号，分别用1号、2号、3号、4号表示，各部位尺寸应符合表N.1规定，测量方法见图N.1。

| 针刺棉芯垫肩规格尺寸 单位为毫米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 规格 |  |  |  | 允许偏差 |
|  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |  |
| 垫肩长，L1 | 270 | 270 | 250 | 250 | ±5 |
| 垫肩宽，W1 | 135 | 135 | 125 | 125 | ±5 |
| 中心厚度，H2 | 10 | 8 | 10 | 8 | ±1 |
| 中心凹度，H1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ±2 |
| 黑炭衬长，L2 | 150 | 150 | 130 | 130 | -5 |
| 黑炭衬宽，W1 | 70 | 70 | 60 | 60 | -5 |
| 表层与底层边距，B | 15 | 15 | 15 | 15 | ±5 |

  - 测量方法

材料要求

针刺棉芯垫肩材料规格应符合表N.2的规定。

针刺棉芯垫肩材料要求

| 涤纶絮片/ g/㎡ |  | 纯棉棉芯 | 黑炭衬a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 细度/tex |  | 密度/ 根/10cm |  |
| 表层喷针棉 | 底层针刺棉 | 原棉等级/级 | 经纱（棉） | 纬纱（毛） | 经向 | 纬向 |
| 80 | 110 | 2—3 | 27.8 | 85.5 | ≥118 | ≥87 |
| 注：a黑炭衬的水洗尺寸变化率应不低于-1.0% |  |  |  |  |  |  |

- （规范性）
平剪绒技术要求

  - 材料

平剪绒的地纱为167dtex/48F涤纶低弹丝；起绒纱为28公支超柔软腈纶。

  - 规格

平剪绒规格应符合表O.1规定。

主要规格

| 项 目 | 标准值 | 最大允差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 宽/cm | ≥151 | — | FZ/T 72002 |
| 单位面积质量/ g/㎡ | ≥680 | — | GB/T 4669 |
| 绒毛高度/mm | 10.0 | ±1.0 | FZ/T 01041 |

  - 理化性能

平剪绒理化性能应符合表O.2规定。

理化性能指标

| 项 目 |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水洗尺寸变化率/ % | 直向 | -3.0～+2.0 | 洗后与原样无明显变化 | FZ/T 72002 |
|  | 横向 | -2.0～+2.0 |  |  |
| PH值 |  | 4.0～7.5 |  | GB/T 7573 |
| 游离甲醛含量/ mg/kg |  | ≤100 |  | GB/T 2912.1 |

  - 色牢度

平剪绒色牢度应符合表O.3规定。除耐色光色牢度外，色牢度允许一项低半级。

平剪绒色牢度

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 | ≥3 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |

- （规范性）
絮片技术要求

  - 规格性能

超细纤维絮片为超细梳理型絮片，结构为单层絮片形式，规格应符合表P.1规定。

材料规格

| 组成 |  | 线密度/dtex | 纤维长度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体纤维 | 特种结构涤纶纤维 | 1.8～2.2 | 38～51 |
| 粘结纤维 | 低熔点共聚物聚酯 | 1.8～2.2 | 38～51 |

超细熔喷丙纶絮片材料规格应符合表P.2规定。

材料规格

| 组成 |  | 线密度/D |
| --- | --- | --- |
| 纤维组分一 | 聚烯纤维（聚丙烯） | ＜1 |
| 纤维组分二 | 聚酯纤维 | ＜6.5 |

  - 物理性能

超细纤维絮片、超细熔喷丙纶絮片物理性能应符合表P.3规定。

物理性能

| 项目 |  | 标准值 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200g/㎡ | 150g/㎡ | 120g/㎡ | 100g/㎡ |  |
| 幅宽/cm |  | ≥150 |  |  |  | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/g/㎡ |  | 200 -5%～+7% | 150 -5%～+7% | 120 -5%～+7% | 100 -5%～+7% | FZ/T 60003 |
| 热阻/ ㎡·K/W |  | ≥0.450 | ≥0.400 | ≥0.350 | ≥0.155 | P.3.1 |
| 洗后热阻保持率/% |  | ≥70 |  |  | ≥80 |  |
| 抗拉强度/ N/g | 纵向 | ≥5 |  |  | ≥25 | P.3.2 |
|  | 横向 | ≥15 | ≥25 | ≥30 | ≥20 |  |
| 蓬松度 / m³/g |  | ≥55 |  |  | — | FZ/T 64006 |
| 压缩弹性率/ % |  | ≥85 |  |  | — |  |

  - 试验方法

洗后热阻保持率试验

- 按GB/T 11048规定测出的热阻值为洗前热阻值。

- 将洗前热阻值试验后样品用附录H中的防静电涤纶平纹防绒绸，双面包覆，纵向均匀绗缝2道。缝合后样式应平展，线迹松紧适宜。

- 按GB/T 8629 4G程序洗涤3次后，将试样展平，放入烘干箱烘干，将包覆的防静电涤纶平纹防绒绸小心拆下，切勿拉损，按GB 6529规定将试样置于标准大气中调湿平衡，按GB/T 11048的规定测定出洗后热阻值。

洗前热阻值

洗后热阻值

计算方法：

洗后热阻保持率（%）=               ×100%

- 计算结果按GB/T 8170规定修约至整数。

抗拉强度试验

试验仪器

- 抗拉强度试验使用等速伸长(CRE)试脸机。使用强力范围的任何一点，误差不应超过士1%；

- 夹钳有效宽度不小于50 mm；

- 两个夹钳的中心点应在拉力轴线内.夹钳钳口线应与拉力线成直角，其夹持面应与试样在一个        平面内，夹钳应能夹紧试样而没有滑动，且尽量避免试样损伤。

天平

天平精度为0.001 g。

取样

按GB/T 3923. 1中的取样要求取样，试样为5cm×20cm条形，纵横向各6条。试样要有代表性，试样上不得有明显的折皱和异常疵点。

试验步骤

- 试样调湿，按GB 6529规定将试样置于标准大气中调湿平衡。

- 校准强力试验机，调整夹钳间距100mm（精确至1mm），使上下夹钳相互对齐和平行；调整拉        伸速度为200 mm/min。

- 在天平上分别称量调湿后的试样，并记录其质量M。

- 在夹钳中心位置夹持试样，使试样纵向轴线与夹钳的钳口线互成直角。

- 开动强力试验机，拉伸试样至断裂，记录断裂时的最大拉伸力F。

计算方法

P =  FM               ………………………………（1）

式中：

P —— 每条试样的抗拉强度，计算到二位小数，单位为牛每克（N/g）；

F —— 每条试样被拉伸至断裂的最大拉伸力，单位为牛（N）；

i=1nPi

n

M —— 每条试样在上下夹钳之间被拉伸的有效长度内的质量，单位为克（K）。

G=                     ………………………………（2）

式中：

G —— 试样的平均抗拉强度，计算到二位小数，按GB/T 8170修约到一位小数；

—— 每条试样的抗拉强度的总和，单位为牛每克（N/g）；

n —— 测试次数。

- （规范性）
罗纹布技术要求

  - 规格性能

罗纹布分为两种，具体规格应符合表	Q.1规定。

规格

| 项 目 |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1+1罗纹 | 2+2罗纹 |  |
| 线密度/公支 |  | 48/2 |  | — |
| 纤维含量/% | 腈纶 | 70 | 60 | GB/T 2910 |
|  | 羊毛 | 30 | 28 |  |
|  | 氨纶（包芯） | — | 12 |  |
| 组织规格 |  | 1+1 | 2+2 | 观察 |

  - 物理性能

罗纹布理化性能应符合表Q.2规定。

物理性能

| 项 目 |  |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1+1罗纹 | 2+2罗纹 |  |
| 纤维含量/% | 羊毛 |  | ≥28 | ≥26 | GB/T 2910 |
|  | 氨纶（包芯） |  | — | ≥12 |  |
| 顶破强力/N |  |  | ≥520 | ≥700 | GB/T 8878 |
| 针圈密度/ 圈/10cm |  | 直向 | ≥86 | ≥100 | FZ/T 70002 |
|  |  | 横向 | ≥64 | ≥70 |  |
| 平方米干燥质量/ g/㎡ |  |  | ≥400 | ≥600 | FZ/T 70010 |
| 起球 级 |  |  | ≥3 |  | GB/T 4802.3 |
| 直向定负荷拉伸弹性回复率 % |  |  | ≥45 | ≥55 | FZ/T 70006 |
| PH值 |  |  | 4.0～7.5 |  | GB/T 7573 |
| 游离甲醛含量/ mg/kg |  |  | ≤75 |  | GB/T 2912.1 |

  - 色牢度

罗纹布色牢度应符合表Q.3规定，允许一项低半级。

色牢度

| 项 目 |  | 标准值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |