目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 分类、命名和标记. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

5 要求	5

6 试验方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11

7 检验规则	13

8 产品标志及随行文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14

9 包装、运输、贮存	15

附录A（资料性附录）常用材料与附件标准	17
附录B（资料性附录）常用密封胶条种类及适用范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

附录C（资料性附录） 铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格	21

附录D（资料性附录） 铝合金门窗产品使用说明书的主要内容	23

参考文献	24

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。
    本标准代替GB/T 8478-2008《铝合金门窗》,与GB/T 8478-2008相比主要技术变化如下：

——第1章范围中增加了“本标准不适用于防爆门窗”；

——删除了门窗“遮阳性能”、“遮阳系数”的术语和定义（见2008版的3.2、3.3）；
    ——增加了门窗保温性能、门窗隔热性能、门窗太阳得热系数、普通型门窗、隔声型门窗、保温型
        门窗、隔热型门窗、保温隔热型门窗、耐火型门窗、门窗反复启闭耐久性的术语和定义(见3.2～
        3.11）；
    ——将“门、窗按使用功能划分的类型和代号”（见2008版4.1.2）改为“门、窗按主要性能划分
        的类型和代号”（见4.1.2)；并将2008版的“表1 门的功能类型和代号”与“表2 窗的功能类
        型和代号”合并，改为“表1 门、窗的主要性能类型及代号”（见表1）；表1中将2008版表1
        和表2中的“遮阳型”改为“隔热型”，并增加了“保温隔热型”和“耐火型”； 
    ——修改产品标记方法，由原来门、窗统一的一种标记方法（见2008版4.2.2），改为“外门、窗” 
        和“内门、窗”两种标记方法(见4.2.2）；

——修改铝合金型材基材壁厚及尺寸偏差的规定，提高了外门窗型材的基材壁厚和尺寸偏差要求，
    增加了内门窗型材基材壁厚和尺寸偏差要求（见5.1.2.1）；

——将“铝合金型材表面处理层厚度要求（见2008版表5）”改为“铝合金型材装饰面表面处理层
        适用范围及厚度要求，并按外门窗和内门窗分别规定表面处理层适用范围及厚度要求（见表4）；
    ——修改5.1条标题“材料”为“材料与附件”，并将对“玻璃”（见2008版5.1.4）的一条要求改
        为五条要求（见5.1.3.1～5.3.1.5），且分别按照保温型、隔热型、保温隔热型和耐火型门窗提

出对玻璃的要求；

——修改5.1.5密封及弹性材料要求，内容扩充为六条（见5.1.5.1～5.1.5.6），其中增加了耐火型门
    窗用密封胶和密封胶条的要求；
——修改5.2条标题“外观”（见2008版5.2）为“外观及表面质量”（见5.2）；

——修改5.3.1规格内容，增加“规格系列”（见5.3.1.1）；单樘门窗中增加“优先采用GB/T 30591
        规定的常用标准规格门、窗尺寸（见5.3.1.2）；

——修改5.3.2.1门窗及框扇装配尺寸偏差中内容：将“门窗宽度、高度构造内侧尺寸” 、“门窗宽度、高度构造内侧尺寸对边尺寸之差” （见2008版表7）分别改为改为““门窗宽度、高度构造尺寸”、“门窗宽度、高度构造尺寸对边尺寸之差” （见表6）；增加对角线尺寸之差；

——5.5构造要求中增加了：“应根据门窗的功能和设计使用要求设置童锁、防坠落、防夹手等安全性装置”要求（见5.5.2）；“宜根据门窗的功能和设计使用要求设置微通风、防蚊纱、披水板等功能性装置”要求（见5.5.3）；“门窗下框不宜开设贯通型安装孔”要求（见5.5.5）；“隐框窗构造的玻璃下端设置托条的计算和构造”要求（见5.5.6）；“隐框窗构造的中空玻璃二道硅酮结构密封胶的设计计算”要求（见5.5.7）；

——抗风压性能要求增加了“在1.4倍P3风压作用下不得出现危及人身安全的损坏”要求（见5.6.1）；

——水密性能要求增加了“外门、外窗的最低水密性能值要求”（见5.6.2）；

——气密性能要求增加了“具有气密性能要求门窗的最低气密性能值要求”（见5.6.3）；

——隔声性能要求增加了“外门窗及隔声型门窗的最低隔声性能值要求”（见5.6.4）；

——保温性能要求增加了“保温型门窗的最低传热系数值”和“抗结露因子”的要求（见5.6.5）；

——将“遮阳性能及其遮阳系数”要求改为“隔热性能及其太阳得热系数”要求（见5.6.6）；

——增加了耐火型门窗“耐火完整性”要求（见5.6.7）；

——采光性能要求增加“具有辨色要求的门窗颜色透射指数” 要求（见5.6.8）；

——增加了防沙尘性能要求（见5.6.9）；

——增加了抗风携碎物冲击性能（见5.6.10）；

——力学性能（活动扇）增加了“抗扭曲变形性能、抗对角线变形性能、抗大力关闭性能、开启限
        位、撑挡试验”要求（见表9、表10）；
    ——“反复启闭性能”（见2008版5.6.9）改为“反复启闭耐久性能”（见5.6.12），并增加”门窗
         反复启闭耐久性能分级“要求（见表11）；

——“性能检验试件分组、数量和试验顺序”（见2008版6.7）修改为“试验次序”（见6.7），删
         除表16（见2008版6.7表16），并将表16中“试件数量”调整到第7章检验规则中（见表12）；

—— 7.1检验类别与项目中增加了“表12 产品检验项目”（见7.1.1），其中分别列出产品出厂检
         验和型式检验的所有项目及相应的抽样试件数量；

—— “产品合格证书”（见2008版8.2）和“产品使用说明书”（见2008版8.3）内容合并、修改为
          “产品随行文件”（见8.2），其中内容修改为：“产品合格证”（见8.2.1）、“产品质量
          保证书”（见8.2.2）、“产品使用说明书”（见8.2.3）；

——增加“产品二维码标记”（见8.3）；

——增加了资料性附录B常用密封胶条种类及适用范围。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC 448)归口。

本标准负责起草单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 8478－1987、GB/T 8480－1987、GB/T 8482－1987、GB/T 8478－2003。

——GB/T 8479－1987、GB/T 8481－1987、GB/T 8479－2003。
    ——GB/T 8478-2008.

铝 合 金 门 窗

范围

本标准规定了铝合金门窗的术语和定义、分类、命名和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志及随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭操作的建筑外墙和室内隔墙用窗和人行门，以及垂直屋顶窗。非手动启闭操作的墙体用门、窗以及垂直天窗可参照使用。

本标准不适用于天窗、非垂直屋顶窗、卷帘门窗和转门。

本标准不适用于防火门窗、防爆门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 4956  磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量  磁性法（eqv ISO 2178）

GB/T 5237  (所有部分) 铝合金建筑型材

GB/T 5823 建筑门窗术语

GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法

GB/T 7633  门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及其检测方法

GB/T 8485 建筑外门窗空气声隔声性能分级及其检测方法

GB/T 9158 建筑门窗力学性能检测方法
    GB/T 9969.1  工业产品使用说明书 总则

GB 11614  平板玻璃

GB/T 11976  建筑外窗采光性能分级及检测方法

GB/ T 12513 镶玻璃构件耐火试验方法

GB/T 12967.6 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法  第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量

GB/T 13306 标牌

GB/T 14155 整樘门  软重物体撞击试验

GB/T 14683 硅酮建筑密封胶

GB/T 15519  化学转化膜 钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法

GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB 23864  防火封堵材料

GB/T 24267 建筑用阻燃密封胶

GB/T 29048 窗的启闭力试验方法

GB/T 29049 整樘门垂直荷载试验
    GB/T 29530 平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定

GB/T 29555 门的启闭力试验方法

GB/T 29737建筑门窗防沙尘性能分级及检测方法
    GB/T 29738 建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法
    GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法
    GB/T 30591 建筑门窗洞口尺寸协调要求

GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件
    GB/T 31851 硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法

JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程

JG/T 255  内置遮阳中空玻璃制品。

JG/T 440  建筑门窗遮阳性能检测方法

JG/T 455  建筑门窗幕墙用钢化玻璃

JGJ/T 151  建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

JC/T 881 混凝土建筑接缝用密封胶

JC/T 2304 建筑用保温隔热玻璃技术条件

术语和定义

GB/T 5823、GB/T 5824确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

铝合金门窗 aluminium windows and doors

采用铝合金建筑型材制作框、扇杆件结构的门、窗的总称。

门窗保温性能 thermal insulating performance of windows and doors

门窗在冬季阻止热量从室内高温侧向室外低温侧传递、并阻抗其内表面结露的能力，用传热系数K和抗结露因子CRF表征。

3.3

门窗隔热性能 heat-insulating performance of windows and doors

门窗在夏季阻隔太阳辐射得热的能力，用太阳得热系数SHGC（太阳能总透射比）表征。

注：门窗的夏季隔热尚包括其阻止室外高温产生的温差得热部分，但因其温差得热远小于太阳辐射得热，故门窗隔热性能主要以其太阳得热系数表征。

3.4

门窗太阳得热系数 solar heat gain coefficient of windows and doors

SHGC

通过门窗进入室内的太阳得热量与投射在其表面的太阳辐射能通量之比值，也称为太阳能总透射比。

3.5

普通型门窗 ordinary-type windows and doors

只要求具有气密性能、水密性能和抗风压性能的外门窗，或无主要性能（气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、隔热性能、耐火完整性）指标要求的内门窗。

3.6

隔声型门窗 sounded-proof windows and doors

空气声隔声性能值不低于30dB的门窗。

3.7

保温型门窗 thermal insulating type windows and doors

传热系数K不大于2.5 W/(m2(K)、且具有适当的抗结露因子的门窗。

3.8

隔热型门窗 heat-insulating type windows and doors

太阳得热系数SHGC不大于0.5的门窗。

3.9

保温隔热型门窗 thermal insulating and heat-insulating type windows and doors

传热系数K不大于2.5 W/(m2(K)、太阳得热系数SHGC不大于0.5的门窗。

3.10

耐火型门窗 fire-resistant windows and doors

耐火完整性不小于0.5h的外门窗。
3.11

门窗反复启闭耐久性 resistance to repeat opening and closing for windows and doors

门窗承受活动扇长期反复启闭操作使用后保持其正常使用功能的能力，以不发生影响正常启闭使用的变形、故障和损坏的反复启闭次数表征。
3.12
    主要受力杆件 major load-bearing frame member

承受并传递门窗自身重力及水平风荷载等作用力的门窗中横框、中竖框、扇梃以及组合门窗拼樘框等型材构件。

3.13
    主型材major profiles

组成门窗框、扇杆件系统的基本构架，在其上装配开启扇或玻璃、辅型材、附件的门窗框和扇梃型材，以及组合门窗拼樘框型材。

3.14
    辅型材 supplemental profile

门窗框、扇杆件系统中，镶嵌或固定于主型材杆件上，起到传力或某种功能作用的附加型材（如玻璃压条、披水条等）。

3.15
    型材截面主要受力部位 major load-bearing parts of profile cross section

门窗型材横截面中承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、翼缘及固定其它杆件、零配件的连接受力部位。

3.16

门窗附件  fittings for windows and doors

门窗组装用的配件和零件。

3.17

双金属腐蚀 bimetallic corrosion

由不同金属构成电极而形成的电偶腐蚀。

[GB/T 10123－2001，定义3.14]

3.18

验证 verification

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

[GB/T 19000-2008, 定义3.8.4 ]

分类、命名和标记

分类和代号

用途

门、窗按外墙用和内墙用，划分为两类:

  - 外门窗，代号为W；

  - 内门窗，代号为N。

类型

门、窗按主要性能划分的类型及代号见表1。

表1  门、窗的主要性能类型及代号

| 主要性能 | 普通型 | 隔声型 | 保温型 | 隔热型 | 保温隔热型 | 耐火型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT | GS | BW | GR | BWGR | NH |
|  | 外门窗 | 内门窗 | 外门窗 | 内门窗 | 外门窗 | 内门窗 | 外门窗 | 外门窗 | 外门窗 |
| 抗风压性能 | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水密性能 | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 气密性能 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 隔声性能 | — | — | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保温性能 | — | — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ○ |
| 隔热性能 | — | — | ○ | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ |
| 耐火完整性 | — | — | — | — | — | — | — | — | ◎ |
| 注：“◎”为必需性能；“○”为选择性能；“—”为不要求。 |

品种

门、窗按开启形式划分的品种与代号分别见表2、表3。

表2  门的开启形式品种与代号

| 开启类别 | 平开旋转类 | 推拉平移类 | 折叠类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开启形式 | 平开(合页) | 平开（地弹簧） | 旋转 | 推拉 | 提升推拉 | 推拉下悬 | 折叠平开 | 折叠推拉 |
| 代号 | P | DHP | XZ | T | ST | TX | ZP | ZT |

表3  窗的开启形式品种与代号

| 开启 类别 | 平开旋转类 | 推拉平移类 | 折叠类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开启形式 | 平开(合页) | 滑轴 平开 | 上悬 | 下悬 | 中悬 | 滑轴 上悬 | 平开下悬 | 立转 | 推拉 | 提升 推拉 | 平开 推拉 | 推拉 下悬 | 上下 推拉 | 折叠 推拉 |
| 代号 | P | HZP | SX | XX | ZX | HSX | PX | LZ | T | ST | PT | TX | TL | ZT |
| 注：中悬窗即水平旋转窗；上下推拉窗即提拉窗。 |

系列

以门、窗框在洞口深度方向的厚度构造尺寸（C2）划分，并以其数值表示。

示例：门、窗框厚度构造尺寸为70mm时，其产品系列称为70系列

规格

以门窗宽、高构造尺寸（B2、A2）的千、百、十位数字前后顺序排列的六位数字表示。
    示例1：门窗的B2、A2分别为1150mm和1450mm时，其规格代号为115145

示例2：门窗的B2、A2分别为600mm和950mm时，其规格代号为060095。

命名和标记

命名方法

按门窗用途（可省略）、类型、系列、品种、产品基本名称（铝合金门，代号LM；铝合金窗,代号LC）的顺序命名。

标记方法

外门、窗的标记顺序为：产品基本名称、标准编号、命名代号、规格代号、主要性能符号及等级或指标值（抗风压性能P3－水密性能ΔP－气密性能q1 / q2－隔声性能〈Rw+Ctr〉－保温性能K－隔热性能SHGC—耐火性能）。

内门、窗的标记顺序为：产品基本名称、标准编号、命名代号、规格代号、主要性能符号及等级或指标值（隔声性能〈Rw+C〉－保温性能K）。

命名与标记示例

示例1：命名——（外墙用）普通型50系列滑轴平开铝合金窗，规格代号为115145，抗风压性能5级，水密性能3级，气密性能7级，其标记为：

铝合金窗  GB/T 8478  WPT50HZPLC-115145（P35－ΔP3－q17）。

示例2：命名——（外墙用）保温型70系列平开铝合金门，规格代号为085205，抗风压性能6级，水密性能5级，气密性能8级，保温性能K值2.5，其标记为：

铝合金门 GB/T 8478  WBW70PLM-085205(P36－ΔP5—q18—K2.5)

示例3：命名——（外墙用）保温隔热型80系列内平开下悬铝合金窗，规格代号为145145，抗风压性能5级，水密性能4级，气密性能7级，保温性能K值2.5，隔热性能SHGC值0.5，其标记为：

铝合金窗 GB/T 8478 WBWGR80PXLC-145145(P35－ΔP4—q17—K2.5—SHGC0.5)

示例4：命名——（外墙用）耐火型60系列平开铝合金窗，规格代号为115115，抗风压性能4级，水密性能3级，气密性能6级，其标记为：

铝合金窗  GB/T 8478  NH60PLC-115115(P34－ΔP3—q16)

示例5：命名——（内墙用）隔声型125系列提升推拉铝合金门，规格代号为175205，隔声性能〈Rw+C〉3级，其标记为：

铝合金门  GB/T 8478  NGS125STLM-175205（〈Rw+C〉3 ）

示例6：命名——（内墙用）保温型80系列推拉铝合金窗，规格代号175145，保温性能K值2.5，其标记为：

铝合金窗 GB/T 8478  NBW80TLLC-175145(K2.5)

要求

材料与附件

一般要求

铝合金门窗所用材料与附件应符合有关标准的规定，常用材料与附件标准参见附录A。也可采用不低于附录A标准要求的性能和质量的其它材料。不同金属材料接触面应采取防止双金属腐蚀的措施。

铝合金型材

基材壁厚及尺寸偏差

外门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算和试验确定。

门、窗用主型材截面主要受力部位基材壁厚除应满足5.1.2.1.1要求外，尚应符合下列规定：
    a)  外门不应小于2.4mm，内门不应小于2.0mm；
    b)  外窗不应小于2.0mm，内窗不应小于1.6mm。

有装配关系的外门窗型材，其尺寸偏差宜采用GB/T 5237.1规定的超高精级。有装配关系的内门窗型材，其尺寸偏差应不低于GB/T 5237.1规定的高精级。

表面处理

铝合金型材应根据门、窗的不同使用环境选择符合GB/T 5237.2～5237.5规定的表面处理类型，型材表面处理层的适用范围和厚度要求尚应符合表4的规定。

表4  铝合金型材装饰面表面处理层适用范围及厚度要求

| 表面处理层 | 阳极氧化 | 电泳涂漆 | 喷粉 | 喷漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围a及厚度b要求 | 外 门 窗 | 阳极氧化+封孔 阳极氧化+电解着色+封孔 膜厚级别不低于 AA15 局部膜厚≥12μm | 有光或消光透明漆膜 膜厚级别 A、B （阳极氧化膜局部膜厚≥9µm） | 光泽平面效果； 砂纹、二次喷涂木纹立体效果； 装饰面局部厚度≥50µm | 四涂层（高性能金属漆） 装饰面局部膜厚≥55µm 三涂层（一般金属漆） 装饰面局部膜厚≥34µm 二涂层 （单色漆；珠光云母漆） 装饰面局部膜厚≥25µm |
|  | 内 门 窗 | 阳极氧化+封孔 阳极氧化+电解着色+封孔 阳极氧化+染色+封孔 膜厚级别不低于AA10 局部膜厚≥8μm | 有光或消光有色漆膜 膜厚级别 S （阳极氧化膜局部膜厚≥6µm） | 锤纹、皱纹、大理石纹、立体彩雕纹、热转印木纹、金属效果 装饰面局部厚度≥40 µm |  |
| a 适用于外门窗的表面处理层也可用于内门窗；但适用于内门窗的表面处理层不应用于外门窗。 b 电泳涂漆、喷粉和喷漆型材某些装饰表面（如内角、凹槽等）的膜层厚度允许低于规定值，但不应出现露底现象。 |

玻璃
5.1.3.1  门窗玻璃应采用符合GB 11614规定的平板玻璃及其制品。

5.1.3.2  保温型、隔热型、保温隔热型门窗宜分别选用符合JC/T 2304规定的保温型、隔热型、保温隔热型玻璃。

5.1.3.3  可调节遮阳的隔热型、保温隔热型门窗宜选用符合JG/T 255规定的内置遮阳中空玻璃制品。

5.1.3.4  隔声型门窗应根据外门窗和内门窗的不同性质噪声源选用符合隔声要求的玻璃。

5.1.3.5  耐火型门窗应采用符合GB 15763.1规定的耐火完整性不小于0.5h的防火玻璃。

钢材

门窗所用钢材宜采用奥氏体不锈钢材料。采用其它黑色金属材料，应根据使用需要，采取热浸镀锌、锌电镀、黑色氧化、防锈涂料等防腐处理。

密封及弹性材料

5.1.5.1  门窗玻璃镶嵌、杆件连接和附件装配所用密封胶应符合GB/T 14683的规定；门窗安装所用密封胶应符合JC/T 881的规定；隐框窗用的硅酮结构密封胶应符合GB 16776的规定。

5.1.5.2  门窗所用密封胶应具有与所接触的各种材料、附件的相容性和与所需粘接基材的粘结性。各种硅酮类密封胶不应含有烷烃类增塑剂（白油），按GB/T 31815进行的烷烃类增塑剂定性试验结果应为未检出。
5.1.5.3  耐火型门窗用密封胶应采用符合GB/T 24267规定的阻燃密封胶，且其耐火性能应达到GB 23864规定的耐火完整性不小于1.0h，并应符合5.1.5.2条要求。

5.1.5.4  应根据门窗的使用环境和功能要求选择单一材质或复合材质密封胶条（参见附录B)，并应考虑密封胶条与其接触部位材料的相容性和污染性。
5.1.5.5  耐火型门窗用密封胶条应根据其使用部位需要选择阻燃密封胶条，并在适当部位选用遇火膨胀密封胶条。

5.1.5.6  玻璃支承块、定位块等弹性材料应符合JGJ 113玻璃安装材料的有关规定。

5.1.6  五金配件

门窗框扇连接、锁固用功能性五金配件应满足整樘门窗承载能力的要求，其反复启闭性能应满足门窗反复启闭耐久性要求。

5.1.7  紧固件

门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不得使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件。

外观及表面质量

产品表面应洁净、无污迹。框扇铝合金型材、玻璃表面应无明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。
5.2.2  镶嵌密封胶缝应连续、平滑，不应有气泡等缺陷；封堵密封胶缝应密实、平滑。密封胶缝处的铝合金型材装饰面及玻璃表面不应有外溢胶粘剂。
5.2.3  框扇铝合金型材在一个玻璃分格内的允许轻微表面擦伤、划伤应符合表5的规定。在许可范围内的型材喷粉、喷漆表面擦伤和划伤，可采用相应的方法进行修饰，修饰后应与原涂层的颜色基本一致。

表5  门窗框扇铝合金型材允许轻微的表面擦伤、划伤要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 室外侧 | 室内侧 |
| 擦伤、划伤深度 | 不大于表面处理层厚度 |
| 擦伤总面积 mm2 | ≤500 | ≤300 |
| 划伤总长度 mm | ≤150 | ≤100 |
| 擦伤和划伤处数 | ≤4 | ≤3 |

尺寸

5.3.1  规格

5.3.1.1  规格系列
    门窗洞口宽、高标志尺寸应符合GB/T 5824规定的建筑门窗洞口尺寸系列的指定规格。
    门窗宽、高构造尺寸应根据门窗洞口宽、高标志尺寸（或构造尺寸），按照实际应用的门窗洞口装饰面层厚度、附框和安装缝隙尺寸确定。

5.3.1.2  单樘门窗 
   单樘门、窗的宽、高尺寸规格，应优先采用GB/T 5824规定的基本门、窗规格，或GB/T 30591规定的常用标准规格门、窗尺寸。

5.3.1.3  组合门窗
    由两樘或两樘以上的单樘门、窗采用拼樘框连接组合的门窗（如带形窗、条形窗、连窗门等），其宽、高构造尺寸也应与GB/T 5824规定的洞口宽、高标志尺寸相协调。

5.3.2  门窗及装配尺寸

5.3.2.1  门窗及框扇装配尺寸偏差

门窗尺寸及形状允许偏差和框扇组装尺寸偏差应符合表6的规定。

表6  门窗及框扇装配尺寸偏差                      单位为毫米

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 | ≤2000 | ±1.5 |
|  | ＞2000～3500 | ±2.0 |
|  | ＞3500 | ±2.5 |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | ＞2000～3500 | ≤3.0 |
|  | ＞3500 | ≤4.0 |
| 对角线尺寸差 | ≤2500 | 2.5 |
|  | ＞2500 | 3.5 |
| 门窗框与扇搭接宽度 | —— | ±2.0 | ±1.0 |
| 框、扇杆件接缝高低差 | 相同截面型材 | ≤0.3 |
|  | 不同截面型材 | ≤0.5 |
| 框、扇杆件装配间隙 | —— | ≤0.3 |

5.3.2.2  玻璃镶嵌装配尺寸

门窗框、扇玻璃镶嵌装配尺寸应符合JGJ 113规定的玻璃最小装配尺寸要求。

采用结构装配玻璃的隐框窗，其硅酮结构密封胶的粘结宽度、厚度应符合设计计算要求。

5.4  装配质量

5.4.1  需要涂胶密封处理的加工端头、豁口，在装配前应进行清洁。

5.4.2  门窗框、扇杆件连接牢固，装配间隙应进行有效的密封。

5.4.3  门窗附件安装牢固，开启扇五金配件操控灵活，门窗启闭无卡滞。

5.4.4  紧固件就位平正，并按设计要求进行密封处理。

5.5  构造

5.5.1  门窗框扇杆件间的连接构造应牢固可靠，人接触的部位应平整，外露的孔洞及加工边缘尖角宜进行封堵包饰。。

5.5.2  应根据门窗的功能和设计使用要求设置童锁、防坠落、防夹手、防雷等安全性装置。

5.5.3  宜根据门窗的功能和设计使用要求设置微通风、防蚊纱、披水板等功能性装置。

5.5.4  门窗附件、五金配件的安装连接构造应具有更换和维修的便利性。

5.5.5  门窗下框不宜开设贯通型安装孔。

5.5.6  隐框构造的玻璃下端应设置不少于两个铝合金或不锈钢托条，托条和玻璃面板支承构件之间应可靠连接。托条截面应通过计算确定，并应能承受该分格玻璃的重力荷载设计值。中空玻璃的托条应能托至外片玻璃。

5.5.7  隐框构造的中空玻璃的二道密封硅酮结构密封胶应能承受外侧面板传递的荷载和作用，其有效宽度应通过计算确定，且不应小于 7mm。

5.6  性能

5.6.1  抗风压性能
    外门窗的抗风压性能分级应符合GB/T 31433的规定。在性能分级指标值P3作用下，主要受力杆件面法线挠度应符合表7的规定，并不得出现使用功能障碍；在1.4P3风压作用下不得出现危及人身安全的损坏。

表7  门窗主要受力杆件面法线挠度允许值                 单位为毫米

| 支承玻璃种类 | 单层玻璃、夹层玻璃 | 中空玻璃 |
| --- | --- | --- |
| 相对挠度值 | L/100 | L/150 |
| 挠度最大值 | 20 |
| L为主要受力杆件的支承跨距。 |

5.6.2  水密性能
    外门窗的水密性能分级应符合GB/T 31433的规定。在性能分级指标值△P作用下，不得发生严重渗漏现象。外门的水密性能值△P不应小于150Pa，外窗的水密性能值△P不应小于250Pa。

地弹簧平开门和其它无下框的门无水密性能要求。
5.6.3  气密性能
    门窗的气密性能分级及指标绝对值应符合GB/T 31433的规定。具有气密性能要求的门窗，其单位开启缝长空气渗透量ql不应大于2.5 m3/(m·h)，单位面积空气渗透量q2不应大于7.5 m3/(m2·h)。

注：门窗的气密性能指标即单位开启缝长或单位面积空气渗透量可分为正压和负压下测量的正值和负值。

5.6.4  隔声性能
    门窗的空气声隔声性能分级应符合GB/T 31433的规定，外门窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（R w+ C tr）” 作为分级指标；内门窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和（R w+ C）” 作为分级指标。外门窗的隔声性能值不应小于25dB，隔声型门窗的隔声性能值不应小于30dB。

5.6.5  保温性能

门窗的保温性能分级应符合GB/T 8484的规定。保温型门窗的传热系数K不应大于2.5 W/(m2(K),抗结露因子CRF应与其使用环境相适应。
5.6.6  隔热性能
    门窗隔热性能指标太阳得热系数SHGC分级应符合表8的规定。隔热型门窗的太阳得热系数SHGC不应大于0.5。

表8  门窗隔热性能分级

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值 SHGC | 0.8≥SHGC ＞0.7 | 0.7≥SHGC ＞0.6 | 0.6≥SHGC ＞ 0.5 | 0.5≥SHGC ＞0.4 | 0.4≥SHGC ＞0.3 | 0.3≥SHGC ＞0.2 | SHGC ≤0.2 |

5.6.7  耐火完整性
    耐火型门窗的耐火完整性时间（在标准耐火试验条件下某一面受火时能阻止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的极限时间）应不低于0.50h。

5.6.8  采光性能
    外窗采光性能指标及分级应符合GB/T 11976的规定。有天然采光要求的外窗，其透光折减系数Tr应不小于0.45；具有辨色要求的门窗，其颜色透射指数Ra不应小于60。

同时有隔热性能要求的外窗，尚应综合考虑太阳得热系数的要求。

5.6.9  防沙尘性能
    外门窗防沙性能以一定压差和时间内通过单位开启缝长进入室内沙的质量M为分级指标；防尘性能以一定压差和时间内通过单位面积进入室内可吸入颗粒物透过量C为分级指标。门窗防沙、防尘性能分级应符合GB/T 31433的规定。

具有防沙性能要求的外门窗，其防沙性能指标M不应大于6g/m ;具有防尘性能要求的外门窗，其防尘性能指标C不应大于60.0mg/m2。门窗防沙尘性能指标具体要求应根据其应用所在地区的沙、尘天气情况和使用要求，参照GB/T 31433-2013附录A确定。

5.6.10  抗风携碎物冲击性能

外门窗抗风携碎物冲击性能以发射物的质量m和速度v为指标，其分级应符合GB/T 31433的规定。具有抗风携碎物冲击性能要求的外门窗，应按GB/T 29738-2013附录B的规定，根据其应用所在地基本风速、建筑物防护级别和安装高度确定相应的冲击级别及指标。

5.6.11  力学性能

5.6.11.1  性能项目

门窗力学性能为活动扇在机械力作用下保持正常使用功能的能力，应根据门、窗的开启形式和使用特点确定其力学性能要求。门、窗的力学性能要求项目应分别符合表9、表10的规定。

表9  门的力学性能项目

| 项目 | 平开旋转类 | 推拉平移类 | 折叠类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平开 （合页） | 平开 （地弹簧） | 旋转 | 推拉 | 提升 推拉 | 推拉 下悬 | 折叠 平开 | 折叠 推拉 |
| 启闭力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耐软重物撞击性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耐垂直荷载性能 | √ | √ | √ | — | — | — | √ | — |
| 抗静扭曲性能 | √ | √ | √ | — | — | — | √ | — |
| 抗扭曲变形性能 | — | — | — | √ | √ | √ | — | — |
| 抗对角线变形性能 | — | — | — | √ | √ | √ | — | — |
| 抗大力关闭性能 | √ | — | — | — | — | — | — | — |

表10  窗的力学性能项目

| 开启类别 | 平开旋转类 | 推拉平移类 | 折叠类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开启形式 | 平开 （合页） | 滑轴 平开 | 外开 上悬 | 下悬 | 滑轴 上悬 | 中 悬 | 内平开 下悬 | 立转 | 推拉 | 提升 推拉 | 上下 推拉 | 推拉 下悬 | 折叠 推拉 |
| 启闭力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耐垂直荷载性能 | √ | √ | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | — |
| 抗扭曲变形性能 | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | — | — |
| 抗对角线变形性能 | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | — | — |
| 抗大力关闭性能 | √ | — | √ | √ | — | √ | √ | — | — | — | — | — | — |
| 开启限位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | — |
| 撑挡试验 | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — |
| 注：中悬窗即水平旋转窗；上下推拉窗即提拉窗。 |

5.6.11.2  启闭力

门窗启闭力以活动扇操作力和锁闭装置操作力为性能指标，其分级应符合GB/T 31433的规定。

门、窗在其分级指标值启、闭力作用下，应能灵活开启和关闭。

5.6.11.3  耐软重物撞击性能(门）

门耐软重物撞击性能以门扇所能承受的软重物体最大下落高度为性能指标。其分级应符合GB/T 31433的规定。在性能分级指标值作用下，门应保持正常启闭功能，除钢化玻璃外，不允许有玻璃破坏和脱落现象。

5.6.11.4  耐垂直荷载性能（竖轴平开旋转类门、窗）

竖轴平开旋转类门、窗耐垂直荷载性能以开启扇自由端所能承受的最大垂直荷载作为性能指标，其分级应符合GB/T 31433的规定。在分级指标值作用下，门窗扇自由端残余下垂量应不大于3mm，且保持正常启闭功能。

5.6.11.5  抗静扭曲性能（竖轴平开旋转类门）

竖轴平开旋转类门抗静扭曲性能以开启扇所能承受的最大垂直静态试验荷载作为性能指标，其分级应符合GB/T 31433的规定。在分级指标值作用下，门扇自由端残余变形量应不大于5mm，且保持正常启闭功能。

5.6.11.6  抗扭曲变形性能（推拉平移类门窗）

推拉门窗活动扇开启部位在启、闭方向上承受200N作用力后，其镶嵌位置残余变形量应不大于1mm，且保持正常启闭功能。
    无外凸执手的推拉门窗不要求此性能。

注：推拉门窗扭曲变形是活动扇顶部和底部同时受阻时强行推拉外凸执手的启、闭力产生的局部镶嵌残余变形。

5.6.11.7  抗对角线变形性能（推拉平移类门窗）

推拉门窗活动扇开启部位在启、闭方向上承受200N作用力后，扇对角线变形不应大于5mm，且保持正常启闭功能。

注：推拉门窗对角线变形是活动扇顶部或底部一端受阻时强行推拉的启、闭力产生的扇对角线残余变形。

5.6.11.8  抗大力关闭性能（平开旋转类外门窗）

平开旋转类外门窗活动扇开启45o时，其开启部位在75Pa乘以活动扇面积的荷载作用力下猛力关闭，门窗不应发生影响正常使用的变形、故障和损坏。

5.6.11.9  开启限位（平开旋转类外窗）

平开旋转类外窗活动扇在开启部位通过10kg重物的自由落体惯性力进行开启限位冲击试验3次后，限位装置不应发生破坏，框扇连接功能正常

5.6.11.10  撑挡试验(平开旋转类外窗）

平开旋转类外窗保持稳定开启状态下，在活动扇开启部位垂直活动扇平面方向施加荷载200N，活动扇自由端最大变形量不应大于2mm，残余变形量不应大于0.5mm，撑挡不应破坏。

5.6.12  反复启闭耐久性
    门窗反复启闭耐久性以不发生影响正常启闭使用的变形、故障和损坏的反复启闭次数为性能指标，其分级应符合表11的规定。

复合开启形式（如折叠平开、折叠推拉、提升推拉等）的门、窗，其反复启闭次数由供需双方商定。

表 11  门窗反复启闭耐久性能分级表                   单位为万次

| 开启类别 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 推拉平移类 平开旋转类 | 门 | 10 | 20 | 30 |
|  | 窗 | 1 | 2 | 3 |
| 闭门器门 | 30 | 50 | 100 |
| 地弹簧门 | 20 （单向） 10 （双向） | 50 （单向） 25 （双向） | 100 （单向） 50 （双向） |
| 注：闭门器门和地弹簧门的开启形式属于需手动操作启闭的平开旋转类，但由于具有这两种辅助启闭装置的门的启闭 特性，将其反复启闭耐久性的分级单独列出。 |

试验方法

材料与附件

质量验证

铝合金门窗所用材料及附件进厂时，检查产品合格证或质量保证书等随行技术文件，或通过必要的测量、试验，验证其所标示的性能和质量指标值与本标准附录A所示相应标准（或合同要求）的符合性。

铝合金型材

基材壁厚及尺寸偏差

基材壁厚采用分辨力为0.5 µm的膜厚检测仪和分辨力不低于0.02mm的量具测量表面处理层膜厚和型材总壁厚，型材同一类型部位测点应不少于5点。基材的实测壁厚为型材总壁厚与表面处理层厚度之差，精确到0.01 mm，取平均值。

型材尺寸偏差检验按GB/T 5237.1的规定执行。

表面处理层厚度

采用分辨力为0.5 µm的膜厚检测仪在型材的同一类型部位测量，测点应不少于5点，取平均值。

6.1.3  玻璃
    玻璃的品种、性能及质量按6.1.1的规定进行验证。

6.1.4  钢材

钢材表面热浸镀锌、锌电镀及防锈涂料处理层厚度检验按GB/T 4956的规定进行；钢铁黑色氧化膜质量检验按GB/T 15519规定进行。

6.1.5  密封及弹性材料

密封材料与所接触材料的相容性、粘结性、污染性和烷烃类增塑剂，以及玻璃支承、定位弹性材料的性能质量，按照使用要求和6.1.1的规定进行验证。

6.1.6  五金配件与紧固件

五金配件承载能力及反复启闭性能和紧固件的材质与力学性能，按6.1.1的规定进行验证。

外观与表面质量
    按GB/T 12967.6-2008第8章规定的观察条件，采用钢直尺及目视观察法检验。

尺寸
    采用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、深度尺、塞尺检验。

装配质量

采用目视观察和手试方法检查。

构造
    采用目视观察和手试方法检查。

性能

抗风压性能、水密性能、气密性能

按GB/T 7106的规定，以气密性能、水密性能、抗风压性能的顺序进行试验。

6.6.2  隔声性能
    按GB/T 8485的规定进行试验。

6.6.3  保温性能
    按GB/T 8484的规定进行传热系数和抗结露因子试验；或按JGJ/T 151规定，在冬季标准计算条件下计算门窗传热系数和抗结露因子。仲裁试验方法为GB/T 8484规定的实测方法。

6.6.4 隔热性能

太阳得热系数按JG/T 440规定的采用光学性能法试验，试样应符合该标准5.2规定；或按JG/T 440规定的人工光源法进行检测。仲裁试验方法为光学性能法。
6.6.5  耐火完整性
    门、窗的耐火完整性分别按GB/T 7633和GB/T 12513的规定进行试验。

6.6.6  采光性能（外窗）

外窗采光性能按GB/T 11976的规定进行试验。

6.6.7  防沙尘性能
    防沙尘性能按GB/T 29737的规定进行试验。
6.6.8  抗风携碎物冲击性能
    外门窗抗风携碎物冲击性能按GB/T 29738的规定进行试验。

6.6.9  力学性能
6.6.9.1  启闭力
    门的启闭力按GB/T 29555的规定进行试验；窗的启闭力按GB/T 29048的规定进行试验。
6.6.9.2  耐软重物撞击性能
    耐软重物撞击性能按GB/T 14155的规定进行试验。

6.6.9.3  耐垂直荷载性能
    耐垂直荷载性能按GB/T 29049的规定进行试验。
6.6.9.4  抗静扭曲性能
    抗静扭曲性能按GB/T 29530的规定进行试验。

6.6.9.5  抗扭曲变形性能

抗扭曲变形性能按GB/T 9158的规定进行试验。
6.6.9.6  抗对角线变形性能
    抗对角线变形性能按GB/T 9158的规定进行试验。

6.6.9.7  抗大力关闭性能
     外门窗抗大力关闭性能按GB/T 9158的规定进行试验。

6.6.9.8  开启限位
    外窗开启限位按GB/T 9158的规定进行试验。
6.6.9.9  撑挡试验
    外平开窗撑挡试验按GB/T 9158的规定进行试验，施加荷载为200N。

6.6.10  反复启闭耐久性

门窗反复启闭性能按GB/T 29739的规定进行试验。

试验次序

采用同一组试件进行二项及以上项目试验时，应按照前一项试验结果不影响后一项试验结果的原则（如先无损试验、后破坏性试验等）确定试验先后次序和试件的统筹使用。

7  检验规则

7.1  检验类别与项目

7.1.1  产品检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表12。

表12  产品检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 试件数量 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 | 出厂 检验 | 型式 检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及表面质量 | 全数 (出厂检验） 3樘 （型式检验） | 5.2 | 6.2 | ◎ | ◎ | 门、窗 |
| 2 | 尺寸 | 10% 不少于3樘 | 5.3 | 6.3 | ◎ | ◎ |  |
| 3 | 装配质量 | 全数 (出厂检验） 3樘 （型式检验） | 5.4 | 6.4 | ◎ | ◎ |  |
| 4 | 构造 | 3樘 | 5.5 | 6.5 | — | ◎ |  |
| 5 | 抗风压性能 | 3樘 | 5.6.1 | 6.6.1 | — | ◎ | 外门、外窗 |
| 6 | 水密性能 |  | 5.6.2 |  | — | ◎ |  |
| 7 | 气密性能 |  | 5.6.3 |  | — | ◎ |  |
| 8 | 隔声性能 | 3樘 | 5.6.4 | 6.6.2 | — | ◎ | 隔声型门窗 |
| 9 | 保温性能 | 1樘 | 5.6.5 | 6.6.3 | — | ◎ | 保温型、保温隔热型门窗 |
| 10 | 隔热性能 | 1樘 | 5.6.6 | 6.6.4 | — | ◎ | 隔热型、保温隔热型门窗 |
| 11 | 耐火完整性 | 1樘 | 5.6.7 | 6.6.5 | — | ◎ | 耐火型外门窗 |
| 12 | 采光性能 | 1樘 | 5.6.8 | 6.6.6 | — | ○ | 有此项性能要求的外窗 |
| 13 | 防沙尘性能 | 1樘 | 5.6.9 | 6.6.7 | — | ○ | 有此项性能要求的外门窗 |
| 14 | 抗风携碎物冲击性能 | 1樘 | 5.6.10 | 6.6.8 | — | ○ | 有此项性能要求的外门窗 |
| 15 | 力学性能 | 启闭力 | 3樘 | 5.6.11.2 | 6.6.9.1 | — | ◎ | 门、窗 |
| 16 |  | 耐软重物撞击性能 | 1樘 | 5.6.11.3 | 6.6.9.2 | — | ◎ | 门 |
| 17 |  | 耐垂直荷载性能 | 1樘 | 5.6.11.4 | 6.6.9.3 | — | ◎ | 竖轴平开旋转类门、窗 |
| 18 |  | 抗静扭曲性能 | 3樘 | 5.6.11.5 | 6.6.9.4 | — | ◎ | 竖轴平开旋转类门 |
| 19 |  | 抗扭曲变形性能 | 3樘 | 5.6.11.6 | 6.6.9.5 | — | ◎ | 推拉平移类门窗 |
| 20 |  | 抗对角线变形性能 | 3樘 | 5.6.11.7 | 6.6.9.6 | — | ◎ |  |
| 21 |  | 抗大力关闭性能 | 1樘 | 5.6.11.8 | 6.6.9.7 | — | ◎ | 平开类外门窗 |
| 22 |  | 开启限位 | 1樘 | 5.6.11.9 | 6.6.9.8 | — | ◎ | 平开旋转类外门、窗 |
| 23 |  | 撑挡试验 | 1樘 | 5.6.11.10 | 6.6.9.9 | — | ◎ | 平开旋转类外窗 |
| 24 | 反复启闭耐久性 | 1樘 | 5.6.12 | 6.6.10 | — | ◎ | 门、窗 |
| 注：“◎”为必需性能；“○”为选择性能；“—”为不要求。 |

7.1.2 门窗性能的型式检验项目，应根据4.1.2规定的6种门窗类型（普通型、隔声型、保温型、隔热型、保温隔热型、耐火型）确定必需的主要性能项目(5.6.1～5.6.7)；按照产品使用要求确定选择性能项目（5.6.8～5.6.10)；并按照其开启形式确定5.6.11.1规定的力学性能项目。

7.2  出厂检验

7.2.1  组批与抽样规则

7.2.1.1  外观及表面质量和装配质量为全数检验。

7.2.1.2  门窗及框扇装配尺寸偏差检验，从每个出厂检验（交货）批中的不同品种、系列、规格分别随机抽取10％且不少于3樘。

7.2.2  判定与复验规则

抽检产品检验结果全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

抽检产品检验结果如有多于1樘不符合本标准要求时，判该批产品不合格。

抽检项目中如有1樘（不多于1樘）不合格，可再从该批产品中抽取双倍数量产品进行重复检验。重复检验的结果全部达到本标准要求时判定该项目合格，复检项目全部合格，判定该批产品合格，否则判定该批产品出厂检验不合格。

7.3  型式检验

7.3.1  检验时机

当遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，产品的原材料、构造或生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 停产半年以上重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)  正常生产时应每二年至少进行一次型式检验。

7.3.2  组批与抽样规则

从产品出厂检验合格的检验批中，按表12规定的试件数量随机抽取。

7.3.3  取样方法

产品型式检验应选取各种用途、类型、品种、系列中常用的门窗立面形式和尺寸规格的单樘基本门、窗作为代表该产品性能的典型试件。常用铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格参见附录C。

7.3.4  判定与复验规则

抽检产品全部符合5.2～5.6条项目要求，该产品型式检验合格。

外观及表面质量、门窗及框扇装配尺寸偏差、装配质量、启闭力检验项目的判定和复验应符合第7.2.2条的规定。

性能检验项目中若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍试件对该不合格项进行重复检验，重复检验结果全部达到本标准要求时判定该项目合格，否则判定该产品型式检验不合格。

8  产品标志及随行文件

8.1  产品标志

8.1.1  基本标志内容

铝合金门、窗产品标志应包括下列内容：

a)  产品标记；

b)  产品商标；

c） 制造商名称、生产日期。

8.1.2  警示标志和说明

门窗结构复杂、开启方法比较特殊，使用不当会造成产品本身损坏或使用安全的产品，应设置简明有效的使用警示标志和说明（包括文字及图示）。

8.1.3  标志方法

8.1.3.1  第8.1.1 a) ～c）要求的产品标志内容应采用铝质、不锈钢标牌或其他材料标牌标示，标牌的印制应符合GB/T 13306的规定。

8.1.3.2  门的产品标牌应固定在上框、中横框等明显部位。

8.1.3.3  窗的产品标牌应固定在上框、中横框、窗扇梃侧面等适当部位（开启后可看到）。

8.1.3.4  产品使用警示标志和说明应在门、窗的把手或执手等启闭装置附近粘贴。
8.2  产品随行文件
8.2.1  产品合格证
    单樘门、窗产品应有产品合格证，应包括下列主要内容：
    a)  执行产品标准号；
    b） 出厂检验项目、检验结果及检验结论；
    c)  产品检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章（可用检验员代号表示） 。

8.2.2  产品质量保证书
    每个出厂检验或交货批应有产品质量保证书，应包括下列主要内容：
    a） 产品名称、商标及标记（包括执行的产品标准编号）；

b） 产品型式检验的性能参数值；

c)  产品批量（樘数、面积）、尺寸规格型号；

d） 门窗框扇铝合金型材表面处理种类、色泽、膜厚；

e） 玻璃及镀膜的品种、色泽及玻璃厚度；

f） 门窗的生产日期、检验日期、出厂日期，质管人员签名及制造商的质量检验印章；

g)  制造商名称、地址及质量问题受理部门联系电话；

h)  用户名称及地址。

8.2.3  产品使用说明书

8.2.3.1  门窗结构比较复杂、开启形式比较特殊、不易安装使用的产品，每批门窗出厂或交货时应有产品使用说明书。产品使用说明书的编制应符合GB/T 9969.1规定。

8.2.3.2  门窗产品使用说明书应包括产品说明、安装说明、使用说明和维护保养说明等主要方面，具体内容参见附录D。

8.3  产品二维码标记

8.3.1  宜采用二维码对每樘门窗产品进行标识，使用户可通过扫描二维码获取产品标志、产品随行文件等信息。

8.3.2  产品二维码标记应具有永久性，满足门窗产品的质量、安全问题等追溯性要求。

9  包装、运输、贮存

9.1  包装

9.1.1  应根据门窗铝合金型材、玻璃和附件的表面处理情况，采取合适的无腐蚀作用材料包装。

9.1.2  包装箱应有足够的承载能力，确保正常运输和保管条件下不受损坏。

9.1.3  包装箱内的各类部件，避免发生相互碰撞、窜动。

9.1.4  包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T 191的规定。

9.2  运输

9.2.1  在运输过程中避免包装箱发生相互碰撞。

9.2.2  搬运过程中应轻拿轻放，严禁摔、扔、碰击。

9.2.3  运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污染。

9.3  贮存

9.3.1  产品应放置通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入。

9.3.2  产品严禁与地面直接接触，底部垫高大于100mm。

9.3.3  产品放置应用非金属垫块垫平，立放角度不小于70°。

（资料性附录）
常用材料与附件标准

铝合金型材

GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分 基材

GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化型材

GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材

GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分 氟碳涂喷涂型材

GB/T 5237.6 铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材

JG/T 133  建筑用铝型材、铝板氟碳涂层

JG/T 174  建筑用硬质塑料隔热条

JG/T 175  建筑用铝合金隔热型材 穿条式

钢材

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 706  热轧型钢

GB/T 708  冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 710  优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T 716  碳素结构钢冷轧钢带

GB/T 912  碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4238 耐热钢钢板和钢带

GB/T 4239 不锈钢和耐热钢冷轧钢带

GB/T 6725 冷弯型钢

GB/T 6728 结构用冷弯空心型钢  尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 9799 金属及其它无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层

GB/T 11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T 13912 金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

玻璃

GB 11614 平板玻璃

GB/T 11944 中空玻璃

GB 15763.1 建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

GB 15763.2 建筑用安全玻璃  第2部分：钢化玻璃
    GB 15763.3 建筑用安全玻璃  第3部分：夹层玻璃

GB/T 17841 半钢化玻璃

GB/T 18701 着色玻璃

GB/T 18915.1 镀膜玻璃 第1部分： 阳光控制镀膜玻璃

GB/T 18915.2 镀膜玻璃 第2部分： 低辐射镀膜玻璃

JG/T 455 建筑门窗幕墙用钢化玻璃

密封材料

GB/T 5574 工业用橡胶板

GB/T 14683 硅酮建筑密封胶

GB/T 16589 硫化橡胶分类 橡胶材料

GB 16776  建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

JC/T 187－2006 建筑门窗用密封胶条

JC/T 483 聚硫建筑密封胶

JC/T 485 建筑窗用弹性密封胶

JC/T 635 建筑门窗密封毛条

JC/T 881 混凝土建筑接缝用密封胶

五金配件

GB/T 24601—2009  建筑窗用内平开下悬五金系统

GB/T 32223—2015  建筑门窗五金件 通用要求

JG/T 124  建筑门窗五金件 传动机构用执手

JG/T 125  建筑门窗五金件 合页（铰链）

JG/T 126  建筑门窗五金件 传动锁闭器

JG/T 127  建筑门窗五金件 滑撑

JG/T 128  建筑门窗五金件 撑挡

JG/T 129  建筑门窗五金件 滑轮

JG/T 130  建筑门窗五金件 单点锁闭器

JG/T 213  建筑门窗五金件 旋压执手

JG/T 214  建筑门窗五金件 插销

JG/T 215  建筑门窗五金件 多点锁闭器

JG/T 268  建筑用闭门器

JG/T 308  建筑门用提升推拉五金系统

JG/T 393  建筑门窗五金件  双面执手

QB/T 2475 叶片插芯门锁

QB/T 2476 球形门锁

QB/T 2697 地弹簧

QB/T 2698 闭门器

连接件与紧固件

GB/T 13821 锌合金压铸件

GB/T 15114 铝合金压铸件

GB/T 41    六角螺母 C级

GB/T 65    开槽圆柱头螺钉

GB /T 95     平垫圈 C级

GB 97.1 平垫圈 A级

GB/T 818 十字槽盘头螺钉

GB/T 819.1 十字槽沉头螺钉 第1部分 钢4.8级

GB/T 845 十字槽盘头自攻螺钉

GB/T 846 十字槽沉头自攻螺钉

GB/T 859 轻型弹簧垫圈

GB/T 5780 六角头螺栓 C级

GB/T 5781 六角头螺栓 全螺纹 C级

GB/T 6170 Ⅰ型六角螺母

GB/T 6172.1六角薄螺母

GB/T 12615 封闭型扁圆头抽芯铆钉

GB/T 12616 封闭型沉头抽芯铆钉

GB/T 12617 开口型沉头抽芯铆钉

GB/T 12618 开口型扁圆头抽芯铆钉

GB /T12619 抽芯铆钉 技术条件

GB/T 12619 AMD  抽芯铆钉 技术条件 第1号修改单

GB/T 15856.1 十字槽盘头自钻自攻螺钉

GB/T 15856.2 十字槽沉头自钻自攻螺钉

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹

GB/T 3098.4  紧固件机械性能 螺母  细牙螺纹

GB/T 3098.5  紧固件机械性能 自攻螺钉

GB/T 3098.6  紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.10 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3098.11 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉

GB/T 3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母

GB/T 3098.19 紧固件机械性能 抽芯铆钉

附 录 B
(资料性附录）

常用密封胶条种类及适用范围

表B.1  常用密封胶条种类及适用范围

| 类别 | 框扇室内、外 密封胶条 | 框扇中间 密封胶条 | 玻璃镶嵌 密封胶条 | 可供颜色选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单一材质 胶条 | 三元乙丙密封胶条 | √ | √ | √ | 黑色 |
|  | 硅橡胶类密封胶条 | √ | √ | √ | 黑色、彩色、透明 |
|  | 热塑性硫化胶条 | √ | √ | √ | 黑色、彩色 |
|  | 增塑聚氯乙烯胶条 | √ | √ | √ | 黑色、彩色 |
|  | 遇火膨胀胶条a | — | — | — | 黑色 |
|  | 阻燃密封胶条 | √ | √ | √ | 黑色、彩色 |
| 复合材质胶条 | 夹线胶条 | — | — | √ | 黑色 |
|  | 表面喷涂胶条 | — | — | √ | 黑色 |
|  | 软硬复合胶条 | √ | — | √ | 黑色 |
|  | 海绵复合胶条 | √ | √ | √ | 黑色 |
|  | 遇水膨胀胶条 | — | — | √ | 黑色 |
|  | 包覆胶条 | √ | — | — | 黑色、彩色 |
| 注： 1 “√”为适用；“—”为不适用； 2 增塑聚氯乙烯胶条不宜在型材表面为聚甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯的材质上使用； 3 包覆胶条不适用于室外侧。 |
| a 遇火膨胀胶条在其它适当部位选用 |

附 录 C
（资料性附录）
铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格

表C.1  铝合金门型式检验典型试件立面形式及规格

| 序号 | 门立面形式和宽、高构造尺寸 | 适用门型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 单扇平开类 (合页)平开门（PM） 弹簧门(THM) 地弹簧门（DHM） |
| 2 |  | 双扇平开类a (合页)平开门（YPM） 弹簧门（THM） 地弹簧门(DHM) |
| 3 |  | 双扇推拉类b 推拉门（TM） 提升推拉门（STM） 推拉下悬门(XTM) 折叠推拉门(TZM) |
| a 其中一扇可为固定扇。 b 可为两个活动扇。 |

表C.2  铝合金窗型式检验典型试件立面形式及规格

| 序号 | 窗立面形式和宽、高构造尺寸 | 适用窗型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 平开窗(PC) (外开、内开) 滑轴平开窗(HZPC) （外开、内开） |
| 2 |  | 内平开窗(PC) 平开下悬窗(PXC) 上悬窗(SXC) 下悬窗(XXC) 滑轴上悬窗(HSXC) |
| 3 |  | 推拉窗a(TC) 推拉下悬窗(XTC) 平开推拉窗(PTC) 提升推拉窗(STC) |
| 4 |  | 提拉窗b (TLC) |
| 1:表中未列出的其它窗型可参照上述表中相近开启形式选择样窗形式和尺寸。 2:固定窗可以选用序号1～3中任意一种立面形式。 |
| a 可为两个活动扇。 b 提拉窗有上下提升力平衡装置时，试件规格仍按1500mm×1500mm执行。 |

附 录 D
（资料性附录）
铝合金门窗产品使用说明书的主要内容

铝合金门窗产品使用说明书应包括下列主要内容：

a) 产品说明，应包括：

——产品名称、特点（包括材料及附件）及主要用途和适用范围；

——产品命名和标记代号的组成及其代表意义；

——产品型式检验的门、窗物理性能和力学性能参数值。

b) 安装说明，应包括：

——门窗安装条件和安装技术要求，包括安装程序、方法、所用材料及器具；

——安装调整注意事项，安装验收检验项目和方法；

——安装施工时应采取的安全技术措施；
       ——门窗易损件更换及采用替代件的安装条件及技术要求。

c) 使用说明，应包括：

——门窗正确的开启和关闭操作方法，易出现的错误操作和防范措施等，宜以图文并茂的形式表述清楚；

——使用时的注意事项，包括不允许在开启扇上额外悬挂或施加重物、启闭障碍物等；

——清洁门窗的正确清洗方法和正确使用清洁材料，以及清洁门窗时应注意的安全问题等。

d) 维护保养说明，应包括：

——开启扇的启闭机构需定期进行润滑、调整和紧固的要求；

——五金配件、紧固件、密封胶条、密封毛条等易损件需及时检查要求以及易损件更换及替代
           的建议及周期；

——玻璃出现破损情况时应采取的措施及更换时的安全措施等注意事项。

参考文献

[1] GB/T 10123－2001  金属和合金的腐蚀  基本术语和定义

[2] GB/T 19000－2008  质量管理体系  基础和术语

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铝 合 金 门 窗

Aluminium windows and doors

（征求意见稿)

（2017.01.23）

GB/T 8478—201×

代替 GB/T 8478-2008

GB/T 8479-2003

中华人民共和国国家标准

ICS 91.060.50

P32