目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与标记	1

5 要求	2

6 试验方法	2

7 检验规则	3

8 标志、包装、运输与贮存	4

附录A（规范性附录）吸铵值测定方法	5

附录B（规范性附录）沸石粉需水量比的测定	7

附录C（规范性附录）沸石粉活性指数的测定	8

附录D（规范性附录）沸石粉含水量试验方法	9

附录E（资料性附录）天然沸石岩鉴别试验方法	10

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对JG/T 3048-1998《混凝土和砂浆用天然沸石粉》的修订，本标准与JG/T 3048-1998相比主要变化如下：

——标准名称修改为“混凝土和砂浆用天然沸石岩粉”；

——将评价细度指标的80μm方孔水筛筛余改为45μm方孔筛筛余；

——对活性指数的试验方法进行了修改，主要修改包括胶砂配合比，沸石粉掺量由30%改为10%等；

——将“水泥胶砂28天抗压强度比”改为“活性指数”，根据活性指数试验方法的变化，技术指标做了相应调整；

——对需水量比的试验方法进行了修改，主要修改包括胶砂配合比，沸石粉掺量由30%改为10%、胶砂流动度范围等；

——根据需水量比试验方法的变化，技术指标做了相应调整；

——增加了含水量、氯离子含量、三氧化硫含量、放射性技术指标，并给出了相应的试验方法；

——出厂检验和型式检验的检验项目做了相应调整；

——附录A中增加了吸铵值试验原理；

——附录A中对有效测试结果之差规定的不得大于“3%”改为“8%”；

——增加了“附录E（资料性附录）天然沸石岩鉴别试验方法”。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：清华大学、金华市欣生沸石开发有限公司、深圳市安托山混凝土有限公司、中航天建设工程有限公司、福建省建筑科学研究院、深圳市水泥及制品协会、浙江天工建设集团有限公司、广西壮族自治区建筑工程质量检测中心、浙江镜湖建设集团有限公司、福建省华昊市政工程有限公司、中国路桥工程有限责任公司、福建省华高建设工程有限公司、中铁二十二局集团第三工程有限公司、台州市预拌混凝土、砂浆行业协会。

本标准主要起草人：、。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——JG/T 3048—1998。

混凝土和砂浆用天然沸石岩粉

  - 范围

本标准规定了混凝土和砂浆用天然沸石岩粉的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

本标准适用于作混凝土和砂浆掺合料的天然沸石岩粉。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176 水泥化学分析方法

GB/T 1345 水泥细度检验方法筛析法

GB/T2419水泥胶砂流动度测定方法

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 9774 水泥包装袋

GB 12573 水泥取样方法

GB/T 26748水泥助磨剂

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

天然沸石岩natural zeolite

以碱金属或碱土金属的含水铝硅酸盐矿物为主要成分的岩石。

天然沸石岩粉natural zeolite powder

以天然沸石岩为原料，经加工粉磨至规定细度的粉状材料。

注：粉磨时允许掺入符合GB/T 26748规定的助磨剂，其掺入量不应超过天然沸石岩粉质量的0.5%。

    - 吸铵值absorbent ammonium value

单位质量天然沸石岩粉（以下简称沸石粉）所交换的铵离子毫摩尔数为吸铵值。

  - 分类与标记

    - 分类

沸石粉可分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级。

    - 标记

4.2.1 标记方法

沸石粉的标记由沸石粉产品代号、分类代号和标准代号三部分组成。表示如下：

- -

4.2.2示例

Ⅱ级沸石粉标记为：FS-Ⅱ-JG/T ×××-20××。

  - 要求

    - 沸石粉的技术指标应符合表1的规定。

表1技术指标

| 序号 | 项目 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸铵值（mmol/100g） | ≥130 | ≥100 | ≥90 |
| 2 | 细度（45μm筛余）（质量分数）（%） | ≤12 | ≤30 | ≤45 |
| 3 | 活性指数（%） | 7d | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
|  |  | 28d | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 4 | 需水量比（%） | ≤115 |
| 5 | 含水量（质量分数）/% | ≤5.0 |
| 6 | 氯离子含量（质量分数）/% | ≤0.06 |
| 7 | 三氧化硫含量（质量分数）/% | ≤3.5 |
| 8 | 放射性 | 合格 |

  - 试验方法

    - 吸铵值

按附录A的规定进行。

    - 细度

按GB/T 1345的规定进行。

    - 需水量比

按附录B的规定进行。

    - 活性指数

按附录C的规定进行。

    - 含水量

按附录D的规定进行。

    - 三氧化硫、氯离子含量

按GB/T 176的规定进行。

    - 放射性

按GB 6566的规定进行。

  - 检验规则

    - 编号

7.1.1 沸石粉出厂前按同类别、同级别进行编号和取样。沸石粉出厂编号按单线年生产能力规定为：

a) 60×104t以上，不超过1000t为一编号；

b) 30×104~60×104t，不超过500t为一编号；

c) 10×104~30×104t，不超过300t为一编号；

d) 10×104t以下，不超过120t为一编号；

7.1.2 当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨位时，允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。

    - 取样

7.2.1 每一编号为一取样单位。

7.2.2取样方法按GB/T 12573进行。取样应有代表性，应从10个以上不同部位取样。袋装沸石粉应从10个以上包装袋内等量抽取试样一份，每份不少于1.0kg；散装沸石粉应从至少三个散装集装箱（罐）内抽取，每个集装箱（罐）应从不同深度等量抽取试样一份，每份不少于5.0kg。样品混合均匀后，按四分法取出比试验需要量大一倍的试样。

7.2.3检验样品应留样封存，并保留至少6个月。当有争议时，对留样进行复检或仲裁检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括表1中的吸铵值、细度、需水量比、活性指数、含水量。

    - 型式检验

型式检验项目包括表1中的全部要求。

有下列情况之一者，应进行型式检验：

a) 原材料来源、生产工艺发生变化；

b) 正常生产时，每12个月检验一次；

c) 停产6个月以上恢复生产时；

d) 出厂检验结果和上次型式检验结果有等级差异时。

    - 判定规则

出厂检验符合本标准出厂检验要求时，判为出厂检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为出厂检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为出厂检验不合格。复检不合格时，应根据复检结果降级使用或不使用。

型式检验符合本标准型式检验要求时，判为型式检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为型式检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为型式检验不合格。

  - 标识、包装、运输与贮存

    - 标识

8.1.1 袋装沸石粉的包装袋上应清楚标明产品名称、分类与标记、生产厂名称和地址、净质量、包装日期和出厂编号。

8.1.2 散装时应提交与袋装标识相同内容的卡片。

8.1.3 标志I级用红色，II级用绿色，III级用黑色。

    - 包装

沸石粉可以散装或袋装。袋装每袋净质量为50 kg或25 kg，且不应少于标识质量的98%。随机抽取20袋，其总质量不应少于标准质量的20倍。沸石粉包装袋应符合GB 9774的规定。其他包装规格可由买卖双方协商确定。

    - 运输与贮存

沸石粉在运输和贮存时不应受潮、混入杂物，贮存期限不宜超过6个月。

（规范性附录）
吸铵值测定方法

  - 原理

吸铵值试验方法的原理是将样品与氯化铵溶液共热，使NH4+被沸石粉充分吸附，经水洗涤后，再经氯化钾溶液作用，将交换的铵离子置换出来，然后加入甲醛，被置换出来的铵离子和甲醛作用生成盐酸，利用标准氢氧化钠溶液中和滴定，用酚酞作指示剂，计算其吸铵量。

  - 主要仪器设备及材料

    - 电热板或调温电炉。

    - 烧杯、中速滤纸。

    - 试验用水应采用蒸馏水。

    - 吸铵值测定时应采用下列规定的试剂：

a) 氯化铵溶液：lmol/L；

b) 氯化钾溶液：lmol/L；

c) 硝酸铵溶液：0.005mol/L；

d) 硝酸银溶液：5%；

e) NaOH标准溶液：0.1mol/L；

f) 甲醛溶液：38%；

g) 酚酞酒精溶液：1%；

  - 试验步骤

    - 称取沸石粉风干样1.000g，置于150mL的烧杯中，加入100mL的lmol/L的氯化铵溶液。

    - 将烧杯放在电热板上或调温电炉上加热微沸2h（经常搅拌，可补充水，保持杯中溶液不少于30ml）。

    - 趁热用中速滤纸过滤，取煮沸并冷却的蒸馏水洗烧杯和滤纸沉淀，再用0.005mol/L的硝酸铵淋洗至无氯离子（用黑色比色板滴两滴淋洗液，加入一滴硝酸银溶液，无白色沉淀产生，表明无氯离子）。

    - 移去滤液瓶，将沉淀物移到普通漏斗中，用煮沸的lmol/L氯化钾溶液每次约30mL冲洗沉淀物。用一干净烧杯承接，分四次洗至100mL～120mL为止。

    - 在洗液中加入10mL甲醛溶液静置20min。

    - 加入2～8滴酚酞指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定，直至微红色为终点（半分钟不退色），记下消耗的氢氧化钠标准溶液体积。

  - 试验结果计算

    - 沸石粉吸铵值应按式（A.1）计算：

A=M×V×100/m…………………（A.1）

式中：

A—吸铵值（mmol/100g）；

M—NaOH标准溶液的摩尔浓度，mol/L；

V—消耗的NaOH标准溶液的体积，mL；

m—沸石粉风干样质量，g。

    - 测试结果应符合下列要求：

a) 二次平行操作结果之差不应大于8%；

b) 同一样品应同时分别进行两次测试，所得测试结果之差不得大于8%，取其平均值为试验结果；当超过允许范围时，应查找原因，重新按上述实验方法进行测试；

c) 两个试验室采用本试验方法对同一试样各自进行测试时，两个试验室的分析结果之差不应大于8%。

（规范性附录）

沸石粉需水量比的测定

  - 主要仪器设备及材料

    - 试验用仪器应采用GB/T 17671中规定的试验用仪器。

    - 试验用水泥应采用符合GSB14-1510强度检验用水泥标准样品或合同约定水泥。当有争议或仲裁检验时，应采用符合GSB14-1510规定的强度检验用水泥标准样品。

    - 试验用砂应符合GB/T 17671中规定的标准砂。

    - 试验用水应采用自来水或蒸馏水，当有争议时，应采用蒸馏水。

  - 试验条件及方法

    - 试验室应符合GB/T 17671的规定。

    - 确定需水量比的胶砂配合比应符合表B.1的规定。

表B.1 胶砂配合比

| 胶砂种类 | 水泥（g） | 沸石粉（g） | ISO砂（g） | 加水量（g） | 流动度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比胶砂 | 450±2 | — | 1350±5 | 225±1 | L0 |
| 受检胶砂 | 405±1 | 45±1 | 1350±5 | W | L0±2mm |

    - 按GB/T 17671的规定进行胶砂的搅拌。

    - 沸石粉的需水量比试验与计算

      - 按表B.1规定的胶砂配合比和GB/T 2419规定的方法测定流动度。当受检胶砂流动度达到对比胶砂流动度（L0）±2mm时，记录此时的加水量V；当受检胶砂流动度超出对比胶砂流动度（L0）±2mm范围时，重新调整加水量，直至受检胶砂流动度达到对比胶砂流动度（L0）±2mm为止。分别测定对比胶砂和受检胶砂的流动度。

      - 沸石粉的需水量比按式（B.1）计算，，结果应精确至1%。

(B.1)

式中：

F——沸石粉的需水量比（%）；

W——受检胶砂流动度达到对比胶砂流动度（L0）±2mm范围时的加水量（g）；

L0——对比胶砂的流动度（mm）。

（规范性附录）
沸石粉活性指数的测定

  - 主要仪器设备及材料

    - 试验用仪器应采用GB/T 17671中规定的试验用仪器。

    - 试验用水泥应采用符合GSB14-1510强度检验用水泥标准样品或合同约定水泥。当有争议或仲裁检验时，应采用符合GSB14-1510强度检验用水泥标准样品。

    - 试验用砂应符合GB/T 17671规定的标准砂。

    - 试验用水应采用自来水或蒸馏水，当有争议时，应采用蒸馏水。

  - 试验条件及方法

    - 试验室应符合GB/T 17671的规定。

    - 确定活性指数的胶砂配合比应符合表C.1的规定。

表C.1 胶砂配合比

| 胶砂种类 | 水泥（g） | 沸石粉（g） | ISO砂（g） | 加水量（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比胶砂 | 450±2 | — | 1350±5 | 225±1 |
| 受检胶砂 | 405±1 | 45±1 | 1350±5 | 225±1 |

    - 按GB/T 17671的规定进行胶砂的搅拌。

    - 沸石粉的活性指数试验与计算

      - 按GB/T 17671的规定分别测定对比胶砂和受检胶砂相应龄期的抗压强度。

      - 沸石粉各龄期的活性指数按式（C.1）计算，结果应精确至1%。

(C.1)

式中：

A——沸石粉活性指数（%）；

Rt——受检胶砂相应龄期的抗压强度（MPa）；

R0——对比胶砂相应龄期的抗压强度（MPa）。

（规范性附录）
沸石粉含水量试验方法

  - 仪器设备

    - 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱：可控温度不低于110℃，最小分度值不大于2℃。

    - 天平：量程不小于100g，精确至0.01g。

  - 试验步骤

    - 称取沸石粉试样约50g，精确至0.01g，倒入烘干至恒重的蒸发皿中。

    - 将烘干箱温度调整并控制在105℃~110℃范围内。

    - 将沸石粉试样放入烘干箱内烘至恒重，取出放在干燥器中冷却至室温后称量，精确至0.01g。

  - 试验结果处理

    - 含水量按式（D.1）计算，精确至0.1%。

(D.1)

式中：

——含水量（%）；

——烘干前试样的质量（g）；

——烘干后试样的质量（g）。

    - 每个样品应称取两个试样进行试验，取两个试样含水量的算术平均值为试验结果。两个试样含水量的绝对差值大于0.2%时，应重新试验。

（资料性附录）
天然沸石岩鉴别试验方法

  - 原理

将沸石样品与混合交换剂共同加热煮沸，利用天然沸石其内部孔腔吸附性，将混合交换剂离子吸附，然后利用蒸馏水将沸石表面的混合交换剂离子去除，然后再与加入的硫化钠共热煮沸，看其表面颜色是否变黑，表面不变黑者，则不是沸石岩，样品表面颜色变黑者，可能为沸石岩。此方法主要利用天然沸石强吸附性的特点，因此对于其他同样具有强吸附性的样品，表面颜色也可能变黑。

  - 主要仪器设备及材料

    - 电热板或调温电炉。

    - 10ml烧杯。

    - 试验用水应采用蒸馏水。

    - 应采用下列规定的试剂：

a) 硝酸银；

b) 乙酸溶液：10%；

c) 硝酸代十六烷基吡啶（C21H38NO2N·H2O）溶液：称取5.24g溴代十六烷基吡啶（C21H38BrN·H2O），用50mL乙醇溶解。另取2.35g硝酸银，用少量水溶解，将硝酸银溶液倒入溴代十六烷基吡啶溶液中，边倒边搅拌，静止10min，过滤于100mL容量瓶中，用乙醇洗涤，并稀释至刻度，摇匀。

d)混合交换剂：称取1g硝酸银加入10mL乙酸溶液，加入10mL硝酸代十六烷基吡啶溶液混合后，加水稀释至100mL，摇匀。

e）硫化钠溶液：称取1g硫化钠和2g氢氧化钠加水溶解后，稀释至100mL。

f）苦味酸溶液：称取1g苦味酸用热水溶解，稀释至100mL。

  - 试验步骤

    - 取试样约1g，用水洗净表面杂质，放入10ml小烧杯中，加入2ml~3ml混合交换剂，在电热板或调温电炉上加热煮沸1min~2min。

    - 取出样品用水洗2次~3次，再加入1ml~2ml硫化钠溶液和1滴~2滴苦味酸溶液。

    - 煮沸后，观察样品表面颜色。

  - 结果判定

样品表面不变黑者，则不是沸石岩，样品表面颜色变黑者，可能为沸石岩。

_________________________________

# Text boxes

2007-09-15实施

2007-09-01发布

用于混凝土（砂浆）中的火山灰微粉

Q/LJT

龙陵县江腾火山灰开发有限责任公司企业标准

ICS

备案号：龙陵Q003—2007

JG

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

混凝土和砂浆用天然沸石岩粉

Natural zeolite powder used in concrete and mortar

（征求意见稿）

JG/T×××—20××

代替JG/T 3048-1998

中华人民共和国建筑工业行业标准

ICS 91.100.10

Q 12

标准代号：JG/T ×××-20××

I级为I，Ⅱ级为Ⅱ，Ⅲ级为Ⅲ

产品代号（FS）