ICS

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—201X

冷拌用沥青再生剂

Cold-mix asphalt recycling agents

(稿完成日期：2017年03月16日）

201X – XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4  分类和应用范围	2

5  技术要求	2

6  试验方法	4

7  检验规则	4

8  标志、运输和贮存	5

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。

本标准负责起草单位：北京交通大学、公路养护技术国家工程研究中心

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

冷拌用沥青再生剂

范围

本标准规定了冷拌用沥青再生剂的术语与定义、分类和应用范围、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于城镇道路及各等级公路沥青路面厂拌冷再生和现场冷再生时，为改善沥青及乳化沥青的稳定性、渗透性和耐老化性等性能而使用的乳液型再生剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CJJ/T 43-2014      城镇道路沥青路面再生利用技术规程

JTG E20-2011	公路工程沥青及沥青混合料试验规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

回收沥青路面材料 reclaimed asphalt pavement(RAP)

采用铣刨、挖掘等方式从沥青路面上获得的旧路面材料。

再生剂 Recycling agent (RA)

用于恢复回收沥青路面材料（RAP）中已老化沥青性能的添加剂。

乳液型再生剂 Emulsified Recycling Agent (ERA)

经乳化后，适于冷拌冷铺作业的再生剂乳状液。

3.4

厂拌冷再生 central plant cold recycling

将回收沥青路面材料（RAP）送到加工厂，经专用设备破碎、筛分，以一定的比例与新矿料、乳化沥青、乳液型再生剂、水等进行常温拌合，制成常温混合料的过程。

3.5

现场冷再生 in-situ cold recycling

采用专用设备，对旧沥青路面进行常温铣刨，现场掺加一定量的新矿料、乳化沥青、乳液型再生剂、水等经过拌和、摊铺、碾压等工序，一次性实现对路面一定深度范围内的旧沥青路面再生的过程。

分类和应用范围

分类

乳液型再生剂（ERA）可分为三类：ERA-1、ERA-2和ERA-3。

应用范围

ERA-1是将再生剂（RA）单独制成乳状液，适用于无需添加新矿料时的厂拌及现场冷再生。

ERA-2和ERA-3是将再生剂（RA）和适量沥青共同制成乳化沥青，适用于需添加新矿料时的厂拌及现场冷再生。

技术要求

乳液型再生剂应符合表1的规定。

表1 乳液型再生剂要求

| 技术指标 | ERA-1 | ERA-2 | ERA-3 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度，50℃，SFS | ≤ 100 | 20 - 450 | 20 - 450 | T 0623 |
| 筛上剩余量，% | ≤ 0.1 | T 0652 |
| 储存稳定性，% | 1 d | ≤ 1 | T 0655 |
|  | 5 d | ≤ 5 |  |
| 蒸发残留物含量，% | ≥65 | T 0651 |
| 蒸发残留物 | 相对密度，25℃ | 报告 | T 0603 |
|  | 运动粘度，60℃，mm2/s | 50-200 | - | - | T 0619 |
|  | 饱和分含量，% | ≤30 | T 0618 |
|  | 芳香分含量，% | ≥60 | - | - | T 0618 |
|  | 溶解度，% | ≥97.5 | T 0607 |
|  | RTFOT后针入度，4℃，50g，5s | - | 75-200 | 5-75 | T 0604 |
|  | RTFOT后质量变化，% | ≤4 | T 0610 |
| 与粗集料的黏附性（覆盖面积） | ≥2/3 | T 0654 |
| 与粗、细粒式集料拌合试验 | 均匀 | T 0659 |

注：表中试验方法应按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20 执行。

试验方法

表1中各项性能指标的试验方法按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20 规定执行，其中：

6.1粘度按T 0623 沥青赛波特黏度试验（赛波特重质油黏度计法）执行。

6.2 筛上剩余量按T 0652 乳化沥青筛上剩余量试验执行。

6.3储存稳定性按T 0655 乳化沥青储存稳定性试验执行。

6.4蒸发残留物含量按T 0651 乳化沥青蒸发残留含量物试验执行。

6.5相对密度按T 0603 沥青密度与相对密度试验执行。

6.6运动粘度按T 0619 沥青运动粘度试验（毛细管法）执行。

6.7饱和分和芳香分含量按T 0618 沥青化学组分试验（四组分法）执行。

6.8溶解度按T 0607 沥青溶解度试验执行。

6.9 RTFOT后针入度按T 0604沥青针入度试验执行。

6.10 RTFOT后质量变化按T 0610 沥青旋转薄膜加热试验执行。

6.11与粗集料的黏附性按T 0654 乳化沥青与粗集料的黏附性试验执行。

6.12与粗、细粒式集料拌合试验按T 0659 乳化沥青与矿料的拌合试验执行。

检验规则

7.1编号及取样

7.1.1 乳液型再生剂应按照类型分别编号及取样，每一编号为一取样单位，出厂编号按年生产能力规定为：

500t以上，不超过100t为一编号；

500-1000t，不超过200t为一编号；

1000-2000t，不超过400t为一编号；

7.1.2 取样方法及试样制备按JTG E20执行。

7.2 检验项目

7.2.1 出厂检验项目为：粘度、储存稳定性、蒸发残留物含量、蒸发残留物的饱和分含量（ERA-1另须提供芳香分含量）、与粗集料的黏附性。

7.2.2 型式检验项目为表1所列全部项目。

在下列情况下进行型式检验：

——新产品试制定型鉴定时;

——正式生产后，如材料、设备、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——正常生产时，每半年进行一次或同一类别和规格生产数量达到200吨；

——产品长期停产后，重新恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.3判定规则

7.3.1 试验结果符合本标准第5章技术要求时为合格。

7.3.2 试验结果任何一项不符合本标准第5章技术要求，允许在同一编号中重新加倍取样进行全部项目的复检，以复检结果判定，复检不合格可降级处理，低于最低级别为不合格品。

7.4 仲裁

买卖双方对产品质量有争议时，买卖双方应将双方认可的样品签封，送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

8 标识、运输、贮存、

——包装袋（桶）上应标注产品名称、类别、执行标准号；

——制造商名称、地址、联系方式、包装日期及出厂编号；

——运输和贮存时应注意防火、并采取措施防止混入杂物，同时应防止污染环境。