# UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ××－20××

备案号J ×－20××

城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance of bridge works

in urban rail transit

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance of bridge works

in urban rail transit

CJJ ***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第      号

住房城乡建设部关于发布行业标准

《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》的公告

现批准《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》为行业标准，编号为CJJ（-201*,自201*年*月1日起实施。其中，第***、***条为强制性条文，必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

住房城乡建设部

年   月   日

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标[2013]169号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4施工准备与施工测量；5模板与支架工程；6钢筋工程；7混凝土工程；8预应力工程；9装配式混凝土构件预制与运输；10基础；11墩台；12支座；13钢筋混凝土及预应力混凝土梁式桥梁；14其它类型桥梁；15桥面及附属工程；16装饰与装修；17施工质量验收。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对条文的解释，由中铁十一局集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中铁十一局集团有限公司（地址：湖北省武汉市武昌区中山路277号，邮政编码：430061）。

本规范主编单位：中铁十一局集团有限公司

中铁十一局集团第五工程有限公司

本规范参编单位：北京轨道交通建设管理有限公司

武汉地铁集团有限公司

北京市政建设集团有限责任公司

上海公路桥梁（集团）有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司

中铁十二局集团有限公司

中铁十六局集团有限公司

中铁十七局集团有限公司

中铁十八局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司

中铁二十三局集团有限公司

中铁二十五局集团有限公司

武汉市市政建设集团有限公司

石家庄市市政建设总公司

本规范主要起草人员：张丕界  张旭东  唐达昆  李  明

刘  斌  王更峰  王  鹏  陈  龙

徐浩然  夏明锬  张开顺  王元清

谭  均  唐双林  沐云锋  张成平

罗富荣  周少东  刘  晖  张  跃

阙  孜  张晓林  彭华春  贾优秀

王建弘  徐华轩  赵旭清  刘世安

邱  瑞  杨利全  李亚军  孙建新

邓继杰  刘延龙  张文丽  蔡文胜

田天长  黄祥国  尹  涛  黄  明

黄新艺  方  涛  李新义

本规范主要审查人员：

目  次

UDC	1

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	4

4  施工准备与施工测量	5

4.1  施工准备	5

4.2  施工测量	5

5  模板与支架工程	7

5.1  一般规定	7

5.2  模板与支架的设计	7

5.3  模板和支架的制作与安装	9

5.4  模板和支架的使用与拆除	11

5.5  检验标准	12

6  钢筋工程	13

6.1  一般规定	13

6.2  钢筋加工	13

6.3  钢筋连接	14

6.4  钢筋骨架制作与安装	16

6.5  检验标准	16

7  混凝土工程	19

7.1  一般规定	19

7.2  混凝土运输与输送	19

7.3  混凝土的浇筑	20

7.4  混凝土养护	21

7.5  大体积混凝土	22

7.6  抗冻混凝土	23

7.7  抗渗混凝土	23

7.8  季节性施工	23

7.9  检验标准	24

8  预应力工程	27

8.1  一般规定	27

8.2  预应力筋、管道制作与安装	27

8.3  预应力施加	29

8.4  压浆及封锚	31

8.5  检验标准	32

9  装配式混凝土构件预制与运输	35

9.1  一般规定	35

9.2  预制场建设	35

9.3  构件预制	36

9.4  构件移运与存放	38

9.5  构件运输	39

9.6  检验标准	39

10  基础	43

10.1  一般规定	43

10.2  扩大基础	43

10.3 桩基础	43

10.4 沉井基础	44

10.5 承台	45

10.6 检验标准	45

11  墩台	48

11.1  一般规定	48

11.2  桥墩与桥台	48

11.3  台帽与盖梁	49

11.4  台后过渡段	49

11.5  检验标准	50

12  支座	52

12.1  一般规定	52

12.2  支座安装	52

12.3  检验标准	53

13  钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥梁	56

13.1  一般规定	56

13.2  现浇施工	56

13.3  装配式构件现场施工	58

13.4  顶推施工	60

13.5 水平转体施工	61

13.6  检验标准	62

14  其它类型桥梁	67

14.1  一般规定	67

14.2  钢桥	67

14.3  钢-混凝土结合梁桥	68

14.4  拱桥	69

14.5  斜拉桥	71

14.6  检验标准	73

15  桥面及附属工程	77

15.1  一般规定	77

15.2  伸缩装置	77

15.3  防落梁装置	77

15.4  防水与排水工程	78

15.5  接触网基础	78

15.6  声屏障施工	79

15.7  栏杆、电缆槽	80

15.8  桥上救援疏散及检查设施	80

15.9  防雷接地及防迷流	80

15.10  检验标准	81

16  装饰与装修	88

16.1  一般规定	88

16.2  饰面	88

16.3  涂装	89

16.4  检验标准	90

17  施工质量验收	91

17.1  一般规定	91

17.2  施工质量验收划分	91

17.3  施工质量验收要求和标准	94

17.4  施工质量验收组织和程序	95

附录A  预应力筋平均张拉力的计算	97

附录B  施工现场质量管理检查记录	98

附录C  检验批质量验收记录	99

附录D  分项工程质量验收记录	100

附录E  分部（子分部）工程质量验收记录	101

附录F  单位工程质量竣工验收记录	102

本规范用词说明	107

引用标准名录	108

条文说明	110

Contents

1  General Provisions  ·········································································  1

2  Terminologies  ··············································································  2

3  Basic Requirements  ·······································································  4

4  Construction Preparation and Construction Investigation  ························  5

4.1  Construction Preparation  ································································  5

4.2  Construction Investigation  ······························································  5

5  Formwork and Support  ···································································  7

5.1  General Requirements  ···································································  7

5.2  Formwork and Support Design ····························································  7

5.3  Manufacture, Installation of Formwork and Support  ··· ······ ······················  9

5.4  Use, Demolishing of Formwork and Support   ················· ····················  11

5.5  Inspection Standard  ······································································ 12

6  Steel Bar Engineering  ···································································· 13

6.1  General Requirements  ··································································· 13

6.2  Steel Bar Processing  ····································································· 13

6.3  Steel Bar Connections  ···································································· 14

6.4  Colligation and Installation of Steel Bar  ················································ 16

6.5  Inspection Standard  ······································································ 16

7  Concrete Engineering  ···································································· 19

7.1  General Requirements  ··································································· 19

7.2  Transport and Conveying of Concrete  ·················································· 19

7.3  Concrete Pouring  ········································································· 20

7.4  Concrete Curing  ·········································································· 21

7.5  Mass Concrete  ············································································ 22

7.6  Frost-resistant Concrete  ·································································· 23

7.7  Impermeable Concrete  ··································································· 23

7.8  Seasonal Construction  ··································································· 23

7.9  Inspection Standard  ······································································ 24

8  Pre-Stressing Engineering  ······························································· 27

8.1  General Requirements  ··································································· 27

8.2  Manufacture, Installation of Prestressing Tendon and Pipeline  · ···················· 27

8.3  Prestress Application of Prestressing Tendon             ···                ······· 29

8.4  Grouting and Sealing Anchor  ··························································· 31

8.5  Inspection Standard  ······································································ 32

9  Beam Prefabrication  ······································································ 35

9.1  General Requirements  ··································································· 35

9.2  Construction of Prefabrication Yard  ····················································· 35

9.3  Prefabrication of Member  ································································ 36

9.4  Shifting and Storage of Member  ·········  ············································· 38

9.5  Member Transportation···················· ··············································· 39

9.6  Inspection Standard  ······································································ 39

10  Foundation Engineering  ································································ 43

10.1  General Requirements  ·································································· 43

10.2  Expanded Foundation  ·································································· 43

10.3  Pile Foundation  ········································································· 43

10.4  Open Caisson Foundation  ······························································ 44

10.5  Cap   ················                      ·············································· 45

10.6  Inspection Standard  ····································································· 45

11  Abutments Engineering  ························································· ·······48

11.1  General Requirements  ································································ ··48

11.2  Pier and Abutment  ····························································· ·········48

11.3  Abutment Coping and Capping Beam  ··········································· ······49

11.4  Abutment Backfill  ································································ ······49

11.5  Inspection Standard   ·····································································50

12  Bridge Support  ·································································· ·········52

12.1  General Requirements   ··································································52

12.2  Installation of Support   ··································································52

12.3  Inspection Standard   ·····································································53

13  Reinforced and Prestressed concrete Beam Bridge   ·······························56

13.1  General Requirements   ··································································56

13.2  Cast-in-place Construction  ······························································56

13.3  Segmental Assembly  ·····································································58

13.4  Incremental Launching Construction   ··················································60

13.5  Horizontal Swing Construction   ························································61

13.6  Inspection Standard   ·····································································62

14  Other Types of Bridges   ·································································67

14.1  General Requirements   ··································································67

14.2  Steel Bridge  ··············································· ······························67

14.3  Steel-Concrete Composite Beam Bridge   ··············································68

14.4  Arch Bridge   ·············································································69

14.5  Cable-Stayed Bridge  · ··································································71

14.6  Inspection Standard   ·····································································73

15  Bridge Floor and Ancillary Engineering   ············································77

15.1  General Requirements   ··································································77

15.2  Expansion Device   ··········· ··························································77

15.3  Collapse-Proof Device   ··································································77

15.4  Waterproofing and Drainage Engineering   ················· ··························77

15.5  Foundation of Contact Network   ······                    ····························78

15.6  Noise Barrier construction       ······                    ····························79

15.7  Handrail and Cable Trough  ········································ ····················79

15.8  Installations of Evacuation and Inspection on Bridge Floor  ············· ············80

15.9  Grounding for Lightening and Preventing Stray Current   ····························80

15.10  Inspection Standard  · ··································································81

16  Ornament and Finish   ····································································88

16.1  General Requirements   ··································································88

16.2  Decorative Finish   ·······································································88

16.3  Coating   ··················································································89

16.4  Inspection Standard   ·····································································90

17  Acceptance check of Construction Quality   ········································91

17.1  General Requirements   ··································································91

17.2  Partition of Acceptance Check   ·························································91

17.3  Contents and Requests of Acceptance Check   ·········································94

17.4  Procedure and Organization of Acceptance Check  ································ ···95

Appendix A  Calculation of Average Tensioning Force of Prestressing Tendon·· ·97

Appendix B  Regulatory Inspection Record of Construction Field·············· ·····98

Appendix C  Quality Acceptance Record of Inspection Lot ····························99

Appendix D  Quality Acceptance Record of Subentry Engineering··················100

Appendix E  Quality Acceptance Record of sub-item project··························102

Appendix F  Quality Final Acceptance Record of Unit Project························103

Explanation of Wording in This Code·······················································108

List of Quoted Standards·······································································109

Addition：Explanation of Provisions··························································111

# 1  总    则

1.0.1  为加强城市轨道交通桥梁工程施工技术管理，规范施工技术标准，统一施工质量检验及验收标准，保证工程施工质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于钢轮钢轨制式城市轨道交通桥梁的新建、改建、扩建和维修工程的施工与质量验收。

1.0.3  城市轨道交通桥梁工程的施工应积极推行工厂化、装配化和信息化。

1.0.4  城市轨道交通桥梁工程的施工及验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  城市轨道交通桥梁 urban rail transit bridge

为城市轨道交通线路跨越天然或人工障碍物而修建的建筑物。

2.0.2  施工荷载 construction load

施工阶段施加在结构或构件上的临时荷载，包括施工机具设备、模板和其他材料、人群、风力、拱桥单向推力等。

2.0.3  支架预压 support

模拟梁体荷载对支架进行预加载，以检验支架承载能力和量测支架弹性、非弹性变形量。

2.0.4  施工预拱度 camber

为抵消梁、拱、桁架等结构在荷载作用下产生的位移（挠度），而在施工或制造时所预留的与位移方向相反的校正量。

2.0.5  大体积混凝土 mass concrete

混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土，或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

2.0.6  预应力智能张拉设备intelligent tensioning equipment

利用计算机控制技术，实现后张法预应力施加全过程自动化的设备。

2.0.7  装配式混凝土构件 precast concrete element

在工厂或现场预制、可通过各种可靠连接方式直接装配形成桥梁结构的混凝土构件。

2.0.8  匹配浇筑 match cast

后一节段浇筑时，利用已预制完成的前一节段作为一侧端模的浇筑方式。

2.0.9  短线法 short-line method

预制台座底模长度为一个节段长度，利用预制完的前一节段作为后一节段的一侧端模，固定的端模作为另一侧端模，逐段进行预制的方法。

2.0.10  长线法 long-line method

预制台座底模长度为整跨梁长，将整跨主梁分为若干段，在按线型设计的台座上匹配浇筑形成节段直至完成的方法。

2.0.11  移动模架逐跨现浇 span by span method with stepping formwork

采用可在桥墩上纵向移动的支架及模板，在其上逐跨拼装水泥混凝土梁体预制件或现浇梁体水泥混凝土，并逐跨施加预应力的施工方法。

2.0.12  悬臂浇筑法 cast-in-place cantilever method

在以桥墩为中心的顺桥向两侧，采用专用设备对称平衡地逐段向跨中浇筑混凝土梁体，并逐段施加预应力的施工方法。

2.0.13  挂篮 movable suspended scaffolding

用悬臂浇筑法浇筑斜拉、T构、连续梁等混凝土梁时，用于承受施工荷载及梁体自重、能逐段向前移动，且经特殊设计的主要工艺设备。其主要组成部分包括承重系统、提升系统、锚固系统、行走系统、模板与支架系统。

2.0.14  预制节段逐跨拼装 segmental construction span by span

将预制好的梁体混凝土块体利用专用设备逐跨进行拼装，并逐跨施加预应力的施工方法。

2.0.15  悬臂拼装 erection by protrusion

在以桥墩为中心的顺桥向两侧，采用专用设备逐段平衡地向跨中拼装混凝土梁体预制块的施工方法。

2.0.16  顶推施工 incremental launching construction

在桥头逐段浇筑或拼装梁体，在梁前安装导梁，用千斤顶纵向顶推、使梁体通过各墩顶的临时滑动支座面就位的施工方法。

2.0.17  转体施工 construction by swing method

在同桥轴线夹某一角度（水平角或竖直角）的位置预先拼装或浇筑全部或部分桥体，形成临时稳定结构后借助转动装置（平面或竖向）转体就位的一种施工方法。

2.0.18  结合梁 composite girder

由钢筋混凝土板与钢梁结合成整体的梁。

2.0.19  检验批  inspection lot

按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.20  主控项目 dominant item

对质量、安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

2.0.21  一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

# 3  基本规定

3.0.1  施工单位应具备相应的桥梁工程施工资质，应建立健全的质量保证体系和安全生产管理制度。

3.0.2  城市轨道交通桥梁工程应严格按照设计文件、合同规定和国家现行有关标准施工。设计变更应在获批后方可作为施工实施的依据。

3.0.3  施工单位应做好施工调查和地质核对工作，编制重难点工程的施工方案和高风险工程的应急预案，并宜按应急预案的规定进行演练。

3.0.4  施工单位应编制实施性施工组织设计及关键工序作业指导书，明确施工作业标准和工艺、安全要求。施工作业前必须向作业人员进行技术和安全交底，并形成文件。

3.0.5  城市轨道交通桥梁工程施工应加强现场管理，规范现场布置，合理利用资源，做好文明施工、环境保护、水土保持等工作。

3.0.6  钢筋加工、混凝土拌制、预制梁和小型构件预制应采用工厂化生产，现浇梁施工宜满足工厂化生产条件。

3.0.7  城市轨道交通桥梁工程施工应考虑供电、通信、信号、轨道等各系统设备及管线的设置，为各专业接口预留条件，并符合相关限界条件的要求。

3.0.8  城市轨道交通桥梁工程施工与既有交通线路有交叉时，应按建设单位和设计要求设置施工辅助设施，减少对既有交通线路正常运营的干扰。

3.0.9  施工过程中使用的原材料、安全防护用品、机械设备和生产工具等应为合格产品。采用的仪器仪表、量具和量器应在有效的检定期内。

3.0.10  工程质量验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程、分部工程(子分部工程）、单位工程顺序进行。

# 4  施工准备与施工测量

## 4.1  施工准备

4.1.1  施工前，应由建设单位组织设计、施工和监理等单位，由设计人员进行施工设计交底，并形成文件。

4.1.2  施工前，建设单位应向施工单位提供施工现场及其毗邻区域内包括地下管线等的各种建筑物、构筑物的现况资料以及危险源分析、交通、地勘、气象和水文观测资料，并应向施工单位和监理单位交底。

4.1.3  施工前，建设单位应组织设计、勘测单位向施工单位移交现场测量控制桩、水准点。施工单位应结合实际情况，制定施工测量方案，建立测量控制网。

4.1.4  施工单位应根据建设、设计和勘测单位提供的资料及文件，对施工现场进行全面、详尽、深入的调查，做好原始资料收集、数据记录，必要时形成施工调查报告。

4.1.5  建设单位应会同施工单位研究确定施工区域内各种建（构）筑物的拆移或保护、加固方案，并应形成文件后方可实施。

4.1.6  施工前，施工单位应组织施工技术人员对施工图进行复核，发现问题应及时与设计人员按规定程序办理设计变更。

4.1.7  施工前，应合理划分工程质量控制的单位工程、分部工程、分项工程和检验批，并以其作为施工质量控制的基础。

4.1.8  施工前，应建立健全安全、质量、环保等方面的管理体系及相关制度，并应对全体施工人员进行技术、安全培训，做好交底工作，对特殊工种应进行资格培训。

4.1.9  对于技术条件复杂或危险性较大的分部分项工程应编制安全可靠、技术可行、经济合理的施工技术专项方案和施工安全专项方案。

4.1.10  涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的工程项目应提前做好原材料检验、工艺性试验研究和论证等工作，保证施工顺利进行。

4.1.11  应根据当地政府的有关规定并结合工程特点、施工部署及计划安排，合理布置施工现场，支搭施工围挡、搭建现场临时生产和生活设施。

## 4.2  施工测量

4.2.1  施工测量应符合国家现行标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308、《工程测量规范》GB50026和《城市测量规范》CJJ T8的有关规定。

4.2.2  施工测量应实行施工单位复测制、监理单位复核制，并符合下列规定：

1  施工前，施工单位应对建设单位移交的控制桩、水准点进行复核测量。原测桩有遗失或变位时，应及时补桩校正，并应经相应的技术质量管理部门和人员认定。

2  施工前，应对既有管道、构(建）筑物与拟建工程衔接的平面位置和高程进行校测。

3  临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测、不易被扰动，并采取保护措施。沿线临时水准点，每200m不宜少于1个。

4  临时水准点、控制桩、高程桩应经过复核后方可使用，并进行不定期检测和定期校核，校核周期不宜大于6个月。

# 5  模板与支架工程

## 5.1  一般规定

5.1.1  模板工程应编制施工技术和安全专项方案。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项方案，应通过技术论证后方可实施。

5.1.2  支架工程应编制包括支架设计、拼装、预压、使用和拆除等内容的专项施工方案，经监理和业主单位审查批准后实施。

5.1.3  模板和支架宜选用轻质、高强、耐用的材料，材料的性能指标应符合国家现行有关标准的规定。

5.1.4  模板和支架应保证结构和构件各部分形状尺寸和位置准确，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。模板宜采用大块钢模板。支架宜采用标准化、系列化、通用化构件。连接件宜选用标准定型产品。

5.1.5  进场的模板、支架和构配件应按品种、规格分类存放，挂设材料标识牌，并应有防止锈蚀、污染的措施。

## 5.2  模板与支架的设计

5.2.1  模板、支架的设计应包括下列内容：

1  模板及支架的选型及构造。

2  模板及支架上的荷载及其效应计算。

3  模板及支架的承载力、刚度验算。

4  模板及支架的抗倾覆验算。

5  模板及支架的施工图。

5.2.2  模板、支架的选型和构造应根据工程结构形式、荷载、地基类别、施工方法、施工设备和材料性能等条件及国家现行有关标准确定。用于混凝土现浇的满堂式支架严禁采用扣件式钢管支架。

5.2.3  模板、支架的设计应符合下列规定：

1  设计计算应采用以分项系数表达的极限状态设计方法。

2  新型模板、支架结构计算假定和模型应有理论或试验依据，或经工程验证可行。

3  模板、支架应根据施工过程中各种受力工况进行结构分析，并确定其最不利的作用效应组合。

4  承载力计算应采用荷载基本组合，变形验算采用永久荷载标准值。

5  支架的地基与基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。

5.2.4  模板、支架设计应考虑的各项荷载和荷载组合应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

5.2.5  模板、支架结构的刚度和抗倾覆稳定性验算应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

5.2.6  用于梁、板等结构的模板、支架应设置施工预拱度。施工预拱度应考虑结构预拱度、支架受荷后的弹性变形、接头挤压等引起的非弹性变形和基础沉降。

5.2.7  设计预应力混凝土结构模板时，应考虑施加预应力后构件的弹性压缩、上拱及支座螺栓或预埋件的位移等。

5.2.8  设计组合模板时，应验算吊装刚度，并应注明支点及吊点位置。

5.2.9  模板的构造要求应符合下列规定：

1  模板背面主肋和次肋的布置应根据模板的荷载和刚度要求进行设计，次肋的配置方向应与模板的长度方向相垂直。主肋和次肋的截面高度宜统一。

2  模板的配板应根据配模面的形状、几何尺寸及支撑形式确定。宜选用大规格模板。配板后的板缝应规则，不得杂乱。

3  墩柱、梁、板的转角及各种模板面的交接部分应采用连接简便、结构牢固、易于拆除的专用模板。

4  应采取措施减少或避免在模板上钻孔。确需钻孔时，钻孔不应影响模板的周转使用。

5  有防水要求的构件，其模板对拉螺杆或拉筋中应设止水片，止水片应与对拉杆环焊。

5.2.10  满堂式支架、梁柱式支架适用范围应符合表5.2.10的规定。

表5.2.10   满堂式和梁柱式支架适用范围

| 支架类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 满堂式支架 | 1）支架高度不宜大于20m。 2）混凝土梁体的高度不宜大于7m。 3）地基不需特殊处理即可满足承载力和沉降变形要求。 |
| 梁柱式支架 | 1）地形高差大。 2）跨越既有铁路、公路、城市轨道交通、河道和管线等。 3）特殊地质条件。 |

5.2.11  支架跨越通航河道、公路、铁路、城市轨道交通等既有设施时应符合下列规定：

1  支架下净空必须满足既有设施的安全限界要求。

2  支架应按规定设置导向、限高、限宽、减速等标识、标志及防撞设施。

3  既有设施正上方的支架底部应全部封闭，两侧应设置防护设施。

4  跨电气化铁路和城市轨道交通的支架，应设置静电屏蔽防护和接地防护装置。

5.2.12  应根据支架结构形式、承受荷载大小及需要的落架量，在支架的适当部位设置落架装置。

5.2.13  采用碗扣式、定型门式和承插型盘扣式钢管脚手架材料作支架时，其构造应分别符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231的规定。

5.2.14  梁柱式支架构造应符合下列规定：

1  同一桥跨的支架宜采用相同类型的基础、立柱和承重梁结构。

2  支墩的立柱底面应设置钢垫板，钢垫板与立柱及基础应密贴并连接牢固。立柱顶端应与横梁紧密接触并连接牢固。

3  支墩立柱钢管的外径与壁厚之比不得超过100。钢管长细比大于150时，应采用连接系形成格构式框架柱。

4  采用型钢作支架横梁或纵梁时，应采用垫板、加劲肋等将两根及以上型钢连接成整体。同跨内全部纵梁应通过横向连接系连接成整体。

5  采用贝雷梁、万能杆件、军用梁等桁架结构做支架横梁或纵梁时，应符合下列构造要求：

1）应设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体；贝雷梁两端及支承位置均应设置通长横向连接系，且间距不应大于9m。

2）当桁架结构支撑位置不在主节点时，应设置加强竖杆或斜杆。

3）应在桁架结构支承位置设置侧向限位装置，不宜将桁架梁直接焊接在其支承结构上。

5.2.15  支架附属设施应符合下列规定：

1  支架顶面四周宜设置作业平台，平台面应满铺脚手板并设置挡脚板。

2  支架设置作业平台时，应设置相应的人形梯架或坡道、防护栏杆和安全网。

## 5.3  模板和支架的制作与安装

5.3.1  模板的制作应符合下列规定：

1  模板及配件应按批准的加工图进行制作，外形复杂的应放大样。

2  模板板面接缝拼合后应严密不漏浆，模板与混凝土接触面应平整。

3  木模板与混凝土接触的表面应刨光且应保持平整。采用平缝进行接缝时，应有防止漏浆的措施；转角处应加嵌条或做成斜角。

4  高分子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢模板的边肋及加强肋应连接牢固，并应与面板成一整体。钢框胶合板模板的组配面板宜采用错缝布置。

5.3.2  模板的安装应符合下列规定：

1  模板应按设计要求准确就位。

2  对安装在支架上的模板，应在支架检验合格后进行模板安装。

3  模板在安装过程中应设置防倾覆的临时固定设施。

4  当模板妨碍绑扎钢筋时，宜待钢筋工序结束后再安装模板。

5  模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷脱模剂，脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。

6  模板安装应接缝严密，接缝中宜放置橡胶条或泡沫塑料条等弹性密封条。

5.3.3  组合钢模板的制作、安装应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB/T 50214的规定。

5.3.4  组合铝合金模板的制作、安装应符合现行行业标准《组合铝合金模板工程技术规程》 JGJ 386的规定。

5.3.5  提升模板应设置脚手平台、接料平台、挂吊脚手及安全网等辅助设施。

5.3.6  翻转模板、爬升模板应满足强度、刚度及稳定性要求。施工应符合下列规定：

1  混凝土的强度应达到规定的强度后方可拆模并进行模板翻转或爬架爬升。作用于爬模上的接料平台、脚手平台和拆模吊栏的荷载应均衡，不得超载，严禁混凝土吊斗碰撞爬模系统。

2  模板沿墩身周边方向应始终保持顺向搭接。施工过程中，应随时检查爬模的中线、水平位置和高程，发现问题应及时纠正。

3  液压爬升模板施工应遵守现行行业标准《液压爬升模板工程技术规程》JGJ 195的规定。

5.3.7  采用滑升模板应遵守现行国家标准《滑动模板工程技术规范》GB 50113的规定。

5.3.8  支架安装前，应对支架进行施工放样，严格按照加工图进行安装。立柱应垂直，节点连接应可靠。

5.3.9  支架立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基应有防、排水措施，严禁被水浸泡。寒冷和严寒地区的支架地基应有防冻胀及融沉措施。

5.3.10  支架预压应符合下列规定：

1  不同类型的支架应根据支架高度、基础情况等选择有代表性区域预压。首次浇筑段的支架应预压。

2  支架预压荷载应符合设计要求。当设计无要求时，不应小于支架所承受梁体结构自重与最大施工荷载之和的110%。宜按最大施工荷载的60%、100%、110%共三级分别进行预压。

3  支架宜采用钢材、预制块等材料预压，采用沙袋预压时应采取防雨措施。

4  支架预压加载范围不应小于现浇混凝土结构物的实际投影面。预压荷载分布应与支架施工时承受的荷载分布基本一致。

5  支架预压加载和卸载应按照对称、分层、分级的原则进行，严禁集中加载和卸载。

5.3.11  支架预压的位移监测应符合下列规定：

1  监测内容应包括：基础沉降、支架竖向位移、支架顶面水平位移、梁柱式支架纵（横）梁挠度和近邻结构物沉降。

2  支架监测应选取不少于2个典型断面，每断面的监测点应不少于5个。

3  沉降、竖向位移和挠度监测宜采用水准仪，测量精度应满足三等水准测量要求。水平位移宜采用全站仪进行监测。

4  预压监测频率和卸载条件应符合下列规定：

1）支架加载前，应监测初始值。

2）每级加载完成1h后应监测1次，以后每间隔6h监测1次。相邻两次监测位移平均值之差不大于2mm时可进行下一级加载。

3）全部预压荷载施加后，每间隔6h监测1次。当连续2h监测位移平均值之差不大于2mm时，方可卸除预压荷载。

4）支架完全卸载6h后应监测1次。

5  应根据监测数据计算分析基础沉降量、支架弹性和非弹性变形量及平面位移量，评价支架安全性和确定立模标高，并形成支架预压报告。

## 5.4  模板和支架的使用与拆除

5.4.1  模板、支架应在检查和验收合格后，方可浇筑混凝土。

5.4.2  模板、支架在使用过程中，应符合下列规定：

1  应设专人对支架及模板进行观察和维护。发现异常情况应立即停止施工，并迅速撤离作业面上的人员。排除险情后，方可继续施工。

2  支架结构（或局部）作业层上的施工荷载不得超过设计允许荷载。

3  受冬期气温、洪水、大风等因素暂停施工时，支架应采取临时安全稳固措施。恢复施工时应对支架进行全面检查，合格后方可进行后续施工。

5.4.3  模板、支架拆除应符合下列规定：

1  模板、支架拆除时混凝土强度应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

2  拆除作业前，应先对支架结构的稳定性进行检查确认。

3  只拆除部分支架时，拆除前应对不拆的支架结构进行加固，确保稳定。

4  对设有缆风绳的支架结构，缆风绳应对称拆除。

5  暂停拆除施工时，应采取临时固定措施，已拆除和松开的构配件应妥善安置。

6  模板、支架的拆除顺序应符合设计规定。设计无规定时，应遵循后支先拆、先支后拆的原则，且宜按横桥向同步、纵桥向对称均匀的顺序分阶段卸落。

5.4.4  在低温、干燥或大风环境下拆除模板时，应采取措施防止混凝土表面产生裂缝。拆模时，混凝土内部和表面温差应符合有关规定。当气温急剧变化时，不宜进行拆模作业。

## 5.5  检验标准

主 控 项 目

5.5.1  模板、支架的制作及安装应符合加工图的规定，且稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺量。

5.5.2  模板与混凝土接触面应清理干净，且钢、木模板宜涂刷隔离剂。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

一 般 项 目

5.5.3  模板、支架的制作和安装允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

5.5.4  固定在模板上的预埋板、预留孔内模不得遗漏，且应安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

5.5.5  满堂式支架的地基及基础、梁柱式支架的明挖基础质量验收应符合现行行业标准《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB 10110的规定。

5.5.6  碗扣式钢管支架、门式钢管支架、梁柱式支架的质量验收应符合现行行业标准《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB 10110的规定。

# 6  钢筋工程

## 6.1  一般规定

6.1.1  进场钢筋应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，经检验合格后方可使用。

6.1.2  施工过程中应采取有效措施防止钢筋等级、牌号、规格混淆以及防止受到锈蚀、污染和变形。进场钢筋存放时间不宜超过6个月。

6.1.3  钢筋工程宜采用专业化生产的成型钢筋。无此条件时，应设置专用钢筋加工场进行加工。

6.1.4  从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书。

6.1.5  预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，且其使用时的计算拉应力不得大于50MPa。

6.1.6  应在钢筋工程验收合格后方可浇筑混凝土。

## 6.2  钢筋加工

6.2.1  钢筋加工前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面带有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋不得使用。

6.2.2  成盘钢筋和有弯折的钢筋在加工前应调直，调直宜采用机械设备进行。采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级钢筋冷拉率不宜大于2%；HRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%。

6.2.3  受力钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无规定时，应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

6.2.4  箍筋末端弯钩的形式应符合设计要求。当设计无规定时，应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

6.2.5  钢筋宜在常温状态下弯制，不应加热。弯制宜从钢筋中部向两端进行，且弯钩应一次弯曲成型。

6.2.6  钢筋机械连接丝头应采用专用机具加工，其外观质量及尺寸应满足设计要求及国家现行相关标准的规定。加工后的丝头应采取防止损伤、玷污的保护措施。

6.2.7  加工后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。

## 6.3  钢筋连接

6.3.1  钢筋连接宜采用机械连接接头和焊接接头。普通钢筋混凝土中钢筋直径不大于22mm且不为受拉钢筋时，可采用绑扎连接。

6.3.2  钢筋接头应设置在承受应力较小处，并应符合下列规定：

1  同一根钢筋上应少设接头，同一接头长度区段内不得有两个接头。

2  同一接头长度区段内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合设计规定。设计无规定时，应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  接头长度区段内受力钢筋接头面积的最大百分率

| 接头形式 | 受拉区 | 受压区 |
| --- | --- | --- |
|  | 受弯构件 | 轴心受拉构件 |  |
| 主筋机械连接接头 | 50% | 25% | 不限制 |
| 主筋焊接接头 | 50% | 25% | 不限制 |
| 主筋绑扎接头 | 25% | 50% |

注：1. 焊接接头长度区段是指35d（d为钢筋直径）长度范围，但不得小于500mm；绑扎接头长度区段是指1.3倍搭接长度。

2. 装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。

3  钢筋接头应避开钢筋弯曲处，接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

4  当施工中分不清受拉区和受压区时，接头设置应符合受拉区规定。

6.3.3  钢筋采用机械连接接头时，应符合下列规定：

1  钢筋机械连接接头的材料、制作、安装施工以及质量检验和验收等应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108的有关规定。

2  钢筋机械连接接头的等级应符合设计要求。当设计无规定时，应选用I级或II级。

3  钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度，应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定，且不得小于20mm；连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净间距不宜小于25mm。

4  连接套筒、锁母、丝头在加工、运输和储存过程中应采取防护措施，防止雨淋、沾污和损伤。

6.3.4  钢筋焊接的接头形式、焊接方式和焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定，质量验收标准按本规范6.5节的规定执行。

6.3.5  钢筋闪光对焊应符合下列规定：

1  焊接工艺、参数的选取应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定，并经试焊检验合格后，确定焊接工艺和焊接参数。

2  闪光对焊接头的外观质量应符合下列规定：

1）接头表面应圆滑，并呈均匀的毛刺外形，不得有肉眼可见的裂纹。

2）与电极接触处的钢筋表面不得有明显的烧伤。

3）接头弯折的角度不得大于2°。

4）接头处轴线的偏移不得大于钢筋直径的1/10，且不得大于1mm。

6.3.6  钢筋电弧焊应符合下列规定：

1  电弧焊应采用双面焊。仅在无法实施双面焊时，可采用单面焊。

2  采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋直径、级别相同的钢筋，其总截面面积应大于被焊接钢筋的截面面积。帮条接头形式和长度、焊缝有效厚度和长度应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

3  采用搭接电弧焊时，电弧焊搭接形式和长度、焊缝有效厚度和长度应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

6.3.7  钢筋闪光对焊在冬期宜在室内进行，且室内气温不宜低于0℃。钢筋电弧焊应采取防风、防雪及保温措施。焊接后焊接接头严禁立即接触冰雪，且当环境温度低于-20℃时不得进行各种焊接。

6.3.8  钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

1  受拉区内，光圆钢筋末端应作180°弯钩，带肋钢筋应作90°弯钩。

2  在钢筋搭接部分的中心及两端至少3处应采用绑丝绑扎结实。

3  受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度应符合表6.3.8的规定；受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

表6.3.8  受拉钢筋绑扎接头的最小搭接长度

| 钢筋类别 | 受拉区 | 受压区 |
| --- | --- | --- |
|  | < C30 | ≥C30 | < C30 | ≥C30 |
| 光圆钢筋 | 35d | 30d | 25d | 20d |
| 带肋钢筋 | 55d | 40d | 40d | 30d |

注：1  表中d为钢筋直径，C30为混凝土强度等级。

2  搭接长度除应符合本表规定外，在受拉区不得小于300mm，在受压区不得小于200mm。

3  环氧树脂涂层带肋钢筋的最小搭接长度，对受拉钢筋应按表中相应数值乘以系数1.5取用且不小于375mm；对受压钢筋按表中规定取值且不小于250mm。

4  对有抗震设防特殊要求的结构构件，其受力钢筋的最小搭接长度应按有关抗震设计规范进行加长。

5  两根不同直径钢筋的搭接长度，以较细的钢筋直径计算。

4  绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25mm。

## 6.4  钢筋骨架制作与安装

6.4.1  钢筋宜预制成钢筋骨架或钢筋网片，再入模形成整体骨架。钢筋骨架的制作和组装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6.4.2  钢筋骨架制作和安装时，钢筋的级别、直径、数量、间距、锚固方式和混凝土保护层厚度等均应符合设计要求。

6.4.3  现场绑扎钢筋应符合下列规定：

1  钢筋在交叉点处应绑扎牢固，必要时可用点焊焊牢。

2  绑扎钢筋的铁丝丝头不应伸入混凝土保护层内。

3  除设计有特殊要求外，钢筋骨架的箍筋应与主筋垂直紧靠。

4  结构或构件拐角处钢筋交叉点应全部绑扎，中间平直部分的钢筋交叉点可交错扎结，但绑扎的交叉点宜占全部交叉点的40%以上。

5  多层钢筋之间需要时可设置必要数量的架立钢筋，但架立钢筋端头不得伸入混凝土保护层内。

6.4.4  钢筋骨架与模板之间应设置垫块，垫块的制作、设置和固定应符合下列规定：

1  混凝土垫块应具有足够的强度和密实性。不得采用砂浆垫块。

2  垫块厚度应根据钢筋最小保护层厚度确定，不得出现负误差，正误差不应大于1mm。

3  垫块应互相错开，分散布置，不得横贯保护层的全部截面。垫块数量不得少于4个/m2。

4  垫块应与钢筋绑扎牢固，绑扎丝的丝头不得伸入混凝土保护层内。

6.4.5  钢筋骨架在运输、安装和浇筑混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象。

## 6.5  检验标准

主 控 项 目

6.5.1  进场材料应符合下列规定：

1  进场钢筋、焊条的检验项目、检查数量和检验方法应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

2  钢筋机械连接用套筒及锁母的材料、品种、规格必须符合设计要求。设计无要求时，应符合型式试验确定的技术要求。

检查数量：以同批、同材料、同型式、同规格的套筒或锁母，每2000个为一个批，不足2000个也按一批计。每批抽检2%，且不少于20个。

检验方法：观察并检查质量证明文件，内螺纹尺寸及公差采用螺纹塞规量测。

6.5.2  钢筋加工应符合下列要求：

1  钢筋弯制和末端弯钩应符合设计要求。当设计无要求时，应符合本规范6.2.3、6.2.4条的规定。

检查数量：每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查10%，且不少于3件。

检验方法：尺量。

2  直螺纹接头加工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

检查数量：每工作班内生产的钢筋丝头抽检10%，且不少于4个。

检验方法：观察和尺量，丝头的螺纹尺寸采用专用的螺纹环规检测。

6.5.3  钢筋的连接应符合下列规定：

1  钢筋的连接方式、接头位置应符合设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察。

2  钢筋机械、焊接接头的力学性能、弯曲性能以及螺纹接头的拧紧力矩值应符合设计要求和国家有关标准的规定。

检查数量和检验方法按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定执行。

3  钢筋绑扎连接接头的技术要求应符合本规范6.3.8的规定。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量。

6.5.4  钢筋骨架的制作和安装应符合下列规定：

1  安装的钢筋品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量。

2  钢筋保护层垫块规格、位置和数量应符合设计要求。当设计无要求时，应符合本规范6.4.4的规定。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量。

一 般 项 目

6.5.5  钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗料状或片状老锈。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察。

6.5.6  钢筋锚固板、预埋件的规格、数量和位置应符合设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量。

6.5.7  钢筋加工、钢筋骨架制作的允许偏差应符合设计要求。当设计无要求时，应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的检查项目、检查数量和检验方法执行。

6.5.8  成形的钢筋及钢筋保护层厚度允许偏差应符合设计要求。当设计无要求时，应符合表6.5.8的规定。

表6.5.8  钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 受力钢筋排距 | ±10 | 每个构筑物或每根构件 | 3 | 尺量，两端、中间各1处连续量，取平均值为1点 |
| 2 | 同一排中受 力钢筋间距 | 基础、板、墙 | ±20 |  |  |  |
|  |  | 柱、梁 | ±10 |  |  |  |
| 3 | 分布钢筋间距 | ±20 |  | 3 | 尺量 |
| 4 | 箍筋间距 | ±20 |  |  |  |
| 5 | 弯起点位置（加工偏差20mm包括在内） | 30 |  | 3 | 尺量，两端、中间各1处 |
| 6 | 钢筋保护层厚度c | c≥30mm | ＋10 0 |  | 6 | 尺量，两端、中间各2处 |
|  |  | c＜30mm | ＋5 0 |  |  |  |

注：表中钢筋保护层厚度的实测偏差不得超出允许偏差范围。

# 7  混凝土工程

## 7.1  一般规定

7.1.1  混凝土施工宜采用预拌混凝土。预拌混凝土的制备应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，并应符合下列规定：

1  施工单位宜提出配合比设计要求，并应检查预拌混凝土生产企业提供的配合比、各种原材料检验结果是否满足设计要求与国家现行相关规范的规定。

2  进行混凝土质量判定时，坍落度及含气量应以浇筑现场检验结果为准，强度与耐久性应以现场浇筑时制作的试件检验结果为准。

3  应按分项工程分混凝土品种、强度等级提供预拌混凝土出厂合格证。

7.1.2  现场集中拌制混凝土应符合下列规定：

1  混凝土制备所用各种原材料的性能应符合国家现行有关标准的规定。

2  混凝土制备时应采用自动计量装置称量。自动计量装置的精度应符合要求，且应在有效的检定期内。

7.1.3  混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定进行检验评定。

7.1.4  混凝土有耐久性指标要求时，应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行检验评定。

7.1.5  混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。散落的混凝土严禁用于结构构件的浇筑。

7.1.6  混凝土强度未达到2.5MPa之前，不得承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

## 7.2  混凝土运输与输送

7.2.1  混凝土运输和输送过程中不得使混凝土产生离析、漏浆、严重泌水及塌落度损失较大等现象。

7.2.2  混凝土运输设备和运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的需要，保证浇筑过程连续进行。

7.2.3  混凝土输送宜采用泵送方式。输送泵的选择、布置和泵送应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定，并满足施工需要。

7.2.4  输送混凝土的管道、容器、溜槽不应吸水、漏浆，并应保证输送通畅。输送时应根据工程所处环境条件采取保温、隔热、防雨等措施。

7.2.5  混凝土从运输到输送入模的延续时间不宜超过表7.2.5的规定。掺入早强型减水剂、早强剂的混凝土及有特殊要求的混凝土，应根据设计及施工要求，通过试验确定允许时间。

表  7.2.5混凝土从运输到输送入模的延续时间（min）

| 条件 | 气温 |
| --- | --- |
|  | ≤25℃ | ＞25℃ |
| 不掺外加剂 | 90 | 60 |
| 掺外加剂 | 150 | 120 |

## 7.3  混凝土的浇筑

7.3.1  混凝土浇筑前的准备工作应符合下列规定：

1  应制定浇筑工艺方案，对浇筑顺序、浇筑工具、防裂措施、保护层控制和施工缝设置等作出明确规定。

2  应对支架、模板、钢筋、预埋件和保护层垫块进行检查，模板内的杂物、积水及钢筋上的污物应清理干净。

3  模板的缝隙或孔洞应堵塞严密且不漏浆。

7.3.2  自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。自由倾卸时，自由倾落高度不得超过2m；超过2m时，应通过串筒、溜管（槽）或振动溜管（槽）等设施下落；倾落高度超过10m时应设置减速装置。

7.3.3  混凝土分层浇筑厚度、顺序应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

7.3.4  混凝土浇筑过程的振捣应符合下列规定：

1  混凝土振捣应采用插入式振动棒、平板振动器或附着振动器，必要时可采用人工辅助振捣。

2  不同振捣方式的操作应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

3  振捣应均匀、密实，严禁漏振、过振、欠振。

7.3.5  混凝土的浇筑应连续进行。当混凝土运输、浇筑和间隙的全部允许时间超过表7.3.5的规定时，应设置施工缝。

表  7.3.5混凝土运输、浇筑和间歇的全部允许时间（min）

| 条件 | 气温 |
| --- | --- |
|  | ≤25℃ | ＞25℃ |
| 不掺外加剂 | 180 | 150 |
| 掺外加剂 | 240 | 210 |

7.3.6  施工缝的留置部位、处理方式应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

7.3.7  混凝土浇筑时，当裸露面面积较大或气候不良时，应采取适当措施避免混凝土表面失水过快。

7.3.8  浇筑混凝土期间，应随时检查支架、模板、钢筋、预应力管道和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。

7.3.9  混凝土振捣完成后，应及时修整、抹平混凝土裸露面，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。抹面时严禁洒水。

## 7.4  混凝土养护

7.4.1  应根据施工对象、环境条件、水泥品种、外加剂或掺合料以及混凝土性能等因素制订混凝土养护方案，并严格实施。

7.4.2  混凝土带模养护期间，应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等保湿养护或采用蒸汽养护方式保证模板接缝处不至失水干燥。

7.4.3  自然养护期间应在混凝土浇筑完毕后1h内对混凝土进行保湿养护，养护时间应符合表7.4.3的规定。

表 7.4.3  混凝土保湿养护的最低期限

| 水胶比 | 大气潮湿（RH≥50%），无风，无阳光直射 | 大气干燥（20%≤RH<50%）有风、或阳光直射 | 大气极端干燥（RH<20%）大风、大温差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均气温T（℃） | 养护时间（d） | 日平均气温T（℃） | 养护时间（d） | 日平均气温T（℃） | 养护时间（d） |
| ＞0.45 | 5≤T＜10 | 21 | 5≤T＜10 | 28 | 5≤T＜10 | 56 |
|  | 10≤T＜20 | 14 | 10≤T＜20 | 21 | 10≤T＜20 | 45 |
|  | T≥20 | 10 | T≥20 | 14 | T≥20 | 35 |
| ≤0.45 | 5≤T＜10 | 14 | 5≤T＜10 | 21 | 5≤T＜10 | 45 |
|  | 10≤T＜20 | 10 | 10≤T＜20 | 14 | 10≤T＜20 | 35 |
|  | T≥20 | 7 | T≥20 | 10 | T≥20 | 28 |

7.4.4  混凝土养护期间预应力箱梁混凝土芯部与表层、表层与环境的温差不宜超过15℃，其余结构芯部与表层、表层与环境的温差不宜超过20℃。

7.4.5  混凝土养护用水不得采用海水或含有有害物质的水。当日最低温度度低于5℃时，不得采用洒水养护。

7.4.6  采用覆盖养护时，塑料薄膜在混凝土浇筑后应及时覆盖并紧贴混凝土表面，塑料薄膜内应保持有凝结水。

7.4.7  喷涂养护剂不得对混凝土产生不利影响，且应具有可靠的保湿效果，保湿效果可通过试验检验。

## 7.5  大体积混凝土

7.5.1  大体积混凝土原材料选用和配合比设计应符合下列规定：

1  水泥宜选用低水化热和凝结时间长的品种。粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用中砂。掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉等。

2  配合比设计时宜采取改善粗集料级配、提高掺合料和粗集料含量、降低水胶比等措施以减少水泥用量。

7.5.2  大体积混凝土分层、分段浇筑的厚度、数量应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

7.5.3  大体积混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时，保湿养护时间不宜少于14d，其它品种水泥不应少于21d。冬期施工时宜适当延长养护时间。

7.5.4  大体积混凝土施工前应进行温控设计，并应符合下列规定：

1  混凝土内部最高温度和混凝土内表温差应符合设计要求。设计无规定时，内部最高温度在混凝土入模温度基础上的温升值不宜大于50℃，内表温差不宜大于25℃。

2  上层新浇混凝土与下层已浇筑混凝土的温差宜小于20℃。

3  混凝土的入模温度应不低于5℃，且不宜高于28℃。

4  混凝土内部通水降温时，进出口水的温差不宜大于10℃；水温与内部混凝土的温差不宜大于20℃。

5  混凝土内部降温速率不宜大于2℃/d；

7.5.5  大体积混凝土温度测点的布设应符合下列规定：

1  以混凝土浇筑体平面长方向对称轴线的一半为测试区，在测试区内测点按平面分层布设。

2  在测试区内每条轴线上的测点不宜少于4个。

3  外表温度测点宜布置在浇筑体外表面以内50mm的轴线上；底面温度测点宜布置在浇筑体底面以上50mm的轴线上。

7.5.6  大体积混凝土测温频率在混凝土入模后第一天至第四天，每4h不应少于一次；第五天至第七天，每8h不应少于一次；第七天至测温结束，每12h不应少于一次。

## 7.6  抗冻混凝土

7.6.1  抗冻混凝土应选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。宜选用连续级配的粗集料，其含泥量不得大于1%；细集料含泥量不得大于2%。集料的坚固性应满足5次循环试验质量损失不大于3%。

7.6.2  抗冻混凝土的水胶比不得大于0.5，且应进行抗冻融性能试验。

7.6.3  位于水位变动区的抗冻混凝上，其抗冻等级应符合设计要求且不得低于现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

7.6.4  抗冻混凝土应掺入适量引气剂，同时宜掺入减水剂，其拌合物的含气量应符合表 7.6.4 的规定。

表 7.6.4  抗冻混凝土拌合物含气量控制范围

| 集料最大粒径（mm） | 含气量（%） | 集料最大粒径（mm） | 含气量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.5 | 5.0～8.0 | 31.5 | 3.5～6.5 |
| 19.0 | 4.0～7.0 | 37.5 | 3.0～6.0 |

## 7.7  抗渗混凝土

7.7.1  混凝土抗渗等级应符合设计要求，且应进行抗渗性能试验。

7.7.2  抗渗混凝土粗细骨料的要求、外加剂的选取以及最大水胶比的限值应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

7.7.3  抗渗混凝土的水泥和矿物掺和料总量不宜小于320kg/m3；砂率宜为35%～45%；掺入引气剂后抗渗混凝土的含气量宜控制在3%～5%之间。

7.7.4  抗渗混凝土试配时抗渗水压值应比设计值提高0.2Mpa，并按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082进行试验。

## 7.8  季节性施工

7.8.1  混凝土季节性施工包括冬期施工、高温期施工和雨期施工。日平均气温连续5d低于5℃时，混凝土施工应采取冬期施工措施；日平均气温达到30℃及以上时，混凝土施工应采取高温期施工措施。在降雨量集中季节且对工程质量造成影响时，混凝土施工应采取雨期施工措施。

7.8.2  冬期混凝土施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104的规定，并应符合下列规定：

1  现场混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃。预拌混凝土或远距离运输混凝土的出机温度可根据距离经热工计算确定，但不宜低于15℃。

2  采用加热养护且养护温度高于40℃的整体结构，混凝土应分层浇筑。

3  混凝土开始养护时的温度不得低于5℃，细薄截面结构不宜低于10℃。

4  混凝土浇筑成型后，应立即防寒保温。应对结构的边棱隅角加强覆盖保温，迎风面应采取防风措施。

5  当基坑地下水位超出混凝土顶面的高度小于冰层厚度时，不得放水养护。

7.8.3  高温期混凝土施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  混凝土浇筑前宜对钢筋、模板和地基进行洒水降温，但浇筑时模板内不得有积水或附着水。

2  混凝土入模温度不宜超过30℃。

3  混凝土浇筑应连续进行。浇筑时应保证模板、钢筋、浇筑面的混凝土温度与新浇混凝土的温差满足本规范7.4.4条的要求。

4  混凝土初凝后应用浸湿的粗麻布或土工布覆盖，不间断地洒水保湿养护，不得形成干湿循环。

5  对桥面铺装混凝土或其他外露面较大的板式结构混凝土，养护期间应制定防止开裂的措施并严格执行。

7.8.4  雨期施工应符合下列规定：

1  混凝土浇筑工作面不宜过大，宜逐段、分片、分期施工。

2  不宜露天浇筑混凝土。混凝土浇筑后，应及时覆盖塑料薄膜，新浇筑混凝土在终凝前，不应被雨淋。

3  应避开大风、大雨天气浇筑混凝土，遭遇暴风雨或洪水危害时应停止施工作业。

4  模板内或混凝土浇筑分层面出现积水时，排水后方可浇筑混凝土。

5  应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。

6  雨后应检查地基沉降，并应对模板及支架进行检查。

## 7.9  检验标准

主 控 项 目

7.9.1  预拌混凝土进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件。

7.9.2  现场集中拌制混凝土的强度等级应符合设计要求。力学性能标准条件养护试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取，试件的取样与留置频率应符合下列规定：

1  浇筑基础、盖梁等一般体积的混凝土时，每一单元结构物应制取不得少于2组。

2  连续浇大体积混凝土时，每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；每一工作班应制取不少于2组。

3  当一次连续浇筑相同配合比的混凝土量大于1000 m3时，每200m3混凝土取样不得少于一次。

4  桩基础施工时，每根桩至少取样3组，其中有一组为7天强度。

5  应根据施工需要，制取与结构物同条件养护试件，作为判断结构混凝土在拆模、预应力施加、承受荷载等阶段强度的依据。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查试验报告。

7.9.3  对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。其抗渗标准条件养护试件的试验龄期为56d。

检查数量：每5000m3同配合比、同施工工艺的混凝土应至少制作抗渗试件一组（6个），不足5000m3时，也应制作抗渗试件一组。

检验方法：检查试验报告。

7.9.4  当设计对混凝土的弹性模量有要求时，混凝土的弹性模量应满足设计要求。弹性模量试件应在混凝土的浇筑地点随机取样，试件制作数量应符合下列规定：

1  随构件同条件养护的终张/放张弹性模量试件不得少于一组。

2  标准条件养护试件28d弹性模量试件不得少于一组。

3  其它条件养护试件按设计要求、相关标准规定和实际需要确定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查试件弹性模量试验报告。

7.9.5  混凝土的耐久性应符合设计要求。耐久性试件应在混凝土的浇筑地点取样。在电通量、抗冻性标准条件养护试件的试验龄期为56d，也可在28d时进行检验，合格后可不再进行56d龄期检验。

检查数量：同标段、同配合比混凝土每20000m3取样检验一次，但不得少于一次。

检验方法：检查试件耐久性试验报告。

一 般 项 目

7.9.6  混凝土拌合物现场坍落度的测定值应符合设计配合比要求。

检查数量：每浇筑50m3或每工作班不少于一次。

检验方法：检查测试报告。

7.9.7  混凝土含气量应满足设计要求。

检查数量：每浇筑50m3或每工作班不少于一次。

检验方法：检查试验报告。

7.9.8  混凝土的入模温度不宜高于30℃。冬季施工时，混凝土的出机温度不宜低于10℃，入模温度不宜低于5℃。

检查数量：每工作班至少测温三次。

检验方法：检查施工记录。

7.9.9  新浇筑混凝土入模温度与邻近的已硬化混凝土或岩石介质表面温度的温差不得大于15℃。

检查数量：每部位测温一次并填写测温记录。

检验方法：检查施工记录。

7.9.10  混凝土浇筑结束后应及时养护，养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查混凝土养护记录。

7.9.11  混凝土工程完成后，采用精度满足要求的钢筋保护层厚度检测仪现场测定混凝土保护层的实际厚度。90%测点实测厚度不得小于设计值。

检查数量：每孔梁不少于3处，每个墩台不少于3处，每处不少于10点。

检验方法：检查测试报告。

# 8  预应力工程

## 8.1  一般规定

8.1.1  进场预应力筋、管道、锚具、夹具、连接器和预应力管道的性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并按本规范第8.5节的验收标准检验合格后方可使用。

8.1.2  预应力工程施工应根据工程所处环境温度采取必要的质量保证措施，并符合以下规定：

1  当环境温度低于-15℃时，不宜进行预应力筋张拉作业。

2  当环境温度高于35℃或冬期施工时，不宜进行管道压浆施工；在此条件下压浆时，应采取专门的质量保证措施。

8.1.3  预应力筋张拉宜采用智能张拉设备，利用数据信息化进行张拉控制。

8.1.4  预应力材料的保护应符合下列规定：

1  预应力筋在搬运和存放过程中应避免机械损伤、沾污和锈蚀，进场后存放时间不宜超过6个月。

2  锚具、夹具和连接器在搬运和存放时应避免机械损伤、沾污、锈蚀或散失，其临时性防护应不影响安全操作和永久性防锈措施的实施。

3  管道在搬运时应采用非金属绳捆扎或专用框架装载，不得抛摔或在地面拖拉。管道的存放应远离热源及可能遭受各种腐蚀性气体、介质影响的地方。

## 8.2  预应力筋、管道制作与安装

8.2.1  预应力筋下料应符合下列规定：

1  预应力筋下料长度应经计算确定。计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。

2  钢丝束两端采用镦头锚具时，同一束各钢丝下料长度的偏差应符合表8.2.1的规定。

表8.2. 1  墩头锚具同束钢丝下料长度允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 镦头钢丝同束长度偏差 | 束长＞20m | 钢束长度的1/5000，且不大于5mm |
|  | 束长6m～20m | 钢束长度的1/3000，且不大于4mm |
|  | 束长＜6m | 2mm |

3  钢绞线下料后不得散头。

4  预应力筋宜采用切断机或砂轮锯切断，严禁电弧切割。预应力筋切割过程中不得经受高温、焊接火花或接地电流的影响。

8.2.2  高强钢丝的镦头宜采用液压冷镦，镦头前应确认钢丝的可镦性。钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。

8.2.3  制作挤压锚时，模具与挤压锚应配套使用，挤压力和挤压操作应符合产品说明书的规定。挤压后的预应力筋应露出挤压套筒2mm～5mm。钢绞线压花锚成型时，梨形头的尺寸和直线锚固段长度应不小于设计值。

8.2.4  预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成且整束穿入孔道时应预先编束。编束时应将钢丝或钢绞线逐根理顺，每隔1m～1.5m捆绑一次并按编号分类存放。

8.2.5  钢丝和钢绞线移运时支点距离不得大于3m，端部悬出长度不得大于1.5m。

8.2.6  预应力筋锚具、夹具和连接器的性能和使用应符合下列规定：

1 锚固多根预应力筋的锚具除应具有整束张拉的性能外，尚宜具有单根张拉的性能；用于承受低应力或动荷载的夹片式锚具应具有防松性能。

2  夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能，主要锚固零件应具有良好的防锈性能，可重复使用的次数不应少于300次。

3  永久性预应力筋连接器，应符合锚具的性能要求。用于先张法施工且在张拉后还需进行放张和拆卸的连接器，应符合夹具的性能要求。

4  预应力筋用锚具产品应配套使用，同一结构或构件应采用同一生产厂家的产品。工作锚不得作为工具锚使用。

8.2.7  先张法预应力筋的安装应符合下列要求：

1  预应力筋安装宜自下而上进行，先穿直线预应力筋，再穿折线预应力筋；折线预应力筋应通过转折器相应的槽口。

2  预应力筋与锚固横梁宜采用张拉螺杆连接。

3  预应力筋安装过程中应采取措施防止隔离剂污染。

8.2.8  管道的安装应符合下列要求：

1  管道安装前应先按设计规定的管道坐标放样，安装时用定位钢筋固定。对于直线管道的定位钢筋间距，管道为钢管时不宜大于1m，波纹管时不宜大于0.8m，胶管时不宜大于0.5m。曲线管道的定位钢筋宜适当加密。

2  金属管道的连接管宜采用大一级直径级别的同类管道，其长度宜为被连接管道内径的5～7倍。接头处应缠绕紧密。

3  高密度聚乙烯波纹管的接头宜采用专用焊接机焊接，或采用本身具有密封性能且带有观察管的塑料结构连接器连接。

4  管道与锚垫板之间应采用同一材料、同一规格的连接头，连接后用密封胶严密封口。

5  管道与排气管应采用密封连接器连接，其密封性能应满足真空度要求。

6  所有管道均应设压浆孔和溢浆孔。排气孔宜设置在管道最高点处，排水孔宜设置在管道最低点处。

7  管道在模板内安装完毕后，应将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

8  管道安装允许偏差应符合表8.2.8的规定。

表8.2.8  先张法预应力管道安装允许偏差

| 项目 | 管道坐标 | 管道间距 |
| --- | --- | --- |
|  | 梁长方向 | 梁高方向 | 同排 | 上下层 |
| 允许偏差（mm） | 30 | 6 | 6 | 6 |

8.2.9  后张法预应力筋的安装应符合下列要求：

1  预埋胶管宜在混凝土强度达到6MPa~8MPa时抽拔。

2  混凝土浇筑前穿束时，应先确认锚垫板位置准确、管道完好后再穿束。力筋安装到位后，应能在管道内自由滑动。

3  混凝土浇筑后穿束时，应先确认孔道畅通且孔道内无水和其他杂物。

4  穿束后应将管道端部开口密封。

5  采用蒸汽养护时，在养护完成之前不应安装力筋。

8.2.10  在安装有预应力筋的构件附件进行电焊作业时，应对全部预应力筋和金属件进行防护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。

8.2.11  预应力管道与钢筋位置冲突无法避让时，应调整钢筋间距、钢筋形状、弯钩方向以及截断钢筋，钢筋调整应满足设计锚固要求。

## 8.3  预应力施加

8.3.1  预应力张拉设备选用及校验应符合下列规定：

1  预应力筋单束初调及张拉宜采用穿心式双作用千斤顶，整体张拉和整体放张宜采用自锁式千斤顶。千斤顶额定张拉力不得小于所需张拉力的1.2倍。

2  与千斤顶配套使用的压力表应选择防振型产品，表面最大读数应为张拉力的1.5～2.0倍，精度不应低于1.0级。

3  张拉用的千斤顶和压力表应配套校准，配套使用，校准期不得大于6个月。

4  采用力传感器计量张拉力时，力传感器应在有效的检定期内，千斤顶和压力表可不作标定。

8.3.2  智能张拉设备应符合下列规定：

1  张拉控制力的测量精度宜小于设计张拉力的1%；位移测量精度应达到0.1mm。

2  应具有张拉应力、伸长量同步控制功能。各千斤顶张拉力之间的同步误差应小于±2%。

3  千斤顶稳定持荷时间不应小于5min。

4  当张拉力超过1.03倍设计张拉力或千斤顶行进到极限位置时，应能自动报警并自动停机。

5  控制系统宜具有自动和手动两种控制方式，并应具有人性化、友好的人机操作界面，能在界面上自动绘制力-位移、力-时间和位移-时间曲线。

6  智能张拉设备施工现场用电应满足现行国家规范《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的规定。

7  应具有自动保存张拉过程中各种数据的功能，并应自动生成报告。

8.3.3  预应力张拉前应进行下列准备工作：

1  计算张拉力和张拉伸长值，根据张拉设备标定结果确定油泵压力表读数。

2  根据工程需要搭设安全可靠的张拉作业平台。

3  清理锚垫板和张拉端预应力筋，检查锚垫板后的混凝土密实性。

8.3.4  预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。需超张拉预应力筋或计入锚圈口预应力损失时，可比设计要求提高5%，但不得超过设计规定的最大张拉控制应力。

8.3.5  预应力筋张拉伸长值的量测及偏差应符合下列规定：

1  伸长值应从预应力筋张拉至张拉控制应力的10%~15%时开始量测。

2  采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计规定。设计无规定时，实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内。对环形筋、U型筋等曲率半径较小的预应力束，其实际伸长值与理论伸长值的允许偏差宜通过试验确定。

8.3.6  预应力筋的锚固应在张拉控制应力稳定状态下进行，锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量，不得大于设计规定。当设计无规定时，应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6  锚具变形、预应力筋回缩和接缝压缩允许值（mm）

| 锚具、接缝类型 | 变形形式 | 允许值 |
| --- | --- | --- |
| 钢制锥形锚具 | 预应力筋回缩、锚具变形 | 6 |
| 夹片式锚具 | 有顶压时 | 预应力筋回缩、锚具变形 | 4 |
|  | 无顶压时 |  | 6 |
| 墩头锚具 | 缝隙压密 | 1 |
| 粗钢筋锚具（用于螺纹钢筋） | 预应力筋回缩、锚具变形 | 1 |
| 每块后加的锚具垫板 | 缝隙压密 | 1 |
| 水泥砂浆接缝 | 缝隙压密 | 1 |
| 环氧树脂砂浆接缝 | 缝隙压密 | 1 |

8.3.7  预应力筋的理论伸长值ΔLL（mm）可按式（8.3.7）计算：

（8.3.7）

式中：——预应力筋的平均张拉力（N），直线筋取张拉端的拉力；两端张拉的曲线筋，计算方法见本规范附录A；

——预应力筋的长度（mm）；

——预应力筋的截面面积（mm2）；

——预应力筋的弹性模量（N/mm2）。

8.3.8  采用先张法张拉时，张拉程序以及预应力断丝和断筋的数量应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

8.3.9  采用后张法张拉时，混凝土应达到的强度、张拉端设置、张拉顺序、张拉程序、锚固要求以及预应力断丝、滑丝和断筋的数量应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。8.3.10  预应力筋张拉及放张时，均应填写施工记录。

## 8.4  压浆及封锚

8.4.1 预应力筋穿束后至孔道压浆完成的间隔时间应满足现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。对于多跨连续有连接器的预应力孔道，应张拉完一段灌注一段。

8.4.2  孔道浆体宜采用专用压浆料或专用压浆剂配制，宜采用带有自动计量的拌合设备制备。浆体制备应符合下列规定：

1  水泥应采用强度等级不低42.5级的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥，矿物掺和料的品种宜为I级粉煤灰、矿渣粉或硅灰。

2  减水剂的减水率不应小于20%，且应符合现行国家标准《混凝土外加剂》 GB 8076中高效减水剂一等品的要求。

3  严禁掺入氯盐类、亚硝酸盐类或其他对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。

4  浆体从拌制至压入孔道的延续时间不宜超过40min，且在使用过程中应连续搅拌。不得通过加水来增加流动度。

5  浆体拌制均匀后，应经过网格尺寸不大于3mm×3mm筛网过滤后方可压入孔道。

6  浆体的强度应符合设计要求。当设计无要时不得低于30Mpa。

8.4.3  压浆前应对孔道进行清洁处理，并符合下列规定：

1  抽芯成型的混凝土空心孔道应冲洗干净，并使孔壁完全湿润。金属管道和塑料管道应清除附着于孔道内壁的有害物质。

2  宜采用稀释后的中性洗涤剂或皂液冲洗孔道内的油污，并用不含油的压缩空气将积水吹出。

3  孔道清理完毕后应采用密封罩或水泥浆封闭锚具空隙。

8.4.4  预应力管道压浆宜采用真空辅助压浆，并应符合下列规定：

1  压浆前，管道真空度应稳定在-0.06MPa～-0.10MPa之间。

2  曲线孔道和竖直孔道应从最低点的压浆孔压入。对按上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序压浆。

3  同一孔道压浆应连续进行，一次完成。

4  压浆时的充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止。关闭出浆口后，宜保持一个不小于0.5MPa的稳压期，稳压时间宜为3 min～5min。

5  水泥浆终凝后，方可卸拔压浆阀门。

8.4.5  压浆后应通过检查孔抽检压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压浆处理。

8.4.6  孔道压浆应填写施工记录。记录项目应包括：压浆材料、配合比、压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、稳压压力及时间，采用真空辅助压浆工艺时尚应包括真空度。

8.4.7  封锚施工应符合下列规定：

1  压浆完成后，应及时对锚具和预应力筋按设计要求进行防锈处理，并将封锚处混凝土凿毛并冲洗干净。

2  锚穴内应按设计要求设置钢筋网。

3  封锚混凝土种类、强度等级及钢筋保护层厚度应符合设计要求。封锚混凝土填充宜首先用较干硬的混凝土填充并捣鼓密实，然后用正常稠度混凝土填平。

4  封锚混凝土应进行保温保湿养护，养护结束后，对封锚处混凝土面应按照设计要求进行防水处理。

## 8.5  检验标准

主 控 项 目

8.5.1  进场预应力筋的性能和质量应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224和《无粘结预应力钢绞线》JG 161等的规定。用作拉伸试验的试件，不得进行任何形式的加工。

检查数量：按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收标准》CJJ 2 的规定执行。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告。

8.5.2  预应力筋用锚具、夹具和连接器的性能和质量应符合国家现行标准《预应力筋锚具、夹具和连接器》 GB/T 14370和《预应力锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ 85的规定。

检查数量：按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收标准》CJJ 2 的规定执行。

检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场试验报告。

8.5.3  预应力筋的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或用钢尺量、检查施工记录。

8.5.4  预应力筋张拉和放张时。混凝土强度必须符合设计规定；设计无规定时，不得低于设计强度的80%。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件试验报告。

8.5.5 先张法预应力筋张拉允许偏差、检查数量和方法应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收标准》CJJ 2 的规定。

8.5.6后张法预应力筋张拉允许偏差应符合表 8.5.6的规定。

表8.5.6 后张法允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 管道坐标 | 梁长方向 | ±30mm | 每根构件 | 30%且每根不少于10个点 | 用钢尺量 |
| 2 |  | 梁高方向 | ±6mm |  |  |  |
| 3 | 管道间距 | 同排 | 6mm |  | 抽查30%，每根抽查5个点 | 用钢尺量 |
| 4 |  | 上下层 | 6mm |  |  |  |
| 5 | 张拉应力值 | 符合设计要求 | 每束 | 1 | 查张拉记录 |
| 6 | 张拉伸长率 | ±6% |  | 1 |  |
| 7 | 断丝滑丝数 | 钢束 | 总数的1% |  | 1 |  |
| 8 |  | 钢筋 | 不允许 |  | 1 |  |

8.5.7  孔道压浆的水泥浆强度应符合设计规定。压浆时排气孔、排水孔应有水泥浓浆溢出。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查压浆记录和水泥浆试件强度试验报告。

8.5.8  封闭锚具的混凝土强度等级应符合设计要求。当设计无要求时，不宜低于结构混凝土强度的80%，且不得低于30MPa。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查混凝土强度试验报告。

一 般 项 目

8.5.9  预应力筋使用前应进行外观质量检查，不得有弯折，表面不得有裂纹、毛刺、机械损伤，氧化铁锈、油污等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.10  预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观质量检查，表面不得有裂纹、机械损伤、锈蚀、油污等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.11  预应力管道进场时，应进行管道外观质量检查、径向刚度和抗渗漏性能检验，其检验结果应符合下列规定:

1  金属管道外观应清洁，内外表面应无锈蚀、油污、附着物、孔洞，波纹管不应有不规则褶皱，咬口应无开裂、脱扣；钢管焊缝应连续。

2  塑料波纹管的外观应光滑、色泽均匀，内外壁不应有气泡、裂口、硬块、油污、附着物、孔洞及影响使用的划伤。

3  径向刚度和抗渗漏性能应符合现行行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529和《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225的规定。

检查数量：外观全数检查；径向刚度和抗渗泥性能按进场的批次抽样复验。

检验方法：观察、检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.5.12  锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量，应符合本规范第8.3.5 条规定。

检查数量：每工作日抽查预应力筋总数的3%，且不少于3束。

检验方法：用钢尺量、检查施工记录。

8.5.13  后张法预应力筋锚固后，锚具外预应力筋的外露长度不应小于预应力筋直径的1.5倍，且不应小于30mm。

检查数量：在同一检验批内，抽查预应力筋总数的3%，且不应少于5束。

检验方法：观察、尺量。

# 9  装配式混凝土构件预制与运输

## 9.1  一般规定

9.1.1  装配式构件宜在工厂内预制或在工厂化的专设场区内预制。

9.1.2  预制构件的外形尺寸应符合设计要求。对需控制成桥线形的梁体，其理论线形应考虑自重、预应力张拉、混凝土收缩徐变和温差等因素的影响。

9.1.3  预制构件应连续灌注、一次成型。

9.1.4  预制构件内的预埋件、预留孔洞的尺寸、位置应满足设计要求。影响结构受力的预埋件应进行局部防裂加固。

9.1.5  预制构件吊运时的混凝土强度应满足设计要求。设计无要求时，混凝土强度应不低于设计强度的80%。

## 9.2  预制场建设

9.2.1  预制场选址和规模应根据施工组织设计、工程量和桥梁分布等因素综合确定，并应满足预制、移运及存放的施工作业要求。

9.2.2  预制场应进行功能划分及设计，宜设置生产区、储存区、发运区、钢筋及构配件加工存放区、仓库和办公生活区。

9.2.3  预制场的场地应平整、坚实，并有必要的防排水设施。不同功能区的地基应满足所需承载力的要求，当承载力不足时，应进行地基处理。

9.2.4  预制台座的建设应符合下列规定：

1  预制台座应坚固稳定、不沉陷。当用于预制后张预应力混凝土梁时，宜对台座两端及适当范围内的地基进行特殊加固处理。

2  预制台座的位置、相互间距应满足施工作业要求。

3  台座表面应光滑、平整，在2m长度上平整度的允许偏差应不超过2mm。

4  预制台座应按构件要求设置相应的预拱度。应考虑后张预应力混凝土梁、板施加预应力后的上拱值，必要时在预制台座上设置反拱。

5  用于先张法的预制台座应按张拉荷载最大的梁型设置。

6  预制台座的建设应考虑梁体的养护。

9.2.5  用于桥墩、柱预制的地坪应平整坚实，必要时进行地基处理。

9.2.6  储存区的面积应根据工艺要求、预制构件占用台座最短时间以及总体工期计划确定。储存区的存放台座应坚固稳定、不沉陷。

9.2.7  发运区及运输通道应满足发运车净空及载重要求。

9.2.8  生活区、办公区的设置应满足安全标准及文明施工要求。

## 9.3  构件预制

I  箱梁预制

9.3.1  预制箱梁的模板、钢筋和混凝土施工应符合下列规定：

1  模板应根据设计要求和计算张拉应力、弹性模量及上拱度数据预设反拱及预留压缩量。

2  钢筋宜在专用胎架上制作。钢筋在模板中直接绑扎成型时，模板应有防止钢筋施工污染的保护措施。

3  混凝土应连续一次性浇筑成型，浇筑宜采取斜向分段、水平分层方式进行。

4  浇筑期间严防振捣器触及预应力波纹管道。

9.3.2  拆模时，梁体混凝土芯部与表层、表层与环境的温差均不宜大于15℃。

9.3.3  预应力箱梁应根据预应力瞬间损失试验确定预应力的实际损失，必要时应由设计方对张拉控制应力进行调整。试验数量应符合下列规定：

1  试生产期间，应至少对两件梁体进行试验。

2  正常生产后，每100件梁体进行1次试验。

9.3.4  后张法预应力箱梁的预应力施加宜按预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行，并应符合下列规定：

1  预张拉时混凝土强度应达到设计强度的50%且模板应松开，模板不得对梁体压缩造成阻碍。

2  初张拉应在混凝土强度达到设计值80%和模板拆除后进行。

3  终张拉应在混凝土强度及弹模达到设计值且龄期不少于10d时进行。

Ⅱ  T梁及槽型梁预制

9.3.5  预制T梁及槽型梁的模板、钢筋施工应符合下列规定：

1  模板应采用钢模板，使用前应试拼装，检验合格后方可使用。

2  钢筋宜在专用胎架上制作后整体吊装入模。

3  钢配件应安装牢固、位置准确。支座锚固螺栓与支座不得直接焊接。

9.3.6  采用长线法生产直线配筋先张梁时，生产台座的长度不应超过三片先张梁所需长度。

9.3.7  梁体混凝土浇筑应符合下列规定：

1  混凝土应一次性浇筑成型，每片梁浇筑时间不宜超过3.5h。

2  浇筑混凝土时应按设计坡度抹平，平整度不大于3mm/1m。

9.3.8  预应力施工应符合下列规定：

1  纵向预应力张拉应按设计要求进行。设计无要求时，宜分为初张拉和终张拉两个阶段，初张拉和终张拉时混凝土强度应符合本规范第9.3.4条的规定。

2  后张法终张拉后梁体弹性上拱实测值不宜大于设计值的1.05倍。

3  横向预应力应一次张拉至张拉控制应力。

III  节段梁预制

9.3.9  节段梁预制时线形控制应符合下列规定：

1  在预制场应建立精密的水平控制网和高程控制网，宜采用线形控制软件技术控制节段预制梁的线形。

2  节段梁应采用匹配预制，预制过程中应进行测量监控及误差调整。

3  短线法预制节段时，前一节段线形偏差应在后续节段预制时予以纠正。

4  长线法预制节段时，同一连续匹配浇筑的节段应在同一长线台座上制作。

9.3.10  预制节段梁的模板、钢筋施工应符合下列规定：

1  模板宜采用钢模板，其几何尺寸宜采用通用模数。

2  短线法预制使用的模板系统应设置三维调节装置。端模及侧模应采用钢模板，端模应铅直、牢固。匹配梁应根据理论坐标精确定位。

3  接口部位钢筋的连接应满足设计要求。设计无规定时，宜采用预留钢筋的方式。

4  预埋钢筋套筒时，宜预留出套筒与后续钢筋的连接部分。

9.3.11  预制节段梁的预应力施工应符合下列规定：

1  预留金属螺旋管道应采用内衬管和定位钢筋进行准确定位。

2  临时预应力预留孔洞施工应按设计要求预留锚具及千斤顶安装空间.

3  曲线梁临时预应力管道的施工过程中应检查张拉杆件的穿杆空间。预制时，可加内衬管进行辅助定位。

9.3.12  预制节段梁拼接面施工应符合下列规定：

1  节段梁采用湿接和胶接拼装时，拼接面管道口应具有阻浆和阻胶措施，可在管道口周围设置内凹圆台安装橡胶圈。

2  拼接面不应修补。

9.3.13  预制节段的脱模时间应符合设计文件要求。当设计无要求时，脱模时混凝土强度应符合本规范第5.3.4条的规定，脱模时应防止伤及梁体棱角及剪力键。气温急剧变化时，不宜拆模。

Ⅳ  桥墩、柱和盖梁的预制

9.3.14  桥墩和柱宜分节段预制，节段长度应考虑拼接缝处调节垫块厚度。

9.3.15  桥墩和柱各节段宜采用竖向预制，每节段混凝土宜一次性浇筑完成。

9.3.16  预制节段墩、节段柱和盖梁的模板、钢筋施工应符合下列规定：

1  模板宜采用钢模板，对拉螺杆宜采用高强度精轧螺纹钢。

2  采用地坪作底模时，地坪应遍刷脱模剂，与侧模连接处宜夹密封条。

3  节段墩和节段柱应严格控制竖向钢筋的下料长度，钢筋端部宜打磨平整。

9.3.17  灌浆连接套筒施工应符合下列规定：

1  节段现场拼装端的灌浆连接套筒应采用装有定位销的定位板进行定位。

2  灌浆连接套筒与钢筋的连接宜采用绑扎连接，不得采用焊接。

3  压浆管、出浆管的长度应根据桥墩、柱的尺寸准确预留，且应用止浆塞塞紧。

## 9.4  构件移运与存放

9.4.1  预制构件采用吊装移运时应符合下列规定：

1  移运、吊放预制构件时应匀速、缓慢。

2  后张预应力混凝土构件在压浆后移运时，压浆浆体强度应不低于设计强度的80%，且移运过程中构件不应受到冲击和碰撞。

3  构件吊点位置应符合设计规定；设计未规定时，应根据计算确定。

4  当吊绳与构件的交角小于60°时，应设置吊架或起吊扁担。

9.4.2  预制构件采用滑移方式移运时应遵循下列原则：

1  压浆浆体的强度应达到本规范第9.4.1条的规定后方可移运。

2  滑道基础应坚固、地基应平整，滑移时4个支点的相对高差应小于4mm，两滑道之间的高差应小于50mm。

3  滑移的动力设施应经计算及试验确定。

9.4.3  预制场内梁体储存施工应符合下列要求：

1  预制构件存放支点位置应得到设计认可，且应采用橡胶垫块、枕木等弹性材料作为支垫。

2  当采用4支点进行存放时，应保证每支点实际反力与4个支点的反力平均值相差不超过±10%或4个支点不平整量不大于2mm。

3  预制构件首次存储时应进行静停观察，静停时间应满足设计要求或相关规范规定。当长期存放时，应采取必要措施防止构件过大上拱。

4  构件双层及多层储存时，层与层之间应设置垫木，垫木应放置在支点处，上下层受力点应在同一竖直线上。

## 9.5  构件运输

9.5.1  预制构件的装卸应符合下列规定:

1  预制构件的吊装应符合本规范第9.4.1条的规定。

2  装卸时应充分考虑车体或船体平衡，采取绑扎固定措施。构件边角部位或与紧固用绳索接触部位，宜采用垫衬加以保护。

9.5.2  预制构件的运输应符合下列规定:

1  运输前应检查确认通过的路线、结构物能满足运输车辆的荷载要求，且线路的纵横坡度、最小曲线半径和路面宽度等应满足运输设备的行走要求。

2  采用车辆运输时，车辆应缓速起步、平稳前进、慢速徐停，严禁突然加速或紧急制动，并按有关要求在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全。

3  采用水运方式时，构件的支承应满足结构受力及运输要求，且应对构件采取紧固措施，保证在风浪颠簸中不移位，并应满足水上作业的相关安全规定。

9.5.3  预制构件在装卸、运输过程中均不得受到任何形式的损伤。

## 9.6  检验标准

主 控 项 目

9.6.1  混凝土预制构件施工中模板与支架、钢筋、混凝土和预应力等分项工程的质量检验应符合本规范第5.5、6.5、7.9和8.5节的有关规定，且应符合下列规定：

1  混凝土、水泥浆的弹性模量不应低于设计值。

检查数量：按抽样试验方案确定。

检验方法：检查试验报告。

2  预制梁强度达到设计要求后方能起吊、搬运、堆放，当设计无要求时，混凝土的强度不得低于设计强度的80%。

检查数量：全部。

检验方法：检查同条件养护试块强度报告。

3  结构表面不得出现超过设计规定的受力裂纹。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、用读数放大镜观测。

一 般 项 目

9.6.2  预应力混凝土箱梁允许偏差应符合表9.6.2的规定。

表9.6.2  预应力混凝土箱梁允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 梁长 | ±20 | 每片梁 | 4 | 用尺量，检查桥面及底板两侧 |
| 2 | 梁高 | ﹢10 -5 |  | 4 | 用尺量，检查两端各2处 |
| 3 | 轴线偏差 | ≤10 |  | 2 | 用尺量，从两端支座螺栓中心线引向桥面 |
| 4 | 梁上拱 | 1/3000梁长 |  | 2 | 放张/终张30d时用尺量 |
| 5 | 厚度 | 顶、底板 | ﹢10 0 |  | 2 | 专用工具测量，检查最大误差处 |
|  |  | 腹板 | ﹢10 -5 |  | 6 | 用尺量，跨中、1/4跨、3/4跨各2处 |
|  |  | 挡碴墙 | ±5 |  | ≥5 | 用尺量 |
| 6 | 宽度 | 底板 | ±5 |  | 8 | 专用工具测量，跨中、1/4跨、3/4跨和梁两端 |
|  |  | 桥面及挡碴墙内侧 | ±10 |  |  | 用尺量，检查1/4跨、跨中、3/4跨和梁两端 |
| 7 | 表面倾斜偏差 | ≤3/m |  | ≥5 | 用尺量 |
| 8 | 平整度 | 梁面 | ≤3/m |  | ≥15 | 用1m靠尺检查 |
|  |  | 底板顶面 | ≤10/m |  |  |  |
| 9 | 支座板 | 边缘高差 | ≤1 |  | 全数 | 用水平尺靠量 |
|  |  | 支座中线偏差 | ≤3 |  | 全数 |  |
|  |  | 螺栓孔中心偏差 | ≤2 |  | 全数 | 用尺量 |
| 10 | 钢筋保护层厚度 | 不小于设计值 |  | ≥15 | 用混凝土厚度测试仪检测 |

9.6.3  预应力混凝土T梁及槽型梁允许偏差应符合表9.6.3的规定。

表9.6.3  预应力混凝土T梁及槽型梁允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 梁长 | 跨度＞16m | ±20 | 每片梁 | 4 | 用钢卷尺及卡特钳检查桥面及底板内、外侧 |
|  |  | 跨度≤16m | ±10 |  |  |  |
| 2 | 梁高 | ﹢10 -5 |  | ≥4 | 用钢卷尺、水平仪测量，检查梁两端 |
| 3 | 桥面内外侧偏离设计位置 | ﹢20 -10 |  | 2 | 用水平样杆测量，从支座螺栓中心放线引向桥面 |
| 4 | 厚度 | 腹板 | ﹢10 0 |  | 4 | 用U形尺、钢板尺测量 |
|  |  | 隔板 | ﹢10 -5 |  | 2 | 用U形尺、钢板尺测量最大偏差处 |
|  |  | 挡碴墙 | ﹢15 0 |  | 2 |  |
| 5 | 宽度 | 下翼缘 | ﹢10 0 |  | 8 | 专用工具测量，跨中、1/4跨、3/4跨和梁两端 |
|  |  | 桥面及挡碴墙内外侧 | ﹢10 -5 |  |  | 用尺量，检查1/4跨、跨中、3/4跨和梁两端 |
| 6 | 梁上拱 | 跨度<16m低高度梁 | ≤20 |  | 2 | 放张/终张30d时用尺量 |
|  |  | 其它梁 | 1/1000跨长 |  |  |  |
| 7 | 表面垂直度 | ≤3/m |  | ≥5 | 用L型尺、钢板尺测量，检查两端，抽查腹板 |
| 8 | 梁体表面平整度 | ≤5/m |  | ≥15 | 用水平尺、钢板尺测量 |
| 9 | 支座板 | 边缘高差 | ≤1mm |  | 全数 | 用水平尺靠量 |
|  |  | 支座中线偏差 | ≤3mm |  | 全数 |  |
|  |  | 螺栓孔中心偏差 | ≤2mm |  | 全数 | 用尺量 |
| 10 | 钢筋保护层厚度 | ﹢5 0 |  | ≥15 | 用混凝土厚度测试仪检测 |
| 11 | 横隔板、联接板偏差 | ≤10 |  | 全数 | 用尺量 |

9.6.4  预应力混凝土节段梁允许偏差应符合表9.6.4的规定。

表9.6.4  预应力混凝土节段梁允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 梁长 | 0 -2 | 每节段梁 | 3 | 用尺量 |
| 2 | 断面尺寸 | 宽度 | ﹢5 0 |  | 2 | 用尺量 |
|  |  | 高度 | ±5 |  | 2 |  |
|  |  | 壁厚 | ﹢5 0 |  | 8 |  |
| 3 | 节段梁纵轴线、横隔梁轴线 | ≤5 |  | 1 | 用经纬仪测量 |
| 4 | 表面平整度 | ≤5 |  | 2 | 用2m直尺、塞尺检验 |
| 5 | 吊孔偏差 | ≤5 | 每吊孔 | 1 | 用尺量 |
| 6 | 预应力孔道 | 位置 | ≤10 | 每预留孔洞 | 1 | 用尺量 |
|  |  | 孔径 | ≤3 |  |  | 用内卡尺量 |
| 7 | 锚栓、锚筋等 | 位置 | ≤5 | 每预埋件 | 1 | 用尺量 |
|  |  | 高程 | ≤10 |  |  | 用水准仪测量 |
|  |  | 平面高差 | ±10 |  |  |  |

9.6.5  钢筋混凝土桥墩、柱允许偏差应符合表9.6.5的规定。

表9.6.5  钢筋混凝土桥墩、柱允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 墩或柱长度 | ﹢5 -10 | 每根构件 | 4 | 用尺量构件4个面各1点 |
| 2 | 断面尺寸 | ±5 |  | 3 | 用尺量构件两端及中部 |
| 3 | 表面平整度 | 磨具面 | 3 |  | 3 | 用2m直尺、塞尺检验 |
|  |  | 抹平面 | 5 |  |  |  |
| 4 | 侧向弯曲 | l/1000且≤10 |  | 2 | 调平尺在两端量测 |
| 5 | 翘曲 | l/1000且≤5 |  | 2 | 调平尺在两端量测 |

注：l为桥墩、柱的长度。

9.6.6  结构表面应无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂纹。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、用读数放大镜观测。

9.6.7  支座板外露底面应平整、无损、无飞边、无空腹声、防锈符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测、锤击。

9.6.8  预留、预埋钢筋和钢构件设置齐全、位置正确。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、检查施工记录。

# 10  基础

## 10.1  一般规定

10.1.1 对工程地质、水文地质或技术条件特别复杂的地基，宜在施工前进行试开挖或试钻，获得相应工艺参数后再正式施工。

10.1.2  基础施工应有完善的施工记录和监控手段。

10.1.3  水下混凝土灌注严禁有夹层和松散层。

## 10.2  扩大基础

10.2.1  基础位于旱地且无地下水时，基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的设施。基坑顶有动荷载时，坑顶边与动荷载间应留有不小于1m宽的护道。

10.2.2  采用围堰施工、集水井排水、井点降水和基坑开挖时应符合国家现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.2.3  基坑的地基承载力必须满足设计要求。基坑开挖完成后，应会同设计、勘探单位实地验槽，确认地基承载力满足设计要求。

10.2.4  当地基承载力不满足设计要求或出现超挖、被水浸泡现象时，应按设计要求处理，并应结合现场情况，编制专项地基处理方案。

10.2.5  基础施工完成后应及时进行基坑回填，回填施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  回填材料及质量应符合设计要求。

2  基坑回填前，应排净积水、清除软弱层。

## 10.3 桩基础

10.3.1  钻孔施工准备和正式施工应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  钻机的选型宜根据孔径、孔深、桩位水文、地质情况确定。

2  开孔位置必须准确，孔位偏差不得大于5cm。

3  钻孔应连续进行。因故停钻时，有钻杆的钻机应将钻头提离孔底5m以上，其它钻机应提出孔外，孔口应加护盖。

10.3.2  清孔施工应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定；

1  清孔后的泥浆手摸无2mm～3mm颗粒，泥浆比重不大于1.10，含砂率小于2%，黏度为17s～20s。

2  不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。

10.3.3  灌注桩吊装钢筋笼、灌注水下混凝土应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.3.4  混凝土预制沉入桩的制作及吊装、钢结构沉入桩的制作及防腐应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.3.5  预制沉入桩施工方法的选取应符合下列规定：

1  锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。

2  振动沉柱宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。

3  静力压桩宜用于标准贯入度N＜20的软黏士、淤泥质土。

4  钻孔埋柱宜用于黏土、砂土、碎石土，且河床覆土较厚的情况。

10.3.6  预制沉入桩施工应符合下列规定：

1  沉桩前应对外购或自行制作的成品桩进行检查，确认合格。

2  沉桩施工应根据现场环境状况采取防噪声措施。

3  地质复杂的大桥、特大桥，为检验桩的承载力，确定沉桩的施工工艺、技术参数应进行试桩。

4  锤击沉桩、振动沉桩和射水沉桩施工应符合现行行业规范《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

## 10.4 沉井基础

10.4.1  沉井下沉前的施工准备应符合下列规定：

1  应对附近的堤防、建(构）筑物采取有效的防护措施，并应在下沉过程中加强观测。

2  位于河、湖中的沉井基础应调查洪汛、凌汛、河床冲刷、通航及漂流物等情况，制定防讯及相应的安全措施。

3  对地质条件复杂的沉井宜补充施工钻探，为编制施工技术方案提供准确依据。

4  应根据地质钻探资料、环境条件等计算沉井全过程下沉系数，必要时应采取预防措施，防止沉井无法下沉或突沉。

10.4.2  就地制作沉井基础应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.4.3  沉井下沉、接高施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.4.4  沉井下沉到设计高程时，应清理、平整基底，检查基底地质条件，确认符合设计要求后方可封底，并应避免超沉。

10.4.5  水下封底施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，且混凝土面的最终灌注高度，应比设计值高出150mm以上。待混凝土强度达到设计要求后，再抽水凿除表面松弱层。10.4.6  沉井基础施工应分阶段进行质量检验并填写检查记录。

## 10.5 承台

10.5.1  承台施工前的施工准备应满足下列规定：

1  应进行基桩等隐蔽工程质量验收，确认符合设计要求。

2  桩顶混凝土表面应按水平施工缝要求进行凿毛。

3  应修复清理桩头预留钢筋，桩体埋入承台长度及预留钢筋锚入长度应符合设计要求。

4  基坑开挖前应结合施工调查、基坑本体安全、桩基与地基施工安全、基坑侧壁土层与荷载条件、环境安全等因素制订安全技术措施。

10.5.2  承台施工应满足下列规定：

1  承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施避免在浇筑混凝土过程中产生不均匀沉降。

2  承台混凝土应在无水条件下浇筑，浇筑方案应符合施工设计要求。

3  承台混凝土宜一次连续浇筑完成，分层浇筑时，接缝应按施工缝处理。

4  大体积混凝土承台采取温控措施时，应满足本规范第7.5节的规定。

5  水中高桩承台采用套箱法施工时，应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6  水中承台混凝土浇筑后，应将承台顶面以上的钢结构临时结构物清除。

7  承台混凝土满足设计强度拆除模板及围堰后，基坑应按设计要求及时回填。

## 10.6 检验标准

10.6.1  基础施工涉及的模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土质量检验应符合本规范第5.5、6.5、7.9、8.5节的规定。

10.6.2  扩大基础质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.6.3  钻孔灌注桩质量检验应符合下列规定：

主控项目

1  钻（冲）孔达到设计深度后，应核实地质承载能力，确认符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察、检查施工报告。

2  孔深、孔径厚度应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察、查验成孔记录和测量。

3  桩身混凝土抗压强度应符合设计要求。

检查数量：每根桩现场制作不少于2组混凝土试件进行试验。

检验方法：检查试验报告。

4  桩身完整性应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：宜采用超声波反射法。如对检测结果有疑问，可对部分受检桩采用钻芯检验法，抽检数量不应少于总桩数的20%。

一 般 项 目

5  钻（冲）孔灌注桩的允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6  桩顶面应平整，桩与其他部位连接处应无严重缺陷。

检查数量：全部。

检验方法：观察和用尺量。

10.6.4  预制沉入桩质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

10.6.5  沉井基础质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。10.6.6  混凝土承台质量检验应符合本规范第10.6.1条的规定，并应符合下列规定：

主 控 项 目

1  承台混凝土强度满足设计要求。

检查数量：每承台现场制作不少于2组混凝土试件进行试验。

检验方法：检查试验报告。

2  采取温控措施浇筑混凝土时，混凝土内最高温度及内外温度差应符合本规范第7.5节的规定。

检查数量：有温控措施的承台。

检验方法：检查监控记录。

一 般 项 目

3  混凝土承台浇筑的允许偏差应符合表10.6.6的规定。

表10.6.6 混凝土承台浇筑的允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 断面尺寸 | +15 -10 | 每 承 台 | 6 | 用尺测量：长、宽、高各2点 |
| 2 | 轴线偏位 | 10 |  | 2 | 用经纬仪、尺测量：纵、横向 |
| 3 | 顶面高程 | ±10 |  | 5 | 用水准仪测量 |
| 4 | 预埋件中心偏位 | 5 |  | 2 | 用尺测量 |

4  承台表面应无孔洞、漏筋、缺棱掉角、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。

检查数量：全部。

检验方法：观察、尺量，用刻度放大镜观测。

# 11  墩台

## 11.1  一般规定

11.1.1  桥墩、桥台施工完毕后应对全桥中线、高程、跨度贯通测量，并形成施工记录。

11.1.2  墩台上应标出墩台中心线、支座十字线、梁端头线。

## 11.2  桥墩与桥台

11.2.1  现浇混凝土桥墩与桥台施工应符合下列规定：

1  桥墩与桥台施工前，应对基础顶面的混凝土进行凿毛处理，清除钢筋污锈，并应将表面的松散层、石屑等清理干净。

2  桥墩与桥台身高度超过10m时，可分节段施工。分节段的高度宜根据混凝土施工条件和钢筋定尺长度等因素确定。

3  模板施工应符合下列规定：

1）安装前，应在基础顶面放出墩、台身的轴线及边缘线。

2）对分节段施工的墩、台身，其首节模板安装的平面位置和垂直度应严格控制。

3）模板在安装过程中应通过测量监控措施保证墩、台身的垂直度，并应有防倾覆的临时措施。

4）对高墩且风力较大地区的墩身模板，应考虑其抗风稳定性。

4  墩、台身与承台之间浇筑混凝土的时间间隔不宜过长，间歇期不宜大于10d。

5  柱身高度内有系梁连接时，系梁应与柱同步浇筑。

6  V形墩柱的混凝土应对称浇筑。

11.2.2  预制钢筋混凝土桥墩安装应符合下列规定：

1  基础杯口的混凝土强度必须达到设计要求，方可进行预制柱安装。

2  预留槽口安装前应校核长、宽、高及顶面高程，基座槽口四周与柱边的空隙应不小于20mm。

3  预留槽口与预制件接触面应凿毛处理。预埋件应除锈并应校核位置，合格后方可安装。

4  桥墩的吊装方案应进行专项设计。

5  预制桥墩安装就位时，应在桥墩竖直度以及平面位置符合设计要求后，再用硬木楔或钢楔固定，并加斜撑保持桥墩稳定，在确保稳定后方可摘去吊钩。

6  安装后应及时浇筑槽口混凝土，待混凝土达到设计强度后拆除硬楔，浇筑二次混凝土，待槽口混凝土达到设计强度80%后方可拆除斜撑。

## 11.3  台帽与盖梁

11.3.1  应在桥墩与桥台质量检验合格后方可进行台帽和盖梁施工。

11.3.2  在台帽与桥台、墩身与盖梁的连接处，模板与墩台身之间应密贴，不得出现漏浆现象。

11.3.3  盖梁为悬臂梁时，混凝土浇筑应从悬臂端开始。预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计规定；设计未规定时，预应力孔道压浆强度应达到设计强度后，方可拆除底模板。

11.3.4  在交通繁华路段施工盖梁宜采用整体组装模板和快装组合支架。

11.3.5  预制盖梁安装应满足以下要求：

1  安装前应先检查盖梁预留槽口位置是否满足设计要求。

2  安装前应对接头混凝土表面凿毛处理，且预埋件应除锈。

3  盖梁的吊装方案应进行专项设计。

4  吊装时，预制盖梁的混凝土强度不应低于设计规定的吊装强度。设计未规定时，应不低于设计强度的80%。

5  在墩台柱上安装预制盖梁节段时，应确保预制盖梁支架体系稳定、盖梁支点稳固。

6  预制盖梁就位时，应检查轴线和各部尺寸，确认合格后方可固定并及时浇注槽口混凝土。接头混凝土达到设计强度后，方可拆除临时固定设施。

11.3.6  支座垫石的预埋钢筋及上部结构所需预埋件的位置应准确。

## 11.4  台后过渡段

11.4.1  台后过渡段填土宜采用砂性土、碎石或砂砾、中粗砂等透水性材料，不得使用含泥草、杂质、腐殖物或冻土块的土类。

11.4.2  台后过渡段的填土长度、位置应符合设计规定。设计未规定时，填土长度在顶面应不小于桥台高度加2m，在底面应不小于2m。

11.4.3  台后过渡段填土的施工顺序应符合下列规定：

1  台后过渡段填土与锥坡填土应同时进行，并应按设计宽度一次填足。

2  台后过渡段宜与路基填土同时进行，宜采用机械碾压，台背0.8m～1m 范围内宜同时回填并采用小型压实设备或人工夯实。

3  轻型桥台的台后过渡段填土应待盖板和支撑梁安装完成后，两台对称均匀进行。

4  柱式桥台的台后过渡段填土宜在柱侧对称均匀进行。

5  位于软土地基处的桥台可先回填再进行基础和台身施工。

11.4.4  回填土应分层夯实，填土压实度应符合设计规定。设计未规定时，填土压实度应大于96%。

## 11.5  检验标准

11.5.1  墩台施工涉及的模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土质量检验应符合本规范第5.5、6.5、7.9、8.5节的规定。

11.5.2  现浇混凝土墩台、台帽与盖梁质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2以及本规范第11.5.1条的规定。11.5.3  预制混凝土桥墩（柱）的质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2以及本规范第11.5.1条的规定。

11.5.3  预制混凝土桥墩（柱）的质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2以及本规范第11.5.1条的规定。

11.5.4  预制混凝土盖梁质量检验应符合本规范第11.5.1条规定，且应符合下列规定：

一 般 项 目

1  预制混凝土盖梁制作允许偏差应符合本规范第9.6节的相关规定。

2  预制混凝土盖梁安装允许偏差应符合表11.5.4的规定。

表11.5.4  预制混凝土盖梁安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 顶面高程 | 0 -5 | 每个盖梁 | 3 | 用水准仪测量，两端及中间各1点 |
| 2 | 轴线偏位 | 8 |  | 5 | 用全站仪测量，纵、横各2点 |
| 3 | 埋入墩柱深度 | 不小于设计要求 |  | 1 | 用钢尺量 |

11.5.5  台后过渡段填土施工质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  台身混凝土强度达到设计强度的80%以上时，方可进行回填。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查同条件养护试件试验报告。

一 般 项 目

2  台后过渡段填土的长度应符合设计要求和本规范规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、用钢尺量、检查施工记录。

3  台后过渡段填土压实度应符合本规范第11.4.4条的规定。

检查数量：每50m2每压实层检查1点，不足50m2时应至少检查1点。

检验方法：灌砂法检验。

# 12  支座

## 12.1  一般规定

12.1.1  支座的性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并按本规范12.3节的验收标准检验合格后方可安装。

12.1.2  支座安装前，应确认桥梁跨距、支座位置、预留锚栓孔位置和尺寸以及支座垫石的混凝土强度、顶面高程、平整度、坡度和坡向符合设计要求。

12.1.3  当环境温度与设计要求不同时，支座的安装位置应通过计算设置顺桥向的预偏量。

12.1.4 进场支座产品应按设计文件核对支座型号和数量，并检查产品使用安装说明、装箱单、检验报告、支座产品合格证及支座安装养护细则。

12.1.5  支座滑动面上的聚四氟乙烯滑板和不锈钢板位置应正确，不得有划痕、碰伤。

## 12.2  支座安装

12.2.1  支座顶面与上部构件、支座底面与墩台顶面应密贴，不得脱空、偏斜和不均匀受力。

12.2.2  支座底板距边缘支承垫石外边缘的最小距离应满足设计要求。

12.2.3  板式橡胶支座的安装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

12.2.4  盆式橡胶支座的安装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应满足下列规定：

1  支座在储存和搬运时，应避免日晒、雨雪浸淋和抛掷、撞击，严禁与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，并宜距热源1m以上。

2  吊装前，安装在梁底的支座上座板与梁底预埋钢板间应密贴无缝隙。

3  吊装前，应凿毛支座就位部位的支承垫石表面并用水浸湿，应清除预留锚栓孔中的杂物。

4  支座安装前先安装灌浆用钢模板，通过膨胀螺栓固定在支座垫石顶面。

5  架梁时，梁体应先落在千斤顶上，通过千斤顶调整梁体位置及标高。各千斤顶的支点反力与所有千斤顶支点反力的平均值相差不超过±5%。

6  支座安装就位后，支座四角采用钢垫块调整到设计标高，在支座板与支承垫石顶面之间应留有20mm~30mm的空隙。

7  确认支座中心位置及标高符合要求后，方可灌注无收缩的高强度灌注材料。注浆材料性能应符合表12.2.4的规定

表12.2.4 注浆材料性能表

| 28d抗压强度 | ≥50MPa | 浆体水灰比 | ≤0.34且不得泌水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d弹性模量 | ≥30GPa | 流动度 | ≥320mm |
| 24h抗折强度 | ≥10MPa | 30min后流动度 | ≥240mm |
| 标准养护条件下28d自由度膨胀率 | 0.02%~0.1% |

注：当有特殊要求时，注浆材料可采用早强快硬材料。常温条件下，注浆材料2h抗压强度不宜小于20MPa，56d抗压强度不应小于50MPa。

8  重力灌浆应从支座中心部位向四周注浆，直至从钢模与支座底板周边间隙观察到灌浆材料全部灌满为止。

9  浆体材料达到设计要求强度后，应先拆除钢模板及支座上、下连接钢板及螺栓，再撤除临时千斤顶。

10  张拉现浇混凝土梁体预应力筋前应拆除各支座上、下连接钢板及螺栓。

11  支座防尘罩应及时安装，并应做到严密、牢固、栓钉齐全，防尘罩开启不应与防落梁或梁端限位装置相抵触。

14.2.5  球形支座的安装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应满足下列规定：

1  支座进场验收合格后应贮存于干燥平稳处，并应有防雨淋、防水浸润的措施。

2  支座安装前应检查确认支座连接处于正常状况。因螺栓松动造成支座初始状态扰动时，应及时恢复。

3  支座安装前应检查确认支座的摆放方向和坡度符合设计要求。

4  地脚螺栓、预埋钢板表面和支座涂装受损部分应按现行行业标准《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T 1527中第6套防护体系进行涂装，但支座不锈钢滑板表面严禁涂装。

## 12.3  检验标准

主 控 项 目

12.3.1  支座材料、品种、规格、性能、结构及涂装质量应符合设计要求和相关产品标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察并检查产品合格证、材料及性能检测报告、进场验收记录、进场复验报告。

12.3.2  支座的安装位置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：用尺量测。

12.3.3  支承垫石混凝土强度、垫层材料质量及强度应符合设计要求。

检查数量：按设计要求抽样。

检验方法：检查试件强度试验报告。

12.3.4  支座和梁底及垫石之间必须密贴无空隙，空隙不得大于0.3mm。支座水平各层部件间应密贴无空隙。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量。

12.3.5  支座锚栓质量、埋置深度和螺栓外露长度应符合设计要求。支座锚栓固结位置准确。预埋锚栓孔应填满捣实、填料种类和质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量、检查灌浆材料的配合比通知单、产品合格证、进场验收记录。

一 般 项 目

12.3.6  支座安装允许偏差应符合表12.3.6的规定。

表12.3.6  支座安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频次 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座下座板中心与墩台纵向错动量 | 墩台高度＜30m | 20 | 全数检查 | 水准仪、经纬仪、钢尺量。 |
|  |  | 墩台高度≥台高度 | 15 |  |  |
| 2 | 支座下座板中心与墩台横向错动量 | 墩台高度＜30m | 15 |  |  |
|  |  | 墩台高度≥台高度 | 10 |  |  |
| 3 | 同端支座中心横向距离 | 偏差与桥梁设计中心对称时 | +30 -10 |  |  |
|  |  | 偏差与桥梁设计中心不对称时 | +15 -10 |  |  |
| 4 | 板式橡胶支座 | 同一梁端两支座相对高差 | 1 |  |  |
|  |  | 每一支座板的边缘高差 | 2 |  |  |
|  |  | 上下座板十字线扭转 | 2 |  |  |
|  |  | 活动支座的纵向错动量 | ±3 |  |  |
| 5 | 盆式橡胶支座 | 支座板四角高差 | 1 |  |  |
|  |  | 上下座板中心十字线扭转 | 1 |  |  |
|  |  | 同一梁端两支座高差 | 1 |  |  |
|  |  | 一孔箱梁四个支座中，一个支座不平整限值 | 3 |  |  |
|  |  | 固定支座上下座板及中线的纵、横错动量 | 1 |  |  |
|  |  | 活动支座中线的纵横错动量 | 3 |  |  |
| 6 | 球形支座 | 支座高程允许偏差 | ±5 |  |  |
|  |  | 支座偏位允许偏差 | 3 |  |  |

注：支座纵、横错动量均按设计气温定位时计算。

# 13  钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥梁

## 13.1  一般规定

13.1.1  跨越既有交通线路的梁段、大跨径连续梁桥和连续刚构桥应进行施工过程控制，使梁体的变形、内力及线形符合设计要求。

13.1.2  临时性承重结构及其地基基础应进行专项设计，应保证其具有足够的强度、刚度和稳定性。

## 13.2  现浇施工

Ⅰ  固定支架法现浇施工

13.2.1  固定支架法现浇施工宜采用满堂式支架、梁式支架或两者的组合型式。当采取其他支架型式时，应经过专项论证与设计。

13.2.2  固定支架应符合本规范第5章的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  弯、坡、斜梁桥的支架设置应与梁体的几何线形相适应。

2  满堂式支架位于坡道时，宜将地基的坡面挖成台阶。

3  混凝土浇筑时应对支架、卸落设备的变形以及地基的沉降量进行监测，发现超过允许的变形、变位时应及时采取处理措施。

13.2.3  混凝土浇筑施工应符合本规范第7章相关规定外，尚应符合下列规定：

1  梁体混凝土在顺桥向宜从低处向高处浇筑，在横桥向宜均匀、对称浇筑。

2  箱梁混凝土宜采取水平分层、斜向推进方式一次连续浇筑完成。水平分层的厚度不得大于300mm，各层混凝土间隔浇筑时间不得超过混凝土初凝时间。

3  U形梁可一次或两次完成混凝土浇筑。一次浇筑时宜先浇筑至底板承托顶面，待底板混凝土振实后再浇筑腹板；分两次浇筑时，宜先浇筑底板至底板承托顶面，按施工缝处理后，再浇筑腹板混凝土。

4  腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑扩大部分，待混凝土振实后再浇筑上部腹板。

5  在钢筋和预应力管道密布区域，应设置混凝土溜槽和插入式振捣器辅助导向等装置，保证该区域的混凝土振捣密实。

13.2.4  采用旁位或高位浇筑时，支架及相关施工设施应符合现行行业标准《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》 TB 10110的相关规定。

Ⅱ  移动模架现浇施工

13.2.5  移动模架宜采用定型产品。采用非定型模架时，应进行专项设计和荷载试验，并编制技术文件。

13.2.6  移动模架的安装和移动应符合下列规定：

1  应严格按照产品操作手册安装。拼装完成后应进行拼装质量检验，并在首孔梁浇筑前进行荷载试压试验，检验和试压合格后方可投入使用。

2  模架预拱度应经计算并参考荷载试验结果确定。

3  模板横向和纵向移动过孔前，应解除作用于模架上的全部约束。

4  纵向移动时，两侧承重钢梁不同步的最大距离偏差应符合产品设计的规定，且应有限位和紧急制动装置。

5  模架在移动过孔时的抗倾覆稳定系数不应小于1.5。

13.2.7  混凝土浇筑顺序及施工缝设置应符合下列规定：

1  在顺桥向，首孔梁宜从桥台（或过渡墩）向悬臂端浇筑；中间孔宜从悬臂端向已浇筑段浇筑；末孔宜从一联中最后一个墩位向已浇筑段浇筑。

2  在横桥向，混凝土应对称浇筑。

3  混凝土纵向分段接缝位置应符合设计规定。设计未规定时，宜设在1/5跨的弯矩零点附近。

13.2.8  移动模架的使用和拆除应符合下列规定：

1  每孔梁施工完成后应根据技术文件对模架的关键部件及支承系统等进行检查，发现问题应及时处理。

2  外模架在梁体建立预应力后方可卸落。

3  应结合具体的施工环境条件确定移动模架的拆除方案，并应有可靠的起吊和拆除安全措施。

Ⅲ  悬臂浇筑施工

13.2.9  挂篮的结构设计、荷载预压试验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定。

13.2.10  墩顶及墩顶邻近梁段施工应符合下列规定：

1  可采用托架或支架进行混凝土浇筑。支架和托架应经过设计计算和加载预压，合格后方可投入使用。

2  当墩顶梁段与桥墩设计为非刚性连接时，浇筑悬臂段混凝土前应将墩顶梁段与桥墩临时固结。

3  连续刚构的墩顶梁段应与桥墩整体浇筑。

13.2.11  桥墩两侧悬臂梁段的浇筑应符合下列规定：

1  混凝土应对称、平衡浇筑。两端不平衡偏差不得大于设计规定。设计未规定时，不宜超过梁段重量的1/4。

2  混凝土应从悬臂端向已浇筑梁段分层推进浇筑，每梁段应一次浇筑完成。

3  边跨非对称现浇梁段混凝土应从已浇筑段向合龙口方向推进浇筑。

13.2.12  悬臂浇筑过程中宜遵循变形和内力双控原则，以变形控制为主。弹性变形应分次调整，每次调整值不得超过实际下挠量。

13.2.13  应在完成梁段预应力张拉后方可将挂篮移至下一梁段，且移动时宜设置控制挂篮滑动的装置。挂篮移动就位后应立即锁定锚固点，防止其倾覆。

13.2.14  连续梁的合龙、体系转换和支座反力调整施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

## 13.3  装配式构件现场施工

13.3.1  装配式构件在施工现场的装卸吊装、堆放应符合本规范第9.4节的规定。

13.3.2  应验算装配式构件整孔架设或节段拼装所采用安装设备的强度、刚度和稳定性，并应形成专项施工技术方案、安装工艺和安全方案。

13.3.3  简支梁的架设施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定，并应满足下列规定:

1  安装前应对桥墩、桥台的施工质量进行检验，并应对支座或临时支座的平面位置和高程进行复测，合格后方可进行架设。

2  气温低于-20℃时，应停止架梁作业。

3  架桥机移动过孔时，严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。风力超过10级时应对架桥机进行锚固。

4  采用起重船架梁时，起重船的抛锚定位不得利用桥墩带缆，且应避免船体和梁体碰撞桥墩或承台。

5  梁体就位后应临时固定，且T形梁和I形梁应与先安装的梁体进行横向连接。

6  同一孔梁体的预制龄期差不宜超过10d。

7  同一孔梁体全部安装完成后，方可进行梁体之间的横向湿接缝施工。

13.3.4  先简支后结构连续的梁体施工应符合本规范第13.3.3条的规定，且应符合下列规定:

1  同一片梁两端临时固定支座的顶面相对高差应小于2mm。

2  简支变连续的施工程序应按设计要求进行。

3  一联梁应全部安装完成后一次性浇筑湿接头混凝土，且浇筑前湿接头处梁端应凿毛。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。

4  当预应力管道内浆体达到规定强度后，应立即拆除临时支座，按设计规定的顺序完成体系转换。同一榀梁的临时支座应同时拆除。

13.3.5  节段拼装的施工准备应符合下列要求：

1  应对起吊设备进行验算，其安全系数应不小于1.5。

2  施工中所采用的临时性工艺以及为拼装设置的预埋件、预留孔应取得设计认可，并在检验合格后方可拼装施工。

3  应制定从节段预制到架设完成全过程的测量控制方案。宜采用线形控制软件技术控制匹配浇筑节段的几何尺寸、轴线位置以及成桥线形精度。

4  应采用1.25倍设计荷载的静荷载和1.1倍设计荷载的动荷载对架桥机或其他起重拼装设备进行起吊试验，符合要求后方可进行起吊拼装作业。

13.3.6  逐跨拼装施工应满足以下规定：

1  预制节段的提升应匀速、缓慢，提升速度宜控制在2m/min内。

2  悬挂状态下的节段之间应设置防撞垫块。

3  下行式架桥机应采取有效措施抵抗支承面倾斜时节段对支承系统产生的水平分力。

4  上行式架桥机应错层悬挂节段，错层的节段个数及节段纵向间距应满足拼装工艺的要求。

5  节段拼装时，应对第一节段的梁体进行临时定位、固定。

6  应逐块控制、复核节段梁的轴线和高程，并按设计线形及时调整。

13.3.7  悬臂拼装施工、合龙应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 的规定，并应满足以下要求：

1  合龙顺序应符合设计规定，并应根据观测的两端悬臂梁段的轴线、高程偏移值确定合龙程序和调整参数。

2  合龙完成后应尽快拆除墩顶节段临时固结装置以及合龙梁段间的临时固结装置，并按设计规定的程序完成体系转换和支座反力的调整。

13.3.8  节段拼装的预应力施工除应符合本规范第8章的规定外，尚应符合下列规定：

1  临时预应力布置和张拉力应符合设计要求。当设计无要求时，临时预应力应均匀布置，节段拼接面的混凝土压应力不得小于0.3MPa。

2  临时预应力筋应能反复多次张拉，在结构永久预应力施加后方可拆除。

3  应做好预制节段体外预应力筋的保护，严禁在其上堆放物体或抛物撞击。

4  节段完成预应力张拉后，方可放松起吊吊钩，并应立即进行压浆和封锚。纵向预应力孔道宜采用真空压浆。

13.3.9  节段拼装的胶接缝、湿接缝施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

## 13.4  顶推施工

13.4.1  梁段预制场地、预制台座的设置应符合本规范第9.2节的相关规定，并应符合下列规定：

1  台座的轴线应与桥梁轴线的延长线重合，纵坡应一致，两轴线间的偏差应不大于5mm。

2  纵桥向相邻两支承点台座滑移装置的顶面高程差不应大于2mm。横桥向同一支承点上滑移装置的顶面高程差应不大于1mm。

13.4.2  梁段预制、连接除应符合本规范第9章有关规定外，尚应符合下列规定：

1  模板宜采用钢模板。模板、托架和支架应经预压消除永久变形后方可使用。

2  梁段接缝面预应力孔道偏差不应大于2mm。后浇梁段伸入已浇梁段的成孔胶管长度不应小于30cm；金属波纹管长度不应小于10cm。

3  梁段的接缝方式应符合设计要求。工作缝表面应凿毛并清洗干净，作为解联的工作缝宜为干接缝并宜用临时预应力张拉紧密。

13.4.3  导梁和临时墩的设置应符合下列规定：

1  导梁长度、重量、结构类型及与梁体的连接方式应符合设计要求。

2  导梁底面应平直，并与梁体底面位于同一平面内。中线允许偏差不应大于5mm，纵、横向底面高程允许偏差应为±5mm。

3  临时墩应具有足够的强度、刚度和稳定性，应经过检算后方可使用。临时墩上的滑道应设有高程调整设施。

13.4.4  顶推装置应符合下列规定：

1  顶推梁体的横向导向设备和梁底滑动设备的设置应符合设计要求。设计无要求时，宜在每一桥墩顶面两侧设置临时导向墩（架）作为横向导向设备。

2  梁底可采用聚四氟乙烯板作滑块，其面积应根据最大反力计算确定，长度不宜小于40cm。

3  墩顶滑道（临时支座）表面应平整光滑，安装牢固。

4  滑道进出口坡度应小于2°。

13.4.5  顶推方式的选取、顶推施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2点规定，并满足下列要求：

1  顶推阶段的预应力筋应全部张拉后方可顶推。

2  顶升桥梁的起顶反力值不得大于计算反力值的1.1倍。顶升高度不得大于设计规定。设计无规定时，一次最大顶升高度不应大于5mm。

3  在单点顶推的开始和最后阶段，因摩擦力不足致使梁体不能前进时，宜采用助推措施。

4  导梁前端挠度过大无法上墩时，应在墩顶提前设置接引上墩设施。

5  滑道上的滑块应不少于两块，且应及时更换磨损严重的滑块。

6  下坡顶推且纵坡大于3%时，应设置防滑、防溜装置。

13.4.6  落梁施工应符合下列规定：

1  拆除滑动装置时，顶梁和落梁应均匀对称。各顶点间升降高差不得大于5mm，同墩两侧不得大于1mm。

2  顶落梁时应有保险设施，并随千斤顶活塞起落及时加高或降低。

3  落梁时应以支点反力控制，允许偏差为±10%的设计反力。

13.4.7  梁体顶推就位后，应按设计张拉顺序张拉后期预应力筋，并拆除临时预应力筋和临时墩。

## 13.5 水平转体施工

13.5.1  应严格控制梁段预制尺寸、质量，梁体尺寸允许偏差为±5mm，质量允许偏差为±2%，梁体轴线平面、立面的允许偏差为±10mm。

13.5.2  转体牵引力的计算应满足下列要求：

1  中心支承状态下转体计算牵引力应按公式13.5.2-1计算：

（13.5.2-1）

式中：——牵引力（kN）；

——铰面摩擦系数（无实验数据时，静摩擦系数可取0.1~0.12；动摩擦系数可取0.06~0.09）；

——转体总重力（kN）；

——铰的半径（m）；

——牵引力偶力臂（m）。

2  中心和撑脚联合支承状态下转体计算牵引力应按公式13.5.2-2计算：

（13.5.2-2）

式中：——撑脚支承荷载；

——环道中心半径。

3  牵引设备应按计算牵引力的2倍配置，偏心值宜为0.05m~0.15m。

13.5.3  转体系统制作、安装应符合下列规定：

1  上、下转盘和转轴的制作、安装精度及表面摩擦系数应符合设计要求。

2  辅助支腿应对称均匀布置，与下环道保持不大于20mm的间距。

3  环形滑道基座应保持水平，滑道平整度应符合设计要求。设计无要求时， 3m长度内平整度不大于±1mm，径向对称点高差不大于滑道直径的1/5000。

4  转体系统应设置防超转限位装置。

5  转体牵引索在转盘固定端应与其外圆相切。应在清除表面锈迹、油污并逐根顺次沿既定索道排列缠绕后，穿过顶推千斤顶。

6  千斤顶应对称布置于上转盘两侧的同一水平面内。千斤顶的中心线应与上转盘外圆相切、与上转盘预埋钢绞线的中心线齐平。各千斤顶中心线到上转盘的距离应相等。

13.5.4  转体施工应符合下列规定：

1  试转前应清除转体范围内各种障碍物，并应根据实测不平衡力距配重。

2  应在转盘、转轴、滑道、辅助支腿、牵引系统等检查合格后，方可进行试转。

3  应根据试转量测数据确定是否需二次配重，使重心偏移量满足设计要求。

4  转体时应均匀转动，角速度不宜大于0.02rad/min且桥体悬臂端线速度不宜大于1.5m/min。

5  平转接近设计位置1m时应降低转速，牵引千斤顶应由连续作业变更为点动操作。接近设计位置0.5m时应放慢转速，改用手动控制牵引千斤顶。距设计位置100mm时，可停止外力牵引转动，借助惯性就位。

13.5.5  转体到位后，应精确测量、调整中线位置，并利用千斤顶调整梁体端部高程。调整就位后应及时浇筑转盘封固混凝土。

## 13.6  检验标准

13.6.1  钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥施工中涉及的模板与支架、钢筋、混凝土、预应力工程的质量检验应符合本规范第5.5、6.5、7.9、8.5节的有关规定。

13.6.2  固定支架法、移动模架法施工梁的质量检验应符合本规范第13.6.1条的规定，且应符合下列规定：

主 控 项 目

1  梁体表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或观测。

一 般 项 目

2  梁体的允许偏差应符合现行行业标准《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 TB10415的相关规定。

3  梁体表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或观测。

13.6.3  预制节段预应力混凝土梁质量检验应符合本规范第13.6.1条和第13.6.2条的有关规定，且应符合下列规定：

主 控 项 目

1  预制节段梁采用悬臂拼装施工时，必须对称进行，桥墩两侧平衡偏差和轴线挠度必须满足设计规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查监控量测记录。

2  悬臂拼装合龙时两侧梁体的高差应满足设计规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用水准仪测量、检查测量记录。

一般项目

3  节段预制混凝土梁质量检验标准应符合表13.6.3-1的规定。

表13.6.3-1节段预制混凝土梁施工质量验收标准

| 序号 | 项 目 | 规定值或 允许偏差 （mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 2 | 表面平整度 | 5 | 每个节段 | 2 | 用2m直尺及塞尺量 |
| 3 | 长度 | 0 －2 |  | 3 | 用尺量 |
| 4 | 断面尺寸 | 宽度 | ＋5 0 |  | 5 | 用尺量，端部和1/4处和中间各1点 |
|  |  | 高度 | ±5 |  | 5 |  |
|  |  | 壁厚 | ＋5 0 |  | 5 |  |
| 5 | 侧向弯曲 | L/1000且不大于10 |  | 2 | 沿梁段全长拉线，用钢尺量，左右各1点 |
| 6 | 剪力键 | 位置 | 2 | 每个 剪力键 | 1 | 用尺量 |
|  |  | 平面高差 | 2 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 7 | 预 埋 件 | 支座板、锚垫板等预埋钢板 | 位置 | 10 | 每个预埋件 | 1 | 用尺量 |
|  |  |  | 高程 | ±5 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  |  | 平面高差 | 5 |  | 1 |  |
|  |  | 螺栓、锚筋等 | 位置 | 10 |  | 1 | 用尺量 |
|  |  |  | 外露尺寸 | ±10 |  | 1 |  |
| 8 | 预留孔 | 吊孔 | 位置 | 5 | 每个预留孔 | 1 |  |
|  |  | 预应力孔道 | 位置 | 10 |  | 1 |  |
|  |  |  | 孔径 | ＋3 0 |  | 1 | 用内卡尺量 |

注：L为梁段长度(mm）。

4  逐跨拼装预应力混凝土梁的施工质量验收标准应符合表13.6.3-2的规定。

表13.6.3-2逐跨拼装预应力混凝土梁质量验收标准

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 轴线偏移量 | 5 | 每跨 | 3 | 用全站仪/经纬仪测量 |
| 2 | 相邻节段间顶面接缝高差 | 3 | 每条接缝 | 2 | 用尺量 |
| 3 | 节段拼装立缝宽度 | ≯3 | 每条接缝 | 2 |  |
| 4 | 梁长 | -20 +10 | 每跨 | 3 |  |
| 5 | 支座轴线偏位 | 5 | 每个支座 | 2 |  |

5  悬臂拼装预应力混凝土梁的施工质量验收标准应符合表13.6.3-3的规定。

表13.6.3-3悬臂拼装预应力混凝土梁质量验收标准

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 轴线偏位 | L≤100m | 10 | 节段 | 2 | 用全站仪/经纬仪测量 |
|  |  | L>100m | L/10000 |  |  |  |
| 2 | 顶面高程 | L≤100m | ±20 | 节段 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  | L>100m | ±L/5000 |  |  |  |
|  |  | 相邻节段高差 | 10 | 节段 | 3～5 | 用尺量 |
| 3 | 合龙后同跨对称点高差 | L≤100m | 20 | 每跨 | 5～7 | 用水准仪测量 |
|  |  | L>100m | L/5000 |  |  |  |

注：L为桥梁跨度(mm）。

13.6.4  顶推施工梁式桥的质量检验应符合本规范13.6.1的规定，且应符合以下规定：

主 控 项 目

1  千斤顶的顶推力不应小于计算顶推力的2倍，顶推过程中墩台纵横向位移不得大于设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量和检查设备说明书。

2  顶推时各墩的顶推设备应同步启动、同步运行。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察和尺量。

3  制梁台座相邻底模顶面高差允许偏差为2mm；相邻墩滑道顶面高程允许偏差为±2mm；同墩两滑道顶面高差允许偏差为±1mm。

检查数量：全部检查。

检验方法：水准仪测量。

一 般 项 目

4  顶推施工的钢筋混凝土及预应力混凝土梁式桥允许偏差和检验方法应符合表13.6.4的规定。

表13.6.4顶推施工钢筋混凝土及预应力混凝土梁式桥允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程 | ±5 | 每段 | 5 | 水准仪测量 |
| 2 | 中线 | 10 |  | 2～4 |  |
| 3 | 落梁反力 | 不大于1.1倍设计反力 |  | 次 | 用千斤顶油压表计算 |
| 4 | 支座 高差 | 相邻纵向支点 | 5 |  | 全数 | 水准仪测量 |
| 5 |  | 同墩两侧支点 | 1 |  |  |  |

注：梁体顶面平整度应同时满足轨道的技术要求。

13.6.5  采用水平转体施工梁式桥的质量检验应符合本规范13.6.1的规定，且应符合下列规定：

主 控 项 目

1  转体纵横向稳定系数必须大于1.5。

检查数量：全部检查。

检验方法：检查工艺设计资料。

2  转体系统承载力、上下转盘及平衡滑道表面摩擦系数、动力设施和锚固体系必须符合设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：检查测试资料、施工记录，尺量和观察。

3  封闭转盘和合龙段混凝土强度、外形尺寸应符合设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：检查试验报告、施工记录，尺量和测试。

4  合龙段两侧高差必须在设计允许范围内。

检查数量：全部检查。

检验方法：检查施工记录，水准仪测量。

一 般 项 目

5  转体施工梁式桥允许偏差和检验方法应符合表13.6.5的规定。

表13.6.5转体就位后梁体的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 梁体轴线偏差 | 1/6000桥梁跨度 | 每跨 | 5 | 经纬仪测量 |
| 2 | 合龙前两悬臂端相对高差 | 合龙段长的1/100，且不大于15 |  | 5 | 水准仪测量 |
| 3 | 顶面高程 | ±20 |  | 2～4 | 水准仪测量 |

# 14  其它类型桥梁

## 14.1  一般规定

14.1.1  桥梁施工前应根据结构特点、受力特性全面了解设计要求。对关键工序应制定施工专项技术方案和安全技术方案。

14.1.2  大跨度桥梁施工应做好施工过程控制，使成桥线形、内力符合设计要求。

14.1.3  桥梁施工时应避开可能发生的灾害性天气，并应在施工中采取必要的预防措施保证结构的安全。

## 14.2  钢桥

14.2.1  钢桥的制造应符合下列规定：

1  钢桥应由具有相应资质的企业制造，并应符合现行行业标准《铁路钢桥制造规范》 TB10212的规定。

2  钢桥出厂前应试拼装，并应按设计和相关规范进行验收。

3  钢桥制造企业向施工单位提供的文件应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.2.2  钢桥的运输、存放应符合下列规定：

1  钢桥运输应符合本规范9.5节以及相应运输方式的有关安全规定。

2  水运时钢桥杆件或梁段的抗倾覆安全系数应不小于1.5。

3  存放场地应坚实、平整，有良好的排水措施。杆件或梁段的支承处不得产生不均匀沉降。

4  运输、存放过程中应保证杆件或梁段不变形、不损坏、不散失。

14.2.3  钢桥现场施工准备、安装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，且应符合下列规定：

1  安装前应计入环境、现场焊接等变形因素对钢桥线形、拱度及中心线位置的影响。

2  杆件宜预先组拼、栓合或焊接，扩大拼装单元后进行安装。

3  对容易变形的构件应进行强度和稳定性验算，必要时采取临时加固措施。

14.2.4  钢桥的高强度螺栓连接应符合现行行业标准《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》 TBJ 214的规定。

14.2.5  钢桥的焊缝连接施工及外观质量检查应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，且应符合下列规定：

1  焊缝施焊顺序应符合下列规定：

1）箱形梁段间的焊缝应在梁段就位并经检查合格后施焊。应按顶板、底板、纵隔板的顺序对称施焊。梁段间的焊缝经检验合格后，应按先对接后角接的顺序焊接U形肋嵌补件。

2）焊接与高强度螺栓共同连接时，应在焊缝检验合格后再终拧高强度螺栓连接副。

2  采用超声波探伤检验时，其内部质量分级应符合表14.2.5-1的规定。焊缝超声波探伤等级应符合表14.2.5-2的规定。

表14.2.5-1焊缝超声波探伤内部质量等级

| 项目 | 质量等级 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 对接焊缝 | Ⅰ | 主要杆件受拉横向、纵向对接焊缝 |
|  | Ⅱ | 主要杆件受压横向、纵向对接焊缝 |
| 全熔透角焊缝 | Ⅰ | 设计明确要求的熔透焊缝 |
| 角焊缝 | Ⅱ | 主要角焊缝 |

表14.2.5-2焊缝超声波探伤范围和检验等级

| 项目 | 探伤数量 | 探伤部位（mm） | 板厚（mm） | 检验等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ级横向对接焊缝 | 全部焊缝 | 全长 | 10～80 | B |
| Ⅰ级纵向对接焊缝 |  |  |  |  |
| Ⅱ级纵向对接焊缝 |  | 焊缝两端各1000 |  |  |
| Ⅰ级全熔透角焊缝 |  | 全长 |  | B（双面双侧） |
| Ⅱ级角焊缝 |  | 两端螺栓孔部位并延长500，板梁主梁及纵、横梁跨中加探1000 | 10～46 | A |
|  |  |  | 46～80 | B |

14.2.6  钢桥现场涂装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

## 14.3  钢-混凝土结合梁桥

14.3.1  钢桥制造、运输及安装应符合本规范第14.2节的有关规定。

14.3.2  钢主梁架设和混凝土浇筑前，应按设计或施工要求搭设施工支架。施工支架除应考虑钢桥拼接荷载外，应同时计入混凝土结构和施工荷载。

14.3.3  混凝土浇筑前，应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及临时支架进行检验，各项均应达到设计或施工要求。钢桥顶面传剪器焊接经检验合格后，方可浇筑混凝土。

14.3.4  混凝土桥面结构应全断面连续浇筑，浇筑顺序，顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一端开始浇筑；横桥向应先由中间开始向两侧扩展。

14.3.5  采用施工支架时，必须待混凝土强度达到设计要求且预应力张拉完成后，方可卸落施工支架。

## 14.4  拱桥

14.4.1  拱肋施工可根据结构形式和施工条件选择支架法、少支架法、斜拉扣索悬臂拼装法及转体法。拱肋安装方法与设计不一致时，应经设计确认后方可实施。

14.4.2  拱肋施工过程控制应包括拱脚基础变位、拱肋线形和应力监控等内容。

14.4.3  拱肋钢结构的制作和运输应满足本规范第14.2节的规定，并应满足下列要求：

1  钢管拱肋应按设计文件和施工技术方案要求设置混凝土压注孔、防倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。

2  钢拱肋开孔和焊接临时结构宜在工厂完成，应经设计确认并具有相应的结构补强措施。

3  钢管对接焊缝可采用有衬管的单面坡口焊和无衬管的双面熔透焊。两条对接焊缝的间距应符合设计要求。设计无要求时，直缝焊接管不小于钢管外径，螺旋焊接管不小于3m。

4  拱肋节段焊接应与母材等强度焊接，所有焊缝均应按现行行业标准《铁路钢桥制造规范》 TB10212的有关规定进行外观、无损探伤检查。两条焊缝交叉点必须进行射线探伤检验。

5  合龙段拱肋制作时应预留适当的富余量。

6  拱肋节段制作完成并经检验合格后，应按节段顺序进行预拼装。预拼装可根据构造和跨径分别采用单层侧卧法、双层侧卧法、立拼法。

14.4.4  拱肋的现场吊装与拼接应符合下列规定：

1  吊装前应检查拱脚的轴线位置、纵向仰角、横向垂直度，其施工偏差应满足设计要求后方可吊装。

2  吊装前应验算吊装过程中拱肋构件、安装过程中拱肋及施工辅助设施组成的结构在各种工况下的强度、变形和稳定性。

3  吊装机具安装完毕后应全面检查，并按设计荷载的60%、l00%和125%分级进行起吊试验，合格后方可使用。

4  节段间环焊缝的施焊应对称进行，施焊前应保证节段间有可靠临时连接并用定位板控制焊缝间隙，不得采用堆焊。

5  钢拱肋成拱过程中应同步安装横向联结，并应采取临时横向稳定措施。

6  拱肋安装过程中必须采取抗风措施。

7  支架法和少支架法拼装拱肋应符合下列规定：

1）拱肋节段接头处的拱架顶部应设置拱肋调整和焊接工作平台，平台顶应设置限位和调位装置。

2）拱肋节段拼装应由拱脚向拱顶对称逐段安装至合龙，每段安装后应采取有效临时固定限位措施。

8  采用无支架法和斜拉扣索悬臂法拼装拱肋除应符合上述的有关规定外，还应符合国家现行相关标准的规定。

9  割除钢拱肋上施工临时钢结构时不得伤及钢拱肋。

14.4.5  钢拱合龙应符合下列规定：

1  合龙段安装前应根据实时温度测量结果确定合龙段的余量切割长度。

2  钢拱肋合龙应选择在温度相对稳定时段内快速完成焊接和拼装作业。

3  钢拱肋合龙后解除施工辅助措施应按设计或施工技术方案规定的程序有序、对称、均匀进行。应跟踪观测拱肋轴线和标高的变化，并应及时调整使成拱后的轴线满足设计要求。

14.4.6  钢管混凝土浇注施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定:

1  所有现场焊缝应检测合格后方可浇注混凝土。

2  采用泵送顶升法施工时，顶升段顶端宜设置长度大于1.5m、直径大于15cm的出浆管，出浆管下端不应伸入主管内。

3  混凝土输送泵的额定扬程应大于1.5倍浇注顶面高度。输送泵额定速度宜大于1.2倍的一次性浇注混凝土方量与混凝土初凝时间的比值。

4  混凝土浇注应在气温相对稳定时段进行，且环境气温应大于5°C。当泵送顶升法施工环境气温高于30°C时，宜采取措施降低钢管温度。

5  同一拱肋中前一条钢管内的混凝土强度应满足设计规定后，方可浇注下一条钢管的管内混凝土。当设计无规定时，前一条钢管的管内混凝土强度不宜低于混凝土28d强度的80%。

6  钢管混凝土拱肋脱粘（角度）率大于20%或脱粘空隙厚度大于3mm时，应对脱粘处进行钻孔压浆补强处理。

14.4.7  系杆拱施工应符合下列规定：

1  采用先拱后梁法施工但系杆索不能同步张拉时，主墩必须能承受空钢管拱肋产生的水平推力或采取临时措施使主墩能承受次水平推力。

2  采用先梁后拱法施工时，拱肋加载应与系杆张拉同步进行。施工中主墩的水平位移应严格控制在设计要求的范围内。

3  吊杆和系杆拉索施工完毕并经检验合格后，方可拆除系杆拱桥梁部现浇支架。

14.4.8  吊索、系杆索施工应符合下列规定：

1  钢拱肋全部安装成型（钢管混凝土的强度达到设计强度）且拱肋安装支架拆除后方可进行吊索（系杆索）施工。

2  施工中不得损伤吊索、系杆索的保护层和锚具，不得压、弯、折索体。

3  系杆索的张拉顺序、张拉控制与索力调整应符合设计规定。施工中应采取“张拉力为主，伸长值为辅”的双控措施。

4  吊索与系杆索的调索应按设计或施工过程控制要求进行。在桥面铺装前，吊索处桥面标髙应按设计要求再进行一次观测。

## 14.5  斜拉桥

14.5.1  全桥总体测量坐标系应与索塔、主梁局部测试坐标系一致。测量方案编制、仪器选择和精度评价等应经论证可行后方可实施量测工作。

14.5.2  索塔施工的安全措施应满足下列要求：

1  应设置登高安全通道、安全网和临边护栏等安全防护设施。

2  应对高空坠物、雷击、强风、寒暑、暴雨和飞行器等制定具体的防范措施，实施中应加强检查。

14.5.3  混凝土索塔施工应符合下列规定：

1  索塔分节浇筑长度应根据索塔结构形式、索管位置和施工条件等因素综合确定。

2  索塔施工时宜设置劲性骨架，劲性骨架应采用型钢制作，且应得到设计的确认。

3  索塔与横梁之间浇筑混凝土的时间间隔不应超过30d，且两者之间不得产生收缩裂缝。

4  索塔上预应力施工应符合本规范第8章的规定。对拉索锚固区曲率半径较小的环向预应力钢束，宜按设计要求进行模型试验，符合要求后方可施工。

5  拉索预埋导管宜采用劲性骨架控制导管进出口处的中心坐标，并采取其他辅助措施进行调整和固定。

14.5.4  钢索塔施工应符合下列规定：

1  钢索塔构件应由具有相应资质的企业制造，并应符合现行行业标准《铁路钢桥制造规范》 TB10212的规定。

2  钢索塔节段应在工厂试拼装合格后方可出厂。节段构件的吊点、导向件及临时匹配件宜在工厂内制作完成。

3  吊装前应核对各节段构件的编号和重量。验算节段构件起吊稳定性并对关键部位进行试吊，确认无误后方可正式起吊安装。

4  采用高强度螺栓连接或者焊接连接的钢索塔，其现场施工应符合本规范第14.2节的相关规定。

14.5.5  拉索和锚具的制作应符合设计要求和现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  平行钢丝拉索在超张拉检验后，冷铸锚板的内缩值不宜大于5mm。

2  拉索防护材料的质量应符合现行行业标准《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》 CJ/T 297和产品技术要求。

14.5.6  拉索的架设、张拉应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  架设前应复核所有预埋拉索导管的位置、方向并清除导管内的杂物，发现问题应及时采取处理措施。

2  拉索索力实测值与设计值的偏差大于5%时，应从超过设计索力最大或最小的拉索开始（放或拉）调整至设计索力。调索时应对拉索索力、拉索延伸量、索塔位移与梁体标高进行监测。

3  平行钢丝拉索的张拉杆、连接套和软牵引等施工辅助设施应在正式使用前进行1.2倍设计牵引索力的对拉试验。应在索管口处设置对中控制装置或限位调控装置，防止锚头和索体在穿入索导管时因偏位而产生摩擦受损。

4  钢绞线拉索宜采用单根安装、单根张拉，再整体张拉的施工顺序。单根钢绞线应按分级、等值的原则张拉，整体应按控制所有钢绞线延伸量相同的原则张拉。

5  钢绞线拉索每工作点各单根拉索的同级索力相对误差应控制在5%之内，拉索整体最终索力与设计索力的误差应控制在3%以内。

14.5.7  主梁施工应符合下列要求：

1  大风或台风季节主梁宜避免长悬臂状态施工。无法避免时，应采取专门的临时抗风措施。

2  漂浮或半漂浮体系在主梁施工期间应使塔梁临时固接。临时固接的解除程序应经设计确认。

3  主梁悬臂施工时，两端悬臂最大不平衡荷载不得超过设计允许值，且不得随意增加或移动施工设备。

4  挂篮悬浇施工或悬臂拼装施工前应进行挂篮或悬拼设备的预压，合格后方才使用。

5  混凝土主梁、钢主梁（构件）施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.5.8  斜拉桥施工控制应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并满足下列要求：

1  施工控制应包含以下内容：

1）索塔平面位置、断面尺寸、倾斜度、应力和塔顶水平位移。

2）斜拉索索力、减震设备安装偏差。

3）主梁线形、应力及轴线偏差。

4）支座反力、伸缩缝位移。

2  监控测试应符合下列规定：

1）宜选择无风或微风天气进行测试，且测试时气温相对稳定。

2）测试时应停止桥上的机械施工作业。

## 14.6  检验标准

14.6.1  钢桥制作的质量检验应符合现行行业标准《铁路钢桥制造规范》 TB10212的规定，并应符合下列规定：

主 控 项 目

1  超声波探伤检验应符合设计要求和本规范第14.2.5条的有关规定。

检查数量：超声波：100%；射线：10%。

检验方法：检查超声波和射线探伤记录或报告。

14.6.2  钢桥现场安装检验应符现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.6.3  结合梁的钢主梁制作应符合本规范第14.6.1条有关规定；现场安装应符合本规范第14.6.2条有关规定。

14.6.4  结合梁的混凝土板质量应符合本规范第7.9节和第13.6节相关规定，且应符合下列规定：

主 控 项 目

1  混凝土板的浇筑或安装必须对称进行。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2 混凝土表面不得出现孔洞、露筋。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

一 般 项 目

3  结合梁混凝土板允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

4  混凝土表面应平整，边缘线形直顺，无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

14.6.5  钢拱肋制作、架设的检验与验收应符合本规范第14.6.2条的规定，并应符合下列规定：

一 般 项  目

1  拱肋安装完成并解除所有临时支承后的精度应符合表14.6.5的规定。

表14.6.5  钢拱肋架设允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位 | L/6000 | 每跨每拱 | 3 | 用经纬仪或全站仪量测 |
| 2 | 拱圈高程 | ±L/3000 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 3 | 拱肋对称点高差 | L/3000 | 每跨每拱 | 3 | 用水准仪测量，分别在1/4和1/2拱肋处 |
| 4 | 拱肋焊缝错边 | 1/10壁厚且不大于2.0 | 每道焊缝处 | 用钢板尺和塞尺 |

注：L为跨径长度(mm）。

14.6.6  钢管混凝土拱质量检验应符合本规范第14.6.1条规定，且应符合下述规定：

主 控 项 目

1  钢管混凝土拱肋脱粘（角度）率不应大于20%或脱粘空隙厚度不应大于3mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：超声波检测与人工敲击相结合。

2  防护涂料规格和层数应符合设计要求。

检查数量：涂装遍数全数检查；涂层厚度每批构件抽查10%，且同类构件不少于3件。

检验方法：观察、用干膜测厚仪检查。

一 般 项  目

3  钢管拱肋制作与安装允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.6.7  拱桥吊索、系杆索的制作与安装应符合下列规定：

主 控 项 目

1  吊索、系杆索及其锚具的材质、规格和技术性能应符合国家现行标准和设计规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品合格证和出厂检验报告、检查进场验收记录和复验报告。

2  吊索、系杆索索力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

3  系杆索的张拉伸长值应符合设计要求。设计无要求时，应控制在±6%以内。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

一 般 项 目

4  吊索的制作、安装允许偏差应符合表14.6.7的规定。

表14.6.7吊索制作与安装允许误差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 数量 |  |
| 1 | 吊索长度 | ±l/1000且不大于10 | 每索 | 1 | 用钢尺量测 |
| 2 | 吊点位置 | 10 |  | 1 | 用经纬仪量测 |
| 3 | 吊点高程 | ±5 |  | 1 | 用水准仪量测 |
| 4 | 两侧吊点高差 | 10 |  | 1 | 用水准仪量测 |

注：l为吊索长度。

14.6.8  斜拉桥施工涉及的模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土质量检验应符合本规范第5.7、6.5、7.9、8.5节的有关规定。

14.6.9  现浇混凝土索塔施工质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.6.10  钢索塔制作质量检验应符合本规范第14.2节中的相关规定，安装施工质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  焊缝探伤检验质量应符合本规范第14.6.1条规定。

2  高强螺栓连接质量检验应符合本规范第14.6.2条规定。

一 般 项 目

3  钢索塔安装允许偏差应符合表14.6.10的规定。

表14.6.10钢索塔安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 顶面高程（mm） | ±2n，且不大于20 | 每索塔 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 2 | 总体垂直度偏差（mm） | 顺桥向 | H/4000 |  | 1 |  |
|  |  | 横桥向 | H/4000 |  | 1 |  |
| 3 | 对接口板错边量（mm） | ≤2 | 每节段 | 2 | 游标卡尺测量 |
| 4 | 塔柱中心间距（接头部位）（mm） | ±4.0 | 每索塔 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 5 | 节段轴线相对塔柱轴线的偏差（mm） | 顺桥向 | 2h/1000 | 每节段 | 1 | 用经纬仪测量 |
|  |  | 横桥向 |  |  | 1 |  |
| 6 | 两塔柱横梁中心处高程的相对差（mm） | 4 | 每索塔 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 7 | 端面金属接触率（%） | 壁板 | 符合设计要求 | 每节段 | 1 | 用尺量 |
|  |  | 腹板 | 符合设计要求 |  | 1 |  |
|  |  | 加劲板 | 符合设计要求 |  | 1 |  |
| 8 | 斜拉索锚固点高程（mm） | ±10 | 每索 | 1 | 用水准仪测量 |

注：n为节段总数；H为索塔总高度；h为节段高度。

14.6.11  混凝土斜拉桥悬臂施工时，墩顶梁段和悬臂主梁混凝土浇筑、悬臂拼装混凝土主梁质量验收应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

14.6.12  斜拉索安装的质量验收应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

# 15  桥面及附属工程

## 15.1  一般规定

15.1.1  桥面及附属工程应在其起支撑的桥梁主体结构工程验收合格后方可施工。

15.1.2  桥面及附属工程的施工环境应符合设计规定和产品技术要求。

## 15.2  伸缩装置

15.2.1  伸缩装置在吊运、存放过程中，应采取可靠措施，防止变形、锈蚀和污染。

15.2.2  伸缩装置安装前应满足下列要求：

1  应根据设计要求、产品说明对成品进行验收，合格后方可使用。

2  梁端预埋件及预留缝应符合设计要求。

15.2.3  伸缩装置安装应符合下列规定：

1  根据施工环境温度确定安装定位值，以保证设计伸缩量。

2  伸缩装置应定位准确、锚固可靠。

3  伸缩装置中心线与梁端预留缝中心线应对正重合。伸缩装置顶面各点高程应与桥面横断面高程对应一致。

4  伸缩装置宜采用后嵌法安装。

5  锚固段（过渡段）混凝土应符合设计要求，浇筑时应采取措施保证伸缩缝不堵塞。

## 15.3  防落梁装置

15.3.1  安装前应先将防落梁预埋件及套筒内的杂物清理干净，宜采用螺栓试装。

15.3.2  防落梁装置的安装应符合下列规定：

1  固定端、活动端的设置应符合设计要求并与桥墩上的支座类型相匹配。

2  防落梁装置吊至墩顶后宜放置于预埋件下部，再调节方向。

3  防落梁装置应与预埋件螺栓孔对齐，螺栓应紧固。

15.3.3  防落梁装置与梁体间隙填塞应符合设计要求。

## 15.4  防水与排水工程

15.4.1  桥面防水层不得在雨、雪和大风天气下施工。

15.4.2  防水卷材和防水涂膜的性能应符合设计要求。设计无要求时，防水卷材和防水涂膜应具有高延伸率、高抗拉强度，并应具有良好的弹塑性、耐高温和低温与抗老化性能。

15.4.3  桥面应采用柔性防水，不宜单独铺设刚性防水层。

15.4.4  防水基层面应坚实、平整、干燥，阴、阳角处应按规定半径做成圆弧。防水层施工前应将浮尘及松散物质清除干净，并涂刷基层处理剂。

15.4.5  桥面防水层应采用满粘法。防水层总厚度和卷材或胎体层数应符合设计要求。防水层与汇水槽、泄水口之间必须粘结牢固、封闭严密。

15.4.6  防水层完成后应加强成品保护，防止压破、刺穿、划痕损坏防水层。应及时验收，在确认合格后应尽快铺设桥面铺装层。

15.4.7  防水层严禁在雨天、雪天和5级（含）以上大风天气施工。气温低于-5℃时不宜施工。

15.4.8  涂膜防水层、防水粘结层施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

15.4.9  卷材防水层施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

1  防水卷材纵向宜整长铺设。防水卷材搭接时，应先纵向后横向，纵向搭接接头应错开。

2  防水卷材搭接面应采用热熔焊接。焊接前搭接面应清理干净，焊接温度不应低于230℃，焊接宽度不宜小于60mm。

15.4.10  桥面防水层验收合格后应及时进行桥面保护层施工。雨天和雨后桥面未干燥时，不得进行桥面保护层施工。

15.4.11  泄水管位置应符合设计要求。

15.4.12  汇水槽、泄水口顶面高程应低于桥面保护层10mm～15mm。

15.4.13  泄水管宜通过竖向管道直接引至地面或雨水管线，其竖向管道应采用抱箍、卡环、定位卡等预埋件固定在结构物上。

## 15.5  接触网基础

15.5.1  接触网基础施工前的准备工作应符合下列要求：

1  桥梁上原预埋钢筋的油污、水泥浆应清理干净，与接触网基础底部相交的混凝土表面应凿毛。

2  预埋锚栓组、预埋钢板、螺母及垫圈应作防腐处理。

3  应采用专用模板检查预埋锚栓组间距。

15.5.2  接触网基础位置、侧面限界、外形尺寸、顶面标高以及预埋锚栓组至路线中心距离应经过检查确认符合设计要求后，方可浇筑混凝土。

15.5.3  接触网基础的混凝土浇筑应符合下列规定：

1  混凝土振捣宜采用插入式振捣棒，浇筑过程中宜垂直点振且不得平拉振捣棒。

2  应随时检查预埋锚栓组的移位、偏斜，发现问题应立即复位。

3  混凝土应连续浇筑，分层振捣密实。

4  上部预埋钢板顶面应与基础顶面平齐。

15.5.4  预埋锚栓外露长度应符合设计规定。设计无规定时，外露长度宜大于100mm。

15.5.5  基础内的接地钢筋应与综合接地系统可靠连接。

## 15.6  声屏障施工

15.6.1  声屏障基础施工应符合下列要求：

1  基础位置、形状尺寸和顶面标高应符合设计要求。

2  基础预埋件位置应准确，宜与接触网基础一起施工且应做防锈处理。

3  基础应避开检查梯通道。

4  基础宜采用干法成孔工艺进行施工。

15.6.2  声屏障制作应符合下列要求：

1  声屏障的加工模数宜由桥梁两伸缩缝之间的距离确定。

2  立柱、吸（隔）声板和通透板的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

15.6.3  声屏障安装应符合下列要求：

1  在接触网带电区段进行声屏障安装时，必须采取安全防护措施。

2  安装过程中应有防风、防坠落措施，桥下应设防护。

3  封闭式声屏障钢结构在安装前应进行试拼装。吊装时应有防止框架扭曲变形的措施。

4  立柱就位后，应检查底座钢板水平度、立柱垂直度和相邻立柱间距，确认满足设计要求后方可拧紧立柱固定螺母。

5  重力式砂浆的配合比应符合设计要求。砂浆灌注宜采用导流管从底部灌入，灌注后的立柱底部不得有缝隙。

6  单元板之间应连接紧密、牢固。

## 15.7  栏杆、电缆槽

15.7.1  栏杆、隔离设施应在桥梁上部结构混凝土的浇筑支架卸落后施工，其线性应流畅、平顺，并与主梁伸缩缝相对应。

15.7.2  防护设施采用混凝土预制构件时，砌筑砂浆强度应符合设计要求。设计无要求时，宜采用M20水泥砂浆砌筑。

15.7.3  预制混凝土栏杆采用榫槽连接时，临时固定采用的硬块应与预制栏杆混凝土强度等级相同。

15.7.4  采用金属栏杆时，应连接牢固并应进行防锈防腐处理。

15.7.5  栏杆及防护网宜在桥面和人行道铺装完成后安装。

15.7.6  电缆槽盖板施工应符合下列规定：

1  盖板外形尺寸应符合设计规定。

2  盖板顶面应设置花纹凹槽，盖板各方向的交角宜设置3mm倒角。

3  盖板应集中存放并分类堆码，存放场地要求开阔、平整，盖板与地面用小方木支垫。堆码要稳固，高度不宜超过1.5m。

4  盖板安装时基底平整，安装平顺、无明显翘曲。

## 15.8  桥上救援疏散及检查设施

15.8.1  桥上救援疏散及检查设施应符合设计规定要求。

15.8.2  疏散导向标线应注明距最近休息平台、安全门等的方向和距离。

15.8.3  导向标志宜采用热溶型反光涂料或自发光型油漆制作。

15.8.4  桥头搭板施工应满足以下要求：

1  现浇桥头搭板基底应平整、密实，在砂土上浇筑应铺3cm~5cm厚水泥砂浆垫层。

2  桥头搭板应和桥梁伸缩缝贯通、不堵塞，且与地梁、桥台锚接牢固。

3  预制桥头搭板安装时应在与地梁、桥台接触面铺2cm~3cm厚水泥砂浆，搭板应安装稳固不翘曲。

4  搭板纵向留槽应灌浆饱满，砂浆达到设计强度后方可铺筑路面。

## 15.9  防雷接地及防迷流

15.9.1  接闪器的安装应符合下列规定：

1  接闪带的敷设应平正顺直，在桥梁结构转角处应随形弯曲，弯曲角度应不小于120°。

2  安装于斜拉索、吊杆的接闪带宜采用抱箍固定，并每隔5m在接闪带上设置弯头以补偿温度伸缩。

15.9.2  利用结构内部钢筋作防雷引下线时，应留出供测量接地电阻用的孔洞和与引下线相连的测试接头。

15.9.3  接地装置的施工应符合下列规定：

1  接地体的螺栓连接应满足设计要求。设计无要求时，应使用双螺母。

2  接地体的连接采用焊接时，焊接长度应满足设计要求。设计无要求时，镀锌扁钢的焊接长度不小于扁钢宽度的2倍，且至少3个棱边焊接；镀锌圆钢焊接长度为圆钢直径的6倍，并应双面焊接。

3  接地装置的接地电阻值应符合设计要求。

15.9.4  贯穿地线的规格、敷设位置应符合设计要求。在伸缩缝处应考虑余量，并采用阻燃绝缘套管保护。

15.9.5  防迷流（杂散电流）的施工应符合下列规定：

1  用于防迷流的钢筋焊接应牢固，形成可靠的电气连接。

2  两连接端子之间连接电缆的材质、截面面积应符合设计要求。

3  用作排流端子的钢筋在混凝土浇筑前应做好标识，并有保护措施。

## 15.10  检验标准

15.10.1  伸缩装置的质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2下列规定。

15.10.2  桥面防水层质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  原材料的品种、规格、性能和质量等应符合设计要求和相关标准规定。

检查数量：全部。

检验方法：检查材料合格证、进场验收记录和质量检验报告。

2  防水层、粘结层与基层之间应密贴，结合牢固。

检查数量：全部。

检验方法：观察、检查施工记录。

3  防水层的铺设范围、构造形式应符合设计要求和有关技术标准的要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察和尺量。

一 般 项 目

4  防水材料铺装或涂刷外观质量和细部做法应符合下列要求：

1）卷材防水层表面平整，不得有空鼓、脱层、裂缝、翘边、油包、气泡和皱褶等现象。

2）涂料防水层的厚度应均匀一致，不应漏刷。

3）防水层与泄水口、汇水槽接合部位应密封，不应漏封。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

5  混凝土、钢桥面防水层粘结质量和施工允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6  混凝土桥面铺装面层表面应坚实、平整，无裂缝；面层伸缩缝应直顺，灌缝应密实。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

15.10.3  桥面排水设施质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  桥面排水设施所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察和尺量，检查质量证明文件。

2  桥面排水设施的设置应符合设计要求。排水设施应部件齐全，固定牢靠，无破损，无漏水。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

3  泄水管接头连接方式应符合设计要求，接头应严密、连接牢固。泄水管应畅通。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

一 般 项 目

4  桥面泄水口应低于桥面铺装层10mm～15mm。

检查数量：全部。

检验方法：观察、尺量。

15.10.4  接触网基础的质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  基础所用水泥、砂、石料、钢筋、锚杆等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

检查数量：逐批检验。

检验方法：符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424的规定。

2  预埋件材质、防腐、数量、位置、型号和综合接地等应符合设计要求。

检查数量：全部检验。

检验方法：观察、尺量。

3  基础混凝土强度等级应符合设计要求。

检查数量：全部检验。

检验方法：检查试件试验报告。

一 般 项 目

4  接触网支柱基础允许偏差应符合表15.10.4的规定。

表15.10.4  接触网支柱基础允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中心位置 | 5 | 每100m每侧 | 抽检5处 | 尺量 |
| 2 | 长度 | ±15 |  |  | 尺量 |
| 3 | 厚度 | ±5 |  |  | 尺量 |
| 4 | 顶面高程 | ±10 |  |  | 水准仪 |
| 5 | 顶面及侧面平整度 | 3 |  |  | 1m靠尺、塞尺 |
| 6 | 垂直度 | 3mm/m |  |  | 尺量 |
| 7 | 预留孔中心位置 | 15 |  |  | 尺量 |
| 8 | 接触网支柱基础预埋螺栓 | 螺栓外露长度 |  |  |  | 尺量 |
|  |  | 螺栓相互间距 | ±2（±1） |  |  |  |
|  |  | 螺栓间距位置 | ±2（±1） |  |  |  |
|  |  | 螺栓埋深 |  |  |  |  |

注：本表中螺栓相互间距、螺栓间距位置为法兰式混凝土支柱

5  基础表面平整、棱角完整、无漏浆、露筋等现象。

检查数量：抽查不少于30%。

检验方法：观察检查。

15.10.5  声屏障施工质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  声屏障基础与电缆槽、接触网支柱之间的缝隙处理应符合设计要求。

检查数量：全部检验。

检验方法：观察。

2  声屏障原材料的性能、规格应符合设计要求。

检查数量：全部检验。

检验方法：检查产品合格证、入场验收记录。

一 般 项 目

3  立柱安装偏差应符合表15.10.5的规定。

表15.10.5  立柱安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 立柱高程 | ±5mm | 每立柱 | 1 | 水准仪 |
| 2 | 相邻立柱高差 | 5mm |  | 1 | 水准仪 |
| 3 | 立柱垂直度 | 2‰ |  | 1 | 经纬仪 |
| 4 | 纵、横向位置 | 5mm |  | 1 | 尺量 |

4  吸声板、相邻上下板错缝不应大于1mm，立柱两侧同位置两板高差不应大于2mm。

检查数量：全部检查。

检验方法：尺量。

15.10.6  栏杆质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  混凝土栏杆的强度应符合设计要求。栏杆构件安装牢固、稳定。

检查数量：全部。

检验方法：观察、检查混凝土试件强度试验报告。

2  金属栏杆、防护网的品种、规格应符合设计要求。栏杆构件安装牢固。

检查数量：全部。

检验方法：观察、用钢尺量、检查产品合格证和进场检验记录。

一 般 项 目

3  预制混凝土栏杆、金属栏杆安装允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

4  防护网安装允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

5  金属栏杆、防护网应按设计要求作防护处理，不得漏涂、剥落。

检查数量：抽查5%。

检验方法：观察、用涂层测厚仪检查。

6  混凝土预制构件表面不得有孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱和掉角等缺陷，线形应流畅平顺。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

7  防护设施伸缩缝应与主梁伸缩缝相对应。

检查数量：全部。

检验方法：观察。

15.10.7  电缆槽质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  电缆槽盖板应在明显部位标明生产日期和质量验收标志。

检查数量：全部检验。

检验方法：观察。

2  电缆槽盖板承载能力、抗裂性应符合设计要求。

检查数量：承载能力检验按0.1%抽检；抗裂性检验应按1%抽检。同一工艺正常生产的盖板不足100件时，同类型产品按一批计。

检验方法：检查试验检验报告。

一 般 项 目

3  电缆槽盖板尺寸偏差应符合表15.10.7的规定。

表15.10.7  电缆槽盖板的制作允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 长度 | +3 -2 | 每桥每侧 | 抽查5%，且不少于3件 | 钢尺检验，钢尺量一端及中部，取其最大值 |
| 2 | 高度/宽度 | +3 -2 |  |  |  |
| 3 | 厚度 | 板厚≤20mm | +2 0 |  |  |  |
| 4 |  | 板厚＞20mm | +2 -1 |  |  |  |
| 5 | 翘曲 | L/500 |  |  | 调平尺在两端量测 |

注：L为构件翘曲方向的总长度（mm）。

15.10.8  桥上救援疏散及检查设施质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  桥上救援疏散设施所用原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察，检查质量证明文件。

2  疏散通道的梁、板、踏步和栏杆的结构形式、位置、质量应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察和测量，检查施工记录。

3  指示标志的设置位置、规格、数量应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察，检查质量证明文件。

4  安全门的结构形式、安装位置、开启方向及安装质量应符合设计要求。

检查数量：全部。

检验方法：观察，检查质量证明文件。

一 般 项 目

5   桥头搭板允许偏差应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6  混凝土搭板、枕梁不得有蜂窝、露筋，板的表面应平整，板边缘应顺直。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

7  搭板、枕梁支承处接触严密、稳固，相邻板之间的缝隙应嵌填密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

15.10.9  防雷接地及防迷流工程的质量检验应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169，且应符合下列规定：

主 控 项 目

1  防雷设备、材料应符合相关产品标准的规定及设计要求。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察，检查质量证明文件。

2  贯通地线敷设深度、径路及接地电阻值应符合设计规定。接地电阻值在接地体任一点测量应不大于1Ω。

检查数量：全部检查。

检验方法：观测、尺量，用接地电阻测试仪检查。

3  距接触网带电体5m范围内站台混凝土内部纵向长度超过2m的全部金属结构应与综合接地系统可靠连接。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

4  距离接触网带电体5m范围内混凝土构筑物中非预应力钢筋、金属管道接地应连接到综合接地系统。

检查数量：全部检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

# 16  装饰与装修

## 16.1  一般规定

16.1.1  装饰与装修所用材料的质量与环保要求应符合国家现行有关标准的规定，其品种、规格、强度和镶贴、涂饰方法以及图案等均应符合设计要求。

16.1.2  新建桥梁饰面和涂装应在主体或基层质量检验合格之后方可施工。对既有桥梁进行装饰与装修前，应对基层进行处理并达到本规范的要求。

16.1.3  饰面和涂装工程施工前的准备工作应符合下列要求：

1  应确认预埋件、预留孔洞尺寸、位置符合设计要求。

2  基体表面的灰尘、油渍、污垢应清除干净。

16.1.4  饰面和涂装施工时应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、振动等对周围环境造成的污染和危害。

16.1.5  饰面和涂装施工时环境温度和湿度应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

## 16.2  饰面

16.2.1  镶贴、安装饰面宜选用水泥基粘结材料。

16.2.2  为保证镶贴、安装饰面的质量，其基体的强度、刚度和稳定性应满足设计要求，且表面应处理成平整、粗糙的基面。

16.2.3  水泥砂浆抹面应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并满足以下规定：

1  不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处应挂钢丝网或纤维网加强。网材与基体的搭接宽度不小于100mm。

2  抹灰总厚度不宜大于25mm。

3  修补找平用水泥砂浆宜与大面积抹灰所用水泥砂浆一致，其强度等级不得低于大面积水泥抹灰砂浆。

16.2.4  饰面砖镶贴应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并满足以下规定：

1  施工前应进行试拼，使饰面砖前后左右的花纹、颜色基本一致，纹理通顺，接缝严密吻合，角度垂直，线条顺直。

2  施工前应检查基层平整情况，偏差不满足本规范规定时应事先凿平或修补。

3  基层宜在施工前一天洒水，其含水率宜为15%~25%。

4  露天饰面砖在顶面阳角处，应采用顶面面砖压立面面砖构造。在底面阳角处，应采用立面最低一排面砖压底面面砖构造。

16.2.5  饰面板安装应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合以下规定：

1  对金属饰面板骨架的横竖杆件，宜通过连接件采用膨胀螺栓或与预埋的锚固件焊接的方式与结构固定。骨架安装后宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通测量，确认中心线、表面标高符合设计要求。

2  金属饰面板应自下而上安装，每安装两排应吊线检查一次，以便及时消除误差。板与板之间的缝隙应采用橡胶条或密封膏等弹性材料处理。

## 16.3  涂装

16.3.1  涂装所采用的腻子、封底材料、中间层涂料应符合设计规定。设计无规定时，应与面层涂料相配套。溶剂型涂料应采用配套稀释剂。

16.3.2  涂装前对基层的处理应符合下列规定：

1  应铲除基层上的掉粉、起砂、空鼓、剥离和石灰爆裂点；

2  基层缺棱掉角处可采用1:3水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补，较大凹坑、缝隙应采用聚合物水泥浆填补找平。

3  基层应满刮腻子。待腻子干燥后应采用细砂纸磨平、打光，使表面平整光滑，线角顺直。

16.3.3  涂料的工作粘度或稠度应符合设计要求。设计无要求时，应以在施涂时不流坠、无刷纹为准。涂料在使用过程中不得添加稀释剂或水。

16.3.4  涂装施工应符合下列规定：

1  采用刷涂时宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。

2  采用滚涂宜先用蘸取涂料的毛辊将涂料大致涂在基层上并使涂料均匀展开，再蘸取涂料按一定方向满滚一遍。阴角及上下收口处应采用排笔刷涂找齐。

3  采用机械喷涂时喷枪应与墙面保持垂直并匀速平行移动，两行重叠宽度宜为前一次喷涂宽度的1/3。喷枪压力宜控制在0.4～0.8Mpa之间。

4  多人配合流水涂装作业时，应顺同一方向涂饰并应处理好接茬部位。

5  采用机械喷涂时，应将不喷涂的部位遮盖，不得沾污。

16.3.5  施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性或乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。

16.3.6  每层涂料施涂厚度应符合要求，涂层应均匀、色泽一致，层间结合牢固。同一墙面应采用同一批号的涂料。

## 16.4  检验标准

16.4.1  水泥砂浆抹面的质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

16.4.2  镶饰面板、贴饰面砖的质量检验应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定，并应符合下列规定：

一 般 项 目

1  金属饰面板表面应平整、洁净、色泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽损坏，接缝处应填嵌密实、平直、宽窄均匀，颜色一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2  安装异形面、转角线等部位的金属饰面板时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确。板材安装时严禁采用对接，搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查施工记录和质检资料。

16.4.3  涂饰质量检验应符合下列规定：

主 控 项 目

1  涂饰材料的材质应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品合格证。

2  涂料涂刷遍数、范围、涂层厚度均应符合设计要求。

检查数量：同一个面按≤500m2为一个检验批，一个面不足500 m2也为一个检验批，每个检验批每100m2至少检验一处。

检验方法：观察、用干膜测厚仪检查。

一 般 项 目

3  涂层涂刷后表面应平整光洁，色泽一致。不得有脱皮、漏刷、返锈、透底、流坠和皱纹等现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

# 17  施工质量验收

## 17.1  一般规定

17.1.1  城市轨道交通桥梁工程的施工质量控制应符合下列规定：

1  工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、装置和设备应进行进场检验。凡涉及结构安全和环境保护的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收标准和设计文件等的规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

2  各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序应经施工单位自检合格后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应形成文件。

3  对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

4  工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

17.1.2  符合下列条件之一时，可按相关专业验收规范的规定适当调整抽样复验、试验数量，调整后的抽样复验、试验方案应由施工单位编制，并报监理单位审核确认。

1  同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，且使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、装置和设备。

2  同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程。

3  在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。

17.1.3  当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

17.1.4  城市轨道交通桥梁工程施工质量验收合格应符合下列规定：

1  符合工程勘察、设计文件的规定。

2  符合本规范和相关专业验收标准的规定。

3  符合合同约定。

## 17.2  施工质量验收划分

17.2.1  城市轨道交通桥梁工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

17.2.2  单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分，并符合下列规定：

1  每座特大桥、大桥作为一个单位工程。

2  中桥、小桥不超过5座为一个单位工程，每座中、小桥可作为子单位工程。

3  规模较大的城市轨道交通桥梁可按合同段划分为单位工程。

17.2.3  分部工程应按下列原则划分：

1  可按专业性质、工程部位确定。

2  当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工工法等将分部工程划分为若干子分部工程。

17.2.4  分项工程可按主要工种、工序、材料、施工工艺等进行划分。

17.2.5  检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、施工段、部位等进行划分。

17.2.6  城市轨道交通桥梁工程的分部、分项工程和检验批划分宜按表17.2.6的规定执行。

表17.2.6  城市轨道交通桥梁分部工程、分项工程、检验批划分

| 序号 | 分部 工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 扩大基础 | 地基 | 每个基坑 |
|  |  |  | 模板、钢筋、混凝土 | 每个基础 |
|  |  | 沉入桩 | 制桩（混凝土桩及钢管桩制作）、沉桩、接桩 | 每根桩 |
|  |  | 桩 | 成孔、钢筋、混凝土 | 每根桩 |
|  |  | 沉井基础 | 沉井制作、下沉、清基、填充 | 每节、每座 |
|  |  | 桩基承台 | 垫层混凝土、模板、钢筋、混凝土 | 每个承台 |
| 2 | 下部结构（墩台、索塔） | 桥墩与桥台 | 模板和支架、钢筋、混凝土 | 每个浇筑段或每座墩台 |
|  |  | 台帽与盖梁 | 模板和支架、钢筋、混凝土、预应力 | 每个台帽、盖梁 |
|  |  | 索塔 | 模板和支架、钢筋、混凝土、预应力 | 每个浇筑段、施工段 |
|  |  |  | 钢构件 | 每个钢构件 |
|  |  |  | 钢索塔 | 每个预制节段 |
|  |  |  | 避雷装置 | 每个索塔 |
|  |  | 台背回填 | 台背回填 | 每座桥台 |
| 3 | 支座 | 支座垫石、支座安装 | 每个支座 |
| 4 | 上部结构（桥跨结构） | 预制混凝土梁 | 模板、钢筋、混凝土、预应力 | 每片梁 |
|  |  | 预制混凝土梁安装 | 安装 | 每孔梁 |
|  |  | 支架上浇筑混凝土梁 | 模板和支架、钢筋、混凝土 | 每个浇筑段 |
|  |  |  | 预应力 | 每个施工段 |
|  |  | 节段拼装混凝土梁桥 | 模板和支架、钢筋、混凝土、预应力 | 每个预制节段 |
|  |  |  | 悬臂拼装、逐跨拼装、预应力 | 每个拼装节段 |
|  |  | 顶推施工混凝土梁 | 模板与支架、钢筋、混凝土、预应力 | 每个浇筑段 |
|  |  |  | 梁段顶推 | 每孔（联）梁 |
|  |  | 转体施工梁式桥 | 梁转体 | 每个转体段 |
|  |  | 拱桥 | 钢管拱肋架设、管内混凝土 | 每个施工段 |
|  |  |  | 钢箱拱肋架设 | 每个施工段 |
|  |  |  | 钢主梁安装 | 每个安装段 |
|  |  |  | 混凝土梁 | 每个施工段 |
|  |  |  | 吊索（系杆索） | 每个施工段 |
|  |  | 钢桥 | 构件制作、焊接、紧固件连接、构件组装、预拼装、构件安装、涂装 | 每个制作段、每孔、每联 |
|  |  |  | 钢桥安装 | 每孔（联）梁 |
|  |  | 钢混结合梁桥 | 钢梁安装 | 每孔（联）梁 |
|  |  |  | 模板与支架、钢筋、混凝土 | 每个浇筑段 |
|  |  |  | 预应力 | 每个施工段 |
|  |  | 斜拉桥 | 墩顶梁段 | 模板与支架、钢筋、混凝土 | 每个浇筑段 |
|  |  |  | 悬臂浇筑混凝土主梁 | 模板与支架、钢筋、混凝土 | 每个浇筑段 |
|  |  |  |  | 预应力 | 每个施工段 |
|  |  |  | 悬臂拼装混凝土主梁 | 模板和支架、钢筋、混凝土、预应力 | 每个预制节段 |
|  |  |  |  | 悬臂拼装 | 每个拼装节段 |
|  |  |  |  | 预应力 | 每个施工段 |
|  |  |  | 斜拉索 | 每个施工段 |
| 5 | 桥面系与附属工程 | 桥面防水工程、防水层保护层、排水设施、栏杆、疏散及检查设施 | 每孔梁 |
|  |  | 伸缩装置 | 每道伸缩装置 |
|  |  | 防落梁挡块 | 每孔梁 |
| 6 | 装饰与装修 | 饰面、涂装 | 每孔梁、每个装饰面 |
| 7 | 其他 | 声屏障基础、接触网支柱基础、电缆槽盖板 | 每孔梁 |

17.2.7  施工前，应由施工单位制定分部分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审批。表17.2.6及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。

## 17.3  施工质量验收要求和标准

17.3.1  城市轨道交通桥梁工程施工质量应按下列要求进行验收：

1  工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

2  参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。

3  检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

4  对有关安全、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行平行检测、见证取样检测。

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位以及相关单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。

6  对有关结构安全和主要使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验。

7  工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

17.3.2  检验批、分项工程、分部工程和单位工程质量验收合格的标准应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

17.3.3  当施工质量不符合规定时，应按下列规定进行处理：

1  经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

2  经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3  经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。

4  经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。但经返修或加固处理仍不能满足安全或使用要求时，严禁验收。

17.3.4  工程竣工验收内容应符合设计文件、相关标准及合同要求，并应符合以下规定：

主 控 项 目

1  单位工程所含分部工程有关结构安全和主要使用功能的检验资料应完整。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查工程组卷资料，按规定进行工程实体抽查或对相关资料抽查。

一 般 项 目

2  观感质量验收应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

3  工程竣工验收时可抽检各分项、分部工程的质量情况。

17.3.5  城市轨道交通桥梁工程施工质量验收记录可按下列规定填写：

1  检验批质量验收记录可按本规范附录C的规定填写。

2  分项工程质量验收记录可按本规范附录D的规定填写。

3  分部（子分部）工程质量验收记录可按本规范附录E的规定填写。

4  单位工程质量竣工验收可按附录F的内容和要求填写验收记录。

## 17.4  施工质量验收组织和程序

17.4.1  检验批的质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

17.4.2  分项工程的质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

17.4.3  分部工程的质量验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构的验收。

17.4.4  单位工程中的分包工程完工后，分包单位应自检并按本规范规定的程序进行质量验收。验收时，总包单位应派人参加。分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。

17.4.5  单位工程质量验收的组织和程序应符合下列规定：

1  施工单位应在自检合格的基础上，将自检结果报监理工程师申请验收。

2  总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。

17.4.6  城市轨道交通桥梁工程应符合下列要求后方可进行工程竣工验收：

1  完成工程设计和合同约定的各项内容。

2  施工单位提出了施工总结；监理单位提出了监理竣工总结、工程质量评估报告；勘察、设计单位提出了工作质量报告。

3  有完整的技术档案和施工管理资料。

4  有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。

5  有施工单位签署的工程质量保修书。

6  建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

7  当设计规定需桥梁荷载试验时，应完成荷载试验。

8  工程竣工资料齐全完备。

9  法律、法规规定的其他条件。

17.4.7  工程竣工验收的组织和程序应符合以下规定：

1  构成桥梁的各分项工程、分部工程、单位工程质量验收均合格且符合本规范第17.4.6条规定后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

2  建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，应组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案。

3  竣工验收应由建设单位负责组织实施。验收组应由建设、勘察、设计、施工、监理与设施管理等单位的有关负责人组成，验收组组长应由建设单位担任。重大工程和技术复杂的工程，可邀请有关专家参加验收组。

# 附录A  预应力筋平均张拉力的计算

预应力筋平均张拉力按下式计算：

（A）

式中：PP──预应力筋平均张拉力(N)；

P──预应力筋张拉端的张拉力(N)；

x──从张拉端至计算截面的孔道长度(m)；

θ──从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)；

k──孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数，参见附表A；

μ──预应力筋与孔道壁的摩擦系数，参见附表A。

注：当预应力筋为直线时PP=P。

附表A  系数k及μ值表

| 管道成型方式 | k | μ值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 钢丝束、钢绞线 | 螺纹钢筋 |
| 预埋铁皮管道 | 0.0030 | 0.35 | 0.4 |
| 预埋钢管 | 0.0010 | 0.25 | — |
| 抽芯成型孔道 | 0.0015 | 0.55 | 0.60 |
| 预埋金属波纹管 | 0.0015 | 0.20～0.25 | 0.50 |
| 预埋塑料波纹管 | 0.0015 | 0.14～0.17 | 0.45 |

# 附录B  施工现场质量管理检查记录

B.0.1施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按表B.0.1填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。

表B.0.1　施工现场质量管理检查记录　　　　　　编号：

| 工程名称 |  | 施工许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |
| 2 | 质量责任制 |  |
| 3 | 施工技术标准 |  |
| 4 | 工程质量检验制度 |  |
| 5 | 施工图现场核对情况 |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |
| 7 | 施工测量控制资料 |  |
| 8 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 |  |
| 9 | 分包方资质及对分包单位管理制度 |  |
| 10 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |
| 11 | 施工检测设备与计量器具设置 |  |
| 12 | 材料、设备管理制度 |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |

# 附录C  检验批质量验收记录

C.0.1检验批质量验收记录应由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员、专业工长等进行验收，并按表C.0.1记录。

表C.0.1　　　　　　　　检验批质量验收记录　　　编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |
| 分项工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 质量验收规范规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |

# 附录D  分项工程质量验收记录

D.0.1分项工程质量应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，并应按表D.0.1记录。

表D.0.1　　　　分项工程质量验收记录　　编号：

| 分项工程质量验收记录 |
| --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |
| 分部（子分部）工程名称 |  |
| 分项工程名称 |  | 检验批数 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理（建设）单位验收意见 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 备注： |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量（技术）负责人 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

# 附录E  分部（子分部）工程质量验收记录

E.0.1  分部（子分部）工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和有关的勘察、设计单位项目负责人等进行验收，并应按表E.0.1 记录。

表E.0.1　　　　分部工程质量验收记录　　　编号：

| 分部（子分部）工程质量验收记录 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 质量部门负责人 |  | 技术部门负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包单位技术负责人 |  |
| 分部名称 |  |  |  |
| 序号 | 子分部（分项）名称 | 分项（检验批）数 | 施工单位检查评定结果 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |
| 验收结论 (监理/建设单位填写） |  |
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |

注：1　地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2　主体结构分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

# 附录F  单位工程质量竣工验收记录

F.0.1单位工程质量竣工验收应按表F.0.1-1 记录，单位工程质量控制资料核查应按表F.0.1-2 记录，单位工程安全和功能检验资料核查应按表F.0.1-3 记录，单位工程观感质量检查应按表F.0.1-4 记录。

表F.0.1-1　单位（子单位）工程质量验收记录　　　　编号

| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |
| --- |
| 工程名称 |  | 工程造价 | 万元 |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 施工单位技术负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 结构类型 |  | 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 验收范围和数量 |  |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 （施工单位填写） | 验 收 结 论 （监理或建设单位填写） |
| 1 | 分部工程 | 共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部。 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项。 |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查结果 | 共核查 项，符合要求 项。 |  |
| 4 | 安全和主要使用功能抽查结果 | 共抽查 项，符合要求 项， 其中经处理后符合要求 项。 |  |
| 5 | 观感质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。 |  |
| 6 | 综合验收结论 (建设单位填写） |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 （公章） | 勘察单位 （公章） | 设计单位 （公章） | 施工单位 （公章） | 监理单位 （公章） |
|  | 单位(项目） 负责人： | 单位(项目） 负责人： | 单位(项目） 负责人： | 单位负责人 （或项目经理）： | 总监理工程师： |
| 竣工验收日期 | 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：1　综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定及总体质量水平做出评价；

2　单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

表F.0.1-2　单位（子单位）工程质量控制资料核查记录　　编号

| 单位（子单位）工程质量控制资料核查表 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 质量控制资料 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量 |  |  |  |
| ３ |  | 原材出厂合格证（质量证明书）、监检报告、商检文件、进场检验（试验）报告等 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验、复验、检测报告 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分部、分项质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 9 |  | 安全附件检查记录 |  |  |  |
| 10 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 核查结论： □合格 □不合格 |
| 施工单位（公章） 项目经理（签字）： |  | 总监理工程师 （建设单位项目负责人） |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

注：核查人应为验收组中监理单位人员

表F.0.1-3　单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录　编号

| 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录 |
| --- |
| 工程名称 |  | 总包单位 |  |
| 序号 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 抽查结果 | 核查意见 | 核查 （抽查）人 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |

注：1核查、抽查项目由验收组协商确定；

2核查、抽查人应为验收组中监理单位人员。

表F.0.1-4　单位（子单位）工程观感质量检查记录　　　编号

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 序号 | 项 目 | 抽查质量状况 | 质量评价 |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 墩台 |  |  |  |  |
| 2 | 护坡、锥坡 |  |  |  |  |
| 3 | 索塔 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土梁 |  |  |  |  |
| 5 | 伸缩缝 |  |  |  |  |
| 6 | 钢梁防护涂装 |  |  |  |  |
| 7 | 拱肋 |  |  |  |  |
| 8 | 拉索、吊索 |  |  |  |  |
| 9 | 泄水孔 |  |  |  |  |
| 10 | 防水保护层 |  |  |  |  |
| 11 | 声屏障基础 |  |  |  |  |
| 12 | 接触网支柱基础 |  |  |  |  |
| 13 | 栏杆 |  |  |  |  |
| 14 | 步行道 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |
| 检查 结论 |  |
| 施工单位项目经理： 总监理工程师： 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

注：对质量评价为差的项目应进行返修。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

                - 《通用硅酸盐水泥》 GB 175

                - 《碳素结构钢》 GB 700

                - 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

                - 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

                - 《预应力混凝土用热处理钢筋》 GB 4463

                - 《混凝土外加剂》 GB 8076

                - 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923

                - 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

                - 《冷轧带肋钢筋》GB 13788

                - 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

                - 《工程测量规范》GB50026

                - 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

                - 《滑动模板工程技术规范》GB 50113

                - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

                - 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194

                - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

                - 《组合钢模板技术规范》GB/T 50214

                - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

                - 《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308

                - 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

                - 《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223

                - 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T 5224

                - 《预应力筋锚具、夹具和连接器》 GB/T 14370

                - 《预拌混凝土》GB/T 14902

                - 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 GB/T 17671

                - 《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065

                - 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

                - 《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

                - 《城市测量规范》CJJ T8

                - 《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》 CJ/T 297

                - 《无粘结预应力钢绞线》JG 161

                - 《预应力混凝土用金属波纹管》 JG 225

                - 《环氧树脂涂层钢筋》JG 3042

                - 《钢筋机械连接用套筒》JGT 163

                - 《预应力混凝土用金属螺旋管》 JG/T 3013

                - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

                - 《混凝土用水标准》JGJ 63

                - 《预应力锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ 85

                - 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104

                - 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106

                - 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

                - 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T 93

                - 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

                - 《组合铝合金模板工程技术规程》 JGJ 386

                - 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 JT/T 529

                - 《基桩静载试验自平衡法》 JT/T 738

                - 《5201硅脂》HG/T 2502

                - 《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》 TB 10110

                - 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 TB10415

                - 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424

                - 《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》 TBJ 214

                - 《铁路桥梁盆式支座》 TB/T 2331

                - 《铁路钢桥制造规范》 Q/CR 9211

中华人民共和国行业标准

城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范

CJJ-20××

# 条文说明

制订说明

《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》（CJJ××-××），经住房和城乡建设部20××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国工程建设中城市轨道交通桥梁建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准及相关相关技术文献。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1  总    则	114

3  基本规定	115

4  施工准备与施工测量	116

4.1  施工准备	116

5  模板和支架工程	117

5.1  一般规定	117

5.2  模板与支架的设计	117

5.3  模板和支架的制作与安装	118

5.4  模板和支架的使用与拆除	119

6  钢筋工程	120

6.1 一般规定	120

6.2  钢筋加工	120

6.3  钢筋连接	120

6.5  检验标准	121

7  混凝土工程	122

7.1  一般规定	122

7.2  混凝土运输与输送	122

7.4  混凝土养护	122

7.8  季节性施工	122

8  预应力工程	123

8.1  一般规定	123

8.3  预应力施加	123

9  装配式混凝土构件预制与运输	124

9.1  一般规定	124

9.2  预制场建设	124

9.3  构件预制	124

9.4  构件移运与存放	125

9.6  检验标准	125

10  基础工程	126

10.2  扩大基础	126

10.3 桩基础	126

10.4 沉井基础	126

10.5 承台	127

11  墩台	128

11.2  桥墩与桥台	128

12  支座	129

12.1  一般规定	129

12.2  支座安装	129

13  钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥梁	130

13.2  现浇施工	130

13.3  装配式构件现场施工	130

13.4  顶推施工	130

13.5  水平转体施工	131

14  其它类型桥梁	132

14.1  一般规定	132

14.2  钢桥	132

14.3  钢-混凝土结合梁桥	132

14.5  斜拉桥	132

15  桥面及附属工程	133

15.1   一般规定	133

15.4   防水与排水工程	133

15.7  栏杆、电缆槽	133

15.10  检验标准	133

17  施工质量验收	134

17.1  一般规定	134

17.2  施工质量验收划分	134

17.3  施工质量验收要求和标准	134

# 1  总    则

1.0.1  制定本规范的目的是规范我国城市轨道交通桥梁工程施工要求，以及统一其施工质量的验收方法、程序和指标。

1.0.2  新建、改建和扩建跨座式城市轨道交通桥梁工程的施工和验收可参照本规范执行。

1.0.3  国务院办公厅于2016年9月下达了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号），在国家层面大力提倡工厂化预制和现场装配式施工，且装配式施工有利于促进建筑业与信息化、工业化深度融合，所以城市轨道交通桥梁工程施工的工厂化、装配化和信息化是桥梁施工发展的方向。

# 3  基本规定

3.0.1  施工单位应有健全的质量管理体系，对工程施工质量进行全过程控制管理，落实质量责任终身追究制度。施工单位应建立健全安全保障体系，确保城市轨道桥梁工程施工过程中施工人员生命及国家财产的安全。

3.0.4  施工组织设计应包括施工部署、计划安排、施工方法、保证质量和安全的保障体系与技术措施、必要的专项施工方案与施工设计，以及环境保护、交通疏导等。当遇有跨冬、雨期和高温期施工时，施工组织设计中还应包含冬、雨期和高温期的施工方案和施工安全技术措施。

施工作业指导书是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业，严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。

3.0.5  本条的规定是城市轨道交通桥梁工程施工应达到的基本要求。文明施工主要是相对于野蛮施工、混乱施工而言，是指在施工现场管理中应按现代化施工的客观要求，科学合理的组织施工，使施工现场始终保持良好的施工环境和施工秩序。

3.0.7  城市轨道交通涉及供电、通信、信号、轨道等多个专业，在城市轨道交通桥梁施工中应综合考虑各专业施工的时间和空间关系，做到科学合理安排。

# 4  施工准备与施工测量

## 4.1  施工准备

4.1.2  地下管线等建（构）筑物的现况详实资料应包括建（构）筑物的产权信息、类别、用途等。

4.1.4  开工前施工单位应做施工调查，调查程序、方法、内容等可参照《城市轨道交通工程周边环境调查指南》（中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2012]56号）执行。

4.1.6  设计文件是施工的重要依据，因此开工前应结合现场情况对设计文件做全面核对，了解设计意图，审核图纸，确定工程数量。对设计文件应该核对以下内容：

1 地形、地貌、水文和地质条件。

2 桥梁的结构、孔径、跨度及与其它构筑物的协调、空间关系。

3 施工方案和技术措施。

4 采用的新技术、新工艺和新材料。

5 主要工程数量、物资与设备的品种、规格。

6 桥梁的平面位置、设计高程和主要结构尺寸。

7 征用土地界限及构筑物的拆迁补偿数量。

8 排水系统和导流设备。

9 既有交通及影响程度。

4.1.11  本条主要对施工现场布置的规定。围挡施工除满足本规范要求外还应符合现行行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》JGJT 188、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的相关规定。

# 5  模板和支架工程

本章适用于城市轨道交通桥梁工程就地浇筑和工地、工厂预制构件的混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土所用模板、支架的设计和施工。

## 5.1  一般规定

5.1.1~5.1.2  模板工程施工方案的编制，除应符合相关管理文件的要求外，尚应符合国家现行相关标准的规定，如国家标准《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666、《组合钢模板技术规范》GB/T 50214，以及行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96、《液压爬升模板工程技术规程) JGJ 195、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65、《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74等。

模板和支架工程施工技术方案宜包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施（预案）、文明施工、环境保护等技术要求。

本条中“滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程”的界定应按住房和城乡建设部 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009] 87号)的规定执行。

专项施工方案的技术论证包括专家评审。

5.1.3  为符合节能环保要求，提倡“以钢代木”，提倡采用轻质、高强、耐用的模板材料，如铝合金和增强塑料等。支架材料宜选用钢材或铝合金等轻质高强的可再生材料，不提倡采用木支架。

5.1.4  支架主要有满堂式支架、梁柱式支架及其组合形式支架。不论采用何种类型的支架，标准化、系列化、通用化都是简化制作拼装工序、加快进度、保证工程质量和施工安全的重要手段，因此推荐在实际施工中采用。连接件将面板和支架连接为可靠的整体，采用标准定型连接件有利于操作安全、连接可靠和重复使用。

## 5.2  模板与支架的设计

5.2.1  钢模板和钢支架的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定，采用冷弯薄壁型钢时应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定；采用定型组合钢模板时应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214的规定。木模板的设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。采用定型钢管脚手架作为支架材料时，支架的设计应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231或《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。采用其它材料的模板、支架设计应符合其相应的现行技术规定。

5.2.3  模板及支架中杆件之间的连接考虑了可重复使用和拆卸方便，设计计算分析的计算假定和分析模型不同于永久性的钢结构或薄壁型钢结构，所以新型模板的计算假定和分析模型应有理论或试验依据，或经工程经验验证可行，且应尽可能与实际结构受力特点一致。

5.2.9  模板次肋的配置方向应与模板的长度方向相垂直，应能直接承受模板传递的荷载，其间距应按荷载数值和模板的力学性能计算确定；主肋应能承受次肋传递的荷载，且应能起到加强模板结构的整体刚度和调整平整度的作用，支架或支撑的着力点应设置在主肋上。

5.2.11  本条的规定主要是考虑到支架跨越通航河道、公路、铁路、城市轨道交通等既有设施时的桥梁施工安全和桥下的河道通航、公路和铁路交通、城市轨道交通运输的运营安全。

第1款  支架下净空安全限界需满足既有设施产权单位或管理部门有关要求。

第4款  静电屏蔽防护、安装接地防护装置是跨越近邻电气化铁路、城市轨道交通施工的重要安全措施，需根据支架与铁路电气化、城市轨道交通设施间的相对安全距离进行专门设计。

## 5.3  模板和支架的制作与安装

5.3.1  第3款  木模的转角加嵌条或做成斜角（钝角），可使拆模时构件的转角处不易损伤破裂。

第4款  钢框胶合板模板的制作、安装应参照现行行业标准《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96-2011的相关规定执行。

5.3.2  第2款  在支架预压后在安装模板主要是为了防止在模板安装过程中发生事故。

5.3.9  支架立柱底端放置垫板或混凝土垫块是为扩散应力，确保浇筑混凝土后立柱不至于产生超过允许的沉降。如采用扩散压力的方法不能满足要求，应加固地基或采用扩大基础、桩基础形式，提高其承载力，扩大基础和桩基础的构造、尺寸应通过计算确定。

5.3.10  支架预压的主要目的是为了掌握支架在荷载作用下的沉降、变形规律，为梁体预拱度的合理设置提供依据，同时检验支架的安全可靠性。在预压荷载标准的选取上，参考《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009和其它相关施工技术规范，考虑到预压荷载标准过高将增加现场预压工作量和施工难度，因此要求以满足设计要求为原则，设计无要求时，不小于支架施工时所承受最大荷载的110%为标准。要求预压荷载在支架上的分布应与支架实际承受荷载情况相一致，目的是真实反映支架上实际荷载分布特点和荷载集中情况，以保证预压效果和质量。

采用沙袋预压时采取防雨措施的原因在于沙袋在遭受雨淋过程中可能吸水，从而导致预压超载。

强调支架预压过程中对称、分层、分级加载和卸载的目的是为了避免偏载或局部集中荷载过大对支架造成不利影响；不对称、不合理的加载或卸载程序容易造成支架局部变形过大而引发支架结构失稳倒塌事故。

## 5.4  模板和支架的使用与拆除

5.4.2  第2款  在施工过程中，当支架结构实际荷载超过支架设计规定时，就存在安全隐患，甚至导致发生支架失稳、垮塌等安全事故。本条的规定旨在防止支架结构因超载而影响支撑结构安全。

5.4.3  本条规定了支架结构拆除必须遵守的要求，有利于拆除过程中保证支架结构的整体稳定性。卸落模板、支架时，总的原则要求是由变形最大处向变形最小或无变形处过渡，对称、少量、多次、逐渐完成，使结构物逐步承受荷载，其目的是为避免结构物在卸落模板、支架的过程中发生开裂等质量事故。

5.4.4  在低温、干燥或大风环境下拆除模板时，外界的不良环境会使混凝土的内表温差过大或使混凝土的表面过快失水，从而导致混凝土的表面出现裂纹，严重者会产生裂缝，故规定应采取必要的措施予以防止。

# 6  钢筋工程

本章适用于城市轨道交通桥梁工程就地浇筑和工地、工厂预制构件的钢筋混凝土和预应力混凝土所用钢筋的施工。

## 6.1 一般规定

6.1.1  城市轨道交通桥梁工程中所用普通钢筋应符合设计要求和国家现行有关标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《冷轧带肋钢筋》GB 13788的规定；环氧树脂涂层钢筋应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》JG 3042的规定；其它特殊钢筋应符合其相应产品标准的规定。

6.1.4  根据国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012规定，从事焊（连）接的操作人员必须持证上岗，正式焊（连）接前还应在现场条件下，先经试件检验合格后，才能正式生产。

## 6.2  钢筋加工

6.2.1  钢筋除锈的方法可采用除锈机、风砂枪等机械方法，也可采用人工除锈。除锈后的钢筋不应长期存放，应尽快使用。除锈后如发现有严重的钢筋表面缺陷，如麻坑、斑点等，可能会影响到钢筋力学性能及其他应用性能，应对该批钢筋按相关标准规定对其性能重新检验，并根据检验结果进行处置。

6.2.2  钢筋弯折一般指钢筋中心线同直线的偏差超过全长的1%。

## 6.3  钢筋连接

6.3.1  由于钢筋连接的形式对钢筋的应力传递和结构的受力性能有一定影响，故在具体的结构中采用哪种连接方式应由设计指定。根据国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.4.2条：“轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头”，因此，规定受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。

6.3.2  钢筋接头是结构中的薄弱环节，应设置在承受应力较小处，根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015，结合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3-2005对焊（连）接接头和绑扎接头的配置、接头避开弯曲点的距离做出了规定。

“同一连接区段”的定义引自国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010，取消原“同一截面”概念。对于接头百分率，同一连接区段内当受力钢筋总根数n为奇数时，受力钢筋总截面面积按n+1进行计算。“同一连接区段”长度：焊接接头或机械连接接头为35d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500mm，绑扎接头为1.3倍搭接长度且不小于500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。

## 6.5  检验标准

6.5.4  第2款 垫块可能为施工单位自制或专业厂家制作。对于专业厂家制作的垫块，施工单位应要求厂家提供相关质量证明文件，包括试验检测报告。

6.5.5  钢筋进场和使用前，均应对其外观质量进行检验，当发现表面有裂纹、弯折损伤、颗粒状或片状老锈等缺陷，必须处理并不得作为受力钢筋。只要经过钢丝刷刷过的试样的重量、尺寸、横截面积和拉伸性能不低于国家现行相关标准的要求，锈皮、表面不平整或氧化铁皮可不作为拒收的依据，但在使用前必须进行除锈等处理。

6.5.8  根据国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015，结合城市轨道桥梁工程实际，对钢筋安装及其保护层厚度允许偏差作出了规定。鉴于钢筋混凝土保护层的厚薄对结构承载力和耐久性可能有显著影响，因此，对钢筋保护层厚度允许偏差值作了从严规定。

# 7  混凝土工程

本章节适用于城市轨道交通桥梁工程普通混凝土和特殊混凝土的施工。

## 7.1  一般规定

7.1.1  由于城市轨道桥梁工程均位于城市圈内，而各城市为改善城市环境，推进建筑业技术进步，对预拌混凝土企业与生产质量均做出了更具体的规定和质量控制，且在国家现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012中，对混凝土用原材料标准、混凝土的拌制质量与质量控制均做出了明确要求。因此，为保证标准要求的一致性，本规范中不再对混凝土原材料性能提出要求。

## 7.2  混凝土运输与输送

7.2.1  采用预拌混凝土时，由于预拌混凝土生产场所至混凝土浇筑地点往往有一定的距离，所以混凝土运输到达施工现场后应进行检查，确保混凝土不会出现离析、漏浆等现象。

7.2.3  混凝土输送泵的选择及布置应根据工程特点、浇筑量、混凝土输送高度和距离、混凝土工作性能等因素确定。

## 7.4  混凝土养护

7.4.1  混凝土养护可分为保湿养护和蒸汽养护。保湿养护可分为洒水、覆盖和喷涂养护剂等方式。

## 7.8  季节性施工

7.8.3  高温期进行混凝土施工时，混凝土中可掺加高效减水剂或掺用粉煤灰等活性材料取代部分水泥，减少水泥用量；混凝土宜选用水化热较低的水泥，当掺用缓凝型减水剂时，可根据气温情况适当提高坍落度。应严格控制缓凝剂的掺量，并检查混凝土的凝结时间，以防因缓凝剂掺量不准造成危害。

# 8  预应力工程

本章适用于城市轨道交通桥梁工程的现场浇筑和工地、工厂预制构件的预应力筋施工，其它的预应力施工可参考执行。

## 8.1  一般规定

8.1.1  钢丝应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223的规定；钢绞线应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的规定；无粘结预应力筋应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定；螺纹钢筋应符合国家现行标准《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065的规定；热处理用钢筋应符合国家现行标准《预应力混凝土用热处理钢筋》 GB 4463的规定；配件用普通碳素钢国家现行标准《碳素结构钢》 GB 700的规定。有涂层的预应力筋应符合相应的国家现行标准的规定。

## 8.3  预应力施加

8.3.2  智能张拉设备目前已开始应用于城市轨道桥梁预应力张拉，且可能逐步推广应用。因此，根据规范可适度超前的原则，对当前多种智能张拉设备的功能、组成进行了总结，在此基础上提出了本条规定。

8.3.5  第2款  预应力张拉施工时，必须重视首次张拉施工，重点检测实际伸长值和理论伸长值的差值，若超过±6%，应停止张拉施工，待查明原因后方可恢复施工。对某些特殊部位（索塔的拉索锚固区）且曲率半径较小的顶应力束，工程实践表明其预应力筋的实际伸长值与计算伸长值的相对偏差不能满足±6%的规定，故规定此类预应力筋宜通过试验确定其实际控制伸长值。

# 9  装配式混凝土构件预制与运输

## 9.1  一般规定

9.1.1  为保证预制构件的施工质量，降低扬尘、施工噪音等影响，特规定预制构件的生产场地。

9.1.4  预埋件作为梁体接口工程，是预制施工中的重点控制项目。结构永久预埋件及临时安装用预埋件的安装定位均以后续工程施工项目的需求为重点，施工中应确保符合设计误差范围。

## 9.2  预制场建设

9.2.1  城市范围内的土地是稀有资源，城市功能区及市政规划复杂，预制场场地选择应根据当地的城市布局及规划进行重点分析。宜在不与城市发展格局、环境污染、人文文化冲突的前提下，合理确定专业工厂化预制场地。预制场选址应遵循“因地制宜、节约资金、降低成本、确保安全及质量”的原则，场址应尽量满足地质条件好、场地开阔、运距合理、供应集中的要求。

## 9.3  构件预制

9.3.1  预制场流水线生产流程的特点之一是生产台座利用率高，模板周转次数多，要求模板在设计选材及生产加工质量方面考虑模板的周转损耗，提高模板使用寿命，降低质量风险。同时，为缩短流水线生产的周期，标准构件模型与特殊部位构件模型应独立考虑。

9.3.9  第2款  节段梁进行匹配预制时，梁体的模型应考虑直、曲线匹配预制时模型的匹配、调换操作需具备的范围和精度，同时应考虑测量塔布置、测量工艺对模型的要求。

9.3.10  第3、4款  预制节段梁后续的架设或安装往往需要预留钢筋搭接，预留的方式一般有直接预留钢筋及预埋钢筋套筒等。直接预留挑出钢筋应考虑后期施工时的接口部位冲突问题，预埋套筒时，应考虑后期套筒钢筋连接时的施工作业需求，可将套筒的操作部分用铁篦子网等隔开预留在梁体外。

9.3.12  第2款  匹配预制梁的拼接面修补对后期安装时拼接面的紧密度会造成不利影响，一般缺陷不予修补，特别是匹配预制后不应修补。

## 9.4  构件移运与存放

9.4.3  梁体储存应根据预制场生产线的布置，在满足设计荷载计算的要求下，考虑梁体的储存层数、倒运频率等影响，合理布置过人或过叉车通道，同时应考虑梁体之间、梁体与龙门吊行走轨道之间直线范围内的安全距离。

## 9.6  检验标准

9.6.2  表9.6.2的制定参照了《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》 铁科技[2004]120号、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 铁建设[2005]160号、《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》 TBT 3043-2005、《预应力混凝土桥梁预制节段逐跨拼装施工技术规程》CJJ-T 111-2006等文件和标准。

# 10  基础工程

## 10.2  扩大基础

10.2.3  按桥梁跨径、地基土质复杂（如溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩等）程度及结构对地基有无特殊要求，可采用以下方法进行地基检验：

对于小桥的地基检验，可采用直观或触探方法，必要时可进行土质试验；

对于大、中桥和地基土质复杂、结构对地基有特殊要求的地基检验，宜采用触探和钻探（钻深至少4m）取样做土工试验，或按设计要求进行荷载试验；

对于特大桥或特殊结构桥梁的地基检验，应符合设计规定。

## 10.3 桩基础

10.3.1  当使用旋挖钻时，钢或混凝土护筒内径宜比钻头直径大20cm；使用冲击钻机时宜适当放大。

采用泥浆护壁时，黏性土的塑性指数大于15且浮渣能力能满足施工要求时，可利用孔内原土造浆护壁；冲击钻机钻孔，可将黏土加工后投人孔中，利用钻头冲击造浆。泥浆性能指标可参考下列规定：

1）比重：正循环旋转钻机、冲击钻使用管形钻头钻孔时，入孔泥桨比重可为1.1～1.3；冲击钻机使用实心钻头时，孔底泥浆比重不宜大于：黏土、粉土1.3；大漂石、卵石层1.4；岩石1.2。反循环钻机入孔泥浆比重可为1.05-1.15。

2）黏度：入孔泥浆黏度，一般地层为16s～22s；松散易坍地层为19s～28s。

3）含砂率：新制泥浆不大于4%。

4）胶体率：不小于95%。

5）pH值：应大于6.5。

10.3.6  除地质不复杂并有可靠的数据或实践经验的一般中、小桥沉桩工程外，其他沉桩工程均应在施工前进行工艺试桩和承载力试桩，确定沉桩的施工工艺、技术参数和检验桩的承载力。试桩的数量不宜少干2根且附近应有钻探资料；试桩的规格应与工程桩一致，所用船机应与正式施工时相同。

## 10.4 沉井基础

10.4.3  沉井下沉过程中应随时进行纠偏，保持竖直下沉，每下沉lm至少应检查1次。当沉井出现倾斜时，应及时校正。下沉至设计高程以上2m左右时，应适当放慢下沉速度并控制井内的除土量和除土位置，使沉井能平稳下沉，准确就位。纠正倾斜时，可采取偏除土、偏压重、顶部施加水平力或刃脚下支垫等方法。当沉井倾斜方向有利于纠正位移时，应继续下沉，待沉井底面中心接近设计中心时，再纠正倾斜。

## 10.5 承台

10.5.1  承台基坑开挖前，应进行基坑环境调查，查明周边管线情况，邻近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行等情况。

# 11  墩台

## 11.2  桥墩与桥台

11.2.1  第3款  对分节段施工的墩、台身，首节模板的平面位置和垂直度应准确，如定位不准确，后续节段的模板安装将较困难，且不易保证墩、台身的外形尺寸和垂直度。

第4款  实践表明，承台与墩、台身连接底部附近的混凝土非常容易产生裂缝，尤其为薄壁墩身时更易发生。究其原因在于承台一般为大体积混凝土结构，其温度应力的变化、混凝土龄期不同都会对墩、台身结构的变形产生影响，加上承台与墩身在连接处构造尺寸的突变，使墩身薄壁结构的变形与承台结构的变形不一致，就容易产生裂缝。为了解决这个问题，防止裂缝的产生，除了从设计着手考虑外，还应在施工时将首节段墩台身与承台之间的施工间歇期尽量缩短，以避免因混凝土龄期相差过大而产生裂缝。

# 12  支座

## 12.1  一般规定

12.1.1  当前支座的种类和规格较多，支座使用必须符合设计要求。支座在安装前必须进行全面检验，不合格者，严禁使用。

## 12.2  支座安装

12.2.1  支座顶面、地面应与梁底或墩台顶面密贴，使支座全面积承受上部构造传递的竖直荷载，以保证支座的承载能力。

# 13  钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥梁

## 13.2  现浇施工

13.2.1  支架结构型式应根据桥长、桥下净空、通行（通航）要求、桥位地质和环境条件、不同支架型式的特点等因素，按“安全可靠、经济合理”的原则选定。

13.2.4  高位制梁和旁位制梁的相关规定可参照《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB 10110-2011中的第9章。

13.2.6  产品的技术文件指移动模架的产品说明书、操作手册等。

进行荷载试验的目的主要是消除移动模架的各种非弹性变形，检验支承系统的承载能力及刚度，为施工过程中设置预拱度提供依据。梁体的预拱度一般包括两部分，一是梁体结构运营阶段设置的预拱度，一般由设计规定或根据设计规范计算确定；二是施工过程中需要设置的预拱度。本条的预拱度是指施工过程中需要设置的预拱度。

## 13.3  装配式构件现场施工

13.3.3  第5款  梁体就位后，为防止梁体侧向倾倒，应及时采取有效措施将梁体临时固定。由于T形梁和I形梁的高宽比较大，就位后易产生侧向倾倒，应与先安装的构件进行可靠的横向连接，防止倾倒。

13.3.5  第3款  预制节段桥梁的线形基本上取决于节段的预制精度，故本条建议采用线形控制软件来确保节段预制和现场拼装精度满足设计要求。

13.3.9  本规范不规定干接缝的原因是不推荐采用干接缝，原因在于：一是干接缝在多剪力键情况下，各个键齿受力不均匀，破坏时表现为逐一破坏，抗剪强度减低；二是采用干接缝的预制节段梁的体内预应力筋易受腐蚀，耐久性差。

## 13.4  顶推施工

13.4.3  临时墩可以减小主梁的顶推跨径，从而减小顶推时最大正负弯矩和它产生的主梁截面应力。临时墩应能承受顶推时的最大荷载，不致产生超过允许的沉陷，且能承受顶推时的最大水平摩阻力，不致发生超过允许的水平位移。在通航或流冰河流中设立临时墩时，还要防范船只和流冰的冲撞。

13.4.5  第2款  用竖向千斤顶将梁顶高的最大升高必须有所限制，否则梁被顶高时将产生临时局部弯矩，此值过大就可能使箱梁顶板和底板的上缘产生裂纹。

13.4.7  预应力混凝土桥梁在顶推过程中，各截面要多次承受交替变化的正负弯矩，因此需要在顶推阶段增设临时预应力筋以防止梁体发生破损，待梁体顶推到位后再全部拆除临时预应力筋。临时预应力筋张拉后应不压浆，锚具外多余的预应力筋也不必切除。

## 13.5  水平转体施工

13.5.2  转动支承系统宜采用中心支承、撑脚支承、中心与撑脚共同支承三种类型。中、小跨径的桥梁转体施工可采用中心支承；跨径较大、转动体系重心较高的桥梁转体施工，宜采用中心与撑脚共同支承。

# 14  其它类型桥梁

本章根据城市轨道交通特点，将轨道交通桥梁工程中有别与混凝土结构的简支梁桥和连续梁桥的其他桥梁统称为其它类型桥梁。根据已建城市轨道交通桥梁的主要形式特征，本章对钢桥、钢-混凝土结合梁、拱桥、斜拉桥这4类桥梁施工与简支梁桥、连续梁桥这2类普通桥梁施工的不同之处作了相关规定。钢桥、钢-混凝土结合梁、拱桥和斜拉桥的基础、墩柱、钢结构制作及桥面附属结构与装饰的施工要求可参照本规范的相关规定执行。

## 14.1  一般规定

14.1.2  大跨度桥梁主要是指单孔跨径大于100米的桥梁。对设计规定需要施工过程控制的桥梁，可突破跨径规定的限制。

## 14.2  钢桥

14.2.1  第2款  钢桥试拼装的目的是为了校核钢桥各部件的制造精度是否匹配，能否满足设计和施工现场安装的要求，是钢桥制造中非常重要的一道工序。

## 14.3  钢-混凝土结合梁桥

14.3  本节的规定也适用于分段架设的连梁。

## 14.5  斜拉桥

14.5.1  斜拉桥拉索的索导管预埋精度直接影响到拉索的安装质量，因此在拉索安装施工前，应对预埋拉索导管进行一次全面检查复测，发现问题及时处理。

# 15  桥面及附属工程

## 15.1   一般规定

15.1.1  为防止基层混凝土继续水化释水造成防水层粘结不牢，或附属工程安装后因基层强度不够而脱离，故规定桥面及附属工程应在桥梁主体结构达到设计强度且验收合格后，方可施工。

## 15.4   防水与排水工程

15.4.4  为保证防水层与基面粘结牢固，规定基面浮尘、松散物等应清理干净、涂处理剂。

15.4.7  施工的环境气温、雨雪天对防水施工质量均有影响，故对此进行了限定。

15.4.13  泄水管安装要牢固顺直，拐角位置应避免直弯；泄水管应设置检查孔。

## 15.7  栏杆、电缆槽

15.7.1~15.7.4  栏杆、隔离设施具有安全防护功能，所以要求栏杆、隔离设施安装牢固。同时，在城市中的桥梁观感美也不容忽视，故对其外观质量要求从严控制。

## 15.10  检验标准

15.10.1  伸缩装置在安装时，可用不小于3m的直尺检查伸缩缝装置与桥面衔接的平整度。

# 17  施工质量验收

## 17.1  一般规定

17.1.4  依照住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）中“第五条　工程符合下列要求方可进行竣工验收：（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。”的规定，增加了第3款关于符合合同约定的规定。

## 17.2  施工质量验收划分

17.2.2  目前，绝大多数城市轨道中桥的工程规模已较小，所以和小桥做同等规定。受空间限制，城市轨道桥梁在城市中往往采用全程高架或隧道，为方便编制工程资料，特规定按合同段划分单位工程。

17.2.7  当前新的施工方法、工艺层出不穷，本规范无法对这些新方法、新工艺做出全面规定，所以允许由建设单位组织监理、施工等单位协商确定一些特定验收单元的划分。

## 17.3  施工质量验收要求和标准

17.3.3  经返修或加固处理仍不能满足安全或使用要求的分部工程及单位工程，表明其工程质量存在严重缺陷，导致无法正常使用，且可能存在严重安全隐患，会危及人身安全和财产安全。因此，此类工程严禁验收并投入使用，需专门研究处理方案。

# Text boxes

CJJ