ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

混凝土结构工程用锚固胶

Anchorage adhesive for concrete structure

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由全国混凝土标准化技术委员会（SAC/TC 458）归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：国家建筑工程质量监督检验中心、国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）、中国科学院大连化学物理研究所、山西省交通科学研究院、同济大学、湖南固特邦土木技术发展有限公司、大连凯华新技术工程有限公司、南京天力信科技实业有限公司、南京海拓复合材料有限责任公司、上海康驰建筑技术有限公司、武汉长江加固技术有限公司、喜利得（上海）有限公司、慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司、亨斯迈化学研发中心（上海）有限公司、厦门中连结构胶有限公司、卡本复合材料（天津）有限公司、天地金草田（北京）科技有限公司、北京中冶欧德建筑技术有限公司、深圳市威士邦建筑新材料科技有限公司、北京富宇宸建筑材料有限公司、北京兴利恒贸易有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、安徽蒙达交通科技有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司、建研科技股份有限公司、湖南把兄弟新材料股份有限公司、龙岩市西安建筑工程有限公司。

本标准主要起草人：曾兵、马凤淑、张仁瑜、王文军、彭勃、舒兴旺、李红旭、单韧、马俊发、陈杰、逄锦涛、熊朝晖、刘兵、许小海、陈友明、景惧斌、赵曦、杜万明、陈伟、戴月平、宋世刚、陈家俊、桂永全、安明亮、黄莹、杨韬、常柱刚、吴善能、陈波、姚文禹、章永伟、杨波。

本标准为首次制定。

混凝土结构工程用锚固胶

范围

本标准规定了混凝土结构工程用锚固胶的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于混凝土结构工程中对钢筋、螺杆和锚栓等金属杆件起锚固作用的胶粘剂的生产、检验和使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1634  塑料负荷变形温度的测定

GB/T 2567  树脂浇铸体性能试验方法

GB/T 2793  胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 7123.1 胶粘剂适用期的测定

GB/T 7124  胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）

GB/T 13477.6 建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GJB 3383  胶接耐久性试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 锚固胶 anchorage adhesive

用于金属杆件的锚固,传递结构间直接或间接作用的胶接材料。

3.2 改性环氧树脂类锚固胶 modified epoxy resin anchorage adhesive

用于承重结构中，以环氧树脂为主要原料所制得的锚固胶。

3.3 改性乙烯基酯类锚固胶 modified vinyl ester anchorage adhesive

用于承重结构中锚栓的锚固，以乙烯基酯树脂为主要原料所制得的锚固胶。

3.4 不饱和不.4i 用聚酯树脂类锚固胶 unsaturated polyester resin anchorage adhesive

用于非承重结构中，以不饱和聚酯树脂为主要原料所制得的锚固胶。

分类和标记

分类

锚固胶产品按主要原料的组成分为环氧树脂类（H）、乙烯基酯类（Y）和不饱和聚酯树脂类（B）；按包装形式分为桶装（T）和注射筒装（Z）；环氧树脂类锚固胶按性能分为A级胶和B级胶。

标记

产品按下例顺序标记：主要原料、包装形式、性能分级、标准编号。

示例：改性环氧树脂类注射筒装A级锚固胶标记为：HZA GB/T XXXXX-XXXX；

改性乙烯基酯类注射筒装锚固胶标记为：YZ GB/T XXXXX-XXXX。

要求

改性环氧树脂类锚固胶

5.1.1改性环氧树脂类锚固胶的外观、基本性能、长期使用性能、耐介质侵蚀性能和施工性能应符合表1的要求。

表1 改性环氧树脂类锚固胶性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A级胶 | B级胶 |
| 1 | 外观质量 | 无分层、结块、沉淀 |
| 2 | 基 本 性 能 | 劈裂抗拉强度，MPa | ≥8.5 | ≥7.0 |
|  |  | 抗弯强度，MPa | ≥50 | ≥40 |
|  |  |  | 且不得呈碎裂状破坏 |
|  |  | 抗压强度，MPa | ≥60 |
|  |  | 无约束线性收缩率，% | ≤0.3 |
|  |  | 钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度，标准值，MPa | ≥10.0 | ≥8.0 |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度，mm | ≤25 | ≤40 |
|  |  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度，MPa | C30混凝土 | ≥11.0 | ≥8.5 |
|  |  |  | C60混凝土 | ≥17.0 | ≥14.0 |
|  |  | 热变形温度，℃ | ≥65 | ≥60 |
|  |  | 不挥发物含量，% | ≥99 |
| 3 | 施 工 性 能 | 适用期，min | 桶装 | ≥25 |
|  |  |  | 注射筒装 | ≥15 |
|  |  | 下垂度，mm | ≤2.0 |
|  |  | 施工温度范围 | 产品说明中标称的温度范围 |
| 表1 改性环氧树脂类锚固胶性能要求（续） |
| 序号 | 项目 | 要求 |
|  |  | A级胶 | B级胶 |
| 4 | 长期使 用性能 | 耐湿热老化性能，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率a，% | ≤10 | ≤15 |
|  |  | 耐冻融性能，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率b，% | ≤5 |
|  |  | 耐长期应力作用能力c | 蠕变的变形值小于0.4 mm |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力d，200万次 | 试件不破坏 |
|  |  | 耐热老化能力，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
| 5 | 耐介质侵蚀性能e | 耐碱性介质，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐酸性介质，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐盐雾作用，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐海水浸泡作用（仅用于水下锚固），钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤7 |
| a对起承重结构加固用的锚固胶，检测该项目； b对寒冷地区使用的锚固胶，检测该项目； c对设计年限为50年以上的承重结构加固的锚固胶，检测该项目； d对承受动荷载作用的锚固胶，检测该项目； e对使用环境的介质有特殊要求的锚固胶，检测该项目。 |

改性乙烯基酯类锚固胶

改性乙烯基酯类锚固胶的外观、基本性能、长期使用性能、耐介质侵蚀性能和施工性能应符合表2的要求。

表2 改性乙烯基酯类锚固胶性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 无分层、结块、沉淀 |
| 2 | 基 本 性 能 | 无约束线性收缩率，% | ≤0.5 |
|  |  | 钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度，标准值，MPa | ≥16.0 |
|  |  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度，MPa | C30混凝土 | ≥11.0 |
|  |  |  | C60混凝土 | ≥17.0 |
|  |  | 热变形温度，℃ | ≥65 |
|  |  | 不挥发物含量，% | ≥99 |
| 3 | 施 工 性 能 | 适用期，min | ≥5 |
|  |  | 下垂度，mm | ≤2.0 |
|  |  | 施工温度范围 | 满足产品说明书标称的施工温度范围 |
| 表2 改性乙烯基酯类锚固胶性能要求（续） |
| 序号 | 项目 | 要求 |
| 4 | 长期使用性能 | 耐湿热老化性能，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率a，% | ≤10 |
|  |  | 耐冻融性能，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率b，% | ≤5 |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力c，200万次 | 试件不破坏 |
|  |  | 耐热老化能力，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
| 5 | 耐介质侵蚀性能d | 耐碱性介质，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐酸性介质，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐盐雾作用，钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤5 |
|  |  | 耐海水浸泡作用（仅用于水下锚固），钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度降低率，% | ≤7 |
| a对起承重结构加固用的锚固胶，检测该项目； b对寒冷地区使用的锚固胶，检测该项目； c对承受动荷载作用的锚固胶，检测该项目； d对使用环境的介质有特殊要求的锚固胶，检测该项目。 |

不饱和聚酯树脂类锚固胶

不饱和聚酯树脂类锚固胶的外观、基本性能和施工性能应符合表3的要求。

表3 不饱和聚酯树脂类锚固胶性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 无分层、结块、沉淀 |
| 2 | 基 本 性 能 | 无约束线性收缩率，% | ≤0.5 |
|  |  | 钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度，标准值，MPa | ≥16.0 |
|  |  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度，MPa | C30混凝土 | ≥11.0 |
|  |  |  | C60混凝土 | ≥17.0 |
|  |  | 不挥发物含量，% | ≥95 |
| 3 | 施 工 性 能 | 适用期，min | 10～60 |
|  |  | 下垂度，mm | ≤2.0 |
|  |  | 施工温度范围 | 满足产品说明书标称的施工温度范围 |

试验方法

6.1 试验条件

试验应在温度为(23±2)℃，相对湿度为（50±5）%的标准条件下进行。试验前待检产品应在该条件下静置24 h。

试件制备时，各组分必须充分混合，混合时间控制在3 min内。

6.2 外观质量

在正常（光）照度下，距离0.5 m，目测。

6.3 适用期

按照GB/T 7123.1-2002中6.1的规定进行，以粘度上升至初始粘度1.5倍时的时间，定为该胶的适用期。

6.4 不挥发物含量

将充分混合后的试样按照GB/T 2793的规定进行试验。

6.5 下垂度

按照GB/T 13477.6中规定的下垂度的试验方法进行。测定胶液垂流度的模具，其深度为3 mm，干燥箱内的温度调节到(25±2)℃。

6.6 劈裂抗拉强度

按照附录A的规定执行。

6.7 抗弯强度

按照GB/T 2567的规定进行，试件厚度为4 mm，试验速度为2 mm/min。试件在温度为(23±2)℃、相对湿度为（50±5）%环境中养护7 d，到期在(23±2)℃下测试。仲裁试验，养护时间为21 d。

6.8 抗压强度

按照GB/T 2567的规定进行，试验速度为2 mm/min。试件在温度为(23±2)℃、相对湿度为（50±5）%环境中养护7 d，到期在(23±2)℃下测试。仲裁试验，养护时间为21 d。

6.9 无约束线性收缩率

按照附录B的规定执行。

6.10 钢对钢拉伸抗剪强度

钢对钢拉伸抗剪强度（钢片法）的测试，按照GB/T 7124的规定进行，钢片材质为45号碳钢或304不锈钢（06Cr19Ni10），其质量符合GB/T 20878的规定。钢片厚度为2 mm，试验前宜采用喷砂的方法对粘接面进行糙化处理，喷砂机的工作压力为0.45 MPa，所配的喷砂料为通过80R筛孔，但通不过60R筛孔的筛余料。

钢对钢拉伸抗剪强度（钢套筒法）的测试，按照附录C的规定进行。

试件在温度为(23±2)℃、相对湿度为（50±5）%环境中养护7 d，到期在(23±2)℃下测试。检验拉伸抗剪强度标准值时，取强度保证率为95%，置信水平为0.90，试件数量为15个。拉伸抗剪强度标准值应按式（1）计算。

……………………………(1)

——试件拉伸抗剪强度标准值，单位为兆帕（MPa）；

——试件拉伸抗剪强度平均值，单位为兆帕（MPa）；

——系数；试件为15个时取2.329；

——变异系数，为试件拉伸抗剪强度测定值标准偏差与算术平均值之比。

检验拉伸抗剪强度平均值时，取5个试件的算术平均值。

钢对钢拉伸抗剪试件进行长期使用性能和耐介质侵蚀性能试验时，钢试件周边应采取防腐蚀的保护措施，且应避开胶层部位。

仲裁试验的钢片材质应为45号碳钢。

6.11钢对钢T冲击剥离长度

按照附录D的规定进行。

6.12 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度

按照附录E的规定进行。

6.13 热变形温度

按照GB/T 1634的规定进行，采用0.45 MPa B法。试件的尺寸为80 mm×10 mm×4 mm，试件在温度为(23±2)℃、相对湿度为（50±5）%环境中养护7 d，然后在60℃下养护4 h，冷却至室温，进行试验。

6.14 施工温度范围

施工温度是指现场的环境温度，即锚固胶的固化温度。将按6.10条制备的钢对钢拉伸抗剪强度试件分别在产品说明中标称的施工温度范围的上限温度条件和下限温度条件下养护3 d，上限温度控制允许偏差为0-2℃，下限温度控制允许偏差为+20℃；再在(23±2)℃，相对湿度为（50±5）%条件下养护7 d，到期立即在(23±2)℃下测试钢对钢拉伸抗剪强度标准值。测定结果不低于表1、表2和表3中规定的钢对钢拉伸抗剪强度标准值时，判定使用温度范围合格，否则为不合格。

6.15 长期使用性能

6.15.1耐湿热老化性能

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置于温度为50℃、相对湿度为（95±3）%的湿热环境中进行养护，90 d后取出样品，冷却至(23±2)℃，并在该温度下测试其钢对钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.15.2耐冻融性能

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，用水浸湿放在已恒温至-25+20℃的冰箱中冷冻4 h，取出试件放入35+20℃的水槽中浸渍4 h，为一循环。重复上述循环至50次。取出试件，擦去试件表面水分，在(23±2)℃放置8 h，测试其钢对钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.15.3耐长期应力作用能力

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，在温度为(23±2)℃，相对湿度为（50±5）%环境中承受4.0 MPa剪应力，持续作用210 d，测试方法按照GJB 3383（方法105）的规定进行。

6.15.4耐疲劳应力作用能力

采用强度等级为C30的混凝土，制备尺寸不小于150 mm×150 mm×150 mm，配筋如图1所示的钢筋混凝土立方体试块，共5块，其中3块用于试验，2块备用。试块按标准养护28 d，使用前为自然干燥状态。

说明：

- ø8架立钢筋；

- ø8螺旋形钢筋；

- ø8箍筋；

- 打孔方向；

- 打孔位置。

图1 混凝土立方体试块配筋图

分别在每一试块浇注侧面打孔位置垂直打孔，孔径为20 mm，清除浮灰。

用锚固胶分别植入直径为16 mm，长度为300 mm的HRB 400热轧带肋钢筋，钢筋的力学性能符合GB1499.2的要求，钢筋应植入孔的底部。C30混凝土试块的钢筋植入深度为100 mm，试件在试验条件下养护7 d。

当产品说明中允许锚固胶在锚固区混凝土为潮湿状态下使用时，在钢筋植入前应对混凝土的锚固区用水充分浸润。

选择合适量程的轴向拉伸疲劳试验机，使试样的试验载荷在该机标定的满负荷的20%～80%之间，力值的示值误差不得大于1%，试验机夹持器的构造应能使试件垂直对中固定，不产生偏心和扭转作用。

设定轴向拉伸疲劳试验机的频率为5 Hz～15 Hz、最小载荷为7 kN、最大载荷为37 kN。启动试验机，在试验条件下，连续进行200万次试验。取下试件观察并记录试验现象。

当试验过程中钢筋断裂或混凝土内聚破坏时，试验结果视为无效，应重新进行试验。

测定结果为3块试件粘结面均无裂纹、突出、钢筋拔出等破坏现象时，判定合格。只有1块试件出现一种或多种上述破坏现象时，取2块备用试件进行复验，2块试件的复验结果均未出现破坏现象时，判定合格，否则为不合格。

6.15.5耐热老化能力

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置在（80±2）℃的鼓风烘箱中养护，30 d后取出测试其钢钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.16 耐介质侵蚀性能

6.16.1耐碱性介质

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置于碱介质为Ca(OH)2饱和溶液中，试验温度为（35±2）℃，浸泡时间A级胶为90 d，B级胶为60 d；到期测定钢对钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.16.2 耐酸性介质

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置于酸性介质为5%H2SO4溶液中，试验温度为（35±2）℃，浸泡时间为30 d；到期测定钢-钢拉伸抗剪强度平均值，计算其与标准条件下测试的抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.16.3 耐盐雾作用

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置于盐雾试验环境中。盐雾环境为5%氯化钠溶液，喷雾压力0.08 MPa，试验温度（35±2）℃，每0.5 h喷雾一次，每次0.5 h，盐雾应自由沉降在试件上。作用持续时间：A级胶为90 d，B级胶为60 d。到期测定钢对钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

6.16.4 耐海水浸泡作用

将按6.10要求制备并养护7 d后的5个试件，放置于海水或人造海水中。人造海水的配方为：24.5g/L NaCl，11.1g/L MgCl·6H2O，4.09g/L Na2SO4，1.16g/L CaCl2，0.695g/L KCl，0.201g/L NaHCO3，0.101g/L KBr，0.0270g/L H3BO2，0.0420g/L SrCl2·6H2O，0.0030g/L NaF。试验温度（35±2）℃；浸泡时间：A级胶90 d，B级胶60 d；到期测定钢对钢拉伸抗剪强度，取5个试件的算术平均值，计算其与标准条件下养护7 d后的试件的拉伸抗剪强度平均值的下降率。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

a)  改性环氧树脂类锚固胶出厂检验项目包括：外观、抗弯强度、钢对钢（钢片法）拉抻抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（C30）、下垂度；

b)  改性乙烯基酯类锚固胶出厂检验项目包括：外观、钢对钢（钢套筒法）拉抻抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（C30）、下垂度；

c） 不饱和聚酯树脂类锚固胶出厂检验项目包括：外观、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（C30）、下垂度。

型式检验

型式检验项目包括5中所列的全部要求。有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品或产品转厂生产的试制定型时；

正式生产后，遇材料、工艺发生较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产满四年时；

产品长期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家产品质量监督机构提出进行型式检验要求时。

批量和抽样

出厂检验和型式检验的批量和抽样方法相同。

批量

以同一品种、同一批次的3 t产品为一批，不足3 t也按一批计。

抽样

每一检验性能项目所需的试样，应至少取自3个检验批次，每一批次应至少抽取一组样品。每组样品数量不少于单次检验所需样品的总量。将3组样品随机充分混合，分成三等份，其中一份用作检验，一份用作复检，另一份保存3个月，以备有疑问时提交指定的检验机构进行复验或仲裁。

判定规则

所检项目的检验结果均达到本标准要求时，判定该检验批为合格，如果有一项不满足要求，从保留抽取的待复检样品中加倍取样进行复检，复检仍不满足要求，则该检验批为不合格。如有两项或两项以上不满足要求，该产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

锚固胶产品包装上应有标志，至少应包括：

- 本标准名称及编号；

- 主要成分及使用方法；

- 施工温度范围、适用温度范围及对锚固区混凝土干燥程度的要求；

- 贮存期及贮存要求；

- 生产单位名称、地址及商标；

- 净含量、生产批号、生产日期以及检验合格的标识。

包装

包装容器应清洁、干燥、不影响树脂质量和安全，包装后密封。

运输

运输过程中应防止日晒雨淋，防止撞击、挤压产品包装，装卸车时不应损伤包装，严禁混入杂物。

贮存

产品应贮存于干燥、通风、阴凉的场所，避免火种，隔离热源。贮存温度不应低于5℃，且不高于45℃。

附 录 A

（规范性附录）

劈裂抗拉强度测试方法

A.1  适用范围

本方法适用于测定富填料结构胶胶体的劈裂抗拉强度。

A.2  试  件

A.2.1  试件的直径为20 mm，长度为40 mm，允许偏差为±0.1 mm，由受检的胶粘剂浇注而成。试件的养护方法及要求应符合受检材料使用说明书的规定，养护时间为7 d。

A.2.2  试件拆模后，应检查其表面的缺陷。凡有裂纹、麻面、孔洞、缺陷的试件不得使用。

A.2.3  试件数量，每组不应少于5个。

A.3  试验设备及装置

A.3.1  根据试样尺寸用钢材或硅橡胶制作试样模具，模腔尺寸设计要考虑树脂收缩率，便于脱模，且不应伤及试件。

A.3.2  劈裂抗拉试件的加载设备载荷示值误差不超过±1%；试件的破坏荷载应处于试验机标定满负荷的20%～80%之间。

A.3.3  劈裂抗拉试验装置，由加载钢压头、带小压头钢底座及钢定位架等组成（图A.3.3）。

图A.3.3  劈裂抗拉试验装置

1－小压头；2－试件安装位置；3－定位架；4－挡板

注：单位为mm

A.4  试验步骤

A.4.1  圆柱体劈裂抗拉强度试验步骤应符合下列规定：

a)  试件从养护室取出后应及时进行试验。先将试件擦拭干净，与垫层接触的试件表面应清除掉一切浮渣和其他附着物；

b)  标出两条承压线。这两条线应位于同一轴向平面，并彼此相对，两线的末端应能在试件的端面上相连，以判断划线的正确性；

c)  将嵌有试件的试验装置置于试验机中心，在上下压头与试件承压线之间各垫一条截面尺寸为2 mm×2 mm的木垫条，圆柱体试件的水平轴线应在上下垫条之间保持水平，与水平轴线相垂直的承压线应位于垫条的中心，其上下位置应对准（图A.4.1）；

d)  施加荷载应连续均匀地进行，并控制在1~1.5 min内破坏；

e)  试件破坏时，应记录其最大荷载值及破坏形式。

图A.4.1  试件安装示意图

1－试件；2－木垫条

A.4.2  当按本附录第A.4.1条规定的试验步骤进行试验时，若试件的破坏形式不是劈裂破坏，应检查试件的上下对中情况是否符合要求；若对中没有问题，应检查试件的原材料是否固化不良，或不属于富填料的粘结材料。

A.5  试验结果

A.5.1  圆柱体试件劈裂抗拉强度试验结果的整理应符合下列规定：

圆柱体劈裂抗拉强度应按下式计算，计算精确至0.01 MPa：

＝＝			             （A.5.1）

式中  ——圆柱体劈裂抗拉强度测试值（MPa）；

——试件破坏荷载（N）；

——劈裂面的试件直径（mm）；

——试件的长度（mm）；

圆柱体劈裂抗拉强度有效值应按下列规定进行确定：

a） 以5个测值的算术平均值作为该组试件的有效强度值；

b） 若一组测值中，有一最大值或最小值，与中间值之差大于15%时，以中间值作为该组试件的有效强度值；

c） 若最大值和最小值与中间值之差均大于15%，则该组试验结果无效，应重做。

A.5.2  当需要计算劈裂抗拉试验结果的标准差及变异系数时，应至少有15个有效强度值。

A.5.3  试验报告应包括下列内容：

a)  受检材料的来源、品种、型号和批号；

b)  取样规则及抽样数量；

c)  试件制备方法及养护条件；

d)  试件的编号和尺寸；

e)  试验环境的温度和相对湿度；

f)  试验设备的型号、量程及检定日期；

g)  加荷方式及加荷速度；

h)  试样的破坏荷载及破坏形式；

i)  试验结果的整理和计算；

j)  取样、试验、校核人员及试验日期。

附 录 B

（规范性附录）

胶粘剂浇铸体（胶体）收缩率测定方法

B.1  适用范围

本方法适用于热固性胶粘剂浇铸体（胶体）无约束线性收缩率的测定。

B.2  试验装置和量具

B.2.1  模具

浇铸试件用的模具，应采用45号碳钢制作，模具形式、构造和尺寸如图B.2.1所示，模具内腔尺寸的允许偏差为±0.01 mm；模具内腔的端面应垂直于模具长轴方向；模具内腔表面应平整、光滑。

图B.2.1  浇铸试件用的模具形式及尺寸（mm）

B.2.2  浇铸工具：可采用注射器或灌胶杯，并配有抹平浇铸体（试件）表面用的刮刀。

B.2.3  胶液浇铸过程中产生的气泡，宜使用真空脱泡装置或振动台清除；若胶液的气泡较少，也可采用针挑法清除。

B.2.4  测量模具内腔净长度及试件长度用的量具，其测量精度应为0.01 mm。量具应经计量部门检定，并应在有效检定周期内使用。

B.3  试  件

B.3.1  测量无约束线性收缩率的试件，应为浇铸成型的长方体；其尺寸为12 mm×12 mm×120 mm；试件尺寸的精确度由模具内腔的加工精确度保证，不另行规定。试件数量为每组不少于5个。

B.3.2  试件应采用浇铸法制备，并应符合下列要求：

a)  制备浇铸体试件的模具，应事先置于（23±2）℃、相对湿度（50±5）%环境中平衡24下h，到期立即在该温、湿度环境中，测量其内腔的净长度Lo，精确到0.01 mm，经检查无误后，置于标准环境中待用；

b)  模具外表面及内腔表面均应仔细涂刷优质脱模剂，涂刷的质量应经专人检查认可；

c)  用于浇铸试件的胶液应按其使用说明书配制，且拌胶的速度应受控制，以防止气泡的产生；

d)  拌好的胶液应仔细注入模具。在整个浇铸过程中应注意防止胶液产生气泡，若有气泡应采取措施消除。胶液浇注饱满后，应使用刮刀抹平浇铸体的表面。若发现有麻面等缺陷，应及时填补密实；

e)  试件浇铸完毕后，应连同模具在标准环境中放置2 d后脱模，然后敞开放在一个平面上，无约束地以同样温、湿度条件再养护19 d。

B.4  收缩率的测量

B.4.1  浇铸体试件经21 d养护后，应立即在标准环境中进行无约束线性收缩率测量。

B.4.2  为测定浇铸体试件的无约束线性收缩率，应使用量具测量其长度，精确至0.01 mm，并取两个方向测值的算术平均值作为试件长度的测量值Ls。

B.4.3  浇铸体试件的无约束线性收缩率应按下式计算：

CS＝×100							（B.4.3）

式中：Lo——模具内腔在标准环境中净长度测量值（mm）；

Ls——浇铸体试件21 d长度测量值（mm）。

B.5  试验报告

B.5.1  试验报告应包括下列内容：

a)  受检胶粘剂的品种、型号和批号；

b)  取样规则及抽样数量；

c)  试件制备方法及固化、养护条件；

d)  试验环境的温度和相对湿度；

e)  量具名称、型号、量程和检定日期；

f)  试件尺寸及编号；

g)  试件外观质量；

h)  测量方法；

i)  试验结果的整理和计算；

j)  试验人员、校核人员及试验日期。

附 录 C

（规范性附录）

钢对钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度测试方法

C.1  适用范围及应用条件

C.1.1  本方法适用于以快固型结构胶粘剂为粘结材料粘合带肋钢筋（或锚栓螺杆）与钢套筒的拉伸抗剪强度测定。

C.1.2  本方法不适用于测定非快固型胶粘剂的拉伸抗剪强度。

C.2  试验设备及装置

C.2.1  试验机的加荷能力，应使试件的破坏荷载处于试验机标定满负荷的20%～80%。试验机力值的示值误差不应大于1%。试验机应能连续、平稳、速率可控地施荷。

C.2.2  试验配备的夹持器及其夹具，应能自动对中，使力线与试样的轴线始终保持一致。

C.3  试  件

C.3.1  试件由受检胶粘剂粘结直径为12 mm的带肋钢筋或锚栓螺杆与专用钢套筒组成（图C.3.1）。试件的剪切面长度为（36±0.5）mm。

C.3.2  受检胶粘剂应按规定的抽样规则从一定批量的产品中抽取。

图C.3.1  标准试件的形式与尺寸（mm）

1－M24标准件；2－退刀槽D＝26；3－M24标准螺纹；4－梯形螺纹（螺距4，深度0.4）；

5－带肋钢筋（或锚栓螺杆）（l＝150）；6－注胶；7－胶缝；8－底座

C.3.3  专用钢套筒应采用45号碳钢制作。套筒内壁应有螺距为4mm、深度为0.4mm的梯形螺纹。

C.3.4  试件数量应符合下列规定：

a)  常规试验的试件：每组不应少于5个；

b)  确定粘结抗剪强度标准值的试件数量为每组15个。

C.4  试件制备

C.4.1  钢筋、螺杆和钢套筒，应经除锈、除油污；套筒内壁尚应无毛刺；粘结前，钢筋、螺杆和套筒应用工业丙酮清洗一遍。

C.4.2  钢筋的直径以及套筒的内径和深度，应用量具测量，精确到0.05 mm。

C.4.3  粘接时，胶粘剂的配合比、粘结工艺要求以及养护时间均应按该产品的使用说明书确定。

C.5  试验条件

C.5.1  试件应在胶粘剂养护到期时立即进行试验。当因故需推迟试验日期时，应征得有关方面一致同意，且不得超过1 d。

C.5.2  试验应在室温为（23±2）℃的环境中进行。仲裁性试验的胶粘剂，其相对湿度尚应控制为45%~55%。

C.5.3  对温度、湿度有要求的试验，其试件在测试前的调控时间不应少于24 h。

C.6  试验步骤

C.6.1  试验时应将试件（图C.6.1）对称地夹持在夹具中；夹持长度不应少于50 mm。

图C.6.1  试件安装钢螺杆

1—长度为150mm的钢筋或螺杆；2—砂浆缝；3—将底座换为钢螺杆；4—M24螺栓，标准螺纹；5—退刀槽；6—可重复使用的螺杆

C.6.2  开动试验机，以连续、均匀的速率加荷；自试样加荷至破坏的时间应控制为1 min~3 min。

C.6.3  试样破坏时，应记录其最大荷载值，并记录粘结的破坏形式（如内聚破坏、粘附破坏等）。

C.7  试验结果

C.7.1  胶粘剂的粘结抗剪强度，应按下式计算：

（C.7.1）

式中：——拉伸的破坏荷载，N；

——钢套筒的内径，mm；

——粘结面长度，mm。

注：当试件为螺杆拉断破坏时，应视为该试件粘结抗剪强度达到合格标准。

C.7.2  试验结果的计算应取三位有效数字。

C.7.3  试验报告应包括下列内容：

a)  受检粘结材料的品种、型号和批号；

b)  抽样规则及抽样数量；

c)  试件制备方法及养护条件；

d)  试件的编号及其剪切面的尺寸；

e)  试验环境的温度和相对湿度；

f)  仪器设备的型号、量程和检定日期；

g)  加荷方式及加荷速度；

h)  试件破坏荷载及破坏形式；

i)  试验结果的整理和计算；

j)  试验人员、校核人员及试验日期。

附 录 D

（规范性附录）

结构胶粘剂T冲击剥离长度测定方法及评定标准

D.1  适用范围

本标准适用于室温固化结构胶粘剂韧性重要标志——T冲击剥离长度的测定。

D.2  原理

D.2.1  以一对软钢薄片胶接成T冲击剥离试样，在规定的条件下，对试样未胶接端施加冲击力，使试样沿其胶接线产生剥离。韧性不同的结构胶粘剂，其剥离长度有显著差别，从中可判别出其韧性的优劣。

D.2.2  通过测量试样剥离长度以及对不同型号胶粘剂测试数据的比较分析，可制定出以剥离长度为指标的、简易、实用的结构胶粘剂韧性合格评定标准。

D.3  试验装置

D.3.1  采用自由落体式冲击剥离试验装置，如图D.3.1所示。

图D.3.1  冲击剥离试验装置示意图

1－T形剥离试件；2－Φ10销棒；3－夹持器；4－冲击块P；

5－Φ20导杆；6－Φ20圆钢杆；7－顶板（厚20）；8－螺帽；9－底板（厚16）

（单位：mm）

D.3.2  冲击剥离试验装置采用45号钢制作，其表面应作防锈处理。

D.3.3  试验装置的零部件加工应符合下列要求：

a)  作为自由落体的冲击块，应采用45号钢制作，其质量应为g；

b)  自由滑落导杆应笔直，其表面应该光滑，设计控制的自由落下高度H应为305 mm±1 mm。

D.3.4  试验夹具的加工，应能使试样安装后的导杆轴线通过试样两孔中心。

D.4  试样

D.4.1  T冲击剥离试样由一对Q235薄钢片胶接而成（图D.4.1）。

图D.4.1  T冲击剥离试样尺寸（mm）

1－试片厚度t＝1.0；2－胶缝；3－Φ12孔

D.4.2  试片加工的允许偏差应符合下列规定：

a)  试片弯折后长度l：±1 mm；

b)  试片宽度b：仅允许有0.2 mm负偏差；

c)  试片厚度t：+0.1 mm，且不得有负偏差。

D.4.3  试片胶接前应按结构胶粘剂对碳钢表面处理的要求，进行机械喷砂糙化处理。

D.4.4  试样制备应按结构胶粘剂使用说明书规定的胶接工艺及设计要求的胶层厚度进行。胶接后的试样应在加压状态下，固化养护7 d；若有关各方同意，允许采用快速固化养护法，即：胶粘、加压后立即置入烘箱，在（50±2）℃条件下连续烘24 h，经自然冷却并静置16 h后进行试验。

D.4.5  每组试样不应少于5个。

D.5  试验条件

试验应在室温为（23±2）℃的环境中进行。仲裁性试验的胶粘剂，其相对湿度尚应控制为45%~55%。

D.6  试验步骤

D.6.1  试验前，应测量试片的胶缝厚度和胶缝长度，应分别精确到0.01 mm。试样宽度的尺寸偏差应符合D.4.2的要求，否则该试样不得用于测试。

D.6.2  将试样挂在夹持器上，经检查对中无误后，用手将作为自由落体的冲击块提至设计高度H；突然松手，让钢块自由落下，使试样产生剥离。

D.6.3  测量并记录试样的剥离长度，精确到0.1 mm。

D.7  试验结果表示

D.7.1  试验结果以5个试样测得的剥离长度的平均值表示。

D.7.2  若5个试样中，有一个试样的剥离长度大于其余4个试样剥离长度平均值的25%，表明胶粘工艺有问题，应重新制作5个试样进行测试。原测试结果应全部作废，不得参与新测试结果的计算。

D.8  试验报告

结构胶粘剂抗冲击剥离能力测试及其韧性评定的报告应包括下列内容：

a)  受检结构胶粘剂来源、品种、型号和批号；

b)  取样规则及抽样数量；

c)  试样制备方法及固化养护条件；

d)  试样编号、尺寸、外观质量、数量；

e)  试验环境温度和相对湿度；

f)  冲击装置的自由落体冲击块质量、自由落下高度；

g)  试样剥离长度（应为经设计人员观察后确认的剥离长度）；

h)  试验结果的整理、计算和评定；

i)  取样、测试、校核人员及测试日期。

附 录 E

（规范性附录）

约束拉拔条件下胶粘剂粘结钢筋与基材混凝土的粘结强度测定方法

E.1  适用范围

E.1.1  本方法适用于以锚固型胶粘剂粘接带肋钢筋与基材混凝土，在约束拉拔条件下测定其粘结强度。

E.1.2  本方法也可用于以锚固型胶粘剂粘合全螺纹螺杆与基材的粘结强度的测定。

E.2  试验设备和装置

E.2.1  由油压穿心千斤顶、力值传感器、钢制夹具、约束用的钢垫板等组成的约束拉拔式粘结强度检测仪（图E.2.1）。宜配备300 kN和60 kN穿心千斤顶各一台，其力值传感器测量精度应达±1.0%，试件破坏荷载应处于拉拔装置标定满负荷的20%～80%之间。若需测定拉拔过程的位移，尚应配备位移传感器和力-位移数据同步采集仪及笔记本电脑和适用的绘图程序。拉拔仪应每年检定一次。

图E.2.1  约束拉拔式粘结强度检测仪示意图

E.2.2  约束用的钢垫板应为中心开孔的圆形钢板，钢板直径不应小于180 mm，板中心应开有直径为36 mm的圆孔，板厚为15~20 mm，上下板面应刨平。

E.2.3  植筋用的混凝土块体应按种植15根Φ25带肋钢筋进行设计，并应符合下列规定：

a)  块体尺寸：其长度、宽度和高度应分别不小于1260 mm、1060 mm和250 mm；

b)  块体混凝土强度等级：一块应为C30级；另一块应为C60级；

c)  块体配筋：仅配置架立钢筋和箍筋（图E.2.3）。若需吊装，尚应设置吊环。必要时，还可在块体底部配少量纵向钢筋，钢筋保护层厚度为30 mm。吊环预埋位置及底部配筋位置可根据实际情况确定；

d)  外观要求：混凝土表面应抹平整。

图E.2.3  植筋用混凝土块体配筋图

E.2.4  植筋用的钻孔机械，可根据试验设计的要求进行选择。

E.3  试  件

E.3.1  本试验的试件由受检胶粘剂和植入混凝土块体的热轧带肋钢筋组成，每组试件不少于5个。

E.3.2  热轧带肋钢筋的公称直径应为25 mm；钢筋等级不宜低于400级；其表面应无锈迹、油污和尘土污染；外观应平直，无弯曲，其相对肋面积应在0.055~0.065之间。钢筋的长度应根据其埋深及夹具尺寸和检测仪的千斤顶高度确定。钢筋的植入深度，对C30混凝土块体应为150 mm（6倍钢筋直径）；对C60混凝土块体应为125 mm（5倍钢筋直径）。

E.3.3  受检的胶粘剂应由独立检验单位从成批供应的材料中通过随机抽样取得，其包装和标志应完好无损，不得采用过期的胶粘剂进行试验。

E.4  植  筋

E.4.1  植筋前应检测混凝土块材钻孔部位的含水率，其检测结果应符合试验设计的要求。

E.4.2  钻孔的直径及其实测的偏差应符合该胶粘剂使用说明书的规定。

E.4.3  植筋前的清孔，应采用专门的清孔设备，但清孔的吹和刷的次数应比该胶粘剂使用说明书规定的次数减少一半。若使用说明书的规定为两吹一刷，则实际操作时只吹一次而不再刷；若使用说明书未规定清孔的方法和次数，则试验时不得进行清孔。

E.4.4  植筋胶液的调制和注胶方法应严格按胶粘剂使用说明书的规定执行。

E.4.5  在注入胶液的孔中，应立即插入钢筋，并按顺时针方向边转边插，直至达到规定的深度。

E.4.6  植筋完毕应静置养护7 d，养护的条件应按使用说明书的规定执行。养护到期的当天应立即进行拉拔试验，若因故推迟不得超过1 d。

E.5  拉拔试验

E.5.1  试验环境的温度应为（23±2）℃，相对湿度应不大于70%。若受检的胶粘剂对湿度敏感，相对湿度应控制在45%~55%。

E.5.2  试验步骤应符合下列规定：

a)  将粘结强度检测仪的空心千斤顶穿过钢筋安装在混凝土块体表面的钢垫板上，并通过其上部的夹具夹持植筋试件，并仔细对中、夹持牢固；

b)  启动可控油门，均匀、连续地施荷，并控制在2~3 min内破坏；

c)  记录破坏时的荷载值及破坏形式。

E.6  试验结果

E.6.1  约束拉拔条件下的粘结强度fd，应按下式计算：

（E.6.1）

式中  Na——拉拔的破坏荷载，N；

dc——钢筋公称直径，mm；

ld——钢筋锚固深度，mm。

E.6.2  破坏形式应符合下列情况，若遇到钢筋先屈服的情况，应检查其原因，并重新制作试件进行试验。

a)  胶粘剂与混凝土粘合面粘附破坏；

b)  胶粘剂与钢筋粘合面粘附破坏；

c)  混合破坏。

E.6.3  试验报告应包括下列内容：

a)  受检胶粘剂的品种、型号和批号；

b)  抽样规则及抽样数量；

c)  钻孔、清孔及植筋方法；

d)  植筋实测的埋深及植筋编号；

e)  试验环境的温度和相对湿度；

f)  仪器设备的型号、量程和检定日期；

g)  加荷方式及加荷速度；

h)  试件破坏荷载及破坏形式；

i)  试验结果的整理和计算；

j)  试验人员、校核人员及试验日期。