Sks,vb

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T 255-2009《内置遮阳中空玻璃制品》，与JG/T 255-2009相比，主要技术变化如下：

- 增加了均压袋术语（见3.4）；

- 内置遮阳帘的构造分类增加了组合帘（见4.1.2）；

- 内置遮阳装置的操作方式增加了固定（见4.1.3）；

- 修改了标记方法（见4.2.1）；

- 修改了遮阳材料要求（5.1.2.2）；

- 增加了耐火完整性和真空玻璃要求（见6.1.1，6.1.2）；

- 修改了外观质量、操作力要求（见6.2、6.5）；

- 加速耐久性试验修改为水气密封耐久性能和气体密封耐久性能（见JG/T 6.8,本标准6.9、6.11）

- 增加气密、水密、抗风压性能分级（见第4章）；

- 增加了初始气体含量要求（见6.10）

- 遮阳系数改为太阳得热系数（见JG/T 255-2009第6.9.2条,本标准6.13）；

- 采光性能修改为可见光透射比（见JG/T 255-2009第6.10条,本标准6.14）；

- 修改了样品规格（见第7章）；

- 修改了试验方法（见第8章）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院、常熟欧泰克建筑节能科技有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准起草人：王洪涛、金承哲、刘会涛等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 255-2009。

内置遮阳中空玻璃制品

范围

本标准规定了内置遮阳中空玻璃制品的术语和定义、分类和标记、材料配件和构造、要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑门窗、幕墙、采光顶、隔断用内置遮阳中空玻璃制品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2680  建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 5237（所有部分）  铝合金建筑型材

GB/T 8427  纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能分能及检测方法

GB/T 11944  中空玻璃

GB/T 13560  烧结钕铁硼永磁材料

GB/T 15763.1  建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

CB 867  塑料件通用技术条件

JG/T 241  建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

JG/T 242  建筑遮阳产品操作力试验方法

JG/T 251  建筑用遮阳金属百叶帘

JG/T 254  建筑用遮阳软卷帘

JG/T 274  建筑遮阳通用要求

JG/T 276  建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求

JG/T 281  建筑遮阳产品隔热性能试验方法

JG/T 399  建筑遮阳产品术语

JG/T 440  建筑门窗遮阳性能检测方法

JG/T 455  建筑门窗幕墙用钢化玻璃

JG/T 499  建筑用遮阳非金属百叶帘

JGJ 113  建筑玻璃应用技术规程

JGJ/T 151  建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

ISO 19467 hermal performance of windows and doors — Determination of solar heat gain coefficient using hot-box method with solar simulator

术语和定义

GB/T 11944、JG/T 399界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内置遮阳中空玻璃制品　sealed insulating glass unit with shading inside

内置遮阳中空玻璃

在中空玻璃内安装遮阳装置的制品（见图1）。

注：可控的遮阳装置的功能动作在中空玻璃外面操作。

3.2

边框  side frame

安装于内置遮阳中空玻璃制品内部，遮阳装置边部的框架（见图1）。

说明：

1——密封胶

2——边框

3——遮阳材料（百叶帘）

图1　内置遮阳中空玻璃制品示意图

3.3　均压管　balance pipe

内置遮阳中空玻璃制品边部安装的用于平衡中空玻璃内部与外部气压的细管。

3.4  均压袋 balance bag

安装在内置遮阳中空玻璃制品外部，与均压管连接，用于隔绝外部空气的伸缩袋。

分类和标记

4.1  分类

4.1.1 按内置遮阳帘的材料可分为：

a) 金属（JS）；

b) 纺织（FZ）；

c) 其它（QT）。

4.1.2 按内置遮阳帘的构造可分为：

- 百叶帘（BY）（见图2a)

- 折叠帘（ZD）（见图2b)

- 蜂巢帘（FC）（见图2c)

- 卷轴帘（JZ）（见图2d)

- 组合帘（ZH）（见图2e)

a)百叶帘               b)折叠帘           c)蜂巢帘　       d)卷轴帘        e)组合帘

图2　内置遮阳帘的构造示意图

4.1.3 按内置遮阳装置的操作方式可分为：

a) 手动（SD）；

b) 电动（DD）；

c) 固定（GD）。

4.1.4 按内置遮阳帘的伸展和收回方向可分为：

a) 竖向 (SX)；

b) 横向 (HX)；

c) 水平（SP）

4.2  标记

4.2.1 标记方法

由主称（SIG）、内置遮阳帘的材料、内置遮阳帘的构造、内置遮阳装置的操作方式、内置遮阳帘的伸展和收回方向、中空玻璃的配置、内置遮阳中空玻璃制品的规格(宽×高,单位为毫米)和本标准号组成。

4.2.2　标记示例

示例1：SIG-JG/T255-201X-JS-BY-SD-SX-(5+19A+5)-1200×1500，表示内置遮阳中空玻璃制品为金属遮阳材料，百叶帘构造，手动操作方式，竖向伸展和收回方向，中空玻璃配置为5mm+19mmA+5mm，规格为1200mm×1500mm。

示例2：SIG-JG/T255-201X-FZ-JZ-DD-SP-(5Low-E+19Ar+5)-1500×1800，表示内置遮阳中空玻璃制品为纺织遮阳材料，卷轴帘构造，电动操作方式，水平伸展和收回方向，中空玻璃配置为5mmLow-E+19mmAr+5mm，规格为1500mm×1800mm。

示例3：SIG-JG/T255-201X-FZ-ZD-SD-HX-(5+0.15V+5+19A+5)-1800×1200，表示内置遮阳中空玻璃制品为纺织遮阳材料，折叠帘构造，手动操作方式，横向伸展和收回方向，中空玻璃配置为5mm+0.15mmV+5mm+19mmA+5mm，规格为1800mm×1200mm。

5　材料配件和构造

5.1 材料与配件

5.1.1　中空玻璃用材料

中空玻璃用材料应满足GB/T 11944的要求。玻璃的选用应满足JGJ 113的要求，宜采用安全玻璃。采用钢化玻璃时，应符合JG/T 455的规定。采用防火玻璃时，应满足GB 15763.1的要求。

5.1.2 遮阳装置用材料

5.1.2.1 边框

应有足够的刚度和强度，边框尺寸允许偏差为±1.0mm。采用铝合金型材制作时，应满足GB/T 5237所规定的基材及相应表面处理方式的要求。

5.1.2.2 遮阳材料

5.1.2.2.1 遮阳材料宜采用太阳光反射比大于0.4的材料。

注：浅色或白色遮阳材料的太阳光反射比一般大于0.4。

5.1.2.2.2 遮阳百叶帘宜采用金属材料，且应满足JG/T 251对百叶材料的要求，百叶下部底梁主体宜选用铝合金、不锈钢等耐候、不挥发材料；采用非金属百叶帘时，应满足JG/T 499的要求。

5.1.2.2.3 遮阳软卷帘应符合JG/T 254的规定。

5.1.2.2.4 其它内置遮阳材料应符合JG/T 274的规定。

5.1.2.3提升绳（带）和转向绳（带）

内置遮阳装置采用的提升绳（带）和转向绳（带）宜采用聚酰胺、聚酯纤维材料，主要力学性能应满足表1的要求，耐老化性能应满足JG/T 251的要求。

表1　提升绳（带）和转向绳（带）的断裂强力

| 种 类 | 断裂强力 N | 50N拉力下伸长率 （常温） |
| --- | --- | --- |
| 提升绳（带） | ≥180 | ≤2.5 |
| 转向绳（带） | ≥90 | ---- |

5.1.2.4 磁性材料

翻页滑块、升降滑块、翻页手柄、升降手柄中使用的磁性材料宜采用满足GB/T 13560要求的烧结钕铁硼永磁材料。永磁材料的最大允许工作温度不应小于80℃，最大磁能积(BH)max应不小于300kJ/ m³。

5.1.2.5 滑道

安装翻页手柄和升降手柄的滑道宜采用符合GB/T 5237规定的铝合金型材和GB/T 8814规定的塑料型材。

5.1.3 均压管

内置遮阳中空玻璃制品宜加装均压管，均压管长度不宜小于300mm，内径不应大于0.508mm，宜采用不锈钢材料制作，且应满足功能要求。

5.1.5 塑料件

塑料件宜符合CB 867的要求，有阳光照射时，应具有防紫外线老化的特性。

5.1.6 电机

电动产品的电力驱动装置应符合JG/T 276的规定。

5.2　构造要求

5.2.1 内置遮阳装置处于完全伸展位置时，遮阳材料与边框的间隙为3mm～5mm；当采用双幅或多幅遮阳帘时，遮阳帘之间的左右间隙为5mm～8mm。

5.2.2 内置遮阳装置与两块相邻玻璃内表面的间隙之和不应小于4mm。

5.2.3 安装有传动机构的边框内侧到玻璃对应边缘的距离允许偏差为±1.0mm。

5.2.4 中空玻璃二道密封胶深度应满足GB/T 11944的要求，隐框时结构胶深度还应满足设计要求。

5.2.5 均压管宜安装在中空玻璃上部。

6 要求

6.1 一般要求

6.1.1 内置遮阳中空玻璃制品有耐火完整性要求时，室外侧玻璃应采用防火玻璃。

6.1.2 内置遮阳中空玻璃制品采用真空玻璃时，真空玻璃宜放在室内侧。

5.1.2.2.3 金属百叶下部底梁应有足够的重量，满足百叶伸展的要求。

6.2 外观质量

6.2.1 中空玻璃

中空玻璃外观质量应符合GB/T 11944的规定。遮阳装置反复启闭操作100个循环后，外观质量应满足GB/T 11944的要求，肉眼可视的异物每方米不应超出10个。

6.2.2 遮阳材料

6.2.2.1 内置遮阳材料采用金属百叶帘遮阳材料外观应清洁、平整，色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺， 叶片无折弯，涂层目视无明显色差。

6.2.2.2 内置遮阳材料采用织物时织物叶片表面不应有破损、明显折痕、破条、不可清除的污垢、色差、毛边、荷叶边，拼接处不应发生裂缝、跳缝、脱线；条纹布料的条纹应对齐。

6.2.2.3 内置遮阳材料采用塑料叶片表面应光洁，不应有毛刺、锐角和明显色差、皱皮、开裂现象。

6.2.2.4 内置遮阳材料采用木质叶片不应有死结，竹质叶片应无明显色差，无腐朽、污染、裂纹、虫孔、霉变和边角残损；表面喷漆应均匀光滑、光亮，无爆皮，不应有漏喷、粘漆、挂漆等缺陷。

6.2.3 边框

平直无扭曲，表面平整光洁，无明显划伤、污痕、斑点及不良氧化现象。

6.2.4 控制部件

表面平整光洁，无明显划伤现象。

6.3 尺寸偏差

内置遮阳中空玻璃制品的尺寸偏差应符合GB/T 11944的要求外，还应满足下列要求：

- 遮阳操作滑道与玻璃边缘的平行度不应大于0.1%。

- 采用百叶作为遮阳材料时，伸展状态下的百叶和上边框的平行度不应大于0.2%，相邻百叶的平行度不应大于0.2%；半伸展状态以及收回状态时，百叶底梁和上边框的平行度不应大于0.2%。

6.4 操作性能

内置遮阳装置伸展和收回、开启和关闭应操作方便，操作过程运行平稳。

6.5 操作力

6.5.1 内置遮阳中空玻璃制品面积不大于1.8 m2(如1.2m×1.5m)时，操作力应满足下列要求：

- 手操作的内置遮阳装置操作力不应大于50N ；

- 手指操作的内置遮阳装置操作力不应大于30N或最大力矩不超过7.5 N•m；

6.5.2 内置遮阳装置采用手动操作方式且遮阳材料展开面积大于1.8m2时，操作力由供需双方商定。

6.6 机械耐久性能

机械耐久性能分级见表3，试验后内置遮阳中空玻璃制品无明显破坏，操作性能和操作力满足本标准6.4和6.5条的要求。

表3机械耐久性能试验分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸展和收回循环次数 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | ≥30000 |
| 开启和关闭循环次数 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ≥60000 |
| 注1：第5级应在分级后同时注明循环次数。 注2：当遮阳材料为百叶帘构造时，应进行开启和关闭循环试验。 |

6.7 露点

露点应满足GB/T 11944的要求。

6.8  耐紫外线辐照性能

内置遮阳中空玻璃制品的气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形。试验后内置遮阳装置不应有明显的变色和褪色现象，中空玻璃内部不应有影响外观的挥发现象。

6.9 水气密封耐久性能

水气密封耐久性能应满足GB/T 11944的要求。

6.10 初始气体含量

初始气体含量应满足GB/T 11944的要求。

6.11 气体密封耐久性能

气体密封耐久性能应满足GB/T 11944的要求。

6.12传热系数

内置遮阳中空玻璃制品传热系数的最大和最小值应分别满足设计要求。

6.13 太阳得热系数

内置遮阳中空玻璃制品太阳得热系数的最大和最小值应分别满足设计要求。

6.14可见光透射比

内置遮阳中空玻璃制品可见光透射比的最大和最小值应分别满足设计要求。

7 取样

试样分制品和样品两种。制品为按规定材料和工艺要求生产出来的产品；样品为与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm、300mm×300mm或1200mm×1500mm的试样。

8 试验方法

8.1 外观质量

8.1.1 中空玻璃

中空玻璃外观质量检测时，内置遮阳装置处于全部收回位置，按照GB/T 11944规定的方法进行。

8.1.2 遮阳材料

用制品或试件，在较好的自然光或散射光背景光照条件下，距遮阳材料正面600mm处，用肉眼进行检查。

8.2 尺寸偏差

8.2.1 中空玻璃尺寸按照GB/T 11944规定的方法进行。

8.2.2 遮阳操作滑道与玻璃边缘的平行度采用钢卷尺和钢直尺进行测量后计算。

8.2.3 百叶伸展状态下的水平度和相邻百叶的平行度采用水平仪和钢直尺测量后计算。

8.3 操作性能

将试件按实际使用状态安装在刚性支架上，试验前进行一次完整的操作检查。

对伸展和收回操作至少进行三个循环，观察伸展和收回过程。

内置遮阳帘采用百叶帘时，对开启和关闭操作至少进行三个循环，观察开启和关闭过程。

8.4 操作力

内置遮阳装置采用手动操作方式时，遮阳帘伸展和收回的操作力试验参照JG/T 242进行，试验时操作力作用点及作用方向符合产品使用要求。

遮阳帘采用百叶帘时，百叶帘的开启和关闭操作力试验参照JG/T 242进行，试验时操作力作用点及作用方向符合产品使用要求。

8.5 机械耐久性能

按照JG/T 241的规定进行。

8.6 露点

内遮阳装置处于全部收回位置，露点试验按GB/T 11944的试验方法。

8.7 耐紫外线辐照性能

内遮阳装置处于全部伸展位置（当采用百叶帘时，百叶帘处于关闭位置），耐紫外辐照性能按GB/T 11944-2012的试验方法进行，试验时紫外光源在内置遮阳中空玻璃制品的室外侧。

8.8 水气密封耐久性能

水气密封耐久性能检测按GB/T 11944的规定执行。

8.9初始气体含量

按GB/T 11944的规定进行。

8.10 气体密封耐久性能

气体密封耐久性能检测按GB/T 11944的规定执行。

8.11 传热系数

8.11.1 传热系数的检测

采用宽度为1200mm，长度为1500mm的制品进行试验。将试样按实际使用状态安装，并按GB/T 8484规定的方法，分别测量内置遮阳装置处于完全伸展位置（对于百叶形式的内置遮阳装置，百叶处于关闭位置）和完全收回位置时内置遮阳中空玻璃制品的传热系数。

8.11.2 传热系数的计算

按GB/T 2680的规定实测单片玻璃及遮阳材料的太阳光光谱透射比、反射比等参数，并按JGJ/T 151的规定计算传热系数，分别计算内置遮阳装置处于完全伸展位置（对于百叶形式的内置遮阳装置，百叶处于关闭位置）和完全收回位置时内置遮阳中空玻璃制品的传热系数。

8.12 太阳得热系数

太阳得热系数按ISO 19467或JG/T 440的方法进行检测。分别计算内置遮阳装置处于完全伸展位置（对于百叶形式的内置遮阳装置，百叶处于关闭位置）和完全收回位置时内置遮阳中空玻璃制品的太阳得热系数。

8.13 可见光透射比

按照GB/T 2680检测和计算内置遮阳装置伸展位置（当采用百叶帘时，百叶帘处于关闭位置）和收回位置时内置遮阳中空玻璃制品的可见光透射比。

9  检验规则

9.1　检验类别

主要为出厂检验和型式检验。

9.2  检验试样及检验项目

检验试样及检验项目见表4。

表4  检验试样及检验项目

| 序号 | 项目名称 | 试样 | 样品规格 mm | 试样数量 | 检验要求 章节号 | 试验方法 章节号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
|  | 外观质量 | 制品或样品 | 510×360 | 抽样确定 | 6.2 | 8.1 | √ | √ |
|  | 尺寸偏差 | 制品或样品 | 510×360 | 抽样确定 | 6.3 | 8.2 | √ | √ |
|  | 操作性能 | 制品 | — | 抽样确定 | 6.4 | 8.3 | √ | √ |
|  | 操作力 | 制品 | — | 抽样确定 | 6.5 | 8.4 | √ | √ |
|  | 机械耐久性能 | 制品 | — | 1块 | 6.6 | 8.5 | － | √ |
|  | 露点 | 制品或样品 | 510×360 | 15块 | 6.7 | 8.6 | － | √ |
|  | 耐紫外线辐照性能 | 样品 | 510×360 | 2块 | 6.8 | 8.7 | － | √ |
|  | 水气密封耐久性能 | 制品 | 510×360 | 15块 | 6.9 | 8.8 | － | √ |
|  | 初始气体含量 | 制品 | 510×360 | 3块 | 6.10 | 8.9 | － | √ |
|  | 气体密封耐久性能 | 制品或样品 | 510×360 | 4块 | 6.11 | 8.10 | － | √ |
|  | 传热系数 | 样品 | 1200×1500 | 1块 | 6.12 | 8.11 | － | √ |
|  | 太阳得热系数 | 样品 | 300×300 1200×1500 | 1块 | 6.13 | 8.12 | － | √ |
|  | 可见光透射比 | 制品 | 300×300 | 1块 | 6.14 | 8.13 | － | √ |

9.3　出厂检验

9.3.1 抽样规则

对产品进行全数检验。

9.3.2 合格判定

出厂检验的全部项目合格才能判为合格。

9.4　型式检验

9.4.1 检验要求

有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

- 产品出厂检验结果出现较大差异时；

- 正常生产时每两年检测一次；

- 产品停产半年以上后，恢复生产时。

9.4.2 组批和抽样

采用同种材料、同种配置、同一工艺条件下连续生产的内置遮阳中空玻璃制品，500块为一批，不足500块时也为一批。

对于产品的外观质量、尺寸偏差、操作性能和操作力，按表5的规定在每批产品中随机抽样。

表5  批量抽样及判定表                            单位为块

| 批量范围 | 抽检数 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 | 2 3 5 8 13 20 32 50 | 1 1 1 2 3 5 7 10 | 2 2 2 3 4 6 8 11 |

对于产品所要求的其他技术性能，若用制品检验时，根据检验项目所要求的数量从同一批产品中随机抽取。若用样品进行检验时，应采用相同材料、在同一工艺条件下制作的检验项目所要求数量的样品。

9.4.3 判定规则

尺寸偏差、外观质量、操作性能和操作力检测项目的不合格品数等于或大于表5的不合格判定数，则认为该批产品此检测项目不合格。

其他检测项目应符合本标准第6章相应条款的规定，否则认为该检测项目不合格。

上述各检测项目中，有一项不合格，则认为该批产品不合格。

10标志、标签和随行文件

10.1 标志

应包括下列内容：

a) 产品名称或商标；

b) 产品执行的标准编号；

c) 制造商名称、地址、生产日期或批号；

d) 产品醒目位置有简明有效的使用警示标志和说明（包括文字及图示）。

10.2标签

每个出厂检验或交货批应有产品合格证书。产品合格证书的编制应符合国家相关标准要求。

10.3随行文件

每批产品出厂或交货时应有产品使用说明书。产品使用说明书的编制应符合国家相关标准要求。

11包装、运输和贮存

11.1包装

每块内置遮阳中空玻璃制品应隔离分开，内置遮阳中空玻璃制品与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。包装箱应有足够的承载能力。长途运输时宜采用木箱或集装箱包装确保运输中不受损坏。

包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T 191的规定。

11.2运输

11.2.1运输时内遮阳装置应为收回状态，不应平放或斜放，并采取有效固定措施，内置遮阳中空玻璃制品长度方向应与输送车辆运动方向相同。

11.2.2搬运过程中应轻拿轻放，严禁摔、扔、碰击。

11.2.3运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污染。

11.3贮存

产品放置应采用非金属垫块垫平，垂直放置贮存于干燥的室内。

# Text boxes

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

内置遮阳中空玻璃制品

Sealed insulating glass unit with shading inside

（征求意见稿）

2017年9月17日

JG/T XXX—20XX

代替 JG/T 255-2009

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

ICS

备案号：XXXX-200X

JG/T 255-201X

SIG

中空玻璃的配置

遮阳装置的操作方式

规格

遮阳帘的构造

遮阳帘的伸展和收回方向

遮阳帘的材料