ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T XXXXX—XXXX

建筑木结构用阻燃涂料

Fire retardant coatings for timber building structure

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017年10月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位： 木材节约发展中心、东北林业大学

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

建筑木结构用阻燃涂料

范围

本标准规定了建筑木结构用阻燃涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类木结构建筑用阻燃涂料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定方法

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定方法

GB/T 1731—1993 漆膜柔韧性测定方法

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9750—1998 涂料产品包装标志

GB/T 9779—2015 复层建筑涂料

GB 12441—2005 饰面型防火涂料

GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则

GB 15930—2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门

HG/T 2458-1993 涂料产品检验、运输和贮存通则

JG/T 415-2013 建筑防火涂料有害物质限量及检验方法

术语和定义

建筑木结构用阻燃涂料 fire retardant coatings for wooden building structure

一种用于木结构建筑建筑木结构材料或构件等可燃物表面以降低火灾危险性并降低火焰漫延速度的涂料。

分类

按涂料的阻燃和发烟等性能分为1级阻燃涂料和2级阻燃涂料。

按涂料的使用场所分：

建筑木结构室内用涂料；

建筑木结构室外用涂料。

要求

一般要求

建筑木结构用阻燃涂料有害物质限量应符合JG/T 415的规定。

涂料可以喷涂、抹涂、刷涂、辊涂、刮涂等方法中的任何一种或多种方法方便现场施工，并能在通常的自然环境条件下干燥固化。

复合涂料应相互配套，底层涂料应能同普通的防腐涂料配合使用，或者底层涂料自身具有防腐性能。

涂层干后不应有刺激性气味。

指标要求

建筑木结构用阻燃涂料技术性能应符合表1的规定。

建筑木结构用阻燃涂料技术要求

| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态、无结块 |
| 2 | 干燥时间（表干）/h | ≤12 |
| 3 | 外观与颜色 | 涂层干燥后，外观与颜色同样品相比应无明显差别 |
| 4 | 初期干燥抗裂性 | 不应出现裂纹 |
| 5 | 耐水性/h | ≥24涂层应无起层、发泡、脱落现象 |
| 6 | 耐冷热循环性/次 | ≥15涂层应无开裂、剥落、气泡现象 |
| 7 | 耐酸性/h | ≥360涂层应无气层、脱落、开裂现象 |
| 8 | 耐碱性/h | ≥360涂层应无气层、脱落、开裂现象 |
| 9 | 耐盐雾腐蚀性/次 | ≥30涂层应无气泡，明显的变质、软化现象 |
| 10 | 柔韧性/mm | ≤3 |
| 11 | 附着力/级 | ≤3 |
| 12 | 火焰传比值 | ≤25 |
| 13 | 质量损失/g | ≤5 |
| 14 | 炭化体积/cm3 | ≤25 |

燃烧性能

1级阻燃涂料

将阻燃涂料涂覆于建筑木结构用材料表面，其燃烧性能等级达到GB 8624 中关于平板状建筑材料及制品和铺地材料B1（B）级的要求。

2级阻燃涂料

将阻燃涂料涂覆于建筑木结构用材料表面，其燃烧性能等级达到GB 8624中关于平板状建筑材料及制品和铺地材料 B1（C）级的要求。

试验方法

试验条件

基材应符合GB 12441-2005附录A、B、C的要求。

涂层的制备、养护均应在环境温度5~35℃，相对湿度50%~80%的条件下进行；除另有规定外，理化性能试验亦在此条件下进行。

检测试件基材的尺寸与数量应符合表2的要求。

检测试件及数量

| 序号 | 项目 | 尺寸/mm | 数量/件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | 150×70×（≥9） | 3 |
| 2 | 外观与颜色 | 150×70×（≥9） | 1 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | 300×150×（≥9） | 2 |
| 4 | 耐冷热循环性 | 150×70×（≥9） | 4 |
| 5 | 耐水性 | 150×70×（≥9） | 3 |
| 6 | 耐酸性 | 150×70×（≥9） | 3 |
| 7 | 耐碱性 | 150×70×（≥9） | 3 |
| 8 | 耐盐雾腐蚀性 | 150×70×（≥9） | 3 |
| 9 | 柔韧性(马口铁） | 120×25×(0.2~0.3) | 2 |
| 10 | 附着力(马口铁） | 100×50×(0.2~0.3) | 2 |
| 11 | 火焰传比值 | 600×90×5 | 6 |
| 12 | 质量损失 | 300×150×5 | 10 |
| 13 | 炭化体积 | 300×150×5 | 10 |
| 14 | 燃烧性能 | 按GB 8624 要求 |

理化性能

在容器中的状态

用搅拌器搅拌容器内的试样或按规定的比例调配多组分涂料的试样，观察涂料是否均匀、有无结块。

干燥时间

将6.1制作的试件，按GB/T 1728-1979规定的指触法进行。

外观与颜色

将6.1制作的试件干燥养护期满后，同厂方提供或与用户协商规定的样品相比较，颜色、颗粒大小及分布均匀程度，应无明显差异。

初期干燥抗裂性

将6.1制作的试件，按GB/T 9779—2015的6.10进行检验。用目测检查有无裂纹出现或用适当的器具测量裂纹宽度。要求2个试件均符合要求。

耐水性

将6.1制作的试件按GB/T 1733—1993的9.1进行检验，试验用水为自来水。要求试件中至少2个合格。

耐冷热循环性

将6.1制作的试件，四周和背面用石蜡和松香的混合溶液（重量比1:1）涂封，按6.1规定的条件养护1天后，将试件置于（23±2）℃的空气中18h,然后将试件放入（－20±2）℃低温箱中，自箱内取出试件重复上述操作共15个循环。要求3个试件中至少2个合格。

耐酸性

将6.1制作的试件的2/3垂直放置于3%的盐酸溶液中至规定时间，取出垂直放置在空气中让其自然干燥。要求3个试件中至少2个合格。

耐碱性

将6.1制作的试件的2/3垂直浸入3%的氨水溶液中至规定时间，取出垂直放置在空气中让其自然干燥，要求3个试件中至少2个合格。

耐盐雾性能

除另有规定外，将6.1制作的试件，按GB 15930-2007中7.11规定的方法进行检验；完成规定的周期后，取出试件垂直放置在不受阳光直接照射的环境中自然干燥。要求3个试件中至少2个合格。

柔韧性

按GB/T 1731规定的方法进行。

附着力

按GB/T 1720规定的方法进行。

火焰传比值

按GB 12441-2005的5.14进行检验。

质量损失

按GB 12441—2005的5.15进行检验。

炭化体积

按GB 12441—2005的5.16进行检验。

燃烧性能

按GB 8624的规定进行。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目为外观与颜色、在容器中的状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐酸性或耐碱性。

出厂检验项目

检验项目为本标准规定的全部性能指标。有下列情形之一时，产品应进行型式检验。型式检验被抽检样品应从分别不少于1000kg的产品中随机抽取100kg。

新产品投产或老产品转厂生产时试制定型鉴定；

正式生产后，产品的配方或所用原材料有较大改变时；

正常生产满3那年时；

产品停产一年以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次例行试验有较大改变时；

国家质量监督机构或消防监督部门提出例行检验的要求时。

判定原则

出厂检验指标不合格的需要复检2次，且复检结果均应合格；型式检验指标不合格应复检2次，且复检结果均应合格。若复检仍出现不合格情况，则应对原料和工艺配方等进行详查，直至全部合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

按GB/T 9750的规定执行。

包装

按GB/T 13491中一级包装要求的规定执行。

运输

按HG/T 2458的规定执行。

贮存

产品贮存时应保存通风、干燥，防止日光直接照射并隔绝火源，隔离热源。产品应根据类型确定贮存期，并在包装标志上明示。

_________________________________