ICS 91.100.99

Q 18

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T XXXXX—XXXX

工程渣土免烧砌块

Non-sintered blocks of engineering muck

（征求意见稿）

20171215

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和标记	2

5　一般要求	3

6　要求	3

7　试验方法	5

8　检验规则	6

9　标志、包装、运输、贮存	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：深圳市爱思宝科技发展有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司

本标准参加起草单位: 中建科技有限公司、深圳市新山幕墙技术咨询有限公司、国家建筑材料测试中心、中国华西企业有限公司、深圳市建设工程质量检测中心、深圳市铁科检测工程有限公司、深圳市深联钢建筑工程有限公司、中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心、香港华艺设计顾问(深圳)有限公司、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司、深圳市鼎元恒泰科技有限公司

本标准主要起草人: 杜继予、郑述、郑玉龙、张仲华、孙占琦、周波、胡云林、王景贤、刘绪普、郑元廷、张良平、郭文波、林毅、朱银洪、张锐、窦铁波、王金、钟玉柏、张宝目、尧俊、刘元贺、李丹、张影、张芷瑞、苏颖、熊华生、颜永民、张圣亮、饶喜民、陈日飙、史立宾、龙绍章、高明显、徐丹。

工程渣土免烧砌块

范围

本标准规定了工程渣土免烧制品（简称免烧制品）的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本标准适用于建筑非承重墙体、地面、人行和车辆道路用砖，以及建筑骨料和基坑回填的充填物。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB175-2007 通用硅酸盐水泥

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2015-2005 白色硅酸盐水泥

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 12988-2009 无机地面材料耐磨性能试验方法

GB/T 19923-2005 工业用水标准

GB 28635-2012 混凝土路面砖

CJ/T 486-2015 土壤固化外加剂

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程渣土  engineering muck

工程建设过程中基础开挖等所产生的，经处理后可使用的余泥渣土。

土壤固化剂 soil stabilizing admixtures

由硅酸盐、瓦斯泥、高炉灰和粉煤灰等材料混合组成，均匀掺入土壤中能改变土壤物化性能的固化剂。

工程渣土免烧制品non-sintered products of engineering muck

以不少于85%的工程渣土与土壤固化剂和水泥按一定比例均匀混合后，经压制和常温自然养护形成的产品。

免烧渣土球non-sintered pebbles

用作建筑骨料和基坑回填充填物的球状工程渣土免烧制品。

免烧砖non-sintered bricks

用于砌筑建筑非承重墙体的工程渣土免烧制品。

免烧路面砖non-sintered paving units

用于铺设地面和路面的工程渣土免烧制品。

分类和标记

分类

制品用途

按制品用途可分为：

免烧渣土球，代号为Q；

免烧砖，代号为Z；

免烧路面砖，代号为L。

强度等级

抗压强度等级

按制品抗压强度可分为：

- 免烧渣土球抗压强度分为TY1.5、TY2.0 、TY3.0三个等级；

- 免烧砖抗压强度分为Mu5、Mu10、Mu15、Mu20四个等级；

- 免烧路面砖抗压强度分为Cc5、Cc10、Cc15三个等级。

抗折强度等级

免烧路面砖按抗折强度可分为Cf0.5、Cf1.0、Cf1.5三个等级。

标记

标记方法

工程渣土免烧制品的产品名称简称为免烧制品，免烧制品的产品标记依照产品名称、标准编号、制品用途、强度等级和规格尺寸的顺序排列。

免烧制品 JG/T ×××－201× □ □ -□

规格尺寸

强度等级

制品用途

标记示例：

强度等级为TY3.0的免烧渣土球，最大直径尺寸为50mm，其标记为：免烧制品 JG/T ×××-201× Q - TY3.0。

强度等级为MU5的免烧砖，尺寸为240×115×53 mm，其标记为：免烧制品 JG/T ×××-201× Z - MU5-240×115×53。

强度等级为Cc5的免烧路面砖，尺寸为230×230×50 mm，，其标记为：免烧制品 JG/T ×××-201× L - Cc5-230×230×50。

一般要求

水泥

应符合GB175、GB/T2015中普通硅酸盐水泥的规定。

水

应符合GB/T19923的规定。

工程渣土

工程渣土粉碎后的渣土颗粒粒径应≤3mm，有机质含量≤8%。

土壤固化剂

应符合CJ/T 486的规定。

要求

表面质量

免烧砖及免烧路面砖表面应整洁，免烧路面砖不宜有棱角，表面质量要求见表1。

免烧砖和免烧路面砖表面质量要求                  单位为毫米

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 缺棱掉角的最大投影尺寸（不得同时大于） | ≤30 |
| 两条面高度差 | ≤4 |
| 弯曲 | ≤4 |
| 杂质凸出高度 | ≤4 |
| 裂纹长度 | 非贯穿裂纹长度的最大投影尺寸 | ≤30 |
|  | 贯穿裂纹 | 不允许 |
| 分层 | 不允许 |
| 色差、杂色 | 不明显 |

尺寸及尺寸偏差

免烧渣土球的最大粒径尺寸为50mm±3mm。

免烧砖和免烧路面砖的尺寸偏差要求见表2.

免烧砖和免烧路面砖的尺寸偏差                   单位为毫米

| 项目 | 尺寸偏差 |
| --- | --- |
| 长度、宽度 | ±2.0 |
| 高度 | ±4.0 |
| 平整度 | ≤2.0 |
| 垂直度 | ≤2.0 |

强度等级

免烧渣土球要求见表3。

免烧渣土球强度等级要求

| 抗压强度等级 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 干燥抗压强度 | 泡水24h后抗压强度 |
| TY1.5 | ≥1.5MPa | ≥1.0MPa |
| TY2.0 | ≥2.0MPa | ≥1.5MPa |
| TY3.0 | ≥3.0MPa | ≥2.5MPa |

免烧砖和免烧路面砖要求见表4。

免烧砖及免烧路面砖的强度等级要求                  单位为MPa

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | 抗压强度 | 抗折强度 |
|  | 抗压强度等级 | 平均值 | 单块最小值 | 抗折强度等级 | 平均值 | 单块最小值 |
| 免烧砖 | MU5 | ≥5 | ≥3 | -- | -- | -- |
|  | MU10 | ≥10 | ≥5.5 | -- | -- | -- |
|  | MU15 | ≥15 | ≥10 | -- | -- | -- |
|  | MU20 | ≥20 | ≥14 | -- | -- | -- |
| 免烧路面砖 | Cc5 | ≥5 | ≥4 | Cf0.5 | ≥0.5 | ≥0.3 |
|  | Cc10 | ≥10 | ≥8 | Cf1.0 | ≥1.0 | ≥0.7 |
|  | Cc15 | ≥15 | ≥13 | Cf1.5 | ≥1.5 | ≥1.2 |

物理性能

免烧渣土球要求见表5。

免烧渣土球物理性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 体积密度（kg/m3） | 2.0×103～2.5×103 |
| 吸水率 | ≤10% |
| 放射性 | 符合GB 6566的固定 |
| 软化系数 | ≥0.75 |

免烧砖和免烧路面砖要求见表6。

免烧砖和免烧路面砖的物理性能要求

| 项目 | 免烧砖 | 免烧路面砖 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度（kg/m3） | 1.9×103～2.1×103 | 2.0×103～2.1×103 |
| 吸水率 % | ≤12 | ≤10 |
| 饱和系数 | ≤90 |
| 软化系数 | ≥0.8 |
| a抗冻性 | 抗压强度损失≤30% |
| 泛霜 | 不允许出现严重泛霜 |
| 放射性物质 | 符合GB6566的规定 |
| 耐磨性（磨坑长度mm） | -- | ≤39 |
| 防滑性（BPN） | -- | ≥60 |
| 注：a此项性能适用于寒冷地区的免烧路面砖。 |

试验方法

免烧渣土球、免烧砖及免烧路面砖试样取样数量要求见表7。

免烧渣土球、免烧砖及免烧路面砖取样数量

| 序号 | 试验项目 | 最小取样数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 免烧渣土球 | 免烧砖 | 免烧路面砖 |
| 1 | 表面质量 | -- | 50 | 50 |
| 2 | 尺寸及尺寸偏差 | -- | 20 | 20 |
| 3 | 强度等级 | 抗压强度 | 15 | 10 | 10 |
|  |  | 抗折强度 | -- | 10 | 10 |
| 4 | 体积密度 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 吸水率 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 软化系数 | 30 | 10 | 10 |
| 7 | 饱和系数 | -- | 5 | 5 |
| 8 | 抗冻性 | -- | 10 | 10 |
| 9 | 泛霜 | -- | 5 | 5 |
| 10 | 放射性 | -- | 4kg | 4kg |
| 11 | 耐磨性 | -- | -- | 5 |
| 12 | 防滑性 | -- | -- | 5 |

表面质量

免烧砖及免烧路面砖按GB/T 2542进行。

尺寸及尺寸偏差

免烧渣土球采用分度值为0.5mm的专用卡尺，测量免烧渣土球的最大粒径尺寸，以最大粒径尺寸算术平均值表示；免烧砖及免烧路面砖按GB/T 2542进行。

强度等级

免烧渣土球抗压强度的试验按照以下步骤进行：

- 试样应采用与生产免烧渣土球相同批次的渣土材料，在相同成型条件下制备100mm×100mm×100mm的正六面立方体测试试样，立方体平行的两端面，其平行度误差不得大于0.05mm；

- 试件不得少于15件；

- 将制备好的试样按照免烧渣土球的养护方式，置 28天后开始抗压强度试验；

- 以成型时的侧面为上下承压面，将试样稳妥放在压力试验机的下压板上，对正上、下压板几何中心，开动试验机，当上压板与试样表面接近时，调整球形座，使接触均匀。以0.1MPa/s-0.3MPa/s的加荷速率连续均匀的加荷，直至试件破坏，记录最大破坏荷载P；

- 试样抗压强度按下式计算：

R=P/A

式中：

R -- 试件抗压强度，单位为兆帕（MPa）；

P -- 试件破坏荷载，单位为牛（N）；

A -- 试件承压面积，单位为平方毫米（mm2）。

- 试验结果以5件试样抗压强度的算术平均值和单块最小值表示。

免烧砖的强度试验按GB/T2542进行；免烧路面砖的强度试验按照GB28635-2012附录C和附录D进行。

物理性能

免烧渣土球的物理性能试验按以下规定进行：

  - 体积密度试验方法按GB/T2542-2012第9章的规定进行；

  - 吸水率试验方法按GB/T2542-2012第12章的规定进行；

  - 放射性试验方法按GB6566的规定进行；

  - 软化系数试验按照本标准7.4.1条的规定制备样品，样品数量不少于30件，试验方法按GB/T2542-2012第16章的规定进行。

免烧砖和免烧路面砖的物理性能试验按以下规定进行：

        - 体积密度试验方法按GB/T2542-2012第9章的规定进行；

        - 吸水率和饱和系数试验方法按GB/T2542-2012第12章的规定进行；

        - 软化系数试验方法按GB/T2542-2012第16章的规定进行；

        - 抗冻性试验方法按GB/ T2542-2012第8章的规定进行，冻融循环25次；

        - 泛霜性能试验方法按GB/T2542 -2012第11章的规定进行；

        - 放射性试验方法按GB6566的规定进行；

        - 耐磨性试验方法按按GB/T 12988的规定进行；

        - 防滑性试验按照GB28635-2012附录G的规定进行。

检验规则

检验分类

出厂检验

出厂检验项目见表8。

出厂检验和型式检验项目

| 项目 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 免烧 渣土球 | 免烧砖 | 免烧 路面砖 | 免烧 渣土球 | 免烧砖 | 免烧 路面砖 |
| 1 | 表面质量 | -- | √ | √ | -- | √ | √ |
| 2 | 尺寸及尺寸偏差 | -- | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 强度等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 体积密度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 吸水率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 放射性物质 | -- | -- | -- | √ | √ | √ |
| 7 | 软化系数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 饱和系数 | -- | -- | -- | -- | √ | √ |
| 9 | 抗冻性 | -- | -- | -- | -- | √ | √ |
| 10 | 泛霜 | -- | √ | √ | -- | √ | √ |
| 11 | 耐磨性 | -- | -- | √ | -- | √ | √ |
| 12 | 防滑性 | -- | -- | √ | -- | √ | √ |
| 注：a此项性能适用于寒冷地区的免烧路面砖。 |

型式检验

      - 型式检验项目见表8。

      - 当遇到下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后,产品用原材料（产地、配比）或生产工艺有较大改变,可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

组批规则

免烧渣土球按强度等级分批检验与验收，用同一种原材料、同一工艺、同一批次生产的每400m3为一批。不足400m3亦按一批计。

免烧砖检验批的构成原则和批量大小按：用同一种原材料、同一工艺、同一批次生产的10万块为一批，不足10万块亦按一批计。

免烧路面砖检验批的构成原则和批量大小按：用同一种原材料、同一工艺、同一批次生产的铺装面积3000m2为一批，不足3000m2亦按一批计。

判定规则

免烧渣土球

免烧渣土球的出厂检验项目中的所有检验项目合格，判定该批产品合格。若检验项目中有不合格项，应对不合格项进行加倍抽查复检，如复检合格，判定该批产品合格，否则判定不合格。

免烧砖和免烧路面砖

外观质量

根据第一次抽样检验不合格品数（K1）及二次抽样检验中不合格品(包括第一次检验不合格品数)数（K2）进行以下判定：

- 若K1≤3，判为合格；若K1≥7，判为不合格，不予复检；若4≤K1≤6，则允许按规定进行第二次抽样检验。

b） 若K2≤8，判为合格；若K2≥9，判为不合格。

尺寸及尺寸偏差

根据一次抽样检验不合格品数（K1）进行判定，若K1≤2，判为合格；K1≥3，判为不合格。

强度等级

强度试验结果符合本标准第6.3.2条的规定或供货方明示等级时，则判定该批产品合格。若检验结果不合格，可再从该批产品中抽取双倍样品进行一次复查，复查结果符合要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

物理性能

物理性能试验结果均符合本标准第6.4.2条的规定时，则判定该批产品物理性能合格。若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对不合格项进行一次复查，复查结果全部符合要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

总判定

出厂检验时，所有试验结果合格，则判定该批产品出厂检验合格，若有一项（含一项以上）试验结果不合格时，则判定该批产品不合格。

型式检验时，所有试验结果合格，则判定该产品型式检验合格，若有一项（含一项以上）试验结果不合格时，则判定该产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

免烧制品出厂时，宜适当包装，应有永久性的商标或生产商名称。

包装

产品包装标志应符合GB/T 191及GB/T 6388的规定。应包括产品标记、生产商名称、地址（或产地）、商标、数量、生产日期或批号等。

免烧制品应采取保护措施，防止污染。

包装箱应具有吸振、缓冲、防污染功能。包装应牢固并满足在正常条件下安全装卸、运输的要求。特殊要求的包装可由供需双方协商确定。

包装时随行文件应包括产品合格证、产品使用说明书以及合同规定的质量证明文件等资料。

运输和贮存

产品在运输和贮存中应轻拿轻放，防止撞击和污染。

免烧砖及免烧砖制品应侧立存放，并应根据产品类别和规格确定堆码高度，防止产品损坏。免烧渣土球应按类别、强度等级等分别堆放和运输，并应有防雨、防潮措施，运输过程应避免污染及压碎。

产品养护、堆放龄期不足28d不得出厂。